# C. 6. MATERIAUX LEGERS POUR REMbLAIS

## C. 6.1. BLOCS LEGERS A BASE DE POLYSTYRENE EXPANSE

### C. 6.1.1. DESCRIPTION

Les blocs sont obtenus par moulage en usine. Leurs dimensions sont fixées par le plan de calepinage.

### C. 6.1.2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le polystyrène expansé des blocs répond aux spécifications de la classe EM de la NF T56-201. La masse volumique minimale est de 19 kg/m³.

### C. 6.1.3. LIVRAISON ET ENTREPOSAGE

Tout stockage à l’extérieur des blocs de polystyrène expansé durant plus de cinq jours sans protection contre les rayons ultraviolets est interdit.

## C. 6.2. SANS OBJET

## C. 6.3. GRANULATS D'ARGILE EXPANSEE POUR REMBLAI

### C. 6.3.1. Description

Les granulats d'argile expansée répondent au C. 4.3.11.

### C. 6.3.2. Spécifications

Les granulats d’argile expansée sont couverts et conformes à la NBN EN 13055-1 et -2 et relèvent du système d'attestation de conformité 2+.

- le calibre des granulats, la granularité et la forme sont déterminés et déclarés selon NBN EN 13055-2:

- calibre 8/16 rond

- calibre 4/10 rond

- calibre 4/8 concassé

- calibre 0/4 concassé

- la masse volumique sèche en vrac (apparente) non compactée est déterminée et déclarée selon NBN EN 13055-2:

- 8/16 rond : 340  kg/m³

- 4/10 rond : 430  kg/m³

- 4/8 concassé : 320  kg/m³

- 0/4 concassé : 500  kg/m³

GT20: Prévoir une fourchette de tolérance

- la masse volumique apparente sèche et compactée: une valeur indicative du tassement sous compactage est transmise par le fournisseur

- granulats ronds : augmentation de la masse volumique sèche de 10 à 15%

- 8/16 rond : 340 + 12.5%  ≈ 380 kg/m³

GT20: Exemple à déplacer dans le CSC Modèle

- granulats concassés : augmentation de 15 à 20% pour les granulats et 20 à 25% pour les

sables

- 4/8 concassé : 320 + 17.5% ≈ 380 kg/m³

- 0/4 concassé : 500 + 22.5% ≈ 620 kg/m³

GT20: Exemples à déplacer dans le CSC Modèle

- la masse volumique apparente humide et compactée:

- l’absorption d’eau de référence pour tenir compte d’une valeur moyenne humide dans le sol est celle obtenue après 28 jours; ce % d’absorption majore la masse volumique sèche compactée.

- calibre 4/10: 60% d’absorption, soit 470 x 1,6 ≈ 760 kg/m³

- calibre 8/16: 70% d’absorption, soit 380 x 1,7 ≈ 650 kg/m³

GT20: Exemples à déplacer dans le CSC Modèle

- angle de frottement interne (φ):

( = 35° pour les granulats type 8/16-4/10 ronds et 40-45° pour les concassés et sables légers

GT20: Fixer la valeur du φ pour les concassés et sables légers (une valeur et pas une fourchette)

- la cohésion (c) est considérée comme nulle

- l’aptitude au drainage et les vides entre les grains compactés sont importants pour les ouvrages de retenue.  La perméabilité à l’eau est supérieure à 10-³ m/s.

- vides: 4/10 et 8/16 ronds =  ≈ 380 l/m³

- vides: 4/8 concassé = ≈ 420 l/m³

- vides: 0/4 concassé =  ≈ 330 l/m³

- la compression ou capacité de portance est déterminée selon NBN EN 13055-2 Annexe A (Note: la compressibilité à 10% de déformation n’est pas une valeur de calcul, mais uniquement de caractérisation du granulat. Il est plus pertinent de considérer le module de compressibilité et de charge admissible correspondant à une déformation maximum de 2%):

- CS (2) > 0.2 N/mm² - 2% de déformation

- CS (10) > 0.4 N/mm² - 10% de déformation

selon la masse volumique apparente sèche du granulat

GT20: Indiquer une définition claire de CS2 et CS10

La NBN EN 13055-2 utilise le σ pour la capacité portante.

- la perte de masse lors de l'essai gel-dégel est de maximum 4%

### C. 6.3.3. Livraison

Les granulats d'argile expansée sont amenés par camions bennes ou par camions citernes à déchargement pneumatique équipés spécialement à cet effet.

Le système d'attestation de conformité relève du niveau 2+.

L’emballage et/ou le bon de livraison mentionnent les informations suivantes:

- nom du produit ou autres caractéristiques identifiables;

- nom ou marque identifiable et adresse du fournisseur;

- date de livraison;

- classe de réaction au feu Euroclasse A1;

- désignation du type de granulat;

- quantité de granulats en m³