# C. 6. MATERIAUX LEGERS POUR REMbLAIS

## C. 6.1. BLOCS LEGERS A BASE DE POLYSTYRENE EXPANSE

### C. 6.1.1. DESCRIPTION

Les blocs sont obtenus par moulage en usine. Leurs dimensions sont fixées par le plan de calepinage.

### C. 6.1.2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le polystyrène expansé des blocs répond aux spécifications de la classe EM de la NF T56-201. La masse volumique minimale est de 19 kg/m³.

### C. 6.1.3. LIVRAISON ET ENTREPOSAGE

Tout stockage à l’extérieur des blocs de polystyrène expansé durant plus de cinq jours sans protection contre les rayons ultraviolets est interdit.

## C. 6.2. SANS OBJET

## C. 6.3. GRANULATS D'ARGILE EXPANSEE POUR REMBLAI

### C. 6.3.1. Description

Les granulats d'argile expansée répondent au C. 4.3.11.

### C. 6.3.2. Spécifications

Les granulats d’argile expansée sont couverts et conformes à la NBN EN 13055-1 et -2 et relèvent du système d'attestation de conformité 2+.

- le calibre des granulats, la granularité et la forme sont déterminés et déclarés selon NBN EN 13055-2:

- calibre 8/16 rond

- calibre 4/10 rond

- calibre 4/8 concassé

- calibre 0/4 concassé

- la masse volumique sèche en vrac (apparente) non compactée est déterminée et déclarée selon NBN EN 13055-2:

- 8/16 rond : 340 kg/m³

- 4/10 rond : 430 kg/m³

- 4/8 concassé : 320 kg/m³

- 0/4 concassé : 500 kg/m³

La fourchette de tolérance est de ±15% conformément à la NBN EN 13055

- la masse volumique apparente sèche et compactée: une valeur indicative du tassement sous compactage est transmise par le fournisseur

- granulats ronds : augmentation de la masse volumique sèche de 10 à 15%

- granulats concassés : augmentation de 15 à 20% pour les granulats et 20 à 25% pour les

sables

- la masse volumique apparente humide et compactée:

l’absorption d’eau de référence pour tenir compte d’une valeur moyenne humide dans le sol est celle obtenue après 28 jours; ce % d’absorption majore la masse volumique sèche compactée.

- angle de frottement interne (φ):

( = 35° pour les granulats type 8/16-4/10 ronds

φ =  40° pour les concassés et sables légers

- la cohésion (c) est considérée comme nulle

- l’aptitude au drainage et les vides entre les grains compactés sont importants pour les ouvrages de retenue.  La perméabilité à l’eau est supérieure à 10-³ m/s.

- vides: 4/10 et 8/16 ronds =  ≈ 380 l/m³

- vides: 4/8 concassé = ≈ 420 l/m³

- vides: 0/4 concassé =  ≈ 330 l/m³

- la capacité de portance est déterminée selon NBN EN 13055-2 Annexe A:
pour la caractérisation du granulat, celle-ci est calculée pour 10% de déformation  et doit répondre à σ > 0,4 N/mm².

La capacité de portance est calculée aussi pour 2% de déformation et doit répondre à σ > 0,2 N/mm². Cette capacité portante est à prendre en compte dans le calcul de stabilité du remblai

- la perte de masse lors de l'essai gel-dégel est de maximum 4 %.

### C. 6.3.3. Livraison

Les granulats d'argile expansée sont amenés par camions bennes ou par camions citernes à déchargement pneumatique équipés spécialement à cet effet.

Le système d'attestation de conformité relève du niveau 2+.

L’emballage et/ou le bon de livraison mentionnent les informations suivantes:

- nom du produit ou autres caractéristiques identifiables;

- nom ou marque identifiable et adresse du fournisseur;

- date de livraison;

- classe de réaction au feu Euroclasse A1;

- désignation du type de granulat;

- quantité de granulats en m³