##### C. 65. BENTONITE

##### C.65.1 DESCRIPTION

La bentonite est une argile qui peut être considérée comme une smectite, étant essentiellement constituée de montmorillonite et d'argile. On trouve également d'autres minéraux comme le quartz, le mica, le feldspath, la pyrite ou la calcite. Les gisements de bentonite sont d'origines volcanique et hydrothermale

Le débouché le plus important de la bentonite se situe dans les techniques du génie civil, particulièrement dans l'étanchéité des édifices, la construction de digues, la pose de canalisations, l'édification de tunnels, l'injection de sols, la réalisation de fondations spéciales (parois moulées, barrettes, pieux, etc.).

- Montmorillonite 	70 – 75 %

- Quartz 	6 – 9 %

- Feldspath 	1 – 2 %

- Kaolinite	1 – 2 %

- Autres minéraux 	5 – 10 %

Les données ci dessus sont mesurées suivant DIN GT20: Laquelle? (-> Chap. Q) dans une eau déminéralisée à 20 °C pendant 24 heures

##### C. 65.2 SPECIFICATIONS

- Absorption au bleu de méthylène 	320 ± 20 [mg/g] (VDG P 69) (-> Chap. Q)

- Teneur en eau 	9 ± 3 [%] (DIN 18121) (-> Chap. Q)

Valeurs types

- Masse volumique 	ca. 2,65 [t/m³] (DIN 18124) (-> Chap. Q)

- Densité	ca. 0,75 [t/m³]

- GT20: Quelle est la différence entre la masse volumique et la densité?

- Pouvoir absorption en eau 	min. 500 [%] (DIN 18132) (-> Chap. Q)

- Quellvolumen

- GT20: En français?

- min. 25 [ml/2g]

- Refus à 63 μm 	max. 20 [%]

- Refus à 75 μm 	max. 4 [%]

- Perte au feu 	8 – 14 [%]

##### GT20: Ces méthodes d'essais ne sont-elles pas décrites par des normes européennes?

##### C. 65.3. RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

Les documents d'adjudication peuvent définir un programme de réception technique préalable.

##### C. 65.4 LIVRAISON ET ENTREPOSAGE

Le produit est livré en vrac ou en sacs.

S’il n’est pas utilisé immédiatement, le produit est protégé de la pluie et du gel jusqu'à sa mise en œuvre.