# C. 8. CIMENT

## C. 8.1. DESCRIPTION

On distingue les "ciments courants" des "ciments spéciaux", c'est-à-dire dotés de propriétés spécifiques.

## C. 8.2. SPECIFICATIONS

Tous les ciments sont conformes à la NBN EN 197-1.

De plus, les ciments spéciaux sont conformes aux normes suivantes:

- ciments à haute résistance aux sulfates (HSR): NBN B 12-108;

- ciments à teneur limitée en alcalis (LA): NBN B 12-109;

- ciments à résistance initiale élevée (HES): NBN B 12-110;

- ciment à faible chaleur d’hydratation (LH – Low Heat) : NBN EN 197-1/A1.

C. 8.3. Réception technique préalable

Pour les ciments courants, le marquage CE (niveau 1+) couvre tous les aspects de la NBN EN 197-1. Dès lors, ces caractéristiques sont vérifiées sur base des documents accompagnant le marquage CE.

Pour les ciments spéciaux, les propriétés spécifiques sont vérifiées sur base des essais de réception ci-dessous:

| Type du ciment | Propriété à contrôler | Méthode d'essai -> Chap. Q | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| CEM I HSR | Teneur en Al2O3 et en C3A | NBN EN 196-2 | 1/100 t / type/provenance |
| CEM III/B ou C HSR | Teneur en laitier | NBN ENV 196-4 GT20: La norme est devenu un CEN/TR 196-4 C’est correct ! | 1/100 t / type/provenance |
| CEM V/A (S-V) HSR | Teneur en chaux (CaO) | NBN ENV 196-4 | 1/100 t / type/provenance |
| Ciments LA | Teneur en Na2O éq (et teneur en laitier pour les CEM III/A quand 0,90 % < Na2O éq <= 1,10 %) | NBN ENV 196-21 (et éventuellement NBN ENV 196-4 ) GT20: La NBN EN 196-21 est remplacée par la NBN EN 196-2 : c’est correct | 1/100 t / type/provenance |
| Ciment HES | Résistance à la compression à 1 jour | NBN EN 196-1 | 1/100 t / type/provenance |
| Ciments blancs | Clarté | Catalogue des méthodes d'essais 05.01 | 1/100 t / type/provenance |
| Ciment LH (Low Heat) | Chaleur d’hydratation |  | 1/100 t / type/provenance |

### C. 8.4. SPECIFICATIONS RELATIVES A L'UTILISATION

Les documents de marché définissent les ciments à utiliser via, notamment, les prescriptions relatives au béton (C. 14.). A défaut d'indication, les prescriptions suivantes sont d'application:

- pour les fondations en sable-ciment de type II (F. 4.3.), en béton maigre ou béton pouzzolanique 
(F. 4.5.), en béton maigre poreux (F. 4.6.) et en béton sec compacté (F. 4.7.), la classe de résistance minimum du ciment est 42,5 pour les routes du réseau I.

En cas d'utilisation de concassés de débris de béton, le ciment est à haute résistance aux sulfates (HSR).

- pour le retraitement en place de chaussées existantes au moyen de ciment (F. 4.8.), la classe de résistance minimum du ciment est 42,5, sauf en période estivale où elle est de 32,5.

- pour les revêtements en béton de ciment (G. 1.), éléments linéaires (H), petits ouvrages d'art (J), ouvrages d'art (K), réparations de revêtements en béton de ciment (M. 2.) et entretiens et réparations des ouvrages d'art (N), le ciment est du type CEM I LA ou CEM III/A LA et de classe de résistance minimum 42,5.

- pour les tuyaux d'évacuation d'eaux usées et leurs chambres de visite, le ciment est à haute résistance aux sulfates (HSR).

- pour les éléments comprenant des armatures de précontrainte adhérentes et pour les coulis d'injection d'armatures de précontrainte, seuls les ciments CEM I de classe de résistance minimum 42,5 sont autorisés.

## C. 8.5. LIVRAISON ET ENTREPOSAGE

### Les documents de marché définissent éventuellement les conditions de livraison.

Les ciments en sacs sont entreposés dans des magasins étanches; les sacs sont entassés sur un plancher placé au moins à 5 cm au-dessus d'une aire bétonnée; les tas ne peuvent pas toucher les parois du magasin.

Les ciments en vrac sont entreposés dans des silos étanches.

Le déchargement et les manipulations du ciment en vrac se font dans des conduites fermées, au moyen de vis transporteuses, de pompes ou d'air comprimé sec.

Les ciments sont protégés contre l'humidité:

- par un emballage adéquat

- par une conception et un aménagement appropriés des magasins et des silos

- lors de manipulations sur le chantier ou à la centrale de malaxage

- lors de la pesée du ciment en vrac.