C. 9. CHAUX

C. 9.1. DESCRIPTION

La chaux résulte d’une cuisson à 900 °C d’un calcaire à haute teneur en carbonate de calcium. Elle est conforme à la NBN EN 459-1.

On distingue:

- la chaux aérienne vive qui est composée principalement d’oxyde de calcium. Selon la NBN EN 459-1 elle est qualifiée par la dénomination CL pour l’aspect chaux calcique et Q pour l’aspect chaux vive.

- 	la chaux aérienne hydratée (ou éteinte), qui est composée principalement d’hydroxyde de calcium. Elle est obtenue par hydratation (ou extinction), de la chaux vive. (Les chaux aériennes sont dites «grasses» si elles proviennent d’un calcaire pur et «maigres» si elles sont fabriquées à partir d’un calcaire contenant un certain pourcentage de magnésie ou de silice). Selon la NBN EN 459-1, elle est qualifiée par la dénomination CL pour chaux calcique et S pour l’aspect chaux hydratée.

- 	la chaux hydraulique naturelle, contenant un certain pourcentage (jusqu’à 22 %) d’argile ce qui lui confère des propriétés de prise hydraulique. Selon la norme NBN EN 459-1, elle est qualifiée par la dénomination NHL.

C. 9.2. SPECIFICATIONS

C. 9.2.1. CHAUX POUR LE TRAITEMENT DES SOLS

En traitement de sols, seule la chaux aérienne vive est utilisée.

GT20: Est-ce confirmé?

Elle répond aux prescriptions suivantes:

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation et composition chimique | CL90-Q | CL90-Q | Désignation normalisée NBN EN 459-1 |
| Granularité < 5 mm < 2 mm < 0,090 mm | 100 % ≥ 95 % ≥ 30 % | Type P3 | NBN EN 459-2 -> Chap. Q |
| Vitesse d’hydratation Réactivité t60 (minutes) | < 8 | R sv | NBN EN 459-2 -> Chap. Q |
| Teneur en oxydes de calcium disponibles | ( 88% | CL90 | NBN EN 459-2 -> Chap. Q |

C. 9.2.2. CHAUX POUR EMPIERREMENT A GRANULARITE CONTINUE, SABLE LAITIER ET BETON POUZZOLANIQUE

La chaux vive répond aux prescriptions du C. 9.2.1.

C. 9.3. RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

Le marquage CE couvre les aspects de la NBN EN 459-1.

Les critères supplémentaires sont définis au C. 9.2.1.

La réception technique préalable des matériaux est réalisée selon les prescriptions reprises au tableau ci-après.

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Granularité < 5 mm < 2 mm < 0,090 mm | Un par 200 t avec un minimum de un par chantier et de un par semaine | par origine ,par type et par classe |
| Vitesse d’hydratation Réactivité t60 ( minutes) | Un par 200 t avec un minimum de un par chantier et de un par semaine | - |
| Teneur en oxydes de calcium disponibles | Un par 200 t avec un minimum de un par chantier et de un par semaine | - |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A définir par les documents d'adjudication | - |

Tableau C. 9.3.

C. 9.4. LIVRAISON

La chaux vive est livrée en vrac. Elle peut être livrée en citernes ou en conteneurs souples ou rigides.

Toute manipulation sur chantier se fait en respectant les règles requises en matière de sécurité et en se référant à la fiche de sécurité du producteur.

Tout transfert de citerne à citerne se fait de façon pneumatique.

C. 9.5. ENTREPOSAGE

La chaux vive doit être protégée contre l'humidité.

Dans le cas de stockage en citerne ou conteneur rigide, ceux-ci sont étanches à l'eau.

Dans le cas de stockage en conteneurs souples, ceux-ci sont stockés à l'abri de l'eau et protégés de l'humidité ascensionnelle.

Au-delà d'une durée de stockage de deux mois, les tests adéquats sont réalisés pour s’assurer de la conformité aux prescriptions du C. 9.2.1.