# C. 16. ACIER

## C. 16.0. Réception des aciers

Les aciers sont certifiés BENOR ou équivalent.  A défaut, les essais de réception technique préalable sont effectués par le M.E.T. – D423 (rue Côte d’Or, 253 à 4000 LIEGE).

Les prescriptions du document de référence RW99-A-3 sont d’application.

L’évaluation de la pertinence de la certification est effectuée en collaboration avec le M.E.T. – D423.

## C. 16.4. Acier pour béton armé d’ouvrage d’art

### C. 16.4.1. Spécifications generales

Les armatures pour béton armé sont conformes aux normes et prescriptions techniques suivantes :

NBN A 24-301 :	Aciers pour béton armé.

Barres, fils et treillis soudés.

Généralités et prescriptions communes.

NBN A 24-302 : 	Aciers pour béton armé.

Barres lisses et fils à nervures.

Fils machine lisses et fils machine à nervures.

NBN A 24-303 :	Aciers pour béton armé.

+ Addendum 1 	Fils écrouis à froid lisses et fils écrouis à froid à nervures.

NBN A 24-304 :	Aciers pour béton armé.

+ Addendum 1 	Treillis soudés.

Ces normes ont été précisées, modifiées ou complétées par les documents suivants :

PTV 302 :	Prescriptions techniques.

Aciers pour béton armé - Barres et fils machines laminés à nervures.

PTV 303 :	Prescriptions techniques.

Aciers pour béton armé - Fils écrouis à froid à nervures.

PTV 304 :	Prescriptions techniques.

Aciers pour béton armé - Treillis soudés.

PTV 307 :	Prescriptions techniques.

Aciers pour béton armé – Barres à nervures – Profil alternatif.

Des prescriptions complémentaires ont été établies pour les poutres-treillis, elles font l'objet du document :

PTV 305 :	Prescriptions techniques.

Aciers pour béton armé - Poutres treillis.

Des prescriptions complémentaires ont été établies pour les panneaux assemblés sur plan, elles font l'objet du document :

PTV 308 :	Prescriptions techniques.

Aciers pour béton armé – Armatures assemblées sous forme de panneaux plans.

Les aciers de la nuance DE 500 AS ne peuvent être mis en œuvre dans les ouvrages en béton armé vu leur manque de ductilité (rapport Rm/Re et Agt non conformes aux prescriptions de l’annexe C de la NBN EN 1992-1-1).

### C. 16.4.2. Spécifications relatives a l’UTILISATION

Les armatures pour béton armé mises en œuvre sont conformes aux prescriptions techniques complémentaires suivantes :

PTV 306 :	Prescriptions techniques.

Aciers pour béton – Façonnage (dresser, couper, plier, positionner et souder).

Les prescriptions du PTV 306 sont d’application pour toutes les opérations de coupe, pliage et positionnement des aciers d’armature.

Les aciers livrés en bobines et mis en œuvre après redressage répondent toujours aux prescriptions des normes et PTV.

En cas d'utilisation du soudage par point en lieu et place des ligatures, un contrôle des armatures soudées est réalisé après soudage.

### C. 16.4.3. verification

Aciers certifiés

Lors de la demande de réception technique l'adjudicataire prévient l'Administration de son intention d'approvisionner sur chantier ou dans ses ateliers des aciers certifiés.  La certification doit couvrir non seulement la production des aciers mais également le façonnage et la distribution de ceux-ci ; il faut que la chaîne de distribution soit complète jusqu'au chantier.

Seuls sont considérés comme ayant été contrôlés par un organisme indépendant les aciers porteurs de la marque BENOR ainsi que les produits disposant d'une attestation de conformité dont l'équivalence et l'applicabilité dans le cas concerné ont été démontrées par l'adjudicataire.

Le dossier justifiant la pertinence de cette attestation de conformité est transmis par le pouvoir adjudicateur à la Direction des Structures en béton représentant la Région wallonne dans les commissions de normalisation et de certification de ces aciers. Sur base de l'avis de la Direction précitée, le pouvoir adjudicateur approuve éventuellement l'équivalence. Il dispose du délai de 30 jours de calendrier prévu à l'article 12 § 6.1 du cahier général des charges pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus.

Ces aciers BENOR ou jugés équivalents sont dispensés des essais.

Pour pouvoir bénéficier de cette dispense, l'adjudicataire fournira les bordereaux de livraison.

En cas de doute, le service dirigeant décide de l'opportunité de procéder à des essais (y compris vérifications du circuit de distribution) et de délimiter la ou les parties de la livraison concernée par ces essais. Ces essais sont réalisés en concertation avec la Direction des Structures en béton (procédure de prélèvement - demande d'essais). Les frais de ces essais sont à charge de l'Administration.

Les références figurant sur les bordereaux sont recopiées au journal des travaux de l'entreprise ou aux documents en tenant lieu et conservés comme pièces justificatives de réception.

La décision relative aux essais est consignée aux mêmes documents.

En cas de prélèvement, les étiquettes sont soigneusement conservées de façon à pouvoir être produites lors d'une éventuelle contestation.

Aciers non certifiés

En cas de mise en œuvre d'aciers non certifiés (y compris aciers BENOR distribués par un distributeur non certifié ou aciers façonnés par un façonnier non certifié selon PTV 306 pour les opérations concernées), les essais de réception sont confiés à la Direction des Structures en béton et exécutés selon les prescriptions du C.16.4.4 ci-dessous.

Ces essais sont dans ce cas à charge de l'adjudicataire.

### C. 16.4.4. PROGRAMME DE RECEPTION

### c. 16.4.4.1. Présentation en réception

La présentation en réception se fait toujours par lot.

### c. 16 .4.4.2 Critères à respecter pour les produits d'un même lot.

•	Tous les produits d'un même lot doivent :

Pour les produits individuels :

-	provenir d'une même usine productrice et être de la même nuance;

-	être du même type et fournis sous une même forme (couronne ou baguette);

-	être du même diamètre nominal;

-	présenter le même type de nervures et porter les mêmes marques de laminage.

Pour les treillis soudés :

-	provenir d'une même usine productrice et être de la même nuance;

-	être constitués, dans une direction, de fils de même origine et de même diamètre.

Pour les cages d'armatures :

-	être façonnées dans les mêmes conditions (même type de machine de soudage, mêmes soudeurs, …).

•	Moyennant ces conditions, les lots sont présumés être constitués de produits appartenant à une population normale.

### C.16.4.4.3. Nombre de séries d'essais

Le nombre de séries d'essais n est déterminé par la formule :

-	n =   + 2 	dans le cas des produits concernés par  les normes NBN A 24-302 et -303, PTV 302, PTV 303 et  PTV 307.

-	n =   + 2 	dans le cas des produits concernés par la norme NBN A 24-304, PTV 304, PTV 308, les poutres-treillis selon PTV 305 et les aciers façonnés selon PTV 306.

où P est la masse du lot exprimée en tonnes; le nombre ainsi trouvé est arrondi à l'unité supérieure.  La masse P d'un lot de treillis soudés est la masse totale des fils longitudinaux et transversaux.

Toutefois, pour la détermination de l'écartement des nervures, le nombre d'éprouvettes est au moins égal à 5.

### C.16.4.4.4. DEFINITION des séries d'essais

Pour les produits unidirectionnels, une série d’essais comprend un essai de traction avec détermination préalable de la section réelle, un essai de pliage-dépliage, une détermination des propriétés géométriques et une détermination de la composition chimique.

Pour les produits bidirectionnels, une série d’essais comprend par direction un essai de traction avec détermination préalable de la section réelle, un essai de pliage-dépliage,  une détermination des propriétés géométriques du fil ; la résistance à l’arrachement du nœud soudé  et une détermination de la composition chimique ; distance entre éléments consécutifs, entre 5 mailles et entre éléments extrêmes, planéité et dépassants par géométrie de produit.

Pour les poutres-treillis, une série d’essais comprend pour l’élément garanti (suivant qu’il s’agit d’un type 1, type 2 ou type 3) un essai de traction avec détermination préalable de la section réelle, un essai de pliage-dépliage, une détermination des propriétés géométriques et la résistance à l’arrachement du nœud soudé ; une géométrie du produit.

### C.16.4.4.5. Interprétation des résultats

L'interprétation des résultats se fait conformément au § 9.2.2.4. de la NBN A24-301.