# C. 44. Eléments préfabriqués en béton armé

C. 44.1. Description

Seuls sont considérés ici les éléments préfabriqués en béton armé bétonnés dans une usine de préfabrication.

Pareille unité technique dispose des éléments suivants :

−	une zone de stockage des armatures passives ;

-	une zone de stockage à sec des armatures de précontrainte ;

−	une zone de préparation des cages d'armatures.

Soit elle dispose d’une centrale à béton pourvue de dispositifs de dosage étalonnés et procède notamment aux essais suivants :

- essai de propreté (au moins les matières organiques) des sables et des graviers ;

- détermination de la fluidité du béton ;

- confection des moules ;

soit elle se fait livrer du béton prêt à l’emploi permettant de répondre sous sa responsabilité aux spécifications béton du C.14.2.

Il est à noter que certains éléments particuliers tels les éléments linéaires, les tuyaux, le mobilier urbain, ou autres sont décrits dans d’autres articles spécifiques.

## C. 44.2. Spécifications

## C.44.2.1 SPECIFICATIONS GENERALES

Les documents contractuels prescrivent les qualités des aciers, leur enrobage et les propriétés du béton en fonction de l'utilisation des éléments.

En ce qui concerne le béton proprement dit, les prescriptions du document de référence RW99-C-2 sont d'application et en particulier les paragraphes relatifs aux spécifications du béton (y compris présentation du dossier technique) et à la résistance effective à la compression - fc.

Les éléments répondent, par ailleurs, aux prescriptions de la NBN EN 1992-1-1 et de la NBN EN 13369 (notamment les prescriptions de l’annexe A relatives à l’enrobage ; sauf cas particuliers, la classe structurale est la classe S4 correspondant à une durée d’utilisation de projet de 50 ans ; la classe d’environnement EE3 correspond à une classe d’agressivité Normale, classe D ; la classe d’environnement EE4 correspond à une classe d’agressivité Extrême, classe G) précisées et complétées par les PTV 200.

Les prescriptions du document de référence RW99-C-2 prévalent sur les prescriptions des PTV 200.

L'entrepreneur établit des plans d'exécution et de pose qui mentionnent notamment :

-	pour les armatures :	-	nuances

-	enrobage nominal

-	pour le béton :	-	classe de résistance

-	classe d'environnement

-	ciment LA si la classe d'environnement est autre que la classe EI.  A défaut, les prescriptions de la circulaire "Béton" précitée, relatives aux réactions alcalis-granulats (annexe 6) sont d'application.

-	le repérage des éléments.

Sauf prescriptions contraires ci-après ou dans d’autres articles spécifiques du présent Cahier des Charges types, les dispositions générales suivantes sont d’application :

valeurs spécifiées pour le béton :

| Eléments concernés | Classe de résistance | Classe d'environne-ment | Classe WAI | Enrobage minimal béton armé | Enrobage minimal béton préc. | Enrobage minimal béton armé réduit (1) | Enrobage minimal béton préc. réduit (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eléments jamais exposés aux sels de déverglaçage | C30/37 | EE3 | WAI (0,50) | 30 mm | 40 mm | 25 mm | 35 mm |
| Eléments en contact direct avec les agents de déverglaçage | C35/45 | EE4 avec air | WAI (0,45)A | 45 mm | 55 mm | 40 mm (2) | 50 mm (2) |
|  | C40/50 | EE4 | WAI (0,45) | 45 mm | 55 mm | 40 mm (3) | 50 mm (3) |

Pour tenir compte de la tolérance d’exécution, l’enrobage nominal (à noter au plan) est l’enrobage du tableau ci-dessus majoré de 5 mm au minimum.

(1) Ces enrobages ne sont valables que dans le cas où les conditions ci-dessous sont remplies simultanément :

-	le système d’assurance qualité et l’autocontrôle industriel sont en conformité avec le paragraphe 6 de la NBN EN 13369:2004 et sont évalués par une tierce partie et sous sa surveillance continue;

-	la validation par tierce partie de la procédure et des modalités pratiques d’application du paragraphe 4.2.1.3. de la NBN EN 13369 :2004 (cure – protection contre la dessiccation) ;

-	le système d’assurance qualité et l’autocontrôle industriel incluent des mesures de l’enrobage des armatures et le rejet des éléments non conformes.

-	l’enrobage nominal des armatures est la valeur prescrite au plan et utilisée comme valeur pour le calcul et le positionnement en usine ; l’enrobage minimal des armatures est la valeur en–deçà de laquelle les éléments non-conformes sont rejetés (vérification par appareil non destructif sur éléments terminés).

(2) Ces enrobages peuvent être diminués de 5 mm si l’absorption d’eau mesurée selon NBN B15-215 est inférieure à 5,0% et l’air entraîné est supérieur à 4 % ; et que le système d’assurance qualité et d’autocontrôle industriel incluent des mesures et vérification de ces valeurs.

(3) Ces enrobages peuvent être diminués de 5 mm si l’absorption d’eau mesurée selon NBN B15-215 est inférieure à 5,0%; et que le système d’assurance qualité et d’autocontrôle industriel incluent des mesures et vérification de cette valeur

l’utilisation de cendres volantes est interdite, tant seules qu’ajoutées à des sables

le choix du ciment est ciment CEM I – LA ou CEM III A – LA de classe de résistance minimale 42,5. Pour la classe d'environnement EI, la caractéristique LA n'est pas obligatoire.  Les solutions 2, 3 ou 4 du document RW99-C-2 sont uniquement autorisées pour les bétons de composition bien définie et constante, disposant d’un système d’assurance qualité et d’autocontrôle industriel répondant aux conditions ci-dessus.

Les armatures pour béton armé répondent au C.16.4 ; les armatures de précontrainte répondent au C.16.5.

## C. 44.2.2. Prédalles en béton armé

Les prédalles répondent aux prescriptions du PTV 202.

Toutefois, les prescriptions du C. 44.2.1 et les prescriptions reprises ci-après prévalent sur le PTV 202 :

- épaisseur nominale : 80 mm

- classe de résistance du béton : C 40/50

- classe d'environnement EE4

classe d'absorption d'eau : WAI (0,45)

- les prescriptions de l’annexe A de la NBN EN 13369 relatives à l’enrobage sont d’application ; toutefois la classe d’agressivité à considérer est « Très élevée », classe F :

enrobage par rapport à la face inférieure (effet dalle) :

nominal (plan - valeur pour le calcul et le positionnement en usine) des armatures principales, transversales ou des armatures inférieures des treillis-raidisseurs : 30 mm

nominal pour d’éventuelles armatures de ( 6 mm utilisées comme support (rôle d'écarteur) des armatures : 25 mm

- 	minimal : 25 mm pour toute armature (y compris les armatures utilisées comme support)

dans le cas de prédalles destinées à des tabliers de ponts, les treillis soudés ou le soudage des armatures ne sont pas autorisés et les armatures inférieures des treillis-raidisseurs ne peuvent être prises en compte dans les calculs (fatigue) ; de ce fait, les treillis-raidisseurs latéraux peuvent être du type 2 selon PTV 305

les treillis raidisseurs latéraux sont placés à 15 cm maximum des bords des prédalles.

## C. 44.2.3. Eléments préfabriqués en “ L ” de soutènement et d’angle

Les prescriptions du C. 44.2.1 sont d'application.

Les documents d’adjudication fixent les dimensions avec une tolérance de 10 mm.

Sauf prescriptions contraires des documents d’adjudication, les charges à prévoir sont :

- pour les remblais horizontaux : 2000 kg/m³

- pour les charges mobiles : 2500 kg/m² (trafic lourd).

## C. 44.2.4. Eléments de pertuis préfabriqués en béton armé

Les prescriptions du C. 44.2.1 sont d'application.

Les documents d’adjudication fixent les dimensions intérieures avec une tolérance de 10 mm.

Les parois ont une épaisseur minimale de 150 mm.

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, les éléments résistent à une surcharge de 10 t/m².

Les pièces d'about sont réalisées suivant proposition du fabricant préalablement agréée par le fonctionnaire dirigeant.  Elles sont adaptées aux éléments du pertuis avec dalle inférieure, talus généraux et poutre supérieure.

## C. 44.2.4. ECAILLES ET CORNICHES POUR OUVRAGES EN TERRE armée

Les prescriptions du C. 44.2.1 sont d'application.

Les écailles et les corniches sont considérées comme des éléments en contact direct avec les sels de déverglaçage.

## C. 44.3. Vérifications

Le contrôle de la production du béton s’effectue selon les prescriptions de la NBN B15-001, du document RW99-C-2 et des spécifications propres aux éléments préfabriqués.  Ce contrôle peut être continu pour des éléments destinés à plusieurs chantiers.

Le contrôle des éléments préfabriqués est effectué en usine par le MET-D.423 qui est prévenu par le fabricant préalablement (15 jours) à la mise en fabrication.

Le ferraillage est présenté à la réception avant bétonnage.

Le partage en lots et prélèvements est conforme au document RW99-C-2 § B.4.3.

Le contrôle de la résistance effective fc est toujours réalisé sur tous les lots pour vérifier soit la résistance avant expédition des éléments en béton armé, soit la résistance du béton avant mise en précontrainte pour les éléments en béton précontraint.  Le contrôle avant expédition est réalisé en présence du MET-D423.  L’autorisation d’expédition n’est délivrée que lorsqu’il a été satisfait aux contrôles précités.

## C. 44.4. PAIEMENTs

La mise en œuvre du béton est payée au m³ (sont compris dans ce prix les coffrages et tous le moyens d’exécution). Les armatures calculées sont payées au kg.

Les contrôles minimaux tels que définis ci-dessous sont inclus dans les prix.

La mise en œuvre fait partie d’un poste séparé.

L’examen du dossier technique est facturé au prix forfaitaire de 400€.  Les visites techniques du MET-D.423 sont facturées au prix forfaitaire de 400 € (plus frais de vacation).  Les visites rendues inutiles (sans contrôle possible) sont facturées à 150€ (plus frais de vacation).  Les prix mentionnés sont valables au 01/01/2009 et sont majorés chaque année selon la formule :

Prix (année) = prix (2009) x 1.02 exp (année – 2009).