C. 62. DISPOSITIFS DE BALISAGE DES ROUTES

### C. 62.1. Description

Le balisage doit assurer la visibilité du tracé de la route tant de jour que de nuit. Il doit aider les usagers de la route à adapter leur conduite aux circonstances locales.

Les balises sont appelées délinéateurs et sont de type D1, D2, D3, D4.

Les catadioptres et films plastiques rétroréfléchissants sont appelés rétroréflecteurs et sont de type R1 ou R2.

Délinéateur: terme désignant tout dispositif équipé d’un réflecteur servant à assurer la visibilité du tracé de la route, à le matérialiser, à le renforcer et/ou à signaler un danger.

Rétroréflecteur: dispositif servant à assurer la rétroréflexion de la lumière. Ils peuvent consister en un film plastique, un catadioptre ou un rétroréflecteur biconvexe en verre.

Le balisage peut également être réalisé au moyen de plots rétroréfléchissants.

Ces balises ne peuvent elles-mêmes constituer un obstacle dangereux.

C. 62.2. Spécifications

Les délinéateurs de balisage sont conformes à la NBN EN 12899-3.

Les caractéristiques de ces produits sont couvertes par le marquage CE.

C. 62.2.1. Délinéateur de Type D1

Ces délinéateurs sont en matière plastique souple.

Ils ont une hauteur de 1,30 ou 1,60 m ± 3% et un diamètre de 1 ou 2 m.

Les documents d'adjudication indiquent le diamètre, la couleur et la position sur le musoir.

Ils sont équipés de deux bandes rétroréfléchissantes blanches et de forme triangulaire dont les sommets sont dirigés vers l’extérieur. Les triangles sont espacés de plus de 10 cm.

Ces délinéateurs sont soit fixés au sol soit lestés de manière non agressive en cas d’accident.

Par défaut, ces délinéateurs sont conformes à la figure TR-08-M1 ou TR-08-M2. Ils sont équipés de rétroréflecteurs de type R1

C. 62.2.2. Délinéateur de Type D3

##### C. 62.2.2.1. Délinéateur de type D3 pour balisage continu

Ce délinéateur (appelé aussi potelet de balisage ou cataphotes) est réalisé en matière plastique blanche teintée dans la masse.

- forme et dimensions:

la partie enterrée (fiche) et la partie au-dessus du sol sont fabriquées en une seule pièce et dans une seule matière.

Ce délinéateur a la forme d'une lame cintrée ou d'un corps creux à arêtes parallèles; sa largeur est comprise entre 10 et 15 cm.

Un repère d'enfoncement indique la limite de la fiche.

La fiche a au moins 38 cm de long; elles est pourvue d'un dispositif rendant difficile son arrachement du sol.

A la partie supérieure du délinéateur, un logement de 45 mm de large, 180 mm de haut et de 9 mm minimum de profondeur, destiné à recevoir le rétroréflecteur, est prévu sur chaque face.

Le centre du rétroréflecteur se trouve à 60 cm du repère d'enfoncement.

La distance entre le bord supérieur du rétroréflecteur et le sommet du délinéateur est de 5 cm au minimum.

Les arêtes latérales et supérieures du potelet sont arrondies.

Si les documents d'adjudication le prévoient, le délinéateur peut être amputé de sa fiche pour être fixé sur le sol par l'intermédiaire d'une selle de fixation.

- finition:

les faces vues sont satinées ou brillantes; elles sont parfaitement lisses et exemptes de pores, boursouflures, fissures, traces de couleur et arêtes vives.

Par défaut, ces délinéateurs sont conformes à la figure TR 010-92-28.

##### C. 62.2.2.2. Délinéateur de type D3 pour balisage ponctuel

Ces délinéateurs sont en matière plastique souple.

Ils ont une hauteur hors sol de 725 mm ± 5 % et un diamètre de 195 mm ± 5 %.

Ils sont recouverts de deux bandes rétroréfléchissantes blanches flexibles d'une hauteur de 105 mm ± 5 % et écartées l'une de l'autre d'environ 105 mm ± 5 %.

Les délinéateurs D3 souples sont fixés au sol de manière permanente.

Par défaut, ces délinéateurs sont conformes à la figure TR 010-92-27.

#### C. 62.2.3. Délinéateur de Type D4 (fixe sur un dispôsitif de retenue)

Les délinéateurs fixés sur des éléments linéaires en acier galvanisé (en partie supérieure ou dans le creux de ceux-ci) sont mis en place sans forer ou découper les éléments en acier galvanisé.

Les délinéateurs fixés sur des éléments linéaires en béton sont fixés sans altérer les caractéristiques mécaniques de l’élément.

- forme et dimensions:

le délinéateur est fabriqué en une seule pièce et dans une seule matière. Il maintient le ou les rétroréflecteur(s) dans un plan vertical formant un angle de +/- 15 ° avec l'axe de la route

au-dessus du plan supérieur de la glissière,

en arrière de sa face avant.

A la partie supérieure du délinéateur, un logement de 9 mm de profondeur, destiné à recevoir le rétroréflecteur, est prévu sur chaque face avec une tolérance de ± 2 mm. Le centre du rétroréflecteur se trouve à 10 cm maximum au-dessus du bord supérieur du dispositif de retenue.

- finition:

les faces vues sont satinées ou brillantes; elles sont parfaitement lisses et exemptes de pores, fissures, traces de couleur.

#### C. 62.2.4. Retroreflecteurs de type R1

Les rétroréflecteurs de type R1 sont conformes au C. 53. et sont de type 3.

#### C. 62.2.5. Retroreflecteurs de type R2 (Catadioptre)

- forme et dimensions:

le rétroréflecteur est réalisé en une seule pièce rectangulaire, il ne présente pas de traces d'oxydation ou de décoloration; il est parfaitement étanche.

Les documents d'adjudication peuvent prévoir un rétroréflecteur de type R1 découpé aux dimensions prévues pour le type R2.

- fixation:

les dispositifs de fixation:

permettent le remplacement aisé d'un catadioptre endommagé.

ne masquent pas la surface rétroréfléchissante de la face avant du rétroréflecteur.

#### C. 62.2.6. Code couleur

Les délinéateurs de type D1 et D3 pour balisage ponctuel sont de couleur:

verte pour les routes du RGG.

jaunes sur routes ordinaires et RESi.

rouge pour les dangers particuliers.

Toutefois, le balisage continu des routes est assuré au moyen de délinéateurs (potelets) de couleur blanche.

#### C. 62.3. Résistance aux chocs

Les délinéateurs et les rétroréflecteurs sont conformes à la NBN EN 12899-3.

Pour les rétroréflecteurs de type R2, la hauteur de chute DH est fixée à DH1 = 200 mm.

Tous les délinéateurs de type D1, D2 et D3 de plus de 6 kg sont testés suivant la NBN EN 12767 suivant la procédure simplifiée à 70 km/h. Le résultat correspond à un niveau d’absorption d’énergie NE (sans absorption d’énergie). Le rapport d'essais est fourni au pouvoir adjudicateur 15 jours avant la mise en œuvre.

C.62.4. Exigences statiques

Les délinéateurs de type D3 sont testés suivant la NBN EN 12899-3.

##### C.62.5. Résistance à la corrosion

La galvanisation à chaud est conforme à la NBN EN ISO 1461.

Les parties métalliques qui ne sont pas galvanisées sont testées suivant les essais (brouillard salin) décrits dans la NBN EN 12899-3.

## C. 63. Dispositifs anti-éblouissement

### C. 63.1. Description

Les systèmes anti-éblouissement, fixés sur des dispositifs de retenue, sont destinés à réduire l'éblouissement provoqué par les phares des véhicules circulant en sens inverse ou par d'autres sources lumineuses.

### C. 63.2. SpécificationS

Les caractéristiques du point de vue de l’efficacité optique et des performances mécaniques sont conformes à la NBN EN 12676-1.

Les systèmes anti-éblouissement sont conçus sous la forme d'éléments d'occultation montés sur un support ou directement sur la base.

La conception des systèmes anti-éblouissement est compatible avec les dispositifs de retenue sur lesquels ils sont fixés.

### C. 63.2.1 Types d’écran anti-éblouissement

On distingue deux types de produits:

- les produits conçus pour "occulter la totalité des rayons incidents". Cette condition est vérifiée par calcul conformément à la NBN EN 12676-1.

- les produits occultant partiellement les rayons incidents.

Il existe deux catégories d'accessibilité:

Catégorie 1: Les systèmes anti-éblouissement sont conçus de façon à permettre le passage, d'un côté à l'autre de la base, de personnes portant des brancards, et ce sans qu'il soit nécessaire de retirer une section du système.

Catégorie 2: Les systèmes anti-éblouissement ne sont pas conçus de façon à permettre le passage mais nécessitent le retrait d’une section pour permettre l'accès.

Les documents d'adjudication prescrivent la catégorie demandée pour le marché.

### C. 63.2.2. Performances

C. 63.2.2.1 Efficacité face à l'éblouissement

Les prescriptions de la NBN EN 12676-1 sont d'application.

C. 63.2.2.2 Visibilité latérale

Les prescriptions de la NBN EN 12676-1 sont d'application.

Les systèmes se répartissent en deux groupes.

Groupe 1: Une bonne visibilité latérale à travers les éléments d'occultation du système anti-éblouissement est assurée. La surface occupée latérale ne doit pas excéder 20 % de la surface totale.

Groupe 2: Les autres systèmes anti-éblouissement.

Les documents d'adjudication prescrivent le groupe demandé pour le marché.

C. 63.2.2.3 Résistance au vent

Les prescriptions de la NBN EN 12676-1 sont d'application.

C. 63.2.2.4. Durabilité

C. 63.2.2.4.1. Matériaux synthétiques

Les prescriptions de la NBN EN 12676-1 sont d'application.

C. 63.2.2.4.2. Eléments métalliques.

Les prescriptions de la NBN EN 12676-1 sont d'application.

Les éléments en acier galvanisé à chaud doivent être conformes à l’ISO 1459 et l’ISO 1461.

C. 63.2.2.5. Hauteur efficace minimale Hm du dispositif anti-éblouissement

Les documents d'adjudication définissent la hauteur minimale efficace du dispositif, en fonction de l'Annexe A de la NBN EN 12676-1.

Il y a lieu de tenir compte des caractéristiques géométriques de la route, conformément aux A.5 et A.6 de l'annexe A de la NBN EN 12676-1.

#### C. 63.2.3. Maintenance

Les pièces creuses sont fermées à leur sommet de façon à éviter que la poussière, l'eau et la neige ne puissent y pénétrer, ou que des oiseaux y nichent.

Les systèmes anti-éblouissement sont conçus afin qu'il soit possible de remplacer des éléments ou des ensembles préassemblés complets sans avoir à manipuler les éléments adjacents.

Les systèmes anti-éblouissement ne demandent aucune maintenance.