# C.25.	GEOTEXTILES

## C.25.1.	Définitions

Les géotextiles sont des matériaux tissés, non tissés ou tricotés, perméables, à base de polymère.

La fonction remplie par le géotextile ou le produit apparenté dans la construction peut être : anti-contaminant, filtration, drainage, renforcement, protection d’une barrière d’étanchéité ou une combinaison de ces fonctions.

## C.25.2.	Caractéristiques

Les géotextiles sont conformes, selon leur application (c.-à.-d. le type d’activité de construction dans laquelle ils sont appliqués), aux normes harmonisées NBN EN 13249 à 13257 et 13265.

Les caractéristiques requises pour l’utilisation des géotextiles et produits apparentés dans la construction des routes et autres zones de circulation (à l’exclusion des voies ferrées et des couches de roulement), et dans les travaux de terrassement, fondations et structures de soutènement, sont décrites en particulier dans la norme NBN EN 13249 et 13251.

Les géotextiles ou produits apparentés, doivent satisfaire aux exigences spécifiées dans la norme pertinente à cette application. Si le produit est utilisé dans plusieurs applications, p.ex. routes et voies ferrées, il doit satisfaire aux exigences de chacune des normes en question.

#### C.25.2.1. Caractéristiques pour géotextiles anti-contaminant

Les géotextiles anti-contaminant doivent garantir simultanément la fonction de séparation des couches de granulométrie différente et la fonction de filtration pour garantir une perméabilité satisfaisante sans risque de colmatage.

Les caractéristiques minimales des géotextiles anti-contaminant et des géotextiles utilisés pour les systèmes de drainage doivent respecter les critères du tableau ci-dessous. Ces caractéristiques peuvent être modifiées sur base d’une étude et d’un calcul fait par l’entrepreneur.

| Propriété | Méthode d'essai | Unités | Application |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Géotextile anti-contaminant | Géotextile anti-contaminant , si M1 >= 11 MN/m2 | Géotextile utilisés pour les systèmes de drainage |
| Résistance à la traction en SM et ST | EN ISO 10319 | kN/m | ≥ 15 | ≥ 25 | ≥ 10 |
| Allongement à la rupture en SM et ST | EN ISO 10319 | % | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 10 |
| Résistance à la perforation statique | EN ISO 12236 | kN | ≥ 1,75 | ≥ 3 | ≥ 1 |
| Résistance à la perforation dynamique | EN 918 | mm | ≤ 27 | ≤ 27 | ≤ 27 |
| Dimensions des pores : O90/d90 (*) | EN ISO 12956 | µm | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ ? |
| Perméabilité à l'eau | EN ISO 11058 | 10-3m/s (=l/m2.s) | ≥ 16 | ≥ 20 | ≥ 34 |

Extrait inspiré du tableau de la PTV 829

(*) : Si le d90 n’est pas mentionné dans les documents d’adjudication, celui-ci par défaut est considéré comme égal à 63μm. Lors de l’exécution, l’entrepreneur démontrera que le critère O90/d90 du géotextile fourni est bien respecté avec le sol rencontré sur place

#### C.25.2.2. Caractéristiques pour géotextiles pour autres applications

Les documents d’adjudication définiront les caractéristiques nécessaires en fonction de leur application Ces caractéristiques doivent être conformes aux critères de la PTV 829.

C.25.3 Réception des matériaux

C.25.3.1. Contrôle technique préalable

Le géotextile relève du système CE 2+.

La liste des essais de réception à réaliser est précisée dans le Cahier Spécial des Charges en fonction du type de géotextile à mettre en œuvre.  Ces essais se réalisent selon les modes opératoires décrits dans les normes NBN EN citées au § C.25.2.

Leur fréquence est indiquée en § C.25.3.2.

Les fiches techniques des produits utilisés définissent au minimum les caractéristiques reprises au C.25.2.

L’adjudicataire fournit ces fiches techniques au minimum 15 jours avant sa mise en œuvre.

Chaque rouleau doit être accompagné d’une fiche d’identification indiquant :

- le nom du fabriquant ;

- le type de produit ;

- la date de fabrication ou le numéro de référence du rouleau

- la longueur et la largeur du rouleau

#### C. 25.3.2. Fréquences minimales d’essai

| Caractéristique | Méthode d’essai | Fréquence d'essai | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance à la traction | EN ISO 10319 | 1 par 10.000 m² avec 1 minimum/ chantier |  |
| Allongement à la rupture | EN ISO 10319 | 1 par 10.000 m² avec 1 minimum/ chantier |  |
| Résistance à la perforation (statique) | EN ISO 12236 | 1 par 10.000 m² avec 1 minimum/ chantier |  |
| Résistance à la perforation (dynamique) | EN ISO 13433 | 1 par 10.000 m² avec 1 minimum/ chantier |  |
| Ouverture de filtration | EN ISO 12956 | 1 par 10.000 m² avec 1 minimum/ chantier |  |
| Perméabilité à l'eau | EN ISO 11058 | 1 par 10.000 m² avec 1 minimum/ chantier |  |
| Perméabilité à l'eau dans le plan | EN ISO 12958 | 1 par 10.000 m² avec 1 minimum/ chantier |  |
| Protection d'une barrière d'étanchéité | EN 13719 | 1 par 10.000 m² avec 1 minimum/ chantier |  |
| Durabilité | Annexe B de la norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257 ou EN 13265 | 1 par chantier |  |

# Comments

Valeur à vérifier par le GT6 ou le comité de lecture