Version du 12/02/2009

C. 52. LES MATERIAUX DE MARQUAGE

C. 52.1.- DESCRIPTION

C. 52.1.1. - LES PRODUITS DE MARQUAGE

Les produits de marquage sont :

−	soit des mélanges qui forment, après application sur la chaussée, un film cohérent, homogène et durable

−		soit des produits préformés

−		soit des plots rétroréfléchissants (aussi appelés plots).

Ils sont regroupés en 6 familles :

−	C. 52.1.1.1. les peintures

−	C. 52.1.1.2. les enduits à chaud

−	C. 52.1.1.3. les enduits à froid

−	C. 52.1.1.4. les produits préformés

−	C. 52.1.1.5. les marquages profilés

−	C. 52.1.1.6. les plots.

C. 52.1.1.1. LES PEINTURES

La définition de la norme NBN EN 1871 est d'application.

C. 52.1.1.2 - LES ENDUITS A CHAUD (PRODUITS THERMOPLASTIQUES)

La définition de la norme NBN EN 1871 est d'application.

C. 52.1.1.3. LES ENDUITS A FROID

La définition de la norme NBN EN 1871 est d'application.

C. 52.1.1.4. LES PRODUITS PREFORMES

Les définitions de la norme NBN EN 1790 sont d'application.

C. 52.1.1.5. LES PLOTS

C. 52.1.1.5.1. PLOTS RETROREFLECHISSANTS

La définition de la norme NBN EN 1463-1 est d'application.

On distingue trois types de plots :

−    le type 1 : plots en verre trempé

−    le type 2 : plots en plastique

−    le type 3 : plots en plastique à surface anti-abrasive

avec ou sans système à dépression.

Les plots sont permanents (P) ou temporaires (T).

Les plots peuvent être collés, encastrés ou ancrés.

C. 52.1.1.6.1. PLOTS D’EVEIL A LA VIGILANCE

On distingue les plots en inox et en epoxy.

Les plots sont permanents (P) ou temporaires (T).

Les plots peuvent être collés, encastrés ou ancrés.

C. 52.1.2. LES MICROBILLES DE VERRE

Les définitions des normes NBN EN 1423 (pour les produits de saupoudrage) et NBN EN 1424 (pour les microbilles de verre de prémélange dont les billes injectées dans le produit de marquage) sont d'application.

Les microbilles de verre peuvent être classées :

a) en fonction de la destination

-	les microbilles de prémélange :

pour peintures

pour enduits à froid

pour enduits à chaud

pour marquages routiers préformés

-	les microbilles de saupoudrage (le cas échéant mélangées à des granulats antidérapants)

b) en fonction de l’indice de réfraction

On distingue les classes suivantes :

-	classe A : indice de réfraction supérieur ou égal à 1,5 et inférieur à 1,7

-	classe B : indice de réfraction supérieur ou égal à 1,7 et inférieur à 1,9

-	classe C : indice de réfraction supérieur ou égal à 1,9

c) en fonction de la granularité

On distingue les classes suivantes :

- type 300-53

- type 600-125

- type 710-125

- type 1000-355

- type 850-425

- type 1400-600

- type 1700-710

- type 1700-1000

- type 1180-125

- type 1700-355

D'autres classes de granularité peuvent être proposées moyennant justification technique, en vue d'améliorer les caractéristiques performantielles du produit de marquage) en fonction du traitement de surface.

d) en fonction du traitement de surface

On distingue les classes de traitement de surface suivantes :

- pas de traitement de surface

- hydrofugation

- classes de traitement visant :

1. à optimaliser la flottation

2. à initier la polymérisation

3. à améliorer l'adhérence

4. autres traitements

C. 52.1.3. LES PRODUITS ANTIDERAPANTS

La définition de la norme NBN EN 1423 est d'application.

C. 52.1.4. LES ELEMENTS RETROREFLECHISSANTS

Ces éléments sont formés de microbilles en céramique, fixées à un noyau de sable. Ils sont ajoutés aux produits de saupoudrage classique (microbilles de verre et granulats antidérapants) lorsqu'une forte augmentation des propriétés de rétroréflexion (principalement par temps humide et par temps de pluie) est souhaitée.

C. 52.2. SPECIFICATIONS

C. 52.2.1. LES PRODUITS DE MARQUAGE

C. 52.2.1.1. LES PEINTURES

Les peintures sont conformes aux prescriptions correspondantes de la norme NBN EN 1871 et du guide d'agrément UBAtc n° G0023  "Peintures routières contenant ou non des microbilles de verre de prémélange" qui en définit les conditions d'application.

Les modalités de réception technique préalables sont décrites dans le chapitre C.52.3.1.1.

C. 52.2.1.2. LES ENDUITS A CHAUD (PRODUITS THERMOPLASTIQUES)

Les enduits à chaud sont conformes aux prescriptions correspondantes de la norme NBN EN 1871 et du guide d'agrément UBAtc n° G0024 "Enduits à chaud pour le marquage routier" qui en définit les conditions d'application.

Les modalités de réception technique préalables sont décrites dans le chapitre C.52.3.1.2.

C. 52.2.1.3. LES ENDUITS A FROID

Les enduits à froid sont conformes aux prescriptions correspondantes de la norme NBN EN 1871 et du guide d'agrément UBAtc n° G0028 "Enduits à froid pour le marquage routier" qui en définit les conditions d'application.

Les modalités de réception technique préalables sont décrites dans le chapitre C.52.3.1.3.

C. 52.2.1.4. LES PRODUITS PREFORMES

Les marquages préformés sont conformes aux prescriptions correspondantes de la norme NBN EN 1871 et du guide d'agrément UBAtc n° G0029 "Marquages routiers préformés" qui en définit les conditions d'application.

Les modalités de réception technique préalables sont décrites dans le chapitre C.52.3.1.4 (à rédiger selon les spécifications du G0029).

C. 52.2.1.5. LES PLOTS RETROREFLECHISSANTS

Les plots sont conformes aux prescriptions des normes NBN EN 1463-1 et NBN EN 1463-2.

Les modalités de réception technique préalables sont décrites dans le chapitre C.52.3.2.5.

C. 52.2.2. LES MICROBILLES DE VERRE

C.52.2.2.1 Les microbilles de verre de prémélange Les microbilles de verre de prémélange (dont les billes injectées dans le produit de marquage lors de l'application) sont conformes aux prescriptions de la norme européenne NBN EN 1424 et NBN EN 1424/A1 "Produits de marquage routier - Microbilles de verre de prémélange" ainsi qu'au PTV 882 "Microbilles de verre de prémélange" qui en définit les conditions d'application. Les modalités de réception technique préalables sont décrites dans le chapitre C.52.3.2.1. C.52.2.2.2 Les microbilles de verre de saupoudrage et les éléments rétroréfléchissants Les microbilles de verre de saupoudrage sont conformes aux prescriptions de la norme européenne NBN EN 1423 et NBN EN 1423/A1 "Produits de marquage routier - Produits de saupoudrage - Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants". Dans le cas d'une utilisation dans un système de marquage appliqué sur le réseau routier à grand gabarit (RGG) et le réseau interurbain (RESI) structurant A dans sa partie RESI I (zone rurale) et II (zone périurbaine), les microbilles de verre de saupoudrage sont également conformes aux prescriptions du PTV 881 "Produits de saupoudrage : Microbilles de verre et granulats antidérapants" qui en définit les conditions d'application. Les modalités de réception technique préalables sont décrites dans le chapitre C.52.3.2.2. Les éléments rétroréfléchissants sont conformes aux prescriptions du CUAP 01.06.09/10 et au dossier « ETA ».

C. 52.2.3. LES PRODUITS ANTIDÉRAPANTS

Les produits antidérapants sont conformes aux prescriptions de la norme européenne NBN EN 1423 et NBN EN 1423/A1 "Produits de marquage routier - Produits de saupoudrage - Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants". Dans le cas d'une utilisation dans un système de marquage appliqué sur le réseau routier à grand gabarit (RGG) et le réseau interurbain (RESI) structurant A dans sa partie RESI I (zone rurale) et II (zone périurbaine), les produits antidérapants sont également conformes aux prescriptions du PTV 881 "Produits de saupoudrage : Microbilles de verre et granulats antidérapants" qui en définit les conditions d'application. Les modalités de réception technique préalables sont décrites dans le chapitre C.52.3.2.3.

C. 52.2.4. LES MÉLANGES DE MICROBILLES ET DE PRODUITS ANTIDÉRAPANTS

Les mélanges de microbilles et de produits antidérapants sont conformes aux prescriptions de la norme européenne NBN EN 1423 et NBN EN 1423/A1 "Produits de marquage routier - Produits de saupoudrage - Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants". Dans le cas d'une utilisation dans un système de marquage appliqué sur le réseau routier à grand gabarit (RGG) et le réseau interurbain (RESI) structurant A dans sa partie RESI I (zone rurale) et II (zone périurbaine), les mélanges de microbilles et de produits antidérapants sont également conformes aux prescriptions du PTV 881 "Produits de saupoudrage : Microbilles de verre et granulats antidérapants" qui en définit les conditions d'application. Les modalités de réception technique préalables sont décrites dans le chapitre C.52.3.2.4.

C. 52.3. PROGRAMMES DE RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

C.52.3.1 Réception préalable des produits de marquage routier

Pour les différents produits, le premier lot de fabrication de chaque fourniture par chantier est soumis à la totalité des essais décrits ci-après.

Les livraisons suivantes sont soumises aux essais d'identification uniquement.

Dans tous les cas, la taille maximale d'un lot est limitée à 15 tonnes.

Les résultats des essais d'identification obtenus sur les livraisons suivantes doivent toujours répondre aux exigences définies en première partie de tableau et présenter des écarts, par rapport aux mesures réalisées sur le premier lot, compris dans les tolérances exprimées en seconde partie de tableau.

Chaque essai est effectué sur le nombre d'éprouvettes spécifié dans la prescription.

C.52.3.1.1 Peintures pour le marquage routier Les caractéristiques décrites ci-dessous sont toutes reprises dans le chapitre IV "Règles de qualité" du guide d'agrément G0023 de l'UBAtc sur les "Peintures routières contenant ou non des microbilles de verre de prémélange". Propriété à contrôler Exigence Méthode d'essai Essais sur le premier lot (à réaliser dans tous les cas) Coordonnées chromatiques x, y NBN EN 1871 NBN EN 1871– Annexe A Facteur de luminance ( NBN EN 1871 NBN EN 1871– Annexe A Rugosité ≥ 45 unités SRT NBN EN 1436 – Annexe D Temps de séchage A communiquer pour information ASTM 711-89 Résistance au rayonnement ultraviolet Pas d'altération ( ( ≤ 0,05 ISO 4892-3 Résistance aux cycles de gel-dégel avec immersion dans des sels de déverglaçage Pas d'altération NBN EN 13687-1 Résistance aux alcalis Pas de détérioration superficielle NBN EN 1871– Annexe D Teneur en matières sèches ≥ 68 % NBN EN 12802 – Annexe A Teneur en dioxyde de titane (en % de l'extrait sec) ≥ 19 % NBN EN 12802 – Annexe C Teneur en microbilles ≥ 16 % NBN EN 12802 – Annexe E Teneur en solvants aromatiques ≤ 3 % Chap. 6.11 du G0023 Consistance ≥ 70 KU ASTM D 562 Teneur en liant ≥ 15 % NBN EN 12802 – Annexe B Essais sur le premier lot (s'il y a au moins deux lots) • Masse volumique à 25 °C / NBN EN ISO 2811-1 • Identification du liant / NBN EN 12802 – Annexe D • Teneur en pigments et matières inorganiques / Teneur en matières sèches – teneur en liant • Identification du pigments et des matières inorganiques / NBN EN 12802 – Annexe E Essais sur les lots suivants (lorsqu'il y a au moins deux lots) Essais d'identification Critère Tolérance Masse volumique à 25 °C (kg/l) / [Valeur déterminée sur le premier lot] ± 0,06 NBN EN ISO 2811-1 Teneur en matières sèches ≥ 68 % [Valeur déterminée sur le premier lot] ± 3 % NBN EN 12802 – Annexe A Teneur en liant ≥ 15 % [Valeur déterminée sur le premier lot] ± 2 % NBN EN 12802 – Annexe B Identification du liant Les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et intensité relative NBN EN 12802 – Annexe D Teneur en pigments et matières inorganiques / [Valeur déterminée sur le premier lot] ± 3 % Teneur en matières sèches – teneur en liant Teneur en dioxyde de titane (en % de l'extrait sec) ≥ 19 % [Valeur déterminée sur le premier lot] ± 3 % NBN EN 12802 – Annexe C Identification du pigment et des matières inorganiques Les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et intensité relative NBN EN 12802 – Annexe E

C.52.3.1.2 Enduits à chaud pour le marquage routier Les caractéristiques décrites ci-dessous sont toutes reprises dans le chapitre IV "Règles de qualité" du guide d'agrément G0024 de l'UBAtc sur les "Enduits à chaud pour le marquage routier". Propriété à contrôler Exigence Méthode d'essai Essais sur le premier lot (à réaliser dans tous les cas) Coordonnées chromatiques x, y NBN EN 1871 NBN EN 1871– Annexe A Facteur de luminance ( NBN EN 1871 NBN EN 1871– Annexe A Point de ramollissement ≥ 80°C NBN EN 1871– Annexe F Résistance aux alcalis Pas de détérioration superficielle NBN EN 1871– Annexe D Choc à froid ≥ 6 éprouvettes OK sur 10 (bille a) NBN EN 1871– Annexe H Rugosité ≥ 50 unités SRT NBN EN 1436 – Annexe D Coordonnées chromatiques x, y après stabilité thermique ( ( ≤ 0,10 NBN EN 1871– Annexe A Point de ramollissement après stabilité thermique ( ≤ 10°C NBN EN 1871– Annexe F Pénétration après stabilité thermique Min. 2 minutes NBN EN 1871– Annexe J Vieillissement au rayonnement ultraviolet après stabilité thermique ( ( ≤ 0,05 ISO 4892-3 Résistance aux cycles de gel-dégel avec immersion dans des sels de déverglaçage Pas d'altération NBN EN 13687-1 Teneur en dioxyde de titane ≥ 10 % NBN EN 12802 – Annexe C Teneur en microbilles ≥ 25 % NBN EN 12802 – Annexe E Teneur en liant ≥ 16 % NBN EN 12802 – Annexe B Essais sur le premier lot (s'il y a au moins deux lots) Masse volumique à 25 °C / NBN EN ISO 2811-1 Identification du liant / NBN EN 12802 – Annexe D Teneur en pigments et matières inorganiques / 100 % – teneur en liant Identification du pigment et des matières inorganiques NBN EN 12802 – Annexe E Identification du primer Masse volumique à 25 °C / NBN EN ISO 2811-1 Extrait sec / NBN EN ISO 3251 Identification du liant / NBN EN 12802 – Annexe D Essais sur les lots suivants (lorsqu'il y a au moins deux lots) Essais d'identification Critère Tolérance Masse volumique à 25 °C / [Valeur déterminée sur le premier lot] ± 0,1 NBN EN ISO 2811-1 Teneur en liant ≥ 16 % [Valeur déterminée sur le premier lot] ± 3 % NBN EN 12802 – Annexe G Identification du liant Les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et intensité relative NBN EN 12802 – Annexe D Teneur en pigments et matières inorganiques / [Valeur déterminée sur le premier lot] ± 3 % 100 % – teneur en liant Identification du pigment et des matières inorganiques Les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et intensité relative NBN EN 12802 – Annexe E Teneur en dioxyde de titane ≥ 10 % [Valeur déterminée sur le premier lot] ± 10 % (en val. Relative) NBN EN 12802 – Annexe C Teneur en microbilles de verre ≥ 25 % [Valeur déterminée sur le premier lot] ± 3 % NBN EN 12802 – Annexe H Identification du primer Masse volumique à 25 °C / [Valeur déterminée sur le premier lot] ± 0,1 NBN EN ISO 2811 Extrait sec / [Valeur déterminée sur le premier lot] ± 5 % NBN EN ISO 3251 Identification du liant Les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et intensité relative NBN EN 12802 – Annexe D

C.52.3.1.3 Enduits à froid pour le marquage routier Les caractéristiques décrites ci-dessous sont toutes reprises dans le chapitre IV "Règles de qualité" du guide d'agrément G0028 de l'UBAtc sur les "Enduits à froid pour le marquage routier". Propriété à contrôler Exigence Méthode d'essai Essais sur le premier lot (à réaliser dans tous les cas) Coordonnées chromatiques x,y NBN EN 1871 NBN EN 1871 – Annexe A Facteur de luminance ( NBN EN 1871 NBN EN 1871 – Annexe A Stabilité au stockage Note ≥ 3 NBN EN 1871 – Annexe C Rugosité ≥ 50 unités SRT NBN EN 1436 – Annexe D Durée de vie en pot A communiquer pour information Finesse de broyage A communiquer pour information ISO 1524 Résistance aux cycles de gel-dégel avec immersion dans des sels de déverglaçage Pas d'altération NBN EN 13687-1 Essais d'adhérence avant et après cycles de gel-dégel La valeur moyenne et les valeurs individuelles doivent valoir au minimum 80% des valeurs obtenues à l'état intact NBN EN 24624 Vieillissement au rayonnement ultraviolet ( ( ≤ 0,05 ISO 4892-3 Teneur en dioxyde de titane Spray : ≥ 10 % Extrusion : ≥ 8 % NBN EN 12802 – Annexe D Teneur en microbilles Extrusion : ≥ 15 % NBN EN 12802 – Annexe E Teneur en liant Spray : ≥ 30 % Extrusion : ≥ 16 % NBN EN 12802 – Annexe B Essais sur le premier lot (s'il y a au moins deux lots) Masse volumique à 25 °C / NBN EN ISO 2811-1 Identification du liant / NBN EN 12802 – Annexe D Teneur en pigments et matières inorganiques / 100 % – teneur en liant Identification du pigment et des matières inorganiques NBN EN 12802 – Annexe E Identification du primer Masse volumique à 25 °C / NBN EN ISO 2811-1 Extrait sec / NBN EN ISO 3251 Identification du liant / NBN EN 12802 – Annexe D Essais sur les lots suivants (lorsqu'il y a au moins deux lots) Essais d'identification Critère Tolérance Masse volumique à 25 °C / [Valeur déterminée sur le premier lot] ± 0,1 NBN EN ISO 2811-1 Teneur en liant Spray : ≥ 30 % Extrusion : ≥ 16 % [Valeur déterminée sur le premier lot] ± 3 % NBN EN 12802 – Annexe G Identification du liant Les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et intensité relative NBN EN 12802 – Annexe D Teneur en pigments et matières inorganiques / [Valeur déterminée sur le premier lot] ± 3 % 100 % – teneur en liant Identification du pigment et des matières inorganiques Les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et intensité relative NBN EN 12802 – Annexe E Teneur en dioxyde de titane Spray : ≥ 10 % Extrusion : ≥ 8 % [Valeur déterminée sur le premier lot] ± 10 % (en valeur relative) NBN EN 12802 – Annexe C Teneur en microbilles de verre Extrusion : ≥ 15 % Valeur déterminée sur le premier lot] ± 3 % NBN EN 12802 – Annexe H Identification du primer Masse volumique à 25 °C / [Valeur déterminée sur le premier lot] ± 0,1 NBN EN ISO 2811 Extrait sec / [Valeur déterminée sur le premier lot] ± 5 % NBN EN ISO 3251 Identification du liant Les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et intensité relative NBN EN 12802 – Annexe D

C.52.3.2 Programme de réception préalable des microbilles de verre et produits antidérapants pour le marquage routier

C.52.3.2.1 Microbilles de verre de prémélange Propriété à contrôler Méthode d'essai Fréquence Exigences Granularité ISO 2591-1 Si ≤ 1 T : 1 essai Si > 1 T : 1 essai par 1 T supplém. fuseau déclaré par le fabricant selon NBN EN 1424 (+/A1) + PTV 882 Qualité - % de billes sans défauts NBN EN 1424 – Annexe D Si ≤ 1 T : 1 essai Si > 1 T : 1 essai par 1 T supplém. NBN EN 1424 (+/A1) Qualité - % de particules étrangères NBN EN 1424 – Annexe A Si ≤ 1 T : 1 essai Si > 1 T : 1 essai par 1 T supplém. NBN EN 1424 (+/A1) Résistance à l'eau, l'HCl, au CaCl3 et au NaSO3 NBN EN 1424 – Annexe B Si ≤ 50 T : 1 essai Si > 50 T : 1 essai par 50 T supplém. Pas de détérioration

C.52.3.2.2 Microbilles de verre de saupoudrage

Propriété à contrôler Méthode d'essai Fréquence Exigences Granularité ISO 2591-1 Si ≤ 1 T : 1 essai Si > 1 T : 1 essai par 1 T supplém. fuseau de l'ITT du certificat de conformité CE selon NBN EN 1423 (+/A1) et PTV 881 Qualité - % de billes sans défauts NBN EN 1423 – Annexe D Si ≤ 1 T : 1 essai Si > 1 T : 1 essai par 1 T supplém. NBN EN 1423 (+/A1) Qualité - % de particules étrangères NBN EN 1423 – Annexe A Si ≤ 1 T : 1 essai Si > 1 T : 1 essai par 1 T supplém. NBN EN 1423 (+/A1) Résistance à l'eau, l'HCl, au CaCl3 et au NaSO3 NBN EN 1423 – Annexe B Si ≤ 50 T : 1 essai Si > 50 T : 1 essai par 50 T supplém. Pas de détérioration Traitement de surface PTV 881 Si ≤ 50 T : 1 essai Si > 50 T : 1 essai par 50 T supplém. Présence C.52.3.2.3 Produits antidérapants

Propriété à contrôler Méthode d'essai Fréquence Exigences Granularité et teneur en particules < 90 ( ISO 2591-1 Si ≤ 1 T : 1 essai Si > 1 T : 1 essai par 1 T supplém. fuseau de l'ITT du certificat de conformité CE selon NBN EN 1423 (+/A1) et le cas échéant PTV 881 Coordonnées chromatiques et facteur de luminance (uniquement pour les produits non transparents) ISO 7724-2 Si ≤ 1 T : 1 essai Si > 1 T : 1 essai par 1 T supplém. NBN EN 1423 (+/A1) Coefficient de friabilité NBN EN 1423 – Annexe G + PTV 881 Si ≤ 50 T : 1 essai Si > 50 T : 1 essai par 50 T supplém. Valeur indicative Caractéristiques chimiques ISO 787-9 Si ≤ 50 T : 1 essai Si > 50 T : 1 essai par 50 T supplém. NBN EN 1423 (+/A1)

C.52.3.2.4 Mélanges de microbilles et de produits antidérapants

Dans le cas de mélanges de microbilles et de produits antidérapants, les composants sont contrôlés individuellement, à savoir les microbilles de verre de saupoudrage selon le chapitre tableau correspondant repris ci-avant et les granulats antidérapants selon le tableau correspondant repris ci-dessus.

| Propriété à contrôler | Méthode d'essai | Fréquence | Exigences |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en granulats | PTV 881 | Si ≤ 50 T : 1 essai Si > 50 T : 1 essai par 50 T supplém. | NBN EN 1423 (+/A1) + PTV 881 |

C.52.3.2.5 Plots rétroréfléchissants

Il est prélevé, aléatoirement, 15 plots dans chaque lot. Ces plots sont ensuite répartis dans trois échantillons. Les documents d’adjudication fixent la quantité de plots par lot et les propriétés à contrôler.

C. 52.4. LIVRAISON ET STOCKAGE

C. 52.4.1. LIVRAISON

Les documents d’adjudication mentionnent le lieu de livraison.

A défaut d’autres prescriptions, la peinture est livrée en pots de 20 ou 25 litres.

C. 52.4.2. STOCKAGE

Le produit doit conserver toutes ses caractéristiques pendant une année à compter de la date de livraison pour autant que le stockage soit conforme aux prescriptions du fabricant (6 mois pour les peintures à l'eau).

# Footnotes

Lorsqu'un produit ne satisfait pas aux exigences en matière de rugosité SRT, la réception préalable peut néanmoins être octroyée sur ce produit. Dans ce cas, son utilisation doit être obligatoirement combinée avec un saupoudrage de microbilles de saupoudrage et/ou de granulats antidérapants, de façon à ce que le système de marquage satisfasse aux exigences en matière de rugosité SRT.

Dans les cas prévus au C.52.2.3

Dans les cas prévus au C.52.2.3