Version du 26/05/2008

Modifications GM

C. 52. LES MATERIAUX DE MARQUAGE

C. 52.1.- DESCRIPTION

C. 52.1.1. - LES PRODUITS DE MARQUAGE

Les produits de marquage sont :

−	soit des mélanges qui forment, après application sur la chaussée, un film cohérent, homogène et durable

−		soit des produits préformés

−		soit des plots rétroréfléchissants (aussi appelés plots).

Ils sont regroupés en 6 familles :

−	C. 52.1.1.1. les peintures

−	C. 52.1.1.2. les enduits à chaud

−	C. 52.1.1.3. les enduits à froid

−	C. 52.1.1.4. les produits préformés

−	C. 52.1.1.5. les marquages profilés

−	C. 52.1.1.6. les plots.

C. 52.1.1.1. LES PEINTURES

La définition de la norme NBN EN 1871 est d'application.

C. 52.1.1.2 - LES ENDUITS A CHAUD (PRODUITS THERMOPLASTIQUES)

La définition de la norme NBN EN 1871 est d'application.

C. 52.1.1.3. LES ENDUITS A FROID

La définition de la norme NBN EN 1871 est d'application.

C. 52.1.1.4. LES PRODUITS PREFORMES

Les définitions de la norme NBN EN 1790 sont d'application.

C. 52.1.1.5. LES MARQUAGES PROFILES

En opposition aux marquages plans ne présentant pas de variation de débit lors de l'application, les marquages profilés sont des films présentant un relief discontinu dont la figure peut être régulière ou aléatoire avec une différence de hauteur entre la couche de fond et le sommet des crêtes supérieure à trois millimètres. Ils peuvent nécessité l’application d’une couche de fond afin d’assurer une couverture à 100 % de la ligne.

On distingue les systèmes suivants :

−	les crépis

−	les systèmes structurés

−	les systèmes à relief

Les crépis sont des films discontinus réalisés avec du produit de marquage qui se dépose aléatoirement sur la chaussée en laissant des espaces libres.

Les systèmes structurés sont formés d’un film continu dont la surface présente des saillies ou des sculptures ± régulières suite à un système d’application approprié.

Les systèmes à relief sont des films continus ou discontinus dont le produit de marquage forme un relief discontinu important dont la géométrie présente en certains points une épaisseur supérieure à

5mm par rapport à la couche de fond. Ils sont constitués de plots, damiers, barrettes etc.

Les systèmes profilés produisent un effet sonore ou mécanique (vibration) lorsqu’ils sont circulés par un véhicule ce qui rend leur utilisation difficile en agglomération ou en zone urbanisée.

Ils présentent une alternative afin d’assurer une bonne visibilité nocturne par temps de pluie car ils permettent une bonne drainabilité de l’eau de ruissellement.

C. 52.1.1.6. PLOTS RETROREFLECHISSANTS (AUSSI APPELES PLOTS)

La définition de la norme NBN EN 1463-1 est d'application.

On distingue trois types de plots :

−	le type 1 : plots en verre trempé

− 	le type 2 : plots en plastique

−	le type 3 : plots en plastique à surface anti-abrasive

avec ou sans système à dépression.

Les plots sont permanents (P) ou temporaires (T).

Les plots peuvent être collés, encastrés ou ancrés.

C. 52.1.2. LES MICROBILLES DE VERRE

La définition de la norme NBN EN 1423 est d'application.

Les microbilles de verre peuvent être classées :

a) en fonction de la destination

-	les microbilles de prémélange :

pour peintures et enduits à froid

pour enduits à chaud

pour marquages routiers préformés

-	les microbilles de saupoudrage

-	les microbilles de saupoudrage mélangées aux granulats antidérapants

b) en fonction de l’indice de réfraction

On distingue les classes suivantes :

-	classe A : indice de réfraction supérieur ou égal à 1,5 et inférieur à 1,7

-	classe B : indice de réfraction supérieur ou égal à 1,7 et inférieur à 1,9

-	classe C : indice de réfraction supérieur ou égal à 1,9

c) en fonction de la granularité

On distingue les classes suivantes :

- type 600-125

- type 710-125

- type 1000-355

- type 850-425

- type 1400-600

- type 1700-710

- type 1700-1000

- type 1180-125

- type 1700-355

D'autres classes de granularité peuvent être proposées moyennant justification technique, en vue d'améliorer les caractéristiques performantielles du produit de marquage) en fonction du traitement de surface

On distingue les classes suivantes :

- pas de traitement de surface

- hydrofugation

- classes de traitement visant :

1. à optimaliser la flottation

2. à initier la polymérisation

3. à améliorer l'adhérence

4. autres traitements

C. 52.1.3. LES PRODUITS ANTIDERAPANTS

Le matériau antidérapant est constitué de grains durs, d’origine naturelle ou artificielle, destinés à augmenter les qualités antidérapantes des marquages routiers.

C. 52.1.4. LES SYSTEMES DE MARQUAGE (GM)

Un système de marquage est un ensemble composé d'un même produit de marquage, de mêmes produits de saupoudrage (microbilles de verre et/ou granulats antidérapants), appliqués selon les mêmes méthodes avec les mêmes dosages (définition du G0025).

C. 52.2. SPECIFICATIONS

C. 52.2.1. LES PRODUITS DE MARQUAGE

C. 52.2.1.1. SANS OBJET

C. 52.2.1.2. LES PEINTURES

Les peintures sont conformes aux prescriptions correspondantes de la norme NBN EN 1871 et du guide d'agrément UBAtc n° G0023  "Peintures routières contenant ou non des microbilles de verre de prémélange" qui en définit les conditions d'application.

Les modalités de réception technique préalables sont décrites dans le chapitre C.52.3.1.1.

C. 52.2.1.3. LES ENDUITS A CHAUD (PRODUITS THERMOPLASTIQUES)

Les enduits à chaud sont conformes aux prescriptions correspondantes de la norme NBN EN 1871 et du guide d'agrément UBAtc n° G0024 "Enduits à chaud pour le marquage routier" qui en définit les conditions d'application.

Les modalités de réception technique préalables sont décrites dans le chapitre C.52.3.1.3.

C. 52.2.1.4. LES ENDUITS A FROID

Les enduits à chaud sont conformes aux prescriptions correspondantes de la norme NBN EN 1871 et du guide d'agrément UBAtc n° G0028 "Enduits à froid pour le marquage routier" qui en définit les conditions d'application.

Les modalités de réception technique préalables sont décrites dans le chapitre C.52.3.1.3.

C. 52.2.1.5. LES PRODUITS PREFORMES

Les enduits à chaud sont conformes aux prescriptions correspondantes de la norme NBN EN 1871 et du guide d'agrément UBAtc n° G0029 "Marquages routiers préformés" qui en définit les conditions d'application.

Les modalités de réception technique préalables sont décrites dans le chapitre C.52.3.1.3.

C. 52.2.1.5.1. LES PRODUITS PREFORMES COLLES A FROID

La composition est telle qu’elle répond aux prescriptions de la NBN EN 1790.

C. 52.2.1.5.2. LES PRODUITS PREFORMES APPLIQUES A CHAUD

Ils répondent aux prescriptions des enduits à chaud.

C. 52.2.1.5.3. LES PRODUITS PREFORMES PREBILLES APPLIQUES A CHAUD

Ils répondent aux prescriptions des enduits à chaud.

Pour le contrôle de qualité, il y a lieu de prélever le produit sans les microbilles de saupoudrage.

Les microbilles de saupoudrage sont conformes aux spécifications du C. 52.2.2.

C. 52.2.1.6. LES PRODUITS DE MARQUAGE A RELIEFS

C. 52.2.1.6.1. LES SYSTEMES A RELIEF

Les prescriptions sont fixées aux documents d’adjudication. Toutefois, les matériaux à base de produits thermoplastiques répondent aux prescriptions du C. 5 2.2.1.3.

C. 52.2.1.6.2. PLOTS RETROREFLECHISSANTS

C. 52.2.1.6.2.1. Performances initiales

Les plots sont conformes aux prescriptions de la norme NBN EN 1463-1.

Les documents d’adjudication précisent les classes de performance suivant le type d’ouvrage à protéger et son environnement.

Par type d’ouvrage on entend l’axe et/ou la rive de la route, le flan latéral d’une glissière de sécurité en béton, les bordures d’îlot, de trottoir ou de terre-plein.

Dimensions

−	classe H1 : hauteur au-dessus du revêtement ≤ 18 mm

− 	classe H2 : hauteur au-dessus du revêtement > 18 mm et ≤ 20 mm

− 	classe H3 : hauteur au-dessus du revêtement > 20 mm et ≤ 25 mm

Les documents d’adjudication précisent la classe tant en hauteur que pour les dimensions horizontales

Visibilité de nuit

Classe PRP 1 :		- pour le type 1 : rétroréflexion (mesure CIL) > 20 mcd/lux

- pour le type 2 : rétroréflexion (mesure CIL) > 220 mcd/lux

- pour le type 3 : rétroréflexion (mesure CIL) > 150 mcd/lux

Par défaut, la classe PRP 1 est imposée pour les plots permanents et la classe PRT 1 est imposée pour les plots temporaires. Les appareils de mesure ont un angle d’entrée de 5° et un angle d’observation de 0,3°.

Les documents d’adjudication précisent la couleur des rétroréflecteurs des plots. A défaut, ils sont blancs.

Exigences colorimétriques

Par défaut, la classe CNR 0 (sans performance exigée) est d’application.

Visibilité de jour des plots temporaires

Par défaut, la classe DCR 0 (sans performance exigée) est d’application.

Pérennité des plots

A défaut de test d’endurance, il faut préciser les charges admissibles (résistance à la compression et

aux chocs).

Plots de route et de glissière :	- compression minimum admissible : 35 tonnes

- choc minimum admissible : 25 joules.

Plots de bordure : 	- compression minimum admissible : 15 tonnes

- choc minimum admissible : 20 joules.

C. 52.2.1.6.2.2. Performances sur la route

Les plots répondent aux caractéristiques spécifiées dans la norme NBN EN 1463-2 (essais routiers) dont l'essai routier de durabilité (classes S1, R1 et DV1).

C. 52.2.2. LES MICROBILLES DE VERRE

C.52.2.2.1 Les microbilles de verre de prémélange Les microbilles sont conformes aux prescriptions de la norme européenne NBN EN 1424 et NBN EN 1424/A1 "Produits de marquage routier - Microbilles de verre de prémélange" ainsi qu'au PTV 882 "Microbilles de verre de prémélange". Les modalités de réception technique préalables sont décrites dans le chapitre C.52.3.2.1. C.52.2.2.2 Les microbilles de verre de saupoudrage Les microbilles de verre de saupoudrage sont conformes aux prescriptions de la norme européenne NBN EN 1423 et NBN EN 1423/A1 "Produits de marquage routier - Produits de saupoudrage - Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants". Dans le cas d'une incorporation dans un système de marquage appliqué sur le réseau routier à grand gabarit (RGG) et le réseau interurbain (RESI) structurant A dans sa partie RESI I (zone rurale) et II (zone périurbaine), les microbilles de verre de saupoudrage sont également conformes aux prescriptions du PTV 881 "Produits de saupoudrage : Microbilles de verre et granulats antidérapants". Les modalités de réception technique préalables sont décrites dans le chapitre C.52.3.2.2.

C. 52.2.3. LES PRODUITS ANTIDÉRAPANTS

Les produits antidérapants sont conformes aux prescriptions de la norme européenne NBN EN 1423 et NBN EN 1423/A1 "Produits de marquage routier - Produits de saupoudrage - Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants". Dans le cas d'une incorporation dans un système de marquage appliqué sur le réseau routier à grand gabarit (RGG) et le réseau interurbain (RESI) structurant A dans sa partie RESI I (zone rurale) et II (zone périurbaine), les produits antidérapants sont également conformes aux prescriptions du PTV 881 "Produits de saupoudrage : Microbilles de verre et granulats antidérapants". Les modalités de réception technique préalables sont décrites dans le chapitre C.52.3.2.3.

C. 52.2.4. LES MÉLANGES DE MICROBILLES ET DE PRODUITS ANTIDÉRAPANTS

Les mélanges de microbilles et de produits antidérapants sont conformes aux prescriptions de la norme européenne NBN EN 1423 et NBN EN 1423/A1 "Produits de marquage routier - Produits de saupoudrage - Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants". Dans le cas d'une incorporation dans un système de marquage appliqué sur le réseau routier à grand gabarit (RGG) et le réseau interurbain (RESI) structurant A dans sa partie RESI I (zone rurale) et II (zone périurbaine), les mélanges de microbilles et de produits antidérapants sont également conformes aux prescriptions du PTV 881 "Produits de saupoudrage : Microbilles de verre et granulats antidérapants". Les modalités de réception technique préalables sont décrites dans le chapitre C.52.3.2.4.

C. 52.3. PROGRAMME DE RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

C.52.3.1 Réception préalable des produits de marquage routier

Pour les différents produits, le premier lot de fabrication de chaque fourniture par chantier est soumis à la totalité des essais décrits ci-après.

Les livraisons suivantes sont soumises aux essais d'identification uniquement.

La taille maximale d'un lot est limitée à 15 tonnes.

Les résultats des essais d'identification obtenus sur les livraisons suivantes doivent toujours répondre aux exigences définies en première partie de tableau et présenter des écarts, par rapport aux mesures réalisées sur le premier lot, compris dans les tolérances exprimées en seconde partie de tableau.

Chaque essai est effectué sur le nombre d'éprouvettes spécifié dans la prescription.

C.52.3.1.1 Peintures pour le marquage routier Les caractéristiques décrites ci-dessous sont toutes reprises dans le chapitre IV "Règles de qualité" du guide d'agrément G0023 de l'UBAtc sur les "Peintures routières contenant ou non des microbilles de verre de prémélange". Propriété à contrôler Exigence Méthode d'essai Essais sur le premier lot Coordonnées trichromatiques x, y NBN EN 1871 NBN EN 1871– Annexe A Facteur de luminance ( NBN EN 1871 NBN EN 1871– Annexe A Rugosité ≥ 45 unités SRT NBN EN 1436 – Annexe D Temps de séchage A communiquer pour information ASTM 711-89 Résistance au rayonnement ultraviolet Pas d'altération ( ( ≤ 0,05 ISO 4892-3 Résistance aux cycles de gel-dégel avec immersion dans des sels de déverglaçage Pas d'altération NBN EN 13687-1 Résistance aux alcalis Pas de détérioration superficielle NBN EN 1871– Annexe D Teneur en matières sèches ≥ 68 % NBN EN 12802 – Annexe A Teneur en dioxyde de titane (en % de l'extrait sec) ≥ 19 % NBN EN 12802 – Annexe C Teneur en microbilles ≥ 16 % NBN EN 12802 – Annexe E Teneur en solvants aromatiques ≤ 3 % Chap. 6.11 du G0023 Consistance ≥ 70 KU ASTM D 562 Teneur en liant ≥ 15 % NBN EN 12802 – Annexe B Essais sur le premier lot et les suivants Identification • Masse volumique à 25 °C ± 0,06 NBN EN ISO 2811-1 • Teneur en matières sèches ± 3 % NBN EN 12802 – Annexe A • Teneur en liant ± 2 % NBN EN 12802 – Annexe B • Identification du liant Les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et intensité relative NBN EN 12802 – Annexe D • Teneur en pigments et matières inorganiques ± 3 % Teneur en matières sèches – teneur en liant • Teneur en dioxyde de titane (en % de l'extrait sec) ± 3 % NBN EN 12802 – Annexe C • Identification du pigments et des matières inorganiques Les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et intensité relative NBN EN 12802 – Annexe E

C.52.3.1.2 Enduits à chaud pour le marquage routier Les caractéristiques décrites ci-dessous sont toutes reprises dans le chapitre IV "Règles de qualité" du guide d'agrément G0024 de l'UBAtc sur les "Enduits à chaud pour le marquage routier". Propriété à contrôler Exigence Méthode d'essai Essais sur le premier lot Coordonnées trichromatiques x, y NBN EN 1871 NBN EN 1871– Annexe A Facteur de luminance ( NBN EN 1871 NBN EN 1871– Annexe A Point de ramollissement ≥ 80°C NBN EN 1871– Annexe F Résistance aux alcalis Pas de détérioration superficielle NBN EN 1871– Annexe D Choc à froid ≥ 6 éprouvettes OK sur 10 (bille a) NBN EN 1871– Annexe H Rugosité ≥ 50 unités SRT NBN EN 1436 – Annexe D Coordonnées trichromatiques x, y après stabilité thermique ( ( ≤ 0,10 NBN EN 1871– Annexe A Point de ramollissement après stabilité thermique ( ≤ 10°C NBN EN 1871– Annexe F Pénétration après stabilité thermique Min. 2 minutes NBN EN 1871– Annexe J Vieillissement au rayonnement ultraviolet après stabilité thermique ( ( ≤ 0,05 ISO 4892-3 Résistance aux cycles de gel-dégel avec immersion dans des sels de déverglaçage Pas d'altération NBN EN 13687-1 Teneur en dioxyde de titane ≥ 10 % NBN EN 12802 – Annexe C Teneur en microbilles ≥ 25 % NBN EN 12802 – Annexe E Teneur en liant ≥ 16 % NBN EN 12802 – Annexe B Essais sur le premier lot et les suivants Identification • Masse volumique à 25 °C ± 0,1 NBN EN ISO 2811-1 • Teneur en liant ± 3 % NBN EN 12802 – Annexe G • Identification du liant Les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et intensité relative NBN EN 12802 – Annexe D • Teneur en pigments et matières inorganiques ± 3 % 100 % – teneur en liant • Identification du pigments et des matières inorganiques Les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et intensité relative NBN EN 12802 – Annexe E • Teneur en dioxyde de titane ± 10 % (en valeur relative) NBN EN 12802 – Annexe C • Teneur en microbilles de verre ± 3 % NBN EN 12802 – Annexe H Identification du primer • Masse volumique à 25 °C ± 0,1 NBN EN ISO 2811 • Extrait sec ± 5 % NBN EN ISO 3251 • Identification du liant Les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et intensité relative NBN EN 12802 – Annexe D

C.52.3.1.3 Enduits à froid pour le marquage routier Les caractéristiques décrites ci-dessous sont toutes reprises dans le chapitre IV "Règles de qualité" du guide d'agrément G0028 de l'UBAtc sur les "Enduits à froid pour le marquage routier". Propriété à contrôler Exigence Méthode d'essai Essais sur le premier lot Coordonnées trichromatiques x, y NBN EN 1871 NBN EN 1871– Annexe A Facteur de luminance ( NBN EN 1871 NBN EN 1871– Annexe A Stabilité au stockage Note ≥ 3 NBN EN 1871– Annexe C Rugosité ≥ 50 unités SRT NBN EN 1436 – Annexe D Durée de vie en pot A communiquer pour information Finesse de broyage A communiquer pour information ISO 1524 Résistance aux cycles de gel-dégel avec immersion dans des sels de déverglaçage Pas d'altération NBN EN 13687-1 Essais d'adhérence avant et après cycles de gel-dégel La valeur moyenne et les valeurs individuelles doivent valoir au minimum 80% des valeurs obtenues à l'état intact NBN EN 24624 Vieillissement au rayonnement ultraviolet ( ( ≤ 0,05 ISO 4892-3 Teneur en dioxyde de titane Spray : ≥ 10 % Extrusion : ≥ 8 % NBN EN 12802 – Annexe D Teneur en microbilles Extrusion : ≥ 15 % NBN EN 12802 – Annexe E Teneur en liant Spray : ≥ 30 % Extrusion : ≥ 16 % NBN EN 12802 – Annexe B Essais sur le premier lot et les suivants Identification • Masse volumique à 25 °C ± 0,1 NBN EN ISO 2811-1 • Teneur en liant ± 3 % NBN EN 12802 – Annexe G • Identification du liant Les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et intensité relative NBN EN 12802 – Annexe D • Teneur en pigments et matières inorganiques ± 3 % 100 % – teneur en liant • Identification du pigments et des matières inorganiques Les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et intensité relative NBN EN 12802 – Annexe E • Teneur en dioxyde de titane ± 10 % (en valeur relative) NBN EN 12802 – Annexe C • Teneur en microbilles de verre ± 3 % NBN EN 12802 – Annexe H Identification du primer • Masse volumique à 25 °C ± 0,1 NBN EN ISO 2811-1 • Extrait sec ± 5 % NBN EN ISO 3251 • Identification du liant Les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et intensité relative NBN EN 12802 – Annexe D

C.52.3.2 Programme de réception préalable des microbilles de verre et produits antidérapants pour le marquage routier

C.52.3.2.1 Microbilles de verre de prémélange Propriété à contrôler Méthode d'essai Fréquence Exigences Granularité ISO 2591-1 Si ≤ 1 T : 1 essai Si > 1 T : 1 essai par 1 T supplém. NBN EN 1423 (+/A1) + PTV 882 Qualité - % de billes sans défauts NBN EN 1423 – Annexe D Si ≤ 1 T : 1 essai Si > 1 T : 1 essai par 1 T supplém. NBN EN 1423 (+/A1) Qualité - % de particules étrangères NBN EN 1423 – Annexe A Si ≤ 1 T : 1 essai Si > 1 T : 1 essai par 1 T supplém. NBN EN 1423 (+/A1) Résistance à l'eau, l'HCl, au CaCl3 et au NaSO3 NBN EN 1423 – Annexe B Si ≤ 50 T : 1 essai Si > 50 T : 1 essai par 50 T supplém. Pas de détérioration Traitement de surface PTV 881 Si ≤ 50 T : 1 essai Si > 50 T : 1 essai par 50 T supplém. Présence

C.52.3.2.2 Microbilles de verre de saupoudrage

Propriété à contrôler Méthode d'essai Fréquence Exigences Granularité ISO 2591-1 Si ≤ 1 T : 1 essai Si > 1 T : 1 essai par 1 T supplém. NBN EN 1423 (+/A1) + PTV 881 Qualité - % de billes sans défauts NBN EN 1423 – Annexe D Si ≤ 1 T : 1 essai Si > 1 T : 1 essai par 1 T supplém. NBN EN 1423 (+/A1) Qualité - % de particules étrangères NBN EN 1423 – Annexe A Si ≤ 1 T : 1 essai Si > 1 T : 1 essai par 1 T supplém. NBN EN 1423 (+/A1) Résistance à l'eau, l'HCl, au CaCl3 et au NaSO3 NBN EN 1423 – Annexe B Si ≤ 50 T : 1 essai Si > 50 T : 1 essai par 50 T supplém. Pas de détérioration Traitement de surface PTV 881 Si ≤ 50 T : 1 essai Si > 50 T : 1 essai par 50 T supplém. Présence C.52.3.2.3 Produits antidérapants

Propriété à contrôler Méthode d'essai Fréquence Exigences Granularité et teneur en particules < 90 ( ISO 2591-1 Si ≤ 1 T : 1 essai Si > 1 T : 1 essai par 1 T supplém. NBN EN 1423 (+/A1) + PTV 881 Coordonnées trichromatiques et facteur de luminance (uniquement pour les produits non transparents) ISO 7724-2 Si ≤ 1 T : 1 essai Si > 1 T : 1 essai par 1 T supplém. NBN EN 1423 (+/A1) Coefficient de friabilité NBN EN 1423 – Annexe G + PTV 881 Si ≤ 50 T : 1 essai Si > 50 T : 1 essai par 50 T supplém. Valeur indicative Caractéristiques chimiques ISO 787-9 Si ≤ 50 T : 1 essai Si > 50 T : 1 essai par 50 T supplém. NBN EN 1423 (+/A1)

C.52.3.2.4 Mélanges de microbilles et de produits antidérapants

Dans le cas de mélanges de microbilles et de produits antidérapants, les composants sont contrôlés individuellement, à savoir les microbilles de verre de saupoudrage selon le chapitre tableau correspondant repris ci-avant et les granulats antidérapants selon le tableau correspondant repris ci-dessus.

| Propriété à contrôler | Méthode d'essai | Fréquence | Exigences |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en granulats | PTV 881 | Si ≤ 50 T : 1 essai Si > 50 T : 1 essai par 50 T supplém. | NBN EN 1423 (+/A1) + PTV 881 |

C.52.3.2.5 Plots rétroréfléchissants

Il est prélevé, aléatoirement, 15 plots dans chaque lot. Ces plots sont ensuite répartis dans trois échantillons. Les documents d’adjudication fixent la quantité de plots par lot.

C. 52.4. LIVRAISON ET ENTREPOSAGE

C. 52.4.1. LIVRAISON

Les documents d’adjudication mentionnent le lieu de livraison.

A défaut d’autres prescriptions, la peinture est livrée en pots de 20 ou 25 litres.

C. 52.4.2. STOCKAGE

Le produit doit conserver toutes ses caractéristiques pendant une année à compter de la date de livraison pour autant que le stockage soit conforme aux prescriptions du fabricant (6 mois pour les peintures à l'eau).

# Footnotes

Lorsqu'un produit ne satisfait pas aux exigences en matière de rugosité SRT, la réception préalable peut néanmoins être octroyée sur ce produit. Dans ce cas, son utilisation doit être obligatoirement combinée avec un saupoudrage de microbilles de saupoudrage et/ou de granulats antidérapants, de façon à ce que le système de marquage satisfasse aux exigences en matière de rugosité SRT.