##### BENTONITE

##### C.xx.1 DESCRIPTION

La bentonite est une argile qui peut être considérée comme une smectite, étant essentiellement constituée de montmorillonite et d'argile. On trouve également d'autres minéraux comme le quartz, le mica, le feldspath, la pyrite ou la calcite. Les gisements de bentonites sont d'origines volcanique et hydrothermale.

Le débouché le plus important de la bentonite se situe dans les techniques du génie civil, particulièrement dans l'étanchéité des édifices, la construction de digues, la pose de canalisations, l'édification de tunnels, l'injection de sols, la réalisation de fondations spéciales (parois moulées, barrettes, pieux)...

- Montmorillonite 	70 – 75 %

- Quartz 	6 – 9 %

- Feldspath 	1 – 2 %

- Kaolinite	1 – 2 %

- Autres minéraux 	5 – 10 %

Les données ci dessus sont mesurées suivant DIN dans une eau déminéralisée à 20° pendant 24 heures

##### C. xx.2 SPECIFICATIONS

- Absorption au bleu de méthylène 	320 ± 20 [mg/g] (VDG P 69)

- Teneur en eau 	9 ± 3 [%] (DIN 18121)

Valeurs types

- Masse volumique 	ca. 2,65 [t/m³] (DIN 18124)

- Densité	ca. 0,75 [t/m³]

- Pouvoir absorption en eau 	min. 500 [%] (DIN 18132)

- Quellvolumen 	min. 25 [ml/2g]

- Refus à 63 μm 	max. 20 [%]

- Refus à  75 μm 	max. 4 [%]

- Perte au feu 	8 – 14 [%]

##### C.xx.3 RECEPTION DES MATERIAUX

C.xx.3.1. Système d’attestation de conformité

Ce produit ne possède pas de système d’attestation de conformité.

##### C. xx.4 LIVRAISON ET ENTREPOSAGE

Le produit est livré en vrac par camion, en big bag ou en sacs papiers.

S’il n’est utilisé immédiatement, le produit sera protégé de la pluie et du gel  jusqu'à sa mise en œuvre.