C.10 AUTRES ADDITIFS POUR TRAITEMENT DE SOL

C. 10. 1. LIANTS HYDRAULIQUES ROUTIER

C. 10. 1. 1. DESCRIPTION

Les liants hydrauliques routiers sont produits en usine et distribués prêts à l’emploi. Leurs propriétés sont spécifiquement adaptées pour le traitement des sols, des granulats pour la réalisation de terrassements, sous-fondations et fondations.

Un liant hydraulique routier, mélangé à de l’eau, durcit aussi bien à l’air que sous eau et reste solide même sous eau.

Un liant hydraulique routier se présente sous forme d’une poudre obtenue en mélangeant différents constituants et dont la composition est statistiquement homogène.

Le procédé de fabrication et son contrôle doivent garantir que la composition des liants hydrauliques routiers respecte les exigences décrites dans les documents normatifs de référence soit l’ENV 13282.

C. 10. 1. 2. SPECIFICATIONS

C. 10.1. 2. 1. COMPOSITION  ET DESIGNATION

Les liants hydrauliques routiers (LHR) utilisent des constituants principaux sélectionnés dans la liste suivante :

- les constituants désignés par la NBN EN 197-1 ciments  soit :

- le clinker portland (K)

- le laitier granulé de haut-fourneau (S)

- les pouzzolanes naturelles (P)  ou artificielles (calcinées) (Q)

- les cendres volantes  siliceuses (v) ou calciques (W) en acceptant une limite de perte au feu pouvant atteindre 10%

- les schistes calcinés (T)

- le calcaire (L)

- les chaux conformes à la NBN EN 459-1

- les cendres volantes calciques non éteintes (Wa) contenant au moins 15% de CaO réactif

- sulfate de calcium (Cs)

Il est possible d’ajouter des constituants secondaires dans une proportion n’excédant pas 5 % en masse tels que repris dans l’ENV 13282

La désignation normalisée indiquera également une classe de résistance mécanique (cfr C10.1.2.3.)

C.10. 1. 2.  2. EXIGENCES  PHYSIQUES

Les Liants hydrauliques routiers doivent répondre aux exigences suivantes :

- finesse : (NBN EN 196-6 ($3) : ≤ 15 % à 90 µm

- temps de début de prise : ≥120 min sauf si PR  ≤ 45 min

- stabilité (expansion) : (NBN EN 196-3 $7) : ≤ 10 mm

- stabilité pour LHR  avec SO3 > 4% : insensibilité selon NBN EN 459-2 (test à l’eau froide)

C. 10. 1. 2. 3. EXIGENCES MECANIQUES

La résistance à la compression des liants hydrauliques routiers doit être déterminée conformément à la norme NBN EN 196-1 en remplaçant le ciment par le liant hydraulique routier

La désignation aura la forme suivante :

HRB  accompagné de la classe de résistance en MPa  (essai à 28 jours)

C.10.1.2.4 EXIGENCES CHIMIQUES

Le contenu en sulfate exprimé en % de SO3 en masse doit être ≤4%.

Néanmoins, cette teneur peut être ≤ 7% pour les  LHR suivants et pour autant qu’ils répondent aux tests de gonflement ( EN 196-3) :

- LHR contenant des schistes brûlés ou cendres volantes calciques si et seulement si la plus grande part de teneur en sulfate provient des constituants principaux ;

- LHR contenant plus de 80% en masse de laitier de haut fourneau.

C. 10.1.3. RECEPTION DES MATERIAUX

### C.10.1.3.1. Système d’attestation de conformité

Les LHR de construction ne disposent pas encore du marquage CE.

Des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux sont prévus à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau ci-après.

### C.10.1.3.2. Fréquence minimale d’essai

| Caractéristiques | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité < 5 mm < 2 mm < 0,090 mm | Un par / 200 To avec un minimum de un par chantier et de 1/semaine | par origine/par type et par classe |
| Vitesse d’hydratation Réactivité t60 ( minutes) | Un par / 200 To avec un minimum de un par chantier et de 1/semaine | NA |
| Teneur en oxydes de calcium disponibles | Un par / 200 To avec un minimum de un par chantier et de 1/semaine | NA |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A définir | NA |

C. 10. 1. 4. LIVRAISON ET ENTREPOSAGE

Les LHR sont transportés via camions citerne

Les LHR sont entreposés dans des silos étanches.

Le déchargement et les manipulations du LHR en vrac se font dans des conduites fermées, au moyen de vis transporteuses, de pompes ou d'air comprimé sec.

Toute manipulation sur chantier se fait en respectant les règles requises en matière de sécurité et en se référant à la fiche de sécurité de producteur.

# C.10.2 FINES DE SCORIES BOF EAF

##### C.10.2.1 DESCRIPTION

Les fines de scories sont des scories BOF ou EAF (C.4.3.4) qui sont extraites lors du traitement par criblage, après déférrisation et avant concassage pour en obtenir la fraction riche en chaux libre. Elles ont la composition suivante :

- CaO total > 40%

- (SiO2) + (Al2O3) + (Fe2O3)> 40%

- MgO < 9 %

- Chaux libre : de 5% à 15% suivant la norme NBN EN 1744-1

- SO3 < 0,3%

##### C. 10.2.2 SPECIFICATIONS

- La teneur en chaux libre est définie en 3 classes sans dépasser 15% au moment de son utilisation. On entend par chaux libre : CaO + Ca(OH)2 dosé suivant NBN EN 1744-1

Classe	% chaux disponible

1	> 10%

2	>  7%

3	>  5%

- La granulométrie est  définie en 2  classes par son diamètre supérieur D défini à la norme NBN EN 933.

Passant à 0,063 mm > 15%

Classe	D

a	4

b	10

- La teneur en eau au moment de la mise en œuvre  est définie en  2 classes suivant la norme NBN EN 1097-5

Classe	% eau

1	< 7%

2	< 10%

C.10.2.3 RECEPTION DES MATERIAUX

C.10.2.3.1. Système d’attestation de conformité

Ce produit ne possède pas de système d’attestation de conformité.

Des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux sont prévus à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau ci-après

C.10.2.3.2. Fréquences minimales d’essais :

| Caractéristique | Fréquence d’éssai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Classe % CaO libre | Un par 1000 T et un par chantier minimum | Par origine |
| Granularité et passant à 0,063 | Un par 1000 T et un par chantier minimum | Par origine |
| Teneur en eau | Un par 1000 T et un par chantier minimum | Par origine |
| Autres caractéristiques spécifiques | A définir | Par origine |

##### C. 10.2.4 LIVRAISON ET ENTREPOSAGE

Le produit est livré en vrac par camion benne bâchée.

S’il n’est utilisé immédiatement, le produit sera protégé de la pluie jusqu'à sa mise en œuvre.

Toute manipulation sur chantier se fait en respectant les règles requises en matière de sécurité et en se référant à la fiche de sécurité de producteur.