SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

Modification des prescriptions du chapitre

C.29. PAVES

TEXTES DEFINITIFS

GROUPE DE TRAVAIL N° 05

Pavage Dallage et Eléments linéaires

Approuvé par La commission de révision du CCT RW 99

Le ………………

C. 29. PAVES	4

C. 29.1. DESCRIPTION	4

C. 29.2. RECEPTION DES PAVES NEUFS EN PIERRE NATURELLE	4

C. 29.2.1. ECHANTILLONS CONTRACTUELS	4

C. 29.2.2. CONSTITUTION DES LOTS HOMOGENES	5

C. 29.2.3. RECEPTION TECHNIQUE DE LOTS HOMOGENES	5

C. 29.2.3.1. GENERALITES	5

C. 29.2.3.2. RECEPTION SUR LE CHANTIER	5

C. 29.2.3.3. PROCES VERBAL DE RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE	8

C. 29.2.4. ETIQUETAGE ET CONDITIONNEMENT	9

C. 29.3. PAVES OBLONGS EN PIERRE NATURELLE UTILISES EN VOIRIE	9

C. 29.3.1. NATURE ET ORIGINE GEOLOGIQUE	9

C. 29.3.2. SPECIFICATIONS	9

C. 29.3.3. EXIGENGES	9

C. 29.3.3.1. DIMENSIONS	9

C. 29.3.3.2. GEL-DEGEL	9

C. 29.3.3.3. ABSORPTION D’EAU	10

C. 29.3.3.4. RESISTANCE en COMPRESSION	10

C. 29.3.3.5. RESISTANCE A L’USURE	10

C. 29.3.3.6. RESISTANCE AU GLISSEMENT	10

C. 29.4. PAVES MOSAIQUES EN PIERRE NATURELLE UTILISES EN VOIRIE	10

C. 29.4.1. NATURE ET ORIGINE GEOLOGIQUE	10

C. 29.4.2. SPECIFICATIONS	10

C. 29.4.3. EXIGENGES	10

C. 29.4.3.1. DIMENSIONS	10

C. 29.4.3.2. GEL-DEGEL	11

C. 29.4.3.2. ABSORPTION D’EAU	11

C. 29.4.3.3. RESISTANCE en COMPRESSION	11

C. 29.4.3.4. RESISTANCE A L’USURE	11

C. 29.4.3.5. RESISTANCE AU GLISSEMENT	11

C. 29.5. PAVES EN PIERRE NATURELLE POUR ZONES PIETONNES	11

C. 29.5.1. NATURE ET ORIGINE GEOLOGIQUE	11

C. 29.5.2. SPECIFICATIONS	11

C. 29.5.3. EXIGENGES	11

C. 29.5.3.1. DIMENSIONS	11

C. 29.5.3.2. GEL-DEGEL	12

C. 29.5.3.3. VIEILLISSEMENT ACCELERE AVEC LE SO2 EN PRESENCE D’HUMIDITE (UNIQUEMENT PIERRE CALCAIRE)	12

C. 29.5.3.4. ABSORPTION D’EAU	12

C. 29.5.3.5. RESISTANCE en COMPRESSION	12

C. 29.5.3.6. RESISTANCE A L’USURE	12

C. 29.5.3.7. RESISTANCE AU GLISSEMENT	12

C. 29.6. BRIQUES DE VOIRIES EN TERRE CUITE	12

C.29.6.1. Description	12

C.29.6.2. exigences	13

C.29.6.2.1. Forme et dimensions	13

C.29.6.2.2. Résistance au gel	13

C.29.6.2.3. Charge de rupture transversale	13

C.29.6.2.4. Résistance à l’abrasion	13

c.29.6.2.5. Résistance au glissement	13

C.29.6.2.6. Absorption d’eau	13

C.29.7. PAVES EN BETON DE CIMENT	14

C.29.8. PAVES EN BETON POUR REVETEMENTS DE SOL PERMEABLES A L’EAU	14

# C. 29. PAVES

## C. 29.1. DESCRIPTION

Les pavés sont des blocs en pierre naturelle, en béton de ciment ou en terre cuite.

Les pavés en pierre naturelle sont des petits éléments de pavage dont les dimensions nominales sont comprises entre 50 et 300 mm, dont aucune dimension en plan ne dépasse en général deux fois l'épaisseur et dont l'épaisseur nominale minimale est de 50 mm.

Pour les pavés en pierre naturelle, on distingue les pavés oblongs et les pavés mosaïqués. Ils sont conformes aux prescriptions de la norme NBN EN 1342 (Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur - exigences et méthodes d'essai). Les classes d’utilisation des pavés en pierre naturelle sont données au tableau C. 29.1

| Classe d’utilisation | Résistance à la compression en MPa | Usage (pour information) |
| --- | --- | --- |
| 0 | Pas d’exigence | Décoration. |
| 1 | > 60 | Pavés posés sur mortier, usage piétonnier uniquement. |
| 2 | > 100 | Zones piétonnières et cyclables ; jardins, balcons. |
| 3 |  | Accès occasionnel de véhicules automobiles, de véhicules légers et de motocyclettes ; entrées de garage. |
| 4 |  | Zones de circulation piétonnière, places de marchés empruntés occasionnellement par des véhicules de livraison et de secours. |
| 5 |  | Zones de circulation piétonnière fréquemment empruntée par des poids lourds. |
| 6 | > 160 | Routes et rues ; stations-service |

Tableau C. 29.1.

Les pavés en béton satisfont aux conditions suivantes :

à une distance de 50 mm de tout bord, aucune section transversale ne présente une dimension horizontale inférieure à 50 mm;

la longueur hors tout divisée par l'épaisseur est inférieure ou égale à 2.

Les pavés en terre cuite sont des éléments répondant à certaines exigences relatives à la forme et aux dimensions. Ils sont utilisés pour le revêtement de voiries, trottoirs et places et sont fabriqués à base d’argile ou autres matières argileuses, avec ou sans adjuvant, par façonnage, séchage et cuisson à température suffisamment élevée pour former un produit céramique durable.

## C. 29.2. RECEPTION DES PAVES NEUFS EN PIERRE NATURELLE

Cette réception s’applique à tous les types de pavés. La réception par lots ne préjuge en rien du rebut lors du tri à effectuer au moment de la mise en œuvre.

### C. 29.2.1. ECHANTILLONS CONTRACTUELS

Comme mentionné au C. 28.1.2, au plus tard à la commande des pavés, l'entrepreneur fournit au fonctionnaire dirigeant, un échantillon contractuel, accepté par les deux parties, du matériau qu'il compte mettre en œuvre.

Cet échantillon contractuel est constitué d’une planche d’essai de 1 m2 qui donne l'aspect moyen et montre les variations d'aspect (couleurs et nuances, veines, etc.) acceptées dans le cadre du marché.

L'entrepreneur fournit également un certificat d'origine complet (C. 28.1.1), comportant également les dimensions nominales des pavés.

Ces documents sont signés pour accord par les deux parties et conservés par le service dirigeant.

### C. 29.2.2. CONSTITUTION DES LOTS HOMOGENES

En fonction de la superficie à paver, par type d'application et par provenance des pavés (origine et nature), on définit le nombre de lots homogènes à tester.

Un lot homogène correspond à une surface à paver de 500 m2 (au maximum).

Lorsque la surface à paver dépasse de plus de 250 m2 un nombre entier de lots homogènes, cette partie constitue un lot supplémentaire.

Dans le cas contraire, le reste de la division par 500 de la surface à paver est intégré dans le dernier lot homogène constitué.

Lorsque la surface à paver est inférieure à 500 m2, l'ensemble de la fourniture constitue le lot homogène.

Toutefois, avec l'accord du fonctionnaire dirigeant, lorsqu'une même fourniture est destinée à des petites surfaces à paver sur différents chantiers, le regroupement en un seul lot homogène est envisageable, pour autant que la surface totale ne dépasse pas 750 m2 et que les pavés soient destinés à un même type d'application et soient de même provenance, origine et nature.

Chaque lot est clairement identifié par un code.

### C. 29.2.3. RECEPTION TECHNIQUE DE LOTS HOMOGENES

#### C. 29.2.3.1. GENERALITES

Chaque lot homogène est soumis à des essais de réception préalable sur le chantier. Le service dirigeant est averti 24 heures au moins avant la livraison.

Les laboratoires qui effectuent les essais de réception sont choisis parmi les laboratoires accrédités pour ces essais. Certains contrôles peuvent aussi être directement réalisés par le réceptionnaire.

L’Entrepreneur est tenu de prendre les dispositions pour que les résultats des essais de réception soient connus avant la pose. Dans le cas contraire, il assume les conséquences d’un refus éventuel.

La réception par lots ne préjuge en rien du rebut lors du tri à effectuer au moment de la mise en œuvre.

#### C. 29.2.3.2. RECEPTION SUR LE CHANTIER

La réception est effectuée sur le chantier en présence du fournisseur (producteur ou importateur) et de l'entrepreneur (ou de leurs représentants) à une date fixée de commun accord.

Par lot homogène, un échantillonnage au hasard isole 2 échantillons constitués de 25 pavés chacun et destinés à la réception technique préalable. L'échantillon n°1 est destiné aux essais de réception tandis que l'échantillon n°2 sert aux contre-essais éventuels.

Le procédé de l'échantillonnage est convenu entre les parties en fonction du type de pavés et du type de conditionnement. Les essais de réception sont réalisés selon le schéma décrit ci-après.

avec :

- Rcm = Résistance à la compression moyenne;

- Rci = Résistance à la compression individuelle;

- Rcn = Résistance à la compression nominale.

- %m = pourcentage en masse.

Les essais de détermination de  la nature  lithologique,  du  contrôle d'aspect et des contrôles dimensionnels sont effectués sur place par le réceptionnaire du fonctionnaire dirigeant.

L'échantillon contractuel, fourni par l'entrepreneur avant la commande du marché, sert de référence pour les comparaisons de la nature lithologique et de l'aspect.

Dans le cas où un test de contre-essai (échantillon n°2) conclut à la non-conformité du lot, la vérification des autres caractéristiques n'est pas poursuivie.

En résumé, après contrôle de la nature lithologique, de l'aspect, de la forme et des dimensions des 25 pavés constituant un échantillon de réception, 22 pavés sont isolés et répartis comme suit :

- 2 pavés sont réservés à l'analyse pétrographique;

- 10 pavés sont destinés à l'essai de compression, la compression étant réalisée perpendiculairement au plan de stratification, lequel est identifié au préalable ;

- 10 pavés pour la détermination de la résistance au gel-dégel.

En ce qui concerne le pavage de voirie, le producteur ou l'importateur fournit un rapport d'essais récent (maximum 1 an), émis par un laboratoire accrédité ou agréé, reprenant les résultats de coefficient de polissage accéléré  (CPA-PSV) de la roche à partir de laquelle les pavés sont fabriqués.

Ce rapport d'essais mentionne, outre les renseignements imposés par la norme d'essai l'origine exacte (lieu d'extraction) de l'échantillon de roche analysé ainsi que sa nature lithologique et sa couleur.

Lorsque les documents d'adjudication mentionnent d'autres spécifications supplémentaires, la conformité du produit est vérifiée par la détermination de ces caractéristiques sur au moins 10 pavés par lot homogène et par caractéristique.

#### C. 29.2.3.3. PROCES VERBAL DE RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

Pour chaque lot homogène, un procès-verbal de réception est rédigé et  mentionne au moins les éléments suivants :

- l’identification du lot ;

- la nature lithologique et dimensions nominales des pavés ;

- la classification selon le PTV 844 – Classification des roches ;

- l’origine des pavés ;

- le lieu et date de prélèvement pour essais de réception ;

- l’identité du réceptionnaire ;

- la taille du lot réceptionné ;

- le nombre de pavés prélevés ;

- les résultats détaillés des essais de réception (selon les rapports d'essai) ;

- l’avis motivé de réception.

Une copie de ce procès-verbal est transmise à l’Entrepreneur.

### C. 29.2.4. ETIQUETAGE ET CONDITIONNEMENT

Les pavés sont conditionnés de manière à, d'une part, éviter toute détérioration pendant le transport vers le lieu de pavage (ou au sein de celui-ci) et, d'autre part, étiqueté de manière à permettre une identification claire de chaque lot homogène.

Lors de son transfert sur le lieu de pavage, chaque livraison est accompagnée d'un bon de reprenant les renseignements suivants :

- la nature lithologique et dénomination pétrographique de la roche ;

- l’origine des pavés (lieu d'extraction et lieu de production si différents) ;

- les dimensions nominales des pavés ;

- la quantité et type de conditionnement ;

- le lieu, date de livraison et identité du livreur.

## C. 29.3. PAVES OBLONGS EN PIERRE NATURELLE UTILISES EN VOIRIE

### C. 29.3.1. NATURE ET ORIGINE GEOLOGIQUE

Les pavés sont le plus souvent en grès famennien ou en porphyre. Ils sont de grain serré et de texture homogène, sans bousin, fil ou limé retenant l'eau. Tout pavé de teinte jaunâtre, provenant de parties altérées, argileuses ou de la croûte extérieure des blocs, est écarté. La pose d'éléments en délit n'est pas autorisée.

### C. 29.3.2. SPECIFICATIONS

Les pavés oblongs ou pavés de type 15 x 20 ont une largeur de tête comprise entre 14 et 16 cm et une longueur de tête comprise entre 17 et 25 cm.

| Type | Largeur de tête | Longueur de tête | Epaisseur |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 x 20 | 14 à 16 cm | 17 à 25 cm | 7 à 10 cm |
|  |  |  | 10 à 13 cm |
|  |  |  | 12 à 15 cm |

La résistance à la compression, mesurée selon la norme NBN EN 1926, est supérieure aux valeurs reprises dans le tableau C. 29.1. en fonction de l’usage.

Le PSV de la roche mère est supérieur à 0,50 (NBN EN 1097-8).

### C. 29.3.3. EXIGENGES

#### C. 29.3.3.1. DIMENSIONS

Les pavés répondent aux exigences dimensionnelles définies au point 4.1. de la norme NBN EN 1342. Les documents d’adjudication précisent la classe relative aux écarts sur l’épaisseur nominale. A défaut : T2

#### C. 29.3.3.2. GEL-DEGEL

L'essai de gel-dégel est exécuté conformément à la méthode d'essai NBN EN 12371.

Après l'essai, il y a moins de 20% de modification de la résistance en compression et la perte de masse est inférieure à 1%.

#### C. 29.3.3.3. ABSORPTION D’EAU

L'absorption d'eau est déterminée conformément à la méthode d'essai NBN EN 13755.

#### C. 29.3.3.4. RESISTANCE en COMPRESSION

La résistance en compression est déterminée conformément à la méthode d'essai EN 1926.

En fonction de la charge de la résistance en compression, les pavés sont répartis dans les classes d'utilisation décrites au tableau C.29.1.

Le fournisseur donne, par format, la classe d'utilisation calculée.

#### C. 29.3.3.5. RESISTANCE A L’USURE

La résistance à l'usure est déterminée conformément à la méthode d'essai NBN EN 14157 (Méthode Capon).

La résistance à l'usure n'est individuellement pas supérieure à 24 mm.

#### C. 29.3.3.6. RESISTANCE AU GLISSEMENT

La résistance au glissement est déterminée conformément à la méthode d'essai NBN EN 14231.

La résistance au glissement n'est individuellement pas inférieure à 35 (valeur USRV).

## C. 29.4. PAVES MOSAIQUES EN PIERRE NATURELLE UTILISES EN VOIRIE

### C. 29.4.1. NATURE ET ORIGINE GEOLOGIQUE

Ils sont le plus souvent en grès famennien ou en porphyre. Ils sont de grain serré et de texture homogène, sans bousin, fil ou limé retenant l'eau. Tout pavé de teinte jaunâtre est écarté.  La pose d'éléments en délit n’est pas autorisée.

### C. 29.4.2. SPECIFICATIONS

Les pavés mosaïqués ont 6 faces clivées et sont répartis en 3 types : 5 x 7, 8 x 10 et 9 x 11.

Les tolérances sur les dimensions répondent aux prescriptions définies au point 4.1. de la norme NBN EN 1342.

Ils répondent en outre aux prescriptions suivantes :

- résistance à la compression, mesurée selon la norme NBN EN 1926, est supérieure aux valeurs reprises dans le tableau C. 29.1. en fonction de l’usage.

- PSV de la roche mère supérieur à 0,50 (NBN EN 1097-8).

### C. 29.4.3. EXIGENGES

#### C. 29.4.3.1. DIMENSIONS

Les pavés répondent aux exigences dimensionnelles définies au point 4.1. de la norme NBN EN 1342. Les documents d’adjudication précisent la classe relative aux écarts sur l’épaisseur nominale. A défaut : T2

#### C. 29.4.3.2. GEL-DEGEL

L'essai de gel-dégel est exécuté conformément à la méthode d'essai EN 12371.

Après l'essai, il y a moins de 20% de modification de la résistance en compression et la perte de masse est inférieure à 1%.

#### C. 29.4.3.2. ABSORPTION D’EAU

L'absorption d'eau est déterminée conformément à la méthode d'essai NBN EN 13755.

#### C. 29.4.3.3. RESISTANCE en COMPRESSION

La résistance en compression est déterminée conformément à la méthode d'essai EN 1926.

En fonction de la charge de la résistance en compression, les pavés sont répartis dans les classes d'utilisation décrites au tableau C.29.1.

Le fournisseur donne, par format, la classe d'utilisation calculée.

#### C. 29.4.3.4. RESISTANCE A L’USURE

La résistance à l'usure est déterminée conformément à la méthode d'essai NBN EN 14157 (Méthode Capon).

La résistance à l'usure n'est individuellement pas supérieure à 24 mm.

#### C. 29.4.3.5. RESISTANCE AU GLISSEMENT

La résistance au glissement est déterminée conformément à la méthode d'essai NBN EN 14231.

La résistance au glissement n'est individuellement pas inférieure à 35 (valeur USRV).

## C. 29.5. PAVES EN PIERRE NATURELLE POUR ZONES PIETONNES

### C. 29.5.1. NATURE ET ORIGINE GEOLOGIQUE

Ces pavés sont de forme carrée ou rectangulaire et leur origine géologique est reprise au C.28.1.1.  Ces pavés sont le plus souvent en grès famennien, porphyre, calcaire ou marbre.

Pour le grès famennien, les pavés platines ou pavés de type 15 x 15 ont une largeur et longueur de tête comprise entre 14 et 16 cm. Il s’agit de pavés ayant 2 faces clivées et 4 chants éclatés puis retouchés.

DIMENSIONS ET TYPES

| Type | Largeur de tête | Longueur de tête | Epaisseur |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 x 15 | 14 à 16 cm | 14 à 16 cm | 7 à 10 cm |
|  |  |  | 10 à 13 cm |
|  |  |  | 12 à 15 cm |

Pour le calcaire,  les pavés sont de formes carrées ou rectangulaires.  Il s’agit de pavés ayant 2 faces clivées et 4 chants sciés.

Les finitions et dimensions diverses sont définies dans les documents d’adjudication.

### C. 29.5.2. SPECIFICATIONS

La résistance à la compression, mesurée selon la norme NBN EN 1926, est supérieure aux valeurs reprises dans le tableau C. 29.1. en fonction de l’usage.

### C. 29.5.3. EXIGENGES

#### C. 29.5.3.1. DIMENSIONS

Les pavés répondent aux exigences dimensionnelles définies au point 4.1. de la norme NBN EN 1342. Les documents d’adjudication précisent la classe relative aux écarts sur l’épaisseur nominale. A défaut : T2

#### C. 29.5.3.2. GEL-DEGEL

L'essai de gel-dégel est exécuté conformément à la méthode d'essai NBN EN 12371.

Après l'essai, il y a moins de 20% de modification de la résistance en compression et la perte de masse est inférieure à 1%.

#### C. 29.5.3.3. VIEILLISSEMENT ACCELERE AVEC LE SO2 EN PRESENCE D’HUMIDITE (UNIQUEMENT PIERRE CALCAIRE)

Le vieillissement accéléré est exécuté conformément à la méthode d'essai NBN EN 13919.

Après l'essai, les échantillons ne doivent montrer aucune décoloration non souhaitée (p.e. oxydation) ou dégâts.

Les résultats d'essais décrivent l'évolution de couleur, la formation de taches éventuelles, l'oxydation et les dégâts.

Après l'essai, la perte de masse est inférieure à 1%.

#### C. 29.5.3.4. ABSORPTION D’EAU

L'absorption d'eau est déterminée conformément à la méthode d'essai NBN EN 13755.

#### C. 29.5.3.5. RESISTANCE en COMPRESSION

La résistance en compression est déterminée conformément à la méthode d'essai NBN EN 1926.

En fonction de la charge de la résistance en compression, les pavés sont répartis dans les classes d'utilisation décrites au tableau C.29.3.2.

Le fournisseur donne, par format, la classe d'utilisation calculée.

#### C. 29.5.3.6. RESISTANCE A L’USURE

La résistance à l'usure est déterminée conformément à la méthode d'essai NBN EN 14157 (Méthode Capon).

La résistance à l'usure n'est individuellement pas supérieure à 24 mm.

#### C. 29.5.3.7. RESISTANCE AU GLISSEMENT

La résistance au glissement est déterminée conformément à la méthode d'essai NBN EN 14231.

La résistance au glissement n'est individuellement pas inférieure à 35 (valeur USRV).

## C. 29.6. BRIQUES DE PAVAGE EN TERRE CUITE

### C.29.6.1. Description

Les pavés en terre cuite sont des pavés de forme et dimensions adaptées, utilisés pour le revêtement des chaussées, places, terrasses, … Les pavés en terre cuite sont des pavés, fabriqués à base d’argile cuite ou de matières argileuses, avec ou sans adjuvant, qui après avoir revêtu la forme souhaitée, sont séchés et cuits à température suffisamment élevée pour former un produit céramique durable.

En fonction du  procédé de moulage, on distingue trois types de briques : les briques étirées, les briques pressées et les briques moulées main.

### C.29.6.2. exigences

Les pavés en terre cuite doivent répondre aux caractéristiques techniques comme repris dans la NBN EN 1344 et le PTV 910 : 2007 pour les propriétés complémentaires

Les documents d’adjudication indiquent la classe d’utilisation et/ou les exigences énumérées ci-après.

#### C.29.6.2.1. Forme et dimensions

Les pavés en terre cuite répondent aux exigences dimensionnelles définies au point 4.1. de la norme NBN EN 1344.

Les documents d’adjudication précisent le modèle de pose et la classe d’étendue dimensionnelle.

#### C.29.6.2.2. Résistance au gel

La résistance au gel des pavés en terre cuite doit être testée selon la méthode décrite dans l’annexe C de la NBN EN1344.

Les documents d’adjudication précisent la classe relative à la résistance au gel

#### C.29.6.2.3. Charge de rupture transversale

La valeur normale déclarée est la charge maximale de rupture transversale, mesurée lors d’un essai de résistance en flexion tel que décrit dans l’annexe D de la NBN EN 1344.

Les documents d’adjudication précisent la classe relative aux exigences minimales pour la charge de rupture transversale

#### C.29.6.2.4. Résistance à l’abrasion

La résistance à l’abrasion est définie par des essais conformément à l’annexe E de la NBN EN 1344.

Les documents d’adjudication précisent la classe relative à la résistance à l’abrasion

#### c.29.6.2.5. Résistance au glissement

| La résistance au glissement est déterminée selon la méthode, décrite à l’annexe F de la NBN EN 1344. |  |
| --- | --- |

Les documents d’adjudication précisent la classe relative à la résistance au glissement

#### C.29.6.2.6. Absorption d’eau

L’essai d’absorption d’eau est réalisé conformément à la méthode décrite à l’annexe C de la NBN EN 771-1.

Les documents d’adjudication précisent la classe relative à l’absorption d’eau

## C.29.7. PAVES EN BETON DE CIMENT

Les pavés en béton sont conformes aux normes NBN EN 1338 et NBN B 21-311.

Les documents d'adjudication spécifient, le cas échéant, le type, le format, la forme, la texture et la couleur des pavés.

Sauf spécification contraire dans les documents d'adjudication, les pavés en béton de ciment appartiennent à la catégorie d'application I a ou II a selon le tableau C. 29.7. ci-après.

Les pavés en béton disposant d’une certification volontaire au sens du document RW99-A3 peuvent être livrés sur le chantier à partir de l'âge où ils sont déclarés aptes à l'emploi par le fabricant. Dans le cas contraire, ils ont au moins 28 jours d'âge au moment de leur livraison sur le chantier.

Le programme de réception technique préalable est réalisé conformément aux directives de l’annexe A de la NBN B 21-311 ainsi que celles de l’annexe B de la norme NBN EN 1338.

|  |  | Classe minimale (Marquage) |
| --- | --- | --- |
| Catégorie | Epaisseur h (mm) | Ecart dimensionnel diagonales | Résistance aux agressions climatiques | Résistance à l’abrasion |
| I a | ( 80 | 2 (K) | 3 (D) | 4 (I) |
| I b |  | 2 (K) | 2 (B) | 3 (H) |
| II a | < 80 | 2 (K) | 3 (D) | 3 (H) |
| II b |  | 2 (K) | 2 (B) | 3 (H) |
| Avec : I a = catégorie de pavés pour revêtements fortement soumis aux sels de déverglaçage et au moins à un trafic de véhicules d’intensité normale ; I b = catégories de pavés pour revêtements faiblement soumis aux sels de déverglaçage et à un trafic de véhicules de faible intensité (p.ex. voies de trafic local ou résidentiel) ; II a = catégories de pavés pour revêtements fortement soumis aux sels de déverglaçage et tout au plus à un trafic de véhicules occasionnel (p.ex. rues piétonnières, pistes cyclables à côté de la chaussée) ; II b = catégories de pavés pour revêtements faiblement soumis aux sels de déverglaçage et tout au plus à un trafic de véhicules occasionnel 2 (K) = différences maximales admissibles entre le mesurage des diagonales du pavés de 3 mm ; 3 (D) = perte de masse après l’essai de gel-dégel d’au maximum 1,0 kg/m² en moyenne et 1,5 kg/m² en individuelle ; 2 (B) = absorption d’eau d’au maximum 6 % en masse ; 4 (I) = résistance à l’abrasion d’au maximum 20 mm ; 3 (H) = résistance à l’abrasion d’au maximum 23 mm. |

Tableau C. 29.7.

## C.29.8. PAVES EN BETON POUR REVETEMENTS DE SOL PERMEABLES A L’EAU

Les pavés en béton perméables à l'eau sont conformes au PTV 122.

Les documents d'adjudication spécifient, le cas échéant, la nature des pavés et dalles perméables à l'eau (avec ouvertures de drainage et/ou à joints élargis et/ou en béton poreux), la texture et la couleur.

Les pavés en béton perméables à l'eau disposant d’une certification volontaire au sens du document RW99-A3 peuvent être livrés sur le chantier à partir de l'âge où ils sont déclarés aptes à l'emploi par le fabricant. Dans le cas contraire, ils ont au moins 28 jours d'âge au moment de leur livraison sur le chantier.

Le programme de réception technique préalable est réalisé conformément aux directives du document normatif PTV 122 § 11 ainsi que de l’annexe A de la NBN B 21-311 ainsi que celles de l’annexe B de la norme NBN EN 1338.