TEXTES DEFINITIFS

### C. 3.4.7. Sable pour pavage

#### C. 3.4.7.0. NATURE ET ORIGINE

Sont admis :

- les sables naturels (C. 3.2.) conformes à la NBN EN 13242

- les gravillons naturels (C. 4.2.) conformes à la NBN EN 13242

- les graves naturelles (C. 5.1.) conformes à la NBN EN 13242

#### C. 3.4.7.1. Sable pour couche de pose de pavage en pierre naturelle, en béton et en brique de terre cuite à placer en trottoir

C. 3.4.7.1.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GF85) et tolérances sur la granularité déclarée par le producteur (catégorie GTF 10)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/4 | Tolérances |
| 8 | 100 | ( |
| 5,6 | 98-100 | ( |
| 4 | 85-99 | + 5 |
| 2 | ( | + 10 |
| 1 | ( | ( |

#### C. 3.4.7.1.2. Spécifications

Les sables répondent aux prescriptions suivantes :

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage en masse de passant au tamis de 0,063 mm | < 3 | f3 | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

A titre d’information, les sables conformes à la catégorie minimale A f3 a selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.7.2. Sable pour couche de pose de pavage en béton et en brique de terre cuite A PLACER EN VOIRIE

La couche de pose est constituée :

- soit du mélange contenant au moins 40% de sable de concassage 0/2 et au plus 60% de gravillons 2/6,3 ou 2/8.

- soit d’un sable de concassage 0/6,3.

- soit d’une grave 0/8 contenant au moins 40% de passant à 2 mm.

#### C. 3.4.7.2.1. Sable 0/2 et 0/6,3

C. 3.4.7.2.1.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GF85) et tolérances sur la granularité déclarée par le producteur (catégorie GTF10).

| Dimensions de | Pourcentage en masse de passant | Tolérances |  |
| --- | --- | --- | --- |
| tamis mm | 0/2 | 0/6,3 | 0/2 | 0/6,3 |
| 12,5 | ( | 100 | ( | ( |
| 9 | ( | 98-100 | ( |  |
| 6,3 | ( | 85-99 | ( | (+ 5 |
| 4 | 100 | ( | ( | ( |
| 3,15 | ( | ( | ( | + 10 |
| 2,8 | 98-100 | ( | ( | ( |
| 2 | 85-99 | ( | + 5 | ( |
| 1 | ( | ( | + 10 | ( |

C. 3.4.7.2.1.2. Spécifications

Les prescriptions du C. 3.4.7.1.2. sont d’application.

C. 3.4.7.2.2. Gravillons 2/6,3 et 2/8

C. 3.4.7.2.2.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GC80-20) et tolérances sur la granularité déclarée par le producteur (GTC20/15 pour le 2/6,3 et GTC20/17,5 pour le 2/8).

Les prescriptions du C. 4.4.2.2.1. sont d’application.

C. 3.4.7.2.2.2. Spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Coefficient d’aplatissement | < 35 | FI35 | ( |
| Masse volumique réelle | ( | Valeur déclarée | ( |
| Teneur en fines (% en masse) | < 2 | f2 | ( |
| Résistance à la fragmentation (Coefficient Los Angeles) | < 30 | LA30 | ( |
| Résistance à l’usure (Coefficient Micro-Deval) | < 25 | MDE25 | ( |
| Constituants affectant la stabilité volumique de laitier de haut-fourneau | ( | ( | L’utilisation de laitier granulé est interdite |
| Sensibilité des gravillons au gel dégel | < 2 | F2 | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

La somme MDE + LA est < 45

Taux de concassage des gravillons : les gravillons appartiennent à la catégorie C90/3 suivant la norme NBN EN 13043.

| Pourcentage de grains entièrement concassés, en masse | Pourcentage de grains entièrement concassés ou semi-concassés, en masse | Pourcentage de grains entièrement roulés, en masse |
| --- | --- | --- |
| 30 à 90 | 90 à 100 | 0 à 3 |

A titre d’information, les gravillons conformes à la catégorie minimale Cb III f2 NG selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

C. 3.4.7.2.3. Grave 0/8

C. 3.4.7.2.3.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GA80) et tolérances sur la granularité déclarée par le producteur (GTA20).

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| Mm | 0/8 | Tolérances |
| 16 | 100 | ( |
| 11,2 | 98-100 | ( |
| 8 | 80-99 | + 5 |
| 4 | ( | + 20 |

C. 3.4.7.2.3.2. Spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse volumique réelle | ( | Valeur déclarée | ( |
| Teneur en fines (% en masse) | < 3 | f3 | ( |
| Résistance à la fragmentation (Coefficient Los Angeles) | < 30 | LA30 | ( |
| Résistance à l’usure (Coefficient Micro-Deval) | < 25 | MDE25 | ( |
| Constituant affectant la stabilité volumique des laitiers granulé | ( | ( | L’utilisation de laitier granulé est interdite |
| Sensibilité gel-dégel | < 2 | F2 | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

La somme MDE + LA est < 45

A titre d’information, les graves conformes à la catégorie minimale 0/8 Cb III f3 NG selon PTV 411 sont censées répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.7.3. Sable pour jointoiement

C. 3.4.7.3.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GF85)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/2 | 0/1 |
| 4 | 100 | ( |
| 2,8 | 98-100 | ( |
| 2 | 85-99 | 100 |
| 1,4 | ( | 98-100 |
| 1 | ( | 85-99 |

C. 3.4.7.3.2. Tolérances sur la granularité des sables déclarée par le fournisseur (catégorie GTF25)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/2 | 0/1 |
| 2 | + 7,5 (1) | ( |
| 1 | + 25 | + 7,5 (1) |
| 0,5 | ( | + 25 |
| 0,063 (2) (3) | + 5 | + 5 |

(1)	Tout en respectant les limites des caractéristiques de granularité (C.3.4.7.3.1.)

(2)	Tout en respectant la teneur maximale en fines

(3)	Sauf pour les catégories f3 et f7

C. 3.4.7.3.3. Spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (% en masse) | < 10 | f10 | ( |
| Qualité des fines MB | < 1,5 | ( | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

Le module de finesse du sable (suivant NBN EN 12620) correspond à la catégorie FF (2,1 à 0,6).

A titre d’information, les sables conformes à la catégorie minimum  FF C f10 a selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.7.4. COUCHE DE POSE POUR PAVAGES DRAINANTS

La couche de pose est constituée :

- soit d’un sable de concassage 0/6,3

- soit d’un gravillon 2/6,3 ou 2/8

C. 3.4.7.4.1. Sable de concassage 0/6,3

Les prescriptions du C. 3.4.7.2.1. sont d’application.

C. 3.4.7.4.2. Gravillons 2/6,3 et 2/88

C. 3.4.7.4.2.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GC80-20) et tolérances sur la granularité déclarée par le producteur (catégorie GTC20/15).

Les prescriptions du C. 4.4.2.2.1. sont d’application.

C. 3.4.7.4.2.2. Spécifications

Les prescriptions du C. 3.4.7.2.2.2. sont d’application.

#### C. 3.4.7.5. sable pour jointoiement des pavages drainants

Le sable de jointoiement est constitué :

- d’un sable de concassage 0/2 dans le cas de pavés en béton poreux

- d’un gravillon 2/4 dans le cas de pavés avec couvertures de drainage ou avec écarteurs

#### C. 3.4.7.5.1. Sable 0/2

Les prescriptions du C. 3.4.7.3. relatives au sable 0/2 sont d’application.

#### C. 3.4.7.5.2. Gravillons 2/4

C. 3.4.7.5.2.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GC80-20) et tolérances sur la granularité déclarée par le producteur (GTC20/15)

Les prescriptions du C. 4.4.2.2.1. sont d’application.

C. 3.4.7.5.2.2. Spécifications

Les prescriptions du C. 3.4.7.2.2.2. sont d’application.

#### C. 3.4.7.6. réception des materiaux

#### C. 3.4.7.6.1. Système d’attestation de conformité

Les sables, gravillons et graves pour pavage relèvent du système 2+.

C. 3.4.7.6.2. Réception technique préalable

Le pouvoir adjudicateur ou son délégué procède aux essais de réception technique préalable des matériaux suivant les prescriptions reprises au tableau C. 3.4.7.6.3. ci-après.

Le coût de ces essais est à charge de l’adjudicataire.  Le montant à prendre en compte est de ...... euros par ...... tonne de sable, de gravillon ou de grave, avec un minimum de ...... euros (index ......).

Les sables, gravillons et graves pour pavage couverts par une certification volontaire pertinente sont dispensés des contrôles de réception technique préalable.  Dans ce cas, la conformité aux exigences du marché est vérifiée sur base des documents produits par l’organisme de certification.

La pertinence de la certification volontaire est jugée par le pouvoir adjudicateur sur base d’un dossier technique fourni par l’adjudicataire.  Ce dossier doit établir :

- que le dispositif est certifié conforme à des prescriptions et exigences équivalentes suivant le cas, à celles du C. 3.4.7.1., du C. 3.4.7.2., du C. 3.4.7.3., du C. 3.4.7.4. ou du C. 3.4.7.5., ainsi qu’à celles du C. 3.4.7.6.3.

- qu’un organisme indépendant du fabricant a procédé à des vérifications et contrôles équivalents, suivant le cas, à ceux prévus par le C. 3.4.7.1., le C. 3.4.7.2., le C. 3.4.7.3., le C. 3.4.7.4. ou le C. 3.4.7.5., ainsi qu’à celles du C. 3.4.7.6.3.

- que l’organisme qui a délivré le certificat répond aux critères définis dans l’annexe 2 du document de référence RW9-A-3.

#### C. 3.4.7.6.3. Fréquences d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité (sables, gravillons, graves) | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Teneur en fines (sable, gravillon, grave) | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Qualité des fines MB (sable) | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Coefficient d’aplatissement | 1/5000 t | Pour chaque calibre |
| Pourcentage de grains concassés/roulés (gravillons) | 1/5000 t | Pour chaque calibre |
| Coefficient Los Angeles (gravillons, graves) | 1/chantier | ( |
| Coefficient Micro-Deval (gravillons, graves) | 1/chantier | ( |
| Masse volumique réelle (gravillons, graves) | 1/chantier | ( |
| Résistance au gel-dégel (gravillons, graves) | 1/chantier | ( |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A préciser dans les documents d’adjudication | ( |

# Comments

Il serait utile de préciser la norme d’essai d’autant plus qu’elle n’est pas reprise dans les normes harmonisées européennes granulats

La présentation peut donner l’impression qu’il y a 2 catégories : 20 < x < 40

Idem

Une demande de la Belgique auprès de l’Europe a été faite pour revenir à un essai quantitatif. Cette question fera partie de la révision quinquennale des normes harmonisées européennes granulats.

La EN 13043 ne parle pas de mâchefers traités.

# Text boxes

TABLEAU C.4.4.2.2.1.b.

TABLEAU C.4.4.3.2.1.b.