# C. 3. SABLE

## C. 3.1. DESCRIPTION

On appelle sables, les matériaux granulaires inertes de dimensions :

- d = 0 et D < 6,3 mm (NBN EN 13242 : granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées).

- d = 0 et D < 4 mm (NBN EN 12620 : granulats pour béton et NBN EN 13139 : granulats pour mortier).

- d = 0 et D < 2 mm (NBN EN 13043 : granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d’autres zones de circulation).

Les classes granulaires sont spécifiées en utilisant les dimensions de tamis données par les normes citées ci-dessus et comprenant la série de base plus la série 2.

En fonction de leur origine, les sables sont classés en sables naturels, en sables artificiels ou recyclés et sont conformes aux normes NBN EN 12620, NBN EN 13043, NBN EN 13139 ou NBN EN 13242 et aux exigences du présent cahier des charges type et répondent, selon leur utilisation, aux prescriptions minimales reprises au C.3.4.

La matière d’agrégation est un sable.

En cas de mélange de plusieurs sables, le mélange composé répond aux exigences minimales du présent cahier des charges type.

## C. 3.2. SABLE NATUREL

Les sables naturels résultent :

- soit de la désagrégation naturelle de roches généralement siliceuses : ce sont les sables ronds

- soit du concassage de roches ou de gravier : ce sont les sables de concassage

- soit du mélange de sables ronds et de concassage : ce sont les sables mixtes.

## C. 3.3. SABLE ARTIFICIEL OU recycle

Les sables artificiels sont des sables d’origine minérale résultant d’un processus industriel comprenant des modifications thermiques ou autres.

Les sables recyclés sont des sables provenant du recyclage de matériaux inorganiques antérieurement utilisés dans la construction.

Les sables artificiels comprennent les matériaux suivants :

- C. 3.3.1. Laitier granulé

- C. 3.3.4. Sables de mâchefers traités

- C. 3.3.5. Sables à vert

- C. 3.3.6. Sables de scories BOF et de scories EAF

- C. 3.3.7. Sables de scories d’aciéries inox traitées

Les sables recyclés comprennent les matériaux suivants :

- C. 3.3.2. Sables de criblage de granulats recyclés

- C. 3.3.3. Sables de concassage de granulats recyclés

### C. 3.3.1. LAITIER GRANULE

Le laitier granulé s'obtient par refroidissement brusque dans un excès d'eau, de laitier de haut fourneau sidérurgique.  Il est exempt de matières telles que briques réfractaires, sables ou argiles; il ne peut être ni blanc, ni mousseux, ni riche en chaux.

Le laitier granulé utilisé en additif est conforme à la NBN EN 14227-2 et répond aux prescriptions suivantes :

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse volumique sèche en vrac (Mg/m³) | >0,70 | ( | ( |
| Coefficient d’activité | 20 < α < 40 | α2 | ( |

Le laitier granulé utilisé comme sable est conforme à la NBN EN 13242 et répond aux prescriptions suivantes :

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse volumique sèche en vrac (Mg/m³) | >1,00 | ( | ( |
| Coefficient d’activité | 20 < α < 40 | α2 | ( |

### C. 3.3.2. SABLE DE CRIBLAGE DE GRANULATS RECYCLES

Ces sables proviennent du criblage de matériaux de démolition d'ouvrages de génie civil et de bâtiments.

Ils répondent aux prescriptions suivantes :

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Stabilité volumique (%) | ≤ 2 | ( | ( |
| Matières organiques | Négatif | ( | ( |

### C. 3.3.3. SABLE DE CONCASSAGE DE GRANULATS RECYCLES

Ces sables proviennent du concassage de matériaux de démolition d'ouvrages de génie civil et de bâtiments.

Ils répondent aux prescriptions suivantes :

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Stabilité volumique (%) | ≤ 2 | ( | ( |
| Matières organiques | Négatif | ( | ( |

### C. 3.3.4. SABLE DE mâCHEFERS TRAITES

On appelle sable de mâchefers traités les matériaux solides produits par une installation effectuant le criblage, la séparation des métaux et la maturation de mâchefers bruts provenant d’unités autorisées d’incinération de déchets et n’ayant pas été mélangés ni avec des cendres volantes ni avec des cendres sous chaudière.

Les sables de mâchefers traités font l’objet d’un certificat d’utilisation au sens de l’article 6 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Ils répondent aux prescriptions suivantes :

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse volumique sèche en vrac (Mg/m³) | >1,00 | ( | ( |
| Stabilité dimensionnelle (%) | ≤ 2 | ( | Gonflement accéléré à 50°C et en présence d’air après 28 jours. |
| Teneur en imbrûlés (%) | ≤ 5 | ( | ( |

### C. 3.3.5. SABLE A VERT

On appelle sable à vert les sables de fonderie liés à la bentonite et ayant subi la coulée.

### C. 3.3.6. SABLE DE SCORIES BOF et de scories EAF

On appelle sable de scories BOF et de scories EAF les sables provenant du concassage de scories BOF et de scories EAF conformes au C. 4.3.4.

### C. 3.3.7. SABLE DE SCORIES d’ACIERIES INOX TRAITEES

On appelle sable de scories d’aciéries inox traitées les sables provenant du concassage de scories d’aciéries inox traitées conformes au C. 4.3.15.

## C. 3.4. SPECIFICATIONS DES SABLES SELON LEUR UTILISATION

### C. 3.4.1. SABLE DE DRAINAGE

#### C. 3.4.1.1. Nature et origine

Sont admis :

- les sables naturels (C. 3.2)

- pour autant qu’ils répondent aux exigences spécifiques les concernant, les sables de concassage de granulats recyclés (C. 3.3.3.)

conformes à la norme NBN EN 13242.

#### C. 3.4.1.2. SPECIFICATIONS

C. 3.4.1.2.1. Caractéristiques générales de granularité (Catégorie GF80)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/6,3 | 0/4 | 0/2 |
| 12,5 | 100 | - | - |
| 9 | 98-100 | - | - |
| 8 | - | 100 | - |
| 6,3 | 80-99 | - | - |
| 5,6 | - | 98-100 | - |
| 4 | - | 80-99 | 100 |
| 2,8 | - | - | 98-100 |
| 2 | - | - | 80-99 |
| 1,4 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |

C. 3.4.1.2.2. Tolérances sur la granularité déclarée par le fournisseur (Catégorie GTF20)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/6,3 | 0/4 | 0/2 |
| 6,3 | + 5 | - | - |
| 4 | - | + 5 | - |
| 3,15 | + 20 | - | - |
| 2 | - | + 20 | + 5 |
| 1 | - | - | + 20 |
| 0,5 | - | - | - |

C. 3.4.1.2.3. Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (%) | < 3 < 7 | f3 f7 | ( Si k10°, 40% > 5.10-5 m/s |
| Qualité des fines (MB) (g/kg) | < 1,5 NR | ( ( | ( Si la teneur en fines est < 3 (cat. f3) |
| Autres caractéristiques mention-nées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

Le module de finesse du sable (suivant NBN EN 12620) correspond à la catégorie CF (4,0 à 2,4).

A titre d’information, les sables conformes à la catégorie CF C f3 a selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.1.3. réception des materiaux - SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE

Le sable de drainage relève du système 2+.

C. 3.4.2. SABLE POUR SOUS-FONDATION, SABLE POUR EMPIERREMENT (MATIERE D’AGREGATION), SABLE DE CURE

#### C. 3.4.2.1. Nature et origine

Sont admis :

- les sables naturels (C. 3.2),

- pour autant qu’ils répondent aux exigences spécifiques les concernant, les laitiers granulés 
(C. 3.3.1), les sables de concassage de granulats recyclés (C. 3.3.3), les sables de mâchefers traités (C. 3.3.4) et les sables à vert (C. 3.3.5),

conformes à la norme NBN EN 13242.

#### C. 3.4.2.2. SPECIFICATIONS

C. 3.4.2.2.1. Caractéristiques générales de granularité (Catégorie GF85)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/6,3 | 0/4 | 0/2 |
| 12,5 | 100 | - | - |
| 9 | 98-100 | - | - |
| 8 | - | 100 | - |
| 6,3 | 85-99 | - | - |
| 5,6 | - | 98-100 | - |
| 4 | - | 85-99 | 100 |
| 2,8 | - | - | 98-100 |
| 2 | - | - | 85-99 |
| 1,4 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |

C. 3.4.2.2.2. Tolérances sur la granularité déclarée par le fournisseur (Catégorie GTF25)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/6,3 | 0/4 | 0/2 |
| 6,3 | + 7,5(1) | - | - |
| 4 | - | + 7,5(1) | - |
| 3,15 | + 25 | - | - |
| 2 | - | + 25 | + 7,5(1) |
| 1 | - | - | + 25 |
| 0,5 | - | - | - |
| 0,063 (2) (3) | + 5 | + 5 | + 5 |

(1) 	tout en respectant les limites des caractéristiques de granularité (C.3.4.2.2.1.)

(2) 	tout en respectant la teneur maximale en fines

#### (3) 	sauf pour les catégories f3 et f7

C. 3.4.2.2.3. Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (%) | < 16 | f16 | ( |
| Qualité des fines (MB) (g/kg) | < 2,5 | ( | ( |
| Autres caractéristiques mention-nées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

A titre d’information, les sables conformes à la catégorie C f16 b selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.2.3. réception des materiaux - SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE

Les sables pour sous-fondation, pour empierrement (matière d’agrégation) et de cure relèvent du système 2+.

### C. 3.4.3. Sable pour sable-ciment et sable-laitier

#### C. 3.4.3.1. Nature et origine

Sont admis :

- les sables naturels (C.3.2) ;

- pour autant qu’ils répondent aux exigences spécifiques les concernant, les laitiers granulés (C.3.3.1), les sables de concassage de granulats recyclés (C.3.3.3), les sables de mâchefers traités (C.3.3.4), les sables à vert (C.3.3.5) et les sables de scories d’aciéries inox traitées (C.3.3.7) ;

conformes à la NBN EN 13242.

#### C. 3.4.3.2. SPECIFICATIONS

C. 3.4.3.2.1. Caractéristiques générales de granularité (Catégorie GF85)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/6,3 | 0/4 | 0/2 | 0/1 |
| 12,5 | 100 | - | - | - |
| 9 | 98-100 | - | - | - |
| 8 | - | 100 | - | - |
| 6,3 | 85-99 | - | - | - |
| 5,6 | - | 98-100 | - | - |
| 4 | - | 85-99 | 100 | - |
| 2,8 | - | - | 98-100 | - |
| 2 | - | - | 85-99 | 100 |
| 1,4 | - | - | - | 98-100 |
| 1 | - | - | - | 85-99 |

C. 3.4.3.2.2. Tolérances sur la granularité déclarée par le fournisseur (Catégorie GTF25)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/6,3 | 0/4 | 0/2 | 0/1 |
| 6,3 | + 7,5(1) | - | - | - |
| 4 | - | + 7,5(1) | - | - |
| 3,15 | + 25 | - | - | - |
| 2 | - | + 25 | + 7,5(1) | - |
| 1 | - | - | + 25 | + 7,5(1) |
| 0,5 | - | - | - | + 25 |
| 0,063 (2) (3) | + 5 | + 5 | + 5 | + 5 |

(1) 	tout en respectant les limites des caractéristiques de granularité (C.3.4.3.2.1.)

(2) 	tout en respectant la teneur maximale en fines

#### (3) 	sauf pour les catégories f3 et f7

C. 3.4.3.2.3. Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (%) | < 22 | f22 | ( |
| Qualité des fines (MB) (g/kg) | < 2,5 | ( | ( |
| Sulfate soluble dans l’eau (%) | < 0,7 | SS0,7 | Sables artificiels et recyclés |
| Sulfate soluble dans l’acide (%) | Valeur déclarée | ASdéclarée | Laitier granulé |
| Soufre total (%) | < 1 | S1 | Sables artificiels et recyclés |
| Autres caractéristiques mention-nées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

Pour les (mélanges de) sables d’origine marine, la teneur en chlorures est < 0,10% (valeur déclarée, suivant NBN EN 12620).

A titre d’information, les sables conformes à la catégorie C f22 b CC selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.3.3. réception des materiaux - SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE

Les sables pour sable-ciment et sable-laitier relèvent du système 2+.

### C. 3.4.4. Sable pour béton maigre ET POUR BETON SEC COMPACTE

#### C. 3.4.4.1. Nature et origine

Sont admis :

- les sables naturels (C.3.2) ;

- pour autant qu’ils répondent aux exigences spécifiques les concernant, le laitier granulé (C.3.3.1), les sables de mâchefers traités (C.3.3.4) et les sables de scories d’aciéries inox traitées (C.3.3.7.) ;

conformes à la norme NBN EN 12620.

#### C. 3.4.4.2. SPECIFICATIONS

C. 3.4.4.2.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GF85)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/4 | 0/2 | 0/1 |
| 8 | 100 | - | - |
| 5,6 | 95-100 | - | - |
| 4 | 85-99 | 100 | - |
| 2,8 | - | 95-100 | - |
| 2 | - | 85-99 | 100 |
| 1,4 | - | - | 95-100 |
| 1 | - | - | 85-99 |

C. 3.4.4.2.2. Tolérances sur la granularité déclarée par le fournisseur

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/4 | 0/2 | 0/1 |
| 4 | + 5 (1) | - | - |
| 2 | - | + 5 (1) | - |
| 1 | + 20 | + 20 | + 5 (1) |
| 0,250 | + 20 | + 25 | + 25 |
| 0,063 (2) | + 3 | + 5 | + 5 |

(1) tout en respectant les limites des caractéristiques de granularité (C.3.4.4.3.1.)

(2) tout en respectant la teneur maximale en fines.

C. 3.4.4.2.3. Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (%) | < 10 | f10 | ( |
| Qualité des fines (MB) (g/kg) | < 1,5 | ( | ( |
| Chlorures (%) | < 0,10 | Valeur déclarée | Pour (mélanges de) sables d’origine marine |
| Teneur en éléments coquilliers (%) | ( 30 | Valeur déclarée | Pour (mélanges de) sables d’origine marine. |
| Sulfate soluble dans l’eau (%) | < 0,2 | SS0,2 | Laitier granulé |
| Sulfate soluble dans l’acide (%) | < 0,8 Valeur déclarée | AS0,8 ASdéclarée | Sables artificiels et recyclés (C. 3.3) Laitier granulé |
| Soufre total (%) | < 1 | S1 | Sables artificiels et recyclés (C. 3.3) |
| Constituants augmentant le temps de prise (min.) et réduisant la résistance du béton (%) | < 120 < 20 | Valeur de seuil | ( ( |
| Autres caractéristiques mention-nées à la NBN EN 12620 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

A titre d’information, les sables conformes à la catégorie C f10 a CC SC selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.4.3. réception des materiaux - SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE

Les sables pour béton maigre et pour béton sec compacté relèvent du système 2+.

### C. 3.4.5. Sable pour REVETEMENTS EN BETON ET ELEMENTS LINEAIRES COULES EN PLACE

#### C. 3.4.5.1. Nature et origine

Sont admis les sables naturels (C. 3.2) conformes à la norme NBN EN 12620.

Seuls les sables ronds sont autorisés.

#### C. 3.4.5.2. Spécifications

#### C. 3.4.5.2.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GF85)

Les prescriptions du C. 3.4.4.2.1. sont d’application.

#### C. 3.4.5.2.2. Tolérances sur la granularité des sables déclarée par le fournisseur

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/4 | 0/2 | 0/1 |
| 4 | + 5 | ( | ( |
| 2 | ( | + 5 | ( |
| 1 | + 10 | + 10 | + 5 |
| 0,250 | + 10 | + 15 | + 15 |

#### C. 3.4.5.2.3. Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage en masse du passant au tamis de 0,063 mm | < 3 | f3 | ( |
| Constituants augmentant le temps de prise (min.) et réduisant la résistance du béton (%) | < 120 < 20 | Valeur de seuil | Ce critère est satisfait si la présence de matières organiques, mesurée suivant la NBN EN 1744-1, § 15.1 et 15.2, est négative (->chap Q?) |
| Soufre total (% en masse) | < 1 | Valeur de seuil | ( |
| Chlorures (%) | < 0,06 | Valeur déclarée | ( |
| Teneur en éléments coquilliers | < 10 | SC10 | ( |
| Réaction alcali-silice | ( | Valeur déclarée | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 12620 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

Le module de finesse du sable correspond à la catégorie CF (4,0 à 2,4) pour les sables 0/4 et 0/2 et à la catégorie MF (2,8 à 1,5) ou FF (2,1 à 0,6) pour les sables 0/1.

A titre d’information, les sables conformes aux catégories minimales suivantes 0/4 CF B f3 a CB, 0/2 CF B f3 a CB, 0/1 MF B f3 a CB ou 0/1 FF B f3 a CB selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.5.3. réception des materiaux - SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE

Les sables pour revêtements en béton et éléments linéaires coulés en place relèvent du système 2+.

### C. 3.4.6. Sable pour melanges BITUMINEUX

#### C. 3.4.6.1. Nature et origine

Sont admis :

- les sables naturels (C. 3.2) et les graves 0/4 (C.5.4.4.);

- pour autant qu’ils répondent aux exigences spécifiques les concernant, les sables de scories BOF, de scories EAF (C. 3.3.6.), de scories d’aciéries inox traitées (C.3.3.7.) et de mâchefers traités (C. 3.3.4.)

conformes à la norme NBN EN 13043.

#### C. 3.4.6.2. Spécifications

C. 3.4.6.2.1. Caractéristiques générales de granularité des sables (catégorie GF85) et des graves 0/4 (catégorie GA85)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/4 | 0/2 | 0/1 |
| 8 | 100 | ( | ( |
| 5,6 | 98-100 | ( | ( |
| 4 | 85-99 | 100 | ( |
| 2 | ( | 85-99 | 100 |
| 1 | ( | ( | 85-99 |

#### C. 3.4.6.2.2. Tolérances sur la granularité des sables déclarée par le fournisseur (catégorie GTC10)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/4 | 0/2 | 0/1 |
| 4 | + 5 | ( | ( |
| 2 | + 10 | + 5 | ( |
| 1 | ( | + 10 | + 5 |
| 0,5 | ( | ( | + 10 |
| 0,063 (2) | + 3 | + 3 | + 3 |

C. 3.4.6.2.3. Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage en masse de passant au tamis de 0,063 mm (1) | < 3 < 10 < 22 | f3 f10 f22 | ( Les fines répondent aux prescriptions du paragraphe C.11 relatif aux fillers |
| Valeur maximale de bleu de méthylène | < 10 ( | MBF10 MBFNT | ( Si la teneur en fines est < 3 (cat. f3) |
| Angularité du sable (3) (5) | > 30 ( | ECS30 ECSDéclaré (1) (6) | Pour sables de concassage Pour sables ronds et mixtes |
| Coefficient de polissage accéléré de la roche mère | > 50 ( | PSV50 PSVNR (1) | Pour couches de roulement en enrobés à squelette sableux et en asphalte coulé Pour couches de roulement en enrobés à squelette pierreux, couches de liaison, couches de reprofilage, asphalte coulé et graves bitume |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13043 (4) | ( | NR | ( |

Les sables pour mélanges bitumineux de couleur sont des sables dont la roche mère a une couleur répondant, à sec, aux prescriptions de chromaticité et de luminosité suivantes :

- rouge 		:	a* > 5,0

0,0 < b* < 20,0

L* > 45,0

- -teinte claire 	:	-3 < a* < 3

0 < b* < 10

L* > 60

Les autres teintes sont définies par les documents d’adjudication.

A titre d’information, les sables conformes aux catégories minimales suivantes selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus (1) :

- enrobés à squelette pierreux : A f10 a ECS30 ou A f3 a ECS30 ou A f22 a ECS30

- enrobés à squelette sableux pour couches de roulement : A f10 a PA ECS30 ou A f22 a PA ECS30 ou A f3 a PA ECS30 (5)

- enrobés à squelette sableux pour couches de liaison et de reprofilage : A f10 a ECS30 ou A f22 a ECS30 ou A f3 a ECS30 (5)

(1)	Ces prescriptions ne sont pas d’application pour les MBCF.

(2)	Sauf pour la catégorie f3

(3)	L’essai d’écoulement sur les graves 0/4 se fait sur la fraction 0/2 mm.

(4) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

(5) 	Les sables pour enrobés à squelette sableux peuvent être utilisés en mélange avec les mêmes
sables répondant à la caractéristique ECSDéclaré au lieu de ECS30.

(6)	Ces prescriptions ne sont pas d’application pour les asphaltes coulés.

#### C. 3.4.6.3. réception des materiaux - SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE

Les sables pour mélanges bitumineux relèvent du système 2+.

### C. 3.4.7. Sable pour pavage

#### C. 3.4.7.0. NATURE ET ORIGINE

Sont admis :

- les sables naturels (C. 3.2.) conformes à la NBN EN 13242

- les gravillons naturels (C. 4.2.) conformes à la NBN EN 13242

- les graves naturelles (C. 5.1.) conformes à la NBN EN 13242

#### C. 3.4.7.1. Sable pour couche de pose de pavage en pierre naturelle, en béton et en brique de terre cuite à placer en trottoir

C. 3.4.7.1.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GF85) et tolérances sur la granularité déclarée par le producteur (catégorie GTF 10)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/4 | Tolérances |
| 8 | 100 | ( |
| 5,6 | 98-100 | ( |
| 4 | 85-99 | + 5 |
| 2 | ( | + 10 |
| 1 | ( | ( |

#### C. 3.4.7.1.2. Spécifications

Les sables répondent aux prescriptions suivantes :

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage en masse de passant au tamis de 0,063 mm | < 3 | f3 | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

A titre d’information, les sables conformes à la catégorie minimale A f3 a selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.7.2. Sable pour couche de pose de pavage en béton ET EN BRIQUE DE TERRE CUITE A PLACER EN VOIRIE

La couche de pose est constituée :

- soit du mélange contenant au moins 40% de sable de concassage 0/2 et au plus 60% de gravillons 2/6,3 ou 2/8.

- soit d’un sable de concassage 0/6,3.

- soit d’une grave 0/8 contenant au moins 40% de passant à 2 mm.

#### C. 3.4.7.2.1. Sable 0/2 et 0/6,3

C. 3.4.7.2.1.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GF85) et tolérances sur la granularité déclarée par le producteur (catégorie GTF10).

| Dimensions de | Pourcentage en masse de passant | Tolérances |
| --- | --- | --- |
| tamis mm | 0/2 | 0/6,3 | 0/2 | 0/6,3 |
| 12,5 | ( | 100 | ( | ( |
| 9 | ( | 98-100 | ( | ( |
| 6,3 | ( | 85-99 | ( | + 5 |
| 4 | 100 | ( | ( | ( |
| 3,15 | ( | ( | ( | + 10 |
| 2,8 | 98-100 | ( | ( | ( |
| 2 | 85-99 | ( | + 5 | ( |
| 1 | ( | ( | + 10 | ( |

C. 3.4.7.2.1.2. Spécifications

Les prescriptions du C. 3.4.7.1.2. sont d’application.

C. 3.4.7.2.2. Gravillon 2/6,3 et 2/8

C. 3.4.7.2.2.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GC80-20) et tolérances sur la granularité déclarée par le producteur (GTC20/15 pour le 2/6,3 et GTC20/17,5 pour le 2/8).

Les prescriptions du C. 4.4.2.2.1. sont d’application.

C. 3.4.7.2.2.2. Spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Coefficient d’aplatissement | < 35 | FI35 | ( |
| Masse volumique réelle | ( | Valeur déclarée | ( |
| Teneur en fines (% en masse) | < 2 | f2 | ( |
| Résistance à la fragmentation (Coefficient Los Angeles) | < 30 | LA30 | ( |
| Résistance à l’usure (Coefficient Micro-Deval) | < 25 | MDE25 | ( |
| Constituants affectant la stabilité volumique de laitier de haut-fourneau | ( | ( | L’utilisation de laitier granulé est interdite |
| Sensibilité des gravillons au gel dégel | < 2 | F2 | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

La somme MDE + LA est < 45.

Taux de concassage des gravillons : les gravillons appartiennent à la catégorie C90/3 suivant la norme NBN EN 13043.

| Pourcentage de grains entièrement concassés, en masse | Pourcentage de grains entièrement concassés ou semi-concassés, en masse | Pourcentage de grains entièrement roulés, en masse |
| --- | --- | --- |
| 30 à 90 | 90 à 100 | 0 à 3 |

A titre d’information, les gravillons conformes à la catégorie minimale Cb III f2 NG selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

C. 3.4.7.2.3. Grave 0/8

C. 3.4.7.2.3.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GA80) et tolérances sur la granularité déclarée par le producteur (GTA20).

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant | Tolérances |
| --- | --- | --- |
| mm | 0/8 |  |
| 16 | 100 | ( |
| 11,2 | 98-100 | ( |
| 8 | 80-99 | + 5 |
| 4 | ( | + 20 |

C. 3.4.7.2.3.2. Spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse volumique réelle | ( | Valeur déclarée | ( |
| Teneur en fines (% en masse) | < 3 | f3 | ( |
| Résistance à la fragmentation (Coefficient Los Angeles) | < 30 | LA30 | ( |
| Résistance à l’usure (Coefficient Micro-Deval) | < 25 | MDE25 | ( |
| Constituant affectant la stabilité volumique des laitiers granulés | ( | ( | L’utilisation de laitier granulé est interdite |
| Sensibilité gel-dégel | < 2 | F2 | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

La somme MDE + LA est < 45.

A titre d’information, les graves conformes à la catégorie minimale 0/8 Cb III f3 NG selon PTV 411 sont censées répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.7.3. Sable pour jointoiement

C. 3.4.7.3.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GF85)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/2 | 0/1 |
| 4 | 100 | ( |
| 2,8 | 98-100 | ( |
| 2 | 85-99 | 100 |
| 1,4 | ( | 98-100 |
| 1 | ( | 85-99 |

C. 3.4.7.3.2. Tolérances sur la granularité des sables déclarée par le fournisseur (catégorie GTF25)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/2 | 0/1 |
| 2 | + 7,5 (1) | ( |
| 1 | + 25 | + 7,5 (1) |
| 0,5 | ( | + 25 |
| 0,063 (2) (3) | + 5 | + 5 |

(1)	Tout en respectant les limites des caractéristiques de granularité (C.3.4.7.3.1.)

(2)	Tout en respectant la teneur maximale en fines

(3)	Sauf pour les catégories f3 et f7

C. 3.4.7.3.3. Spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (% en masse) | < 10 | f10 | ( |
| Qualité des fines (MB) | < 1,5 | ( | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

Le module de finesse du sable (suivant NBN EN 12620) correspond à la catégorie FF (2,1 à 0,6).

A titre d’information, les sables conformes à la catégorie minimale FF C f10 a selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.7.4. COUCHE DE POSE POUR PAVAGES DRAINANTS

La couche de pose est constituée :

- soit d’un sable de concassage 0/6,3

- soit d’un gravillon 2/6,3 ou 2/8.

C. 3.4.7.4.1. Sable de concassage 0/6,3

Les prescriptions du C. 3.4.7.2.1. sont d’application.

C. 3.4.7.4.2. Gravillons 2/6,3 et 2/8

C. 3.4.7.4.2.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GC80-20) et tolérances sur la granularité déclarée par le producteur (catégorie GTC20/15).

Les prescriptions du C. 4.4.2.2.1. sont d’application.

C. 3.4.7.4.2.2. Spécifications

Les prescriptions du C. 3.4.7.2.2.2. sont d’application.

#### C. 3.4.7.5. sable pour jointoiement des pavages drainants

Le sable de jointoiement est constitué :

- d’un sable de concassage 0/2 dans le cas de pavés en béton poreux

- d’un gravillon 2/4 dans le cas de pavés avec couvertures de drainage ou avec écarteurs.

#### C. 3.4.7.5.1. Sable 0/2

Les prescriptions du C. 3.4.7.3. relatives au sable 0/2 sont d’application.

#### C. 3.4.7.5.2. Gravillons 2/4

C. 3.4.7.5.2.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GC80-20) et tolérances sur la granularité déclarée par le producteur (GTC20/15)

Les prescriptions du C. 4.4.2.2.1. sont d’application.

C. 3.4.7.5.2.2. Spécifications

Les prescriptions du C. 3.4.7.2.2.2. sont d’application.

#### C. 3.4.7.6. réception des materiaux - SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE

Les sables, gravillons et graves pour pavage relèvent du système 2+.

### C. 3.4.8. SaNS OBJET

### C. 3.4.9. SaBLE POUR BETON D’OUVRAGE D’ART

Les prescriptions du C. 3.4.5. sont d’application, à l’exception de la clause du C. 3.4.5.1. relative aux sables de concassage qui sont également autorisés.

### C. 3.4.10. Sable pour mortier

#### C. 3.4.10.1. NATURE ET ORIGINE

Sont admis les sables naturels (C. 3.2.) conformes à la NBN EN 13139.

#### C. 3.4.10.2. SPECIFICATIONS

#### C. 3.4.10.2.1. Caractéristiques générales de granularité

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/4 | 0/2 | 0/1 |
| 8 | 100 | ( | ( |
| 5.6 | 95-100 | ( | ( |
| 4 | 85-99 | 100 | ( |
| 2,8 | ( | 95-100 | ( |
| 2 | ( | 85-99 | 100 |
| 1,4 | ( | ( | 95-100 |
| 1 | ( | ( | 85-99 |

#### C. 3.4.10.2.2. Tolérances sur la granularité des sables déclarée par le fournisseur

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/4 | 0/2 | 0/1 |
| 4 | ± 5 | ( | ( |
| 2 | ( | ± 5 | ( |
| 1 | ± 20 | ± 20 | ± 5 |
| 0,250 | ± 20 | ± 25 | ± 25 |
| 0,063 | ± 3 | ± 5 | ± 5 |

#### C. 3.4.10.2.3. Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (% en masse) | < 5 | Catégorie 2 | ( |
| Qualité des fines (MB) | < 1,5 |  | ( |
| Masse volumique réelle | ( | Valeur déclarée | ( |
| Chlorures (%) | < 0,06 | Valeur déclarée | Pour (mélanges de) sables d’origine marine |
| Soufre total (% en masse) | < 1 | Valeur de seuil | ( |
| Constituants augmentant le temps de prise (min.) et réduisant la résistance du béton (%) | < 120 < 20 | Valeur de seuil | Ce critère est satisfait si la présence de matière organique, mesurée suivant la NBN EN 1744-1, § 15.1 et 15.2, est négative (-> chap Q?) |
| Absorption d’eau | ( | Valeur déclarée | ( |
| Réaction alcali-silice | ( | Valeur déclarée | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13139(1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

A titre d’information, les sables conformes à la catégorie minimale C f5 a CB selon le PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.10.3. RECEPTION DES MATERIAUX - Système d’attestation de conformité

Les sables pour béton d’ouvrage d’art relèvent du système 2+.

# C. 3.5. LIVRAISON ET ENTREPOSAGE

# Le sable est entreposé sur des aires d’entreposage en matériaux liés, planes et propres dont l’écoulement des eaux est assuré par une pente suffisante.

# Les dépôts sont aménagés et les opérations d’entreposage sont conduites de telle façon que le sable conserve ses caractéristiques pendant toute la durée de l’entreposage.