Plans de contrôle

D.1.	Contrôle du matériel

Tableau D.1 - Contrôle du matériel

|  | OBJET | METHODE | OBJECTIF | FREQUENCE a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1.1. Matériel d'essai et de mesurage |
| 1 | Matériel d'essai de résistance mécanique | Sauf indication contraire figurant dans la méthode d'essai, étalonnage par référence à du matériel étalonné par rapport aux étalons nationaux et utilisé exclusivement à cette fin | Fonctionnement correct et précision | - Lors de l'installation ou de la réinstallation, ou après une réparation majeure - Une fois par an |
| 2 | Matériel de pesage |  |  |  |
| 3 | Appareils de mesures dimensionnelles |  |  |  |
| 4 | Matériels de mesure d e la température et de l'humidité |  |  |  |
| D.1.2. Installations de stockage et de production |
| 1 | Stockage des matériaux | Contrôle visuel ou autre méthode adaptée | Absence de pollution | - Lors de l'installation - 1 fois par semaine |
| 2 | Matériel de dosage pondéral ou volumétrique | Contrôle visuel | Fonctionnement correct | 1 fois par jour |
| 3 |  | Etalonnage par référence à du matériel étalonné par rapport aux étalons nationaux et utilisé exclusivement à cette fin | Précision déclarée par le fabricant | - Lors de l'installation ou de la réinstallation, ou après une réparation majeure - Pondéral : une fois par an - Volumétrique : deux fois par an - En cas de doute |
| 4 | Equipement pour mesurage continu de la teneur en eau des granulats fins b | Comparaison de la quantité réelle avec la lecture sur le compteur | Précision déclarée par fabricant | - Lors de l'installation ou de la réinstallation - Deux fois par an - En cas de doute |
| 5 | Malaxeurs | Contrôle visuel | Usure et bon fonctionnement | 1 fois par semaine |
| 6 | Moules | Contrôle visuel | Etat (par exemple : usure et déformation) | Régulièrement selon le type de matériel et la fréquence d'utilisation |
| 7 | Equipement de mise en précontrainte | Etalonnage par référence à du matériel étalonné par rapport aux étalons nationaux et utilisé exclusivement à cette fin | Bon fonctionnement et précision | - Lors de l'installation ou de la réinstallation - Deux fois par an - En cas de doute |
| 8 |  | Contrôle visuel | Usure des dispositifs d'ancrage | 1 fois par semaine pour chaque équipement utilisé |
| 9 | Machine et équipement de moulage | Spécifications de contrôle du fabricant | Compactage correct du béton | Spécifications de contrôle du fabricant |
| a Les réglementations nationales prévalent dans le cas où elles requièrent une fréquence supérieure. b Seulement si l'équipement est disponible et l'objectif non contrôlé par une ou des méthode(s) appropriée(s) selon D.3.1 ou D.4.1. |

D.2.	Contrôle des matériaux

Tableau D.2 - Contrôle des matériaux

|  | OBJET | METHODE | OBJECTIF | FREQUENCE a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.2.1. Tous matériaux |
| 1 | Tous matériaux | Contrôle avant acceptation, du bordereau de livraison et/ou de l'étiquette sur le colisage montrant la conformité à la commande b | S'assurer de la conformité de la fourniture à la commande ainsi que de la bonne origine | A chaque livraison |
| D.2.2. Matériaux dont la conformité n'est pas évaluée avant la livraison c |
| 1 | Ciment et autres matériaux à effet hydraulique ou pouzzolanique e | Méthodes d'essai appropriées | Conformité aux prescriptions (voir 4.1.2) a | A chaque livraison |
| 2 | Granulats | Contrôle visuel avant acceptation, de la granularité et des impuretés | Conformité aux prescriptions (voir 4.1.2) a | - A chaque livraison - Quand la livraison est de même origine et s'effectue par convoyeur à bande, périodiquement selon conditions de livraisons ou conditions locales |
| 3 |  | Analyse par tamisage selon l'EN 933-1 | Conformité avec granularité convenue | - A la 1ère livraison d'une nouvelle origine - En cas de doute, après inspection visuelle - Périodiquement selon conditions de livraison ou conditions locales |
| 4 |  | Méthode d'essai appropriée | Evaluation des impuretés ou de la pollution |  |
| 5 |  | Test d'absorption d'eau selon l'EN 1097-6 d | Evaluation de la teneur réelle en eau du béton (voir l'EN 206-1:2000, 5.4.2) d | - A la 1ère livraison d'une nouvelle origine - En cas de doute, après inspection visuelle |
| 6 | Adjuvant f | Contrôle visuel | Conformité à l'aspect normal | A chaque livraison |
| 7 |  | Essai selon l'EN 934-2 | Régularité de la densité |  |
| 8 |  | Essais d'identification selon l'EN 934-2, par exemple densité, infrarouge, etc. | Conformité aux prescriptions du fournisseur | En cas de doute |
| 9 | Additions/pigments f | Contrôle visuel | Conformité à l'aspect normal | - A chaque livraison |
| 10 |  | Méthode d'essai appropriée h | Régularité de la densité h | - Périodiquement pendant la fabrication du béton |
| 11 |  | Essai de perte au feu g | Identification des changements dans la teneur en carbone pouvant affecter le béton traité à air entraîné g | Chaque livraison destinée à être utilisée pour le béton à air entraîné |
|  |  |  |  | "à suivre" |

Tableau D.2 (fin)

|  | OBJET | METHODE | OBJECTIF | FREQUENCE a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Eau ne provenant pas d'un réseau de distribution public | Essai selon le pr EN 10080 | Pour vérifier que l'eau ne contient pas de constituants nocifs | - A la 1ère livraison d'une nouvelle origine - En provenant d'un réseau à ciel ouvert : 3 fois par an, ou plus selon conditions locales - Autres origines : 1 fois par an - En cas de doute |
| 13 | Eau recyclée | Contrôle visuel | Vérification de la teneur en matières en suspension et de la présence de polluants (voir 4.1.2) a | 1fois par semaine |
| 14 |  | Selon l'EN 10080 |  | En cas de doute |
| 15 | Acier | Contrôle visuel | Conformité aux prescriptions (voir 4.1.3 et 4.1.4) a | A chaque livraison |
| 16 |  | Méthode d'essai appropriée |  |  |
| 17 | Inserts et connecteurs | Méthode du fabricant | Conformité aux prescriptions (voir 4.1.5) a | A chaque livraison |
| a Les prescriptions de cette norme peuvent être complétées par les prescriptions du fabricant. b La commande doit mentionner les prescriptions. c Matériaux non audités avant la livraison par le fabricant des produits préfabriqués ou par une tierce partie acceptée par ce même fabricant. d Pas nécessaire si l'objectif est atteint par un ou plusieurs autres contrôles appropriés conformément à D.3.1 ou D.4.1. e Il est recommandé de prendre des échantillons par type de ciment, une fois par semaine, et de les conserver pour les contrôler en cas de doute. f Il est recommandé de prendre des échantillons à chaque livraison et de les conserver pour pouvoir les contrôler en cas de doute. g Uniquement pour les additions en poudre utilisées comme entraîneur d'air. h Seulement pour les additions en suspension. |

D.3.	Contrôle du procédé

Tableau D.3 - Contrôle du procédé

|  | OBJET | METHODE | OBJECTIF | FREQUENCE a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.3.1. Béton a |
| 1 | Composition du mélange (sauf teneur en eau) | - Contrôle visuel au niveau du matériel de pesage - Contrôle par comparaison avec les documents de la fabrication | Conformité à la composition visée (dosage pondéral ou volumétrique) | - Une fois par jour pour chaque composition utilisée - Après chaque changement |
| 2 |  | Analyse appropriée | Conformité aux valeurs visées du mélange (dosage volumétrique seulement) | Une fois par mois pour chaque composition utilisée |
| 3 | Teneur en eau du béton frais | Méthode appropriée | Fournir des données sur le rapport eau/ciment | - Une fois par jour pour chaque composition utilisée - Après chaque changement - En cas de doute |
| 4 | Teneur en chlorure du béton | Calcul | S'assurer que la teneur maximum en chlorure n'est pas dépassée | En cas d'augmentation de la teneur en chlorure des constituants |
| 5 | Rapport eau/ciment du béton frais | Calcul (voir 5.4.2 de l'EN 206-1:2000) | Pour évaluer le rapport spécifié eau/ciment | 1 fois par jour, si spécifié |
| 6 | Teneur en air du béton frais quand spécifié b | Essai conformément à l'EN 12350-7 pour le béton lourd ou normal, ASTM C 173 pour le béton léger | Evaluer la conformité à la teneur spécifiée en air entraîné | Premier lot de chaque jour de fabrication jusqu'à ce que les valeurs se stabilisent |
| 7 | Mélange de béton | Contrôle visuel | Mélange correct | 1 fois par jour pour chaque mélange |
| 8 | Résistance potentielle | Essai conformément à 5.1.1 | Evaluer la conformité avec la valeur visée c | 1 fois par jour pour chaque type de béton f |
| 9 | Résistance structurelle e |  | Evaluer la conformité avec la valeur visée d | 1 fois tous les 5 jours de fabrication par type de béton utilisé f |
| 10 | Densité du béton durci léger ou lourd e | Essai conformément à l'EN 12390-7 | Evaluer la densité spécifiée (voir 4.2.2 …) | Aussi souvent que l'essai de résistance potentielle |
| a Les essais et fréquences indiqués peuvent être adaptés voire supprimés quand une information équivalente peut être obtenue directement ou indirectement à partir du produit (voir A.6.4). b Seulement pour le béton contenant de l'air entraîné (voir tableau F.1 de l'EN 206-1:2000). c Par exemple classe de résistance requise dans le cas de la résistance à la compression (voir 4.2.2.1). d Conformément aux prescriptions du fabricant relatives au procédé. e Seulement si la propriété est spécifiée. f Alternativement le 8.2.1.2 de l'EN 206-1:2000 peut être appliqué. |
| "à suivre" |

Tableau D.3 (fin)

|  | OBJET | METHODE | OBJECTIF | FREQUENCE a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.3.2. Autres objets du procédé a |
| 1 | Armature et accessoires de levage éventuels | Contrôle visuel b | Conformité au type, à la quantité, à la forme, aux dimensions et au positionnement requis | 1 fois par jour |
| 2 |  | Mesurage b |  | Selon le produit et/ou le procédé |
| 3 | Soudage | Contrôle visuel | Qualité des soudures | 1 fois par jour |
| 4 |  | Méthode(s) d'essai appropriée(s) | Conformité de l'acier soudé (voir 4.2.3.1) | selon le produit et/ou le procédé |
| 5 | Redressage | Contrôle visuel | Qualité du redressage | 1 fois par jour |
| 6 |  | Méthode(s) d'essai appropriée(s) | Conformité de l'acier redressé (voir 4.2.3.1) | Selon le produit et/ou le procédé |
| 7 | Moules et bancs | Contrôle visuel | Propreté et huilage | 1 fois par jour |
| 8 |  |  | Vérification de l'usure et des déformations | Selon le matériel de moulage et la fréquence d'emploi |
| 9 |  | Mesurage | Détermination des dimensions | Tout nouveau moule ou après une modification majeure |
| 10 | Précontrainte | Mesurage de la force ou de l'allongement | Force correcte (voir 4.2.3.2) | Selon le produit et/ou le procédé |
| 11 | Avant moulage | Contrôle visuel | Conformité aux plans de fabrication | 1 fois par jour avec une fréquence dépendant du procédé de moulage |
| 12 | Mise en place du béton | Contrôle visuel | Compactage correct | 1 fois par jour |
| 13 | Cure | Contrôle visuel | Conformité aux spécifications (voir 4.2.1.3) et aux procédures documentées de l'usine | 1 fois par jour |
| 14 |  | Vérification des conditions concernées |  | 1 fois par semaine |
| 15 | Durcissement accéléré | Vérification des conditions concernées | Conformité aux spécifications et aux procédures documentées de l'usine | 1 fois par jour |
| 16 |  | Mesurage des températures |  | Selon procédé |
| 17 | Procédure de finition | Selon nécessités | Conformité aux spécifications et aux procédures documentées de l'usine | Selon procédé et spécifications |
| 18 | Rentrée des fils de précontrainte | Contrôle approprié/mesurage | Conformité aux prescriptions (voir 4.2.3.2) | Selon le produit et/ou le procédé c |
| a Ce schéma de contrôle peut être adapté ou complété pour des raisons spécifiques à un produit. b Contrôle par rapport aux plans de fabrication approuvés. c La fréquence du mesurage peut dépendre de la faisabilité des contrôles visuels sur des sections sciées. |

D.4.	Contrôle des produits finis

Tableau D.4 - Contrôle des produits finis

|  | OBJET | METHODE | OBJECTIF | FREQUENCE a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.4.1. Essai du produit a |
| 1 | Absorption d'eau b | Valeur visée (voir 4.3.7.4 et l'Annexe G) | Essai selon l'Annexe G | 1 fois tous les cinq jours de fabrication par type de béton durci utilisé |
| 2 | Contrôle final | Essai de référence comme indiqué dans la norme du produit (ou essais indirects corrélés) | Conformité aux prescriptions de la présente norme et aux prescriptions relatives aux propriétés annoncées par le fabricant | Selon produit et propriété |
| 3 | Marquage / étiquetage | Contrôle visuel | Conformité aux prescriptions de la présente norme | 1 fois par jour |
| 4 | Stockage | Contrôle visuel | Conformité aux prescriptions de la présente norme | 1 fois par jour |
|  |  |  | Séparation des produits non conformes |  |
| 5 | Livraison | Contrôle visuel | Age à la livraison, chargement, documents de chargement corrects | 1 fois par jour |
| a Ce contrôle peut être adapté et/ou complété pour des raisons spécifiques à un produit. b Seulement si la propriété est spécifiée. |