| MINISTERE WALLON DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS |  | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| --- | --- | --- |

# Document de référence RW99 – C – 12/C.29.

Modification des prescriptions du chapitre

C.29. PAVES

Approuvé par La commission de révision du CCT RW 99

Le ………………

# C. 29. PAVES

## C. 29.1. DESCRIPTION

Les pavés sont des blocs en pierre naturelle, en béton de ciment ou en terre cuite.

Les pavés en béton satisfont aux conditions suivantes :

-	à une distance de 50 mm de tout bord, aucune section transversale ne présente une dimension horizontale inférieure à 50 mm;

-	la longueur hors tout divisée par l'épaisseur est inférieure ou égale à 4.

Les pavés en pierre naturelle sont des petits éléments de pavage dont les dimensions nominales sont comprises entre 50 et 300 mm, dont aucune dimension en plan ne dépasse en général deux fois l'épaisseur et dont l'épaisseur nominale minimale est de 50 mm.

Pour les pavés en pierre naturelle, on distingue les pavés oblongs et les pavés mosaïqués. Ils sont conformes aux prescriptions de la NBN EN 1342 (Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur - exigences et méthodes d'essai).

Les pavés en terre cuite sont des éléments répondant à certaines exigences relatives à la forme et aux dimensions. Ils sont utilisés pour le revêtement des chaussées et fabriqué principalement à base d’argile ou autres matériaux argileux, avec ou sans ajout, par façonnage, séchage et cuisson à température suffisamment élevée pour former un produit céramique durable.

## C. 29.2. RECEPTION DES PAVES NEUFS EN PIERRE NATURELLE

La réception par lots est conforme à la norme européenne NBN EN 1342 - Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et méthodes d'essai. Cette réception par lots ne préjuge en rien du rebut lors du tri à effectuer au moment de la mise en œuvre.

La procédure de réception est décrite dans le document de référence RW99 - C – 11.

## C. 29.3. PAVES OBLONGS EN PIERRE NATURELLE UTILISES EN VOIRIE

### C. 29.3.1. NATURE ET ORIGINE GEOLOGIQUE

Les pavés sont le plus souvent en grès famennien ou en porphyre. Ils sont de grain serré et de texture homogène, sans bousin, fil ou limé retenant l'eau. Tout pavé de teinte jaunâtre, provenant de parties altérées, argileuses ou de la croûte extérieure des blocs, est écarté. La pose d'éléments en délit n'est pas autorisée.

### C. 29.3.2. SPECIFICATIONS

Les pavés oblongs ou pavés 15 x 20 ont une largeur de tête comprise entre 14 et 16 cm et une longueur de tête comprise entre 17 et 25 cm.

Les pavés répondent aux exigences dimensionnelles définies au point 4.1. de la norme NBN EN 1342. Ces exigences sont imposées dans les documents d’adjudication.

La résistance à la compression mesurée sur cube de 5 cm de côté, est supérieure aux valeurs reprises dans le tableau C. 29.3.2. ci-après en fonction de l’usage.

Tableau C. 29.3.2.

| Résistance en compression en MPa | Classe d’utilisation | Usage (pour information) |
| --- | --- | --- |
| Pas d’exigences | 0 | Décoration. |
| > 60 | 1 | Pavés posés sur mortier, usage piétonnier uniquement. |
| > 100 | 2 | Zones piétonnières et cyclables ; jardins, balcons. |
|  | 3 | Accès occasionnel de véhicules automobiles, de véhicules légers et de motocyclettes ; entrées de garage. |
|  | 4 | Zones de circulation piétonnière, places de marchés empruntés occasionnellement par des véhicules de livraison et de secours. |
|  | 5 | Zones de circulation piétonnière fréquemment empruntés par des poids lourds. |
| > 160 | 6 | Routes et rues ; stations-service |

Le CPA de la roche mère est supérieur à 0,50 (BS 812: part 114).

L'absorption d'eau est inférieure à 1 % en masse.

Au cas où l'absorption d'eau est supérieure à 1 % en masse, les pavés doivent subir avec succès l'essai de gel-dégel.

## C. 29.4. PAVES MOSAIQUES EN PIERRE NATURELLE UTILISES EN VOIRIE

### C. 29.4.1. NATURE ET ORIGINE GEOLOGIQUE

Les pavés mosaïqués ont 6 faces clivées. Ils sont en grès famennien ou en porphyre. Ils sont de grain serré et de texture homogène, sans bousin, fil ou limé retenant l'eau. La pose d'éléments en délit est tolérée.

### C. 29.4.2. SPECIFICATIONS

Les pavés mosaïqués sont répartis en 3 types : 5 x 7(1), 8 x 10 et 9 x 11.  Les dimensions répondent aux prescriptions définies au point 4.1. de la norme NBN EN 1342.

Ils répondent en outre aux prescriptions suivantes :

- résistance à la compression mesurée sur cube de 5 cm de côté, supérieure aux valeurs reprises dans le tableau C.29.3.2. en fonction de l’usage.

- CPA de la roche mère supérieur à 0,50.

- absorption d'eau inférieure à 1 % en masse.

- Au cas où l'absorption d'eau est supérieure à 1 % en masse, les pavés doivent subir avec succès l'essai de gel-dégel.

(1) uniquement pour les routes des réseaux II et III. -

## C. 29.5. PAVES EN PIERRE NATURELLE POUR ZONES PIETONNES

Ces pavés de forme carrée sont en pierre dont l'origine géologique est reprise au C.28.1.1.  Ces pavés sont en grès famennien, porphyre, calcaire ou marbre.

Les pavés en pierre calcaire ont 2 faces clivées et 4 chants sciés. Les pavés platines en grès ont 2 faces clivées et 4 chants éclatés puis retouchés. Leurs dimensions sont de 6 à 15 cm.

Ils répondent en outre aux prescriptions suivantes :

résistance à la compression mesurée sur cube de 5 cm de côté, supérieure aux valeurs reprises dans le tableau C. 29.3.2. en fonction de l’usage.

absorption d'eau inférieure à 1 % en masse.

Au cas où l'absorption d'eau est supérieure à 1 % en masse, les pavés doivent subir avec succès l'essai de gel-dégel.

## C. 29.6. BRIQUES DE VOIRIE EN TERRE CUITE

Les briques de voirie en terre cuite sont conformes à la norme NBN EN 1344.

## C.29.7. PAVES EN BETON DE CIMENT

Les pavés en béton sont conformes aux normes NBN EN 1338 et NBN B 21-311.

Les documents d'adjudication spécifient, le cas échéant, le type, le format, la forme, la texture et la couleur des pavés.

Sauf spécification contraire dans les documents d'adjudication, les pavés en béton de ciment appartiennent à la catégorie d'application I a ou II a selon le tableau ci-après.

Les pavés en béton disposant d’une certification volontaire au sens du document RW99-A3 peuvent être livrés sur le chantier à partir de l'âge où ils sont déclarés aptes à l'emploi par le fabricant. Dans le cas contraire, ils ont au moins 28 jours d'âge au moment de leur livraison sur le chantier.

|  |  | Classe minimale (Marquage) |
| --- | --- | --- |
| Catégorie | Epaisseur h (mm) | Ecart dimensionnel diagonales | Résistance aux agressions climatiques | Résistance à l’abrasion |
| I a | ( 80 | 2 (K) | 3 (D) | 4 (I) |
| I b |  | 2 (K) | 2 (B) | 3 (H) |
| II a | < 80 | 2 (K) | 3 (D) | 3 (H) |
| II b |  | 2 (K) | 2 (B) | 3 (H) |
| Avec : I a = catégorie de pavés pour revêtements fortement soumis aux sels de déverglaçage et au moins à un trafic de véhicules d’intensité normale ; I b = catégories de pavés pour revêtements faiblement soumis aux sels de déverglaçage et à un trafic de véhicules de faible intensité (p.ex. voies de trafic local ou résidentiel) ; II a = catégories de pavés pour revêtements fortement soumis aux sels de déverglaçage et tout au plus à un trafic de véhicules occasionnel (p.ex. rues piétonnières, pistes cyclables à côté de la chaussée) ; II b = catégories de pavés pour revêtements faiblement soumis aux sels de déverglaçage et tout au plus à un trafic de véhicules occasionnel 2 (K) = différences maximales admissibles entre le mesurage des diagonales du pavés de 3 mm ; 3 (D) = perte de masse après l’essai de gel-dégel d’au maximum 1,0 kg/m² en moyenne et 1,5 kg/m² en individuelle ; 2 (B) = absorption d’eau d’au maximum 6 % en masse ; 4 (I) = résistance à l’abrasion d’au maximum 20 mm ; 3 (H) = résistance à l’abrasion d’au maximum 23 mm. |

## C.29.8. Produits de pavage en béton pour revêtements de sol perméables à l’eau

Les produits de pavage en béton perméables à l'eau sont conformes au PTV 122.

Les documents d'adjudication spécifient, le cas échéant, la nature des pavés et dalles perméables à l'eau (avec ouvertures de drainage et/ou à joints élargis et/ou en béton poreux), la texture et la couleur.

Les produits de pavage en béton perméables à l'eau disposant d’une certification volontaire au sens du document RW99-A3 peuvent être livrés sur le chantier à partir de l'âge où ils sont déclarés aptes à l'emploi par le fabricant. Dans le cas contraire, ils ont au moins 28 jours d'âge au moment de leur livraison sur le chantier.