| MINISTERE WALLON DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS |  | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| --- | --- | --- |

# Document de référence RW99 – C – 12/C.30.

Modification des prescriptions du chapitre

C.30.  DALLES

Approuvé par La commission de révision du CCT RW 99

Le ………………

# C.30. DALLES

## C.30.1. DALLES EN BÉTON DE CIMENT

Les dalles en béton de ciment satisfont aux conditions suivantes :

la longueur  hors-tout ne peut dépasser 1 m ;

la longueur  hors-tout divisée par l’épaisseur est supérieure à 4.

Les dalles en béton sont conformes aux NBN EN 1339 et NBN B 21-211.

Les documents d'adjudication spécifient, le cas échéant, le type, le format, la forme, la texture et la couleur des dalles.

Les dalles en béton disposant d’une certification volontaire au sens du document RW99-A3 peuvent être livrées sur le chantier à partir de l'âge où elles sont déclarées aptes à l'emploi par le fabricant. Dans le cas contraire, elles ont au moins 28 jours d'âge au moment de leur livraison sur le chantier.

Sauf spécification contraire dans les documents d'adjudication, les dalles en béton de ciment appartiennent à la catégorie d'application II a ou III a selon le tableau ci-après.

|  | Classe minimale (Marquage) |
| --- | --- |
| Catégorie | Epaisseur h (mm) | Dimension de fabrication | Ecart dimensionnel diagonales | Résistance aux agressions climatiques |
| II a | > 60 | 2 (P) | 2 (K) | 3 (D) |
| II b |  | 2 (P) | 2 (K) | 2 (B) |
| III a | ( 60 | 3 (R) | 3 (L) | 3 (D) |
| III b |  | 3 (R) | 3 (L) | 2 (B) |
| et |
|  | Classe minimale (Marquage) |
| catégorie | Epaisseur h (mm) | Résistance à l’abrasion | Résistance à la flexion | Charge de rupture |
| II a | > 60 | 3 (H) | 3 (U) | ( 110 |
| II b |  | 3 (H) | 3 (U) | ( 110 |
| III a | ( 60 | 3 (H) | 3 (U) | ( 45 |
| III b |  | 3 (H) | 3 (U) | ( 45 |
| Avec : II a = catégorie de dalles pour revêtements fortement soumis aux sels de déverglaçage et tout au plus à un trafic de véhicules occasionnel (p.ex. rues piétonnières, pistes cyclables à côté de la chaussée) ; II b = catégorie de dalles pour revêtements faiblement soumis aux sels de déverglaçage et tout au plus à un trafic de véhicules occasionnel III a = catégories de dalles pour revêtements fortement soumis aux sels de déverglaçage et exclusivement au trafic des piétons et cyclistes ; III b = catégories de dalles pour revêtements faiblement soumis aux sels de déverglaçage et exclusivement au trafic des piétons et cyclistes ; 2 (P) = écarts dimensionnels d’au maximum : si dimensions ( 600 mm : (2 mm sur la longueur et la largeur et (3 mm sur l’épaisseur si dimensions > 600 mm : (3 mm sur la longueur, la largeur et l’épaisseur ; 3 (R) = écarts dimensionnels d’au maximum (2 mm sur la longueur, la largeur et l’épaisseur quelque soit la dimension de la dalle ; 2 (K) = différences maximales admissibles entre le mesurage des diagonales de la dalle de 3 mm si la diagonale est ( 850 et 6 mm si elle est > 850 mm ; 3 (L) = différences maximales admissibles entre le mesurage des diagonales de la dalle de 2 mm si la diagonale est ( 850 et 4 mm si elle est > 850 mm ; 3 (D) = perte de masse après l’essai de gel-dégel d’au maximum 1,0 kg/m² en moyenne et 1,5 kg/m² en individuelle ; 2 (B) = absorption d’eau d’au maximum 6 % en masse ; 3 (H) = résistance à l’abrasion d’au maximum 23 mm. 3 (U) = résistance à la flexion d’au moins 4,0 MPa et d’au moins 5,0 MPa en valeur caractéristique. |

## C. 30.2. Dalles en pierre naturelle

Les dalles en pierre naturelle sont des éléments de revêtement dont la largeur nominale dépasse 15 cm et est généralement égale à au moins 2 fois l'épaisseur.

Leur origine géologique est conforme au C. 28.1.1.

Les dalles en pierre naturelle pour le pavage extérieur répondent aux prescriptions de la NBN EN 1341.

Les dalles « tout venant » ont une épaisseur comprise entre 4 et 7 cm et sont à placer en « opus incertum ».

### C. 30.2.1.  Dalles en pierre calcaire

Les dalles ont des dimensions comprises entre 15 x 15 cm et 80 x 40 cm. Leur épaisseur est habituellement comprise entre 3 et 8 cm.

Le tableau C. 30.2.1.A. impose les classes d'usage en fonction de la charge de rupture en flexion.

Tableau C. 30.2.1. A.

| CLASSE | CHARGE DE RUPTURE EN FLEXION (min) KN | USAGE CARACTERISTIQUE |
| --- | --- | --- |
| 0 | Aucune exigence | Décoration |
| 1 | 0,75 | Dalles posées sur mortier, usage piétonnier uniquement |
| 2 | 3,5 | Zones piétonnières et cyclables. Jardins, balcons |
| 3 | 6,0 | Accès occasionnel de véhicules automobiles, de véhicules légers et de motocyclettes. Entrées de garage |
| 4 | 9,0 | Zones de circulation, places de marché empruntées occasionnellement par les véhicules de livraison et de secours |
| 5 | 14,0 | Zone de circulation fréquemment empruntées par les poids lourds. |
| 6 | 25,0 | Routes et rues ; stations-service. |

Le tableau C. 30.2.1.B. impose les classes d’usage en fonction des dimensions

##### Tableau C. 30.2.1.B.

| CLASSE D’USAGE SELON LA NORME NBN EN 1341 (EN ADOPTANT UNE RESISTANCE A LA FLEXION DE 12,7 N/mm²) |
| --- |
| DIMENSIONS (cm) | EPAISSEUR |
|  | 3 cm | 5 cm | 8 cm |
| 15x15 | 2 | 4 | 6 |
| 20x20 | 2 | 4 | 6 |
| 25x25 | 2 | 4 | 6 |
| 30x30 | 2 | 4 | 6 |
| 30x15 | 1 | 3 | 5 |
| 40x40 | 2 | 4 | 6 |
| 40x20 | 1 | 3 | 5 |
| 50x50 | 2 | 4 | 6 |
| 50x25 | 1 | 3 | 5 |
| 60x60 | 2 | 4 | 6 |
| 60x40 | 1 | 3 | 5 |
| 60x30 | 1 | 3 | 5 |
| 80x40 | 1 | 3 | 5 |

Les tolérances dimensionnelles prescrites par la NBN EN 1341 et la classe d’usage sont imposées dans les documents d'adjudication.

### C. 30.2.2.  Dalles en gres et autres roches siliceuses

Les dalles équarries sont de largeur comprises entre 15 et 25 cm et de longueur comprise entre 20 et 40 cm. Leur épaisseur est comprise entre 4 et 7 cm.

Les tolérances dimensionnelles sont prescrites par la NBN EN 1341. La classe d’usage définie dans le tableau ci après est imposée dans les documents d'adjudication.

| CLASSE | CHARGE DE RUPTURE EN FLEXION (min) KN | USAGE CARACTERISTIQUE |
| --- | --- | --- |
| 0 | Aucune exigence | Décoration |
| 1 | 0,75 | Dalles posées sur mortier, usage piétonnier uniquement |
| 2 | 3,5 | Zones piétonnières et cyclables. Jardins, balcons |
| 3 | 6,0 | Accès occasionnel de véhicules automobiles, de véhicules légers et de motocyclettes. Entrées de garage |
| 4 | 9,0 | Zones de circulation, places de marché empruntées occasionnellement par les véhicules de livraison et de secours |

## C.30.3. Dalles de béton gazon

Les dalles-gazon en béton sont conformes au PTV 121.

Les documents d'adjudication spécifient la classe de résistance et indiquent si les dalles comportent uniquement des ouvertures de drainage verticales passantes ou si elles sont également munies d'évidements dans la face supérieure.

Sauf spécification contraire dans les documents d'adjudication, les dalles-gazon en béton sont rectangulaires. L'épaisseur est déterminée par la classe de résistance requise.

Les dalles-gazon en béton disposant d’une certification volontaire au sens du document RW 99 – A3 peuvent être livrées sur le chantier à partir de l'âge où elles sont déclarées aptes à l'emploi par le fabricant. Dans le cas contraire, elles ont au moins 28 jours d'âge au moment de leur livraison sur le chantier.

## C.30.4. Dalles de repérage

Les dalles de repérage en béton de ciment sont conformes aux normes NBN EN 1339 et NBN B 21-211.

Sauf spécification contraire dans les documents d'adjudication, les dalles de repérage en béton de ciment appartiennent à la catégorie d'application II a ou III a selon le tableau ci-avant (§ C.30.1.).

### C. 30.4.1.  Dalles de conduite : dalles striées

#### C. 30.4.1.1. Définition

Dalle qui a pour but d’orienter la personne aveugle ou malvoyante. Cette dalle est détectable au pied, à la canne et visuellement. L’axe des stries mène à l’endroit où on souhaite guider la personne.

Domaines d’application :

pour donner l’axe d’une traversée piétonne

pour conduire à la zone d’attente d’un arrêt de bus ou de tram

lorsqu’une situation conduit à une désorientation complète.

#### C. 30.4.1.2. Caractéristiques techniques

La couleur des dalles est définie dans les documents d’adjudication, à défaut, elle est blanche.

Les reliefs ont des largeurs comprises entre 16 et 18 mm.

La rainure entre deux reliefs est comprise entre 18 et 20 mm.

La hauteur des reliefs est comprise entre 4,5 et 5,5 mm.

La dalle commence obligatoirement par ½ rainure des deux côtés.

Les reliefs sont en saillie par rapport au niveau fini.

Fig . C.30.4.1.2

### C. 30.4.2. Dalles d’éveil à la vigilance : dalle à protubérances

#### C. 30.4.2.1. Définition

Dalle qui a pour but d’éveiller la vigilance de la personne aveugle ou malvoyante à l’approche d’un danger. Cette dalle est détectable au pied, à la canne et visuellement.

Domaines d’application :

signaler une traversée sur trottoir

signaler un escalier ou un escalator

signaler un bord de quai.

#### C. 30.4.2.2. Caractéristiques techniques

La couleur des dalles est définie dans les documents d’adjudication, à défaut, elle est blanche.

Les plots ont une hauteur comprise entre 4,5 et 5,.5 mm.

Le diamètre des plots est compris entre 23 et 27 mm.

La distance entre les axes des plots est comprise entre 50 et 60 mm, ceux-ci sont disposés en quinconce.

Les plots sont en saillie par rapport au niveau fini.

Fig . C. 30.4.2.2.

### C. 30.4.3. Dalles d’information : revêtement souple

#### C. 30.4.3.1. Définition

Dalle signalant à la personne aveugle ou malvoyante, la présence d’une information ou un changement de direction dans sa ligne de conduite. Cette dalle est détectable au pied, à la canne et visuellement.

Domaines d’application :

- zone d’attente d’arrêt de bus, tram.

- changement de la direction ou déviation de la ligne de conduite.

- guichet et ascenseur…

#### C. 30.4.3.2. Caractéristiques techniques

La dalle présente une souplesse suffisante pour contraster avec la rigidité des revêtements existants.

La couleur des dalles est définie dans les documents d’adjudication, à défaut, elle est noire.

La surface est non glissante même par temps de pluie.

Le revêtement souple utilisé résiste aux conditions normales extérieures sans modification importante des propriétés (gel, pluie, UV, variation de température).

Le revêtement souple résiste au passage des véhicules légers.