| MINISTERE WALLON DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS |  | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| --- | --- | --- |

# Document de référence RW99 – C – 12/C.32.

Modification des prescriptions du chapitre

C.32. BANDES DE CONTREBUTAGE ET FILETS D’EAU PREFABRIQUES EN BETON

Approuvé par La commission de révision du CCT RW 99

Le ………………

# C.32. BANDES DE CONTREBUTAGE ET FILETS D’EAU PREFABRIQUES EN BETON

Les bandes de contrebutage et les filets d'eau préfabriqués en béton sont conformes à la norme NBN EN 1340 et au type principal II selon la norme NBN B 21-411. Les documents d'adjudication spécifient de préférence des bandes de contrebutage et des filets d'eau standard.

Les documents d'adjudication spécifient le type en cas de bandes de contrebutage et de filets d'eau standard, le profil transversal dans les autres cas et éventuellement les autres caractéristiques de forme, la longueur, la texture et la couleur des bandes de contrebutage et des filets d'eau.

Sauf spécification contraire dans les documents d'adjudication, les bandes de contrebutage et les filets d'eau appartiennent à la catégorie d'application I a ou II a selon le tableau ci-avant (§ C.31.2).

Les bandes de contrebutage et les filets d'eau disposant d’une certification volontaire au sens du document RW99-A3 peuvent être livrés sur le chantier à partir de l'âge où ils sont déclarés aptes à l'emploi par le fabricant. Dans le cas contraire, ils ont au moins 28 jours d'âge au moment de leur livraison sur le chantier.