CHAPITRE C

MATERIAUX ET PRODUITS DE

CONSTRUCTION

TABLE DES MATIERES

Pages

C. 2. SOL	2

C. 2.1. CLASSIFICATION	2

C. 2.2. SOLS POUR REMBLAI	4

C. 2.3. TERREs pour gazonnements et plantations	5

C. 26. GEOCOMPOSITE DRAINANT	7

C. 26.1. Description	7

C. 26.2. Spécifications	7

C. 35. CANIVEAUX PREFABRIQUES	9

C. 35.1. Caniveaux sans grille	9

C. 35.2. Caniveaux avec grille	12

C. 35.3. Sans objet	13

C. 38. TUYAUX	14

C. 38.1. TUYAUX ETANCHES NON SOUMIS A PRESSION INTERNE	14

C. 38.2. TUYAUX ETANCHES SOUMIS A PRESSION INTERNE	17

C. 39. ANNEAUX, JOINTS ET BAGUES D'ETANCHEITE	18

C. 40. TUYAUX DRAINANTS ET MATERIAUX FILTRANTS	19

C. 40.1. TUYAUX DRAINANTS	19

C. 40.2. MATERIAUX FILTRANTS	19

C. 41. FONTE ET ACIER MOULE	20

C. 41.1. AVALOIRS	20

C. 41.2. TRAPPILLONS	20

# C. 2. SOL

## C. 2.1. CLASSIFICATION

### C. 2.1.1. Classification suivant l’origine

les sols naturels sont les matériaux constitutifs des terrains naturels;

- les sols artificiels sont constitués des résidus industriels ou de débris provenant de la démolition de routes, d’ouvrages d’art et de bâtiments.

### C. 2.1.2. Classification suivant la structure

#### C. 2.1.2.1. Sol meuble

Les sols meubles comprennent notamment le gravier, le sable, le limon, l’argile, la vase, la tourbe,...

Les sols meubles sont classés en fonction de leur granularité et de leur indice de plasticité (Ip).

La granularité se base sur l'importance relative des 7 fractions suivantes :

(d étant le diamètre équivalent pour les fractions I, II et IIa  ou  l'ouverture des mailles de tamis pour les fractions III, IV, V et VI)

Fraction I     :	                        d (   0,002 mm

Fraction II    :	   0,002 mm  < d (   0,063 mm

Fraction II a :	   0,002 mm  < d (   0,020 mm

Fraction III   :	   0,063 mm  < d (   0,200 mm

Fraction IV   :	   0,200 mm  < d (   2,0     mm

Fraction V   :	   2,0    mm   < d ( 20        mm

Fraction VI  :	 20       mm   < d

Les sols meubles sont classés de la façon suivante :

| Dénomination | Indice de Plasticité Ip = wL - wP | Granularité |
| --- | --- | --- |
| I. Sols fins I.1. Gravier et ...I.3 (à recalculer avec I + II + III + IV = 100%) I.2. ...I.3...graveleux(se) (à recalculer avec I + II + III + IV = 100%) I.3. Argile Argile sableuse | Ip ( 25 Ip ( 25 15 ( Ip ( 25 | I + II ( 10 % V + VI ( 50 % 15 % ( V + VI ( 50 % V + VI ( 15 % III + IV ( 15 % III + IV ( 15 % III + IV ( 50 % |
| Limon Limon sableux Limon peu plastique Limon peu plastique sableux | 5 ( Ip ( 25 5 ( Ip ( 25 Ip ( 5 Ip ( 5 | II ( 50 % et III + IV ( 15 % II ( 50 % et III + IV ( 15 % II ( 50 % et III + IV ( 15 % II ( 50 % et III + IV ( 15 % |
| Sable argileux Sable limoneux Sable peu argileux Sable peu limoneux | 5 ( Ip ( 15 5 ( Ip ( 15 Ip ( 5 Ip ( 5 | III + IV ( 50 % et I ( IIa III + IV ( 50 % et I < IIa III + IV ( 50 % et I ( IIa III + IV ( 50 % et I < IIa |
| II. Sols grossiers Sable Sable graveleux Gravier sableux Gravier |  | I + II ( 10 % V + VI ( 15 % 15 % ( V + VI ( 50 % V + VI ( 50 % et III + IV ( 15 % V + VI ( 50 % et III + IV ( 15 % |

Les sols constitués de roches friables ou délitées qui ne répondent pas aux définitions du sol rocheux ou du sol compact, reprises ci-après, sont classés comme sols meubles.

C. 2.1.2.2. SOL ROCHEUX

Le sol rocheux est un sol qui, après désagrégation préalable avec les moyens traditionnels de terrassement (bac de terrassement muni de dents), compte plus de 20 % d'éléments rocheux homogènes supérieurs à 20 cm. Par élément rocheux, il y a lieu d'entendre toute pierre dont la dureté d'une face fracturée est supérieure à celle de l'ongle dans l'échelle de Mohs.

Le sol rocheux se constate contradictoirement. En cas de désaccord, le pouvoir adjudicateur se réfère à l'essai de vitesse sismique aller-retour (ondes longitudinales) mesurée in situ.

La limite inférieure de la vitesse sismique du sol rocheux (hors nappe aquifère) est fixée conventionnellement à 800 m/s. L'essai est réalisé contradictoirement. Les frais de l'essai sont à charge du pouvoir adjudicateur lorsque la vitesse sismique est supérieure à 800 m/s.

C. 2.1.2.3. SOL COMPACT

Le sol compact est un sol qui compte plus de 40 % d'éléments rocheux homogènes supérieurs à 50 cm après désagrégation préalable à l'aide de moyens tels que le marteau piqueur, l'explosif, la fraise, le mortier expansif ou tout autre moyen spécifique adapté en accord avec le fonctionnaire dirigeant.

Le sol compact se constate contradictoirement. En cas de désaccord, le pouvoir adjudicateur se réfère à une vitesse sismique aller-retour (ondes longitudinales) mesurée in situ.

La limite inférieure de la vitesse sismique du sol compact (hors nappe aquifère) est fixée conventionnellement à 1700 m/s. L'essai est réalisé contradictoirement. Les frais de l'essai sont à charge du pouvoir adjudicateur lorsque la vitesse sismique est supérieure à 1700 m/s.

## C. 2.2. SOLS POUR REMBLAI

### C. 2.2.1. DESCRIPTION

Les sols acceptables pour remblais sont  :

- les sols fins I.1. et I.2., les sols grossiers et les sols rocheux ou compacts désagrégés

- les sols fins I.2. et I.3. dont l'indice de plasticité  (Ip)  est  ( 10

- les sols fins I.2. et I.3. dont l'indice de plasticité  (Ip)  est  (  10 mais dont l'indice de consistance  
(Ic  = )  est  (  0,9 ou ramené à une valeur   (   0,9 par stabilisation, w étant la teneur en eau naturelle du sol.

- les sols fins I.2. et I.3. dont l'indice de plasticité  (Ip) est  (  10 et l'indice de consistance (Ic)  (  0,9 mais qui sont mélangés ou alternés avec des couches de sols rocheux ou compacts désagrégés ou de sols I.1. ou II.  La fraction (I + II) est limitée à la moitié du volume du mélange

- les sables de criblage (C. 3.3.2) et/ou de concassage de débris (C. 3.3.3)

- les débris de béton, de maçonnerie, de matériaux bitumineux, les débris mixtes (C. 4.3)

- les débris d'enrochement provenant des fondations et des sous-fondations

- les matériaux acceptables en fondation et sous-fondation.

### C. 2.2.2. SPECIFICATIONS

Les caractéristiques des matériaux de remblais sont les suivantes :

- teneur conventionnelle en matières organiques conventionnelle ( 1 % (sur la fraction granulométrique inférieure à 2 mm)

- la dimension maximale des éléments ne dépasse pas 2/3 de l'épaisseur de la couche après compactage

- la couche ne peut contenir plus de 10 % d'éléments dont la dimension dépasse 1/3 de l'épaisseur de la couche après compactage

- des éléments de plus de 60 cm peuvent éventuellement être mis en oeuvre isolément à la base des remblais, moyennant accord du fonctionnaire dirigeant

- le gonflement est ( 5 % pour les sables artificiels et les pierres artificielles

- le délitement est ( 1,5 % pour les pierres artificielles.

### C. 2.2.3. ESSAIS

A la demande du fonctionnaire dirigeant, il est prélevé un échantillon par tranche de 1.000 m³ (ou fraction de 1.000 m³) de matériaux de remblai fourni.  La moitié de l'échantillon est soumise aux essais, l'autre moitié est conservée pour un contre-essai éventuel.

Les essais peuvent porter sur la détermination de :

- la granularité y compris, pour les mélanges, la teneur en éléments supérieurs à 10 cm

- les limites d'Atterberg, la teneur naturelle en eau w

- la teneur conventionnelle en matières organiques de la fraction granulométrique inférieure à 
2 mm

- le gonflement est mesuré sur le matériau complet lorsque D ( 25 mm.  Le gonflement est mesuré sur le passant à 25 mm si le refus à 25 mm dépasse 10 %

- le délitement est mesuré sur le refus à 25 mm uniquement si ce refus dépasse 10 %.

## C. 2.3. TERREs pour gazonnements et plantations

### C. 2.3.1. DESCRIPTION ET spécifications

Le sable correspond à la fraction du sol comprise entre 0,050 mm et 2,00 mm; le limon à la fraction comprise entre 0,002 mm et 0,050 mm et l’argile la fraction inférieure à 0,002 mm.

#### C. 2.3.1.1. TERRE DE REMBLAI

Sa granulométrie contient :

- au maximum 82,5 % de sable

- au maximum 38 % d’argile

- une teneur en limon variant de 15 % à 85 %.

La dimension maximale des éléments est de 10 cm.

Les matériaux pierreux ou rocheux constituent au maximum 1/3 de la masse du mélange.

#### C. 2.3.1.2. TERRE ARABLE

La terre arable, qui est extraite à moins de 30 cm de profondeur, présente une structure granuleuse et est exempte de gros débris végétaux (souches, racines, branches) ou autres déchets.  Elle ne présente aucune trace de drainage déficient.

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le pH des terres est compris entre 6 et 7.

La composition de la fraction passant au tamis de 2 mm varie de 10 à 25 % pour l’argile, de 15 à 
50 % pour le limon et de 30 à 70 % pour le sable.

Elle ne contient pas de pierres sauf si les documents d'adjudication autorisent un pourcentage de pierres compatible avec la nature de la terre arable locale.

La terre arable contient au moins 1,5 % de matières organiques.  Si à l'analyse elle ne contient pas 2,5 % de matières organiques, l'entrepreneur l'enrichit par un amendement organique afin d'obtenir cette valeur.  Chaque unité de matière organique manquante est compensée par au moins 1 unité de matière organique d'un amendement organique agréé par le fonctionnaire dirigeant et par 5 kg d'engrais organique par m³ contenant au moins 5 % N.  Les amendements et les engrais organiques sont mélangés intimement à la terre.

Cette opération d'enrichissement s'effectue aux frais de l'entrepreneur pour les terres d'apport et aux frais du pouvoir adjudicateur pour les terres de retroussement.

#### C. 2.3.1.3. TERRE VEGETALE DE SUBSTITUTION

Si les documents d'adjudication le prévoient, une terre de substitution peut être utilisée.  Cette terre a des caractéristiques identiques à celle de la terre arable mais elle n’est pas extraite à moins de 30 cm de profondeur.

#### C. 2.3.1.4. TERRE DE BRUYERE

La terre de bruyère est un substrat de culture qui répond aux critères suivants :

- matière sèche : au moins 20 %

- matières organiques : au moins 50 % de la teneur déclarée en matière sèche

- provenance de résidus de la culture de plantes acidophiles

- pH(H2O) entre 3,5 et 5 pour les terreaux de plantes acidophiles

### C. 2.3.2. Vérifications

Pour les terrains en place, le nombre de prises est de 20 par hectare dans les trente premiers centimètres du sol.  Pour les terres mises en tas, le nombre de prises est de 20 par 100 m³.  L'échantillon est constitué à partir des 20 prises après mélange homogène et quartage.  Sa masse est comprise entre 300 et 500 g.

# C. 26. GEOCOMPOSITE DRAINANT

## C. 26.1. Description

Les géotextiles et produits apparentés pour l’utilisation dans les systèmes de drainage répondent aux prescriptions de la norme NBN EN 13252.

## C. 26.2. Spécifications

Les géocomposites drainants sont des produits synthétiques en PA, PE, PET, PP, PVC ou un assemblage de ces matériaux, fabriqués en usine et fournis sur chantier en rouleaux. Ils se composent d'un géoespaceur imperméable ou non, muni soit d'un ou deux filtres géotextiles soit d'un filtre géotextile et d'une membrane imperméable. Pour l'évacuation d'eau, une cunette est incorporée en usine ou un tuyau drainant en PVC ou PE est assemblé au géocomposite sur chantier.

Les géocomposites drainants résistent aux agents chimiques et biologiques présents dans le milieu routier.

Les documents d’adjudication indiquent pour les géotextiles et produits apparentés :

- La durabilité (durée de vie en service) requise : jusqu’à 5 ans, jusqu’à 25 ans, supérieure à 25 ans ou autres conditions d’utilisation

- La durée maximale d’exposition.

Les documents d'adjudication indiquent le nombre de faces recouvertes d'un filtre en géotextile et la présence éventuelle d'une membrane imperméable. Ce nombre de faces peut varier d’un produit à l’autre en tenant compte du type de géoespaceur et de la nature de l’application. Dans le cas d'enrobage partiel des géocomposites en vue de leur assemblage sur chantier, les filtres et la membrane imperméable présentent des surlargeurs afin d'assurer leur continuité après installation.

Les documents d'adjudication indiquent aussi la hauteur et l'épaisseur du géocomposite, ainsi que sa capacité de débit dans le plan (en m²/sec et réduite à 10° C), pour le gradient hydraulique et la contrainte verticale long terme correspondant au projet.

En outre, les caractéristiques informatives suivantes sur les produits fournis sont données par le fabricant :

- détermination de la capacité de débit dans le plan en m²/s (sous gradient 1) et une contrainte égale ou supérieure correspondant au projet pour des contraintes de 20 kPa, 50, 100 kPa ou 200 kPa et suivant la NBN EN ISO 12958

- détermination de l'épaisseur résiduelle long terme sous 20 kPa et une contrainte correspondant au projet suivant la norme NBN EN 1897.

Les documents d’adjudication indiquent également le type et le nombre d'accessoires pour compléter le système de drainage (pièces d'obturation amont, exutoires, siphons pour traverser des zones avec câbles et canalisations, pièces de jonction entre rouleaux, ...).

### C. 26.2.1. Filtre

Les filtres en géotextile sont conformes aux prescriptions du C. 25.1 pour les dispositifs drainants, moyennant les modifications suivantes :

- résistance à la traction ≥ 7 kN/m

- résistance à la perforation ≤ 45 mm

- CBR  ≥ 1100 kN

- Ouverture de filtration comprise entre 80 et 150 µm

### C. 26.2.2. Membrane imperméable

Les membranes imperméables plastiques répondent aux prescriptions du C. 24 ; les membranes imperméables à base de bitume répondent aux prescriptions de la norme NBN B 46-003.

Les documents d'adjudication indiquent l'épaisseur et la masse surfacique du produit.

### C. 26.2.3. Géoespaceur

Les documents d'adjudication indiquent la résistance à la compression à court terme des géoespaceurs.

A défaut, les prescriptions suivantes sont d'application :

- pour les noyaux dont le diagramme contrainte-déformation présente un maximum, la résistance à la compression à court terme est supérieure à 100 kPa

- pour les autres noyaux, la déformation relative sous la contrainte de service est limitée à 50 %.

### C. 26.2.4. Sans objet

# C. 35. CANIVEAUX PREFABRIQUES

Les caniveaux hydrauliques pour l’évacuation des eaux dans les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules sont conformes à la norme NBN EN 1433.

## C. 35.1. Caniveaux sans grille

#### C. 35.1.1. Description

Les caniveaux sans grille sont des conduits à section rectangulaire, semi-circulaire ou trapézoïdale.

On distingue les caniveaux ouverts (sans couvercle), les caniveaux avec fente et les caniveaux couverts (avec couvercle).

#### C. 35.1.2. Spécifications

Les conduits sont en béton, en béton de résine synthétique, en béton renforcé de fibres ou en polyester armé.

Fig. C. 35.1.1.

Fig. C. 35.1.2.

Les documents d'adjudication fixent la classe de résistance (A 15, B 125, C 250, D 400, E 600 ou F900), les dimensions du profil en travers de ces caniveaux et les caractéristiques des couvercles.

La résistance du caniveau correspond aux exigences requises par le lieu d’installation.

Les caniveaux de type I et de type M sont autorisés.

- Caniveau de type I

Caniveau hydraulique ne nécessitant aucun support supplémentaire pour résister aux charges verticales et horizontales de service (voir Figure 1)

- Caniveau de type M

Caniveau hydraulique nécessitant un support supplémentaire pour résister aux charges verticales et horizontales de service (voir Figure 1)

Exemple de Type I                                   Exemple de Type M

Légende : x, y et z = dimensions du support supplémentaire

##### C.35.1.2.1. Caniveaux en béton sans grille

Les dimensions sont conformes :

- à la figure C. 35.1.1 pour la section rectangulaire

- à la figure C. 35.1.2 pour la section trapézoïdale

- aux documents d'adjudication pour les caniveaux avec fente

- aux dimensions des tuyaux en béton non armé de diamètre équivalent pour la section semi-circulaire.

Pour les caniveaux en béton, en respect du tableau 1 (classe 2, marquage W) de la norme NBN EN 1433, l'absorption d'eau ne dépasse pas :

- individuellement : 7 %

- en moyenne sur 4 mesures : 6,5 %.

Conformément à l’article § 6.3.3.1 de la norme NBN EN 1433, la résistance caractéristique à la compression mesurée individuellement sur carottes est d'au moins 35 N/mm².

#### C. 35.1.2.2. Caniveaux en polyester armé sans grille

Les prescriptions sont définies aux documents d'adjudication.

## C. 35.2. Caniveaux avec grille

#### C. 35.2.1. Description

Les caniveaux avec grille sont des conduits à section extérieure rectangulaire et à section intérieure rectangulaire, en forme de U ou de V. Ils sont couverts d'une grille métallique.

#### C. 35.2.2. Spécifications

Les conduits sont en béton, en béton de résine synthétique, en béton renforcé de fibres, en  béton avec armature traditionnelle ou en PE-HD.

Les caniveaux de type I et de type M sont autorisés (référence C.35.1.2. Spécifications).

La résistance du caniveau correspond aux exigences requises par le lieu d’installation.

#### C. 35.2.2.1. Caniveaux en béton avec grille

Les parties supérieures sont munies d'une cornière en acier galvanisé ou en acier inoxydable fixée en usine et servant de support à la grille métallique ou en fonte.

La grille, en acier galvanisé, en acier inoxydable ou en fonte, est fixée au moyen de boulons en acier galvanisé ou inoxydable Dans le cas d’une grille inoxydable, les cornières et boulons seront également en acier inoxydable.

Pour les classes D 400 ou supérieures, l’ensemble grille et cornière présentera de préférence un dispositif anti-glissement de la grille.

La longueur nominale des éléments est de 1 m ou 2 m.

L’absorption d'eau et la résistance à la compression sont conformes aux prescriptions du C. 35.1.2.1.

Les documents d'adjudication fixent la classe de résistance (A 15, B 125, C 250, D 400,  E 600 ou F900), les dimensions du profil en travers de ces caniveaux et les caractéristiques des grilles ainsi que le type de sortie, soit un avaloir muni d’un siphon et d’un panier décanteur, soit un obturateur avec sortie, soit un percement dans le caniveau.

#### C. 35.2.2.2. Caniveaux en béton de résine synthétique avec grille

Le profil intérieur est réalisé de préférence sans pente d'écoulement.

Les parties supérieures sont munies d'une cornière en acier galvanisé, en acier inoxydable ou en fonte fixée en usine et servant de support à la grille métallique.

La grille, en acier galvanisé, en acier inoxydable ou en fonte, est fixée au moyen de boulons en acier galvanisé ou inoxydable. Dans le cas d’une grille inoxydable, les cornières et boulons seront également en acier inoxydable. Pour les classes D 400 ou supérieures, l’ensemble grille et cornière présentera de préférence un dispositif anti-glissement de la grille.

La longueur nominale des éléments est de 1 m.

Les documents d'adjudication fixent la classe de résistance (A 15, B 125, C 250, D 400,  E 600 ou F900), les dimensions du profil en travers de ces caniveaux, les caractéristiques des grilles ainsi que le type de sortie, soit un avaloir muni d’un siphon et d’un panier décanteur, soit un obturateur avec sortie, soit un percement dans le caniveau.

#### C. 35.2.2.3. Caniveaux en PE-HD avec grille

Le profil intérieur est réalisé de préférence sans pente d'écoulement.

La grille, en acier galvanisé, en acier inoxydable ou en fonte, est fixée au moyen de boulons ou clipsée. En cas de grille inoxydable, les boulons seront également en acier inoxydable.

Les documents d'adjudication fixent la classe de résistance (A 15, B 125, C 250), les dimensions du profil en travers de ces caniveaux, les caractéristiques des grilles ainsi que le type de sortie, soit un avaloir muni d’un siphon et d’un panier décanteur, soit un obturateur avec sortie, soit un percement dans le caniveau.

## C. 35.3. Sans objet

# C. 38. TUYAUX

## C. 38.1. TUYAUX ETANCHES NON SOUMIS A PRESSION INTERNE

### C. 38.1.1. Description

Les tuyaux étanches sont des éléments circulaires et ovoïdes préfabriqués, de diverses longueurs, assemblés au moyen de joints étanches.

Les prescriptions concernant les pertuis préfabriqués sont données au C.44.4.

#### C. 38.1.2.1 Tuyaux circulaires et ovoïdes en béton

Les tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé et les tuyaux de fonçage en béton armé sont conformes aux normes NBN EN 1916 et NBN B 21-106. Les modalités de réception technique préalable sont décrites dans l’annexe Q de la norme NBN B 21-106.

Les documents d'adjudication spécifient le diamètre intérieur nominal DN pour les tuyaux circulaires suivant le tableau 3 de la norme NBN B 21-106.

Les documents d'adjudication spécifient les dimensions intérieures pour les tuyaux ovoïdes suivant le tableau  4 de la norme NBN B 21-106.

a - circulaire	b - ovoïde

Caractéristiques dimensionnelles de la section transversale des éléments
(exemples avec embase)

Sauf spécification contraire dans les documents d'adjudication, les tuyaux sont fabriqués au moyen d'un béton à résistance accrue aux sulfates conforme à la NBN B 21-106, § 4.3.8.

Les tuyaux en béton disposant d’une certification volontaire au sens du document RW99-A3 peuvent être livrés sur le chantier à partir de l'âge où ils sont déclarés aptes à l'emploi par le fabricant. Dans le cas contraire, ils ont au moins 28 jours d'âge au moment de leur livraison sur le chantier et le programme de réception technique préalable est réalisé conformément aux directives de l’annexe Q de la norme NBN B21-106.

L’étanchéité est réalisée soit avec un joint incorporé au collet soit avec un joint glissant collés en usine ou ancrés mécaniquement sur l’about mâle.

L’étanchéité est réalisé conformément à la norme NBN EN 1916 (annexe E) et la norme NBN B21-106.

Accessoires de levages

Le tuyau de diamètre intérieur  ≥  1200 mm doit être, soit équipé d’accessoires de levage incorporés ou ancrés en usine, soit livré avec les accessoires non intégrés nécessaires à la pose.

Tous les accessoires doit être conformément à l’article 4.1.1.8.de la norme NBN B21-106.

#### C. 38.1.2.1.1. Tuyaux en béton non armé

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication d'une classe de résistance supérieure conforme à la NBN B 21-106, § 4.3.5, la classe de résistance des tuyaux circulaires en béton non armé est celle suivant le tableau 6 en fonction du diamètre intérieur nominal DN.

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication d'une classe de résistance supérieure conforme à la NBN B 21-106, § 4.3.5, la classe de résistance des tuyaux ovoïdes en béton non armé est de 90.

#### C. 38.1.2.1.2. Tuyaux en béton fibré acier

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication d'une classe de résistance supérieure conforme à la NBN B 21-106, § 4.3.5, la classe de résistance des tuyaux en béton fibré acier est de 135.

#### C. 38.1.2.1.3. Tuyaux en béton armé

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication d'une classe de résistance supérieure conforme à la NBN B 21-106, § 4.3.5, la classe de résistance des tuyaux en béton armé est de 135.

#### C. 38.1.2.1.4. Tuyaux de fonçage en béton armé

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication d'une classe de résistance supérieure conforme à la NBN B 21-106, § 4.3.5, la classe de résistance des tuyaux de fonçage en béton armé est de 135.

#### C. 38.1.2.2 Revêtements et assises

#### C. 38.1.2.2.1. Revêtements  intérieurs

Le tuyau en béton peut être revêtu, en tout ou en partie sur son diamètre intérieur d’un revêtement en résine d’époxy.

Cette opération ne peut s’effectuer que sur le lieu de fabrication du tuyau en béton.

L’about mâle du tuyau fera également l’objet d’un traitement à l’aide d’une résine époxy pour obtenir un effet «lissé » de ce dernier.

Le fabricant devra faire la preuve :

- d’un stockage en milieu sec et aéré du produit en béton durant minimum 7 jours avant

application de la résine époxy.

- d’une absorption d’eau inférieure à 4% (résultat individuel 1 essai tous les 200 tuyaux

avec au moins 1 essai pour la fourniture à exécuter).

- d’une application de minimum 2 couches de revêtement époxy d’une concentration

égale ou supérieure soit à 100 gr/m² par couche de revêtement epoxy lorsque le tuyau est place avec une pente de +/- 2 mm/mct, soit à 200 gr/m² par couche de revêtement epoxy, lorsque le tuyau est place avec une pente supérieur à 50 mm/mct.

- de la résistance chimique au fluide écoulé pouvant couvrir une gamme de pH 1 à 13.

- d’un test d’adhérence béton/revêtement époxy indiquant au travers d’un essai

reconnu par un laboratoire agréé, l’adhérence du revêtement au béton

#### C. 38.1.2.2.2. Assises  pour les tuyaux en béton

Des assises peuvent être utilisées comme type d’appui.

Les assises pour les tuyaux en béton sont pourvues d’un lit de pose circulaire et sont en béton armé avec des armatures composées de barres et de treillis en acier ou sont pourvues d’un lit de pose trapézoïdal et sont en béton  armé.

Les assises sont posées suivant la pente de la tranchée, leur réglage s’effectue à l’aide d’une nivelette. L’ouverture entre les assises et le tuyau posé est à remplir avec du béton.

Exemple BA    						Exemple BNA

#### C. 38.1.2.3 Tuyaux elliptiques en béton

#### C.38.1.2.3.1 Description

Les tuyaux en béton armé de forme elliptique avec joint incorporé doivent  répondre  aux exigences suivantes :

- Le tuyau de forme elliptique a comme dimensions intérieures l x h cm (voir tableau), sa longueur est de 2.4m.

- Les tuyaux sont placés horizontalement dans le sens de leur longueur.

- L’élément de tuyau est autostable.

- L’étanchéité entre deux éléments de tuyau s’effectue à l’aide d’un joint en caoutchouc, lequel est incorporé lors de la fabrication du tuyau.  Toutes les surfaces sont plates, lisses et exemptes de défauts.

- Lors de la commande auprès du fabricant, l’entrepreneur propose au maître d’ouvrage une note de calcul dans laquelle apparaissent les charges de service – en tenant compte de toutes les sollicitations statiques et dynamiques.  L’arrondi est établi sur la classe de charge standard supérieure.

- Les déviations angulaires sont obtenues dans les chambres de visite en béton armé préfabriqué.

#### C.38.1.2.3.2. Caractéristiques dimensionnelles

| L | H |
| --- | --- |
| cm | Cm |
| 100 | 65 |
| 115 | 75 |
| 165 | 100 |
| 195 | 115 |
| 235 | 135 |
| 265 | 150 |

#### C.38.1.2.3.3 Caractéristiques physiques et mécaniques

Les éléments sont étanches sous une pression interne de 0.5 bar et sont fabriqués avec du ciment HSR conforme au C.8.

Les résistances à la fissuration et à la rupture sont déterminées pour les deux modes de pose en deux séries.

| Type | Charge minimale de fissuration [kN/m] | Charge minimale de rupture[kN/m] |
| --- | --- | --- |
| LxH [cm] | Série 130 | Série 250 | Série 130 | Série 250 |
|  | Pose horizontale | Pose horizontale |
| 100x65 | 85 | 130 | 128 | 195 |
| 115x75 | 94 | 128 | 141 | 192 |
| 165x100 | 118 | 161 | 177 | 242 |
| 195x115 | 127 | 163 | 191 | 245 |
| 235x135 | 134 | 161 | 201 | 242 |
| 265x150 | 127 | 166 | 191 | 249 |
|  | Pose verticale | Pose verticale |
| 65x100 | 50 | 113 | 75 | 170 |
| 75x115 | 54 | 127 | 81 | 191 |
| 100x165 | 71 | 147 | 107 | 221 |
| 115x195 | 71 | 154 | 107 | 231 |
| 135x235 | 80 | 161 | 120 | 242 |
| 150x265 | 75 | 159 | 113 | 239 |

La résistance minimale à la compression après 28 jours est de 45 MPa.

#### C.38.1.2.3.4 Placement

Le placement se déroule de façon analogue au placement de tuyaux circulaires avec joint incorporé.

Le lubrifiant est également nécessaire sur l’about mâle avant emboîtement.

Les tuyaux sont emboités l’un dans l’autre à l’aide d’un tire-fort.

Les crochets de levage pour le déchargement et la pose en tranchée sont fournis par le fabricant.

Il est formellement interdit d’exercer une pression par le bac de la grue sur le dessus du tuyau pour la mise à hauteur.

Avant le placement, il est nécessaire de nettoyer correctement les abouts mâles et femelles des tuyaux. Il faut ensuite enduire abondamment l’about mâle de savon fourni pas le fabricant de tuyaux.

L’emboîtement des tuyaux doit se faire parfaitement en ligne droite et ne peut causer aucun dégât au tuyau.

L’épaisseur de recouvrement de chaque côté du tuyau est de 25 cm.

### C. 38.1.3. TUYAUX EN GRES

Les tuyaux et accessoires en grès et assemblages de tuyaux sont conformes aux normes de la série NBN EN 295 et au moins vernissés à l’intérieur.

Les systèmes d'assemblage de la norme NBN EN 295-1 sont du type C, CV, VE, E ou F.

Les tuyaux de fonçage en grès sont conformes à la norme NBN EN 295-7, en ce compris les tuyaux de fonçage en grès enrobés de béton.

Les modalités de réception technique préalable sont décrites ci-dessous.

Tuyaux en grès pour les réseaux de branchement et d’assainissement.

| Propriété à contrôler | Exigences (valeur ou classe) | Méthode d’essai (suivant chap. Q) | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Tolérances dimensionnelles : |  |  |  |
| Diamètre intérieur minimal | NBN EN 295-1, 2.2 Suivant DN tableau 1 |  |  |
| Longueur nominale | NBN EN 295-1, 2.3 Suivant DN tableau 2 |  |  |
| Equerrage des extrémités | NBN EN 295-1, 2.4 <= 6mm jusque DN 300 < 2% * DN au-delà de 300 | NBN EN 295-3, 2 |  |
| Flèche | NBN EN 295-1, 2.5 Suivant DN tableau 3 | NBN EN 295-3, 3 | 2 essais par 1000 |
| Résistance : |  |  | pièces du même diamètre/classe/système d’assemblage |
| Résistance à l’écrasement | NBN EN 295-1, 2.9 prEN295-1, 5.9 Suivant DN tableaux 4 et 5 | NBN EN 295-3, 4 |  |
| Etanchéité aux liquides : |  |  |  |
| Etanchéité à l’eau | NBN EN 295-1, 2.14 <=0.07 l/m² sous 50kPa | NBN EN 295-3, 9 |  |

Assemblages de tuyaux en grès pour les réseaux de branchement et d’assainissement.

| Propriété à contrôler | Exigences (valeur ou classe) | Méthode d’essai (suivant chap. Q) | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Tolérances dimensionnelles |  |  |  |
| Interchangeabilité des joints : d4 (système d’assemblage C) d3 (système d’assemblage F) | NBN EN 295-1, 3.6 Suivant DN tableau 10 Suivant DN tableau 11 |  | 1 essai (2 tuyaux) par 1000 pièces du même diamètre/classe/système d’assemblage |
| Etanchéité à l’eau: | NBN EN 295-1, 3.2.1 | NBN EN 295-3, 18 |  |
| système C système F | 0,5 bar en 5 minutes 0,05 et 0,5 bar |  |  |

Accessoires en grès pour les réseaux de branchement et d’assainissement.

| Propriété à contrôler | Exigences (valeur ou classe) | Méthode d’essai (suivant chap. Q) | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Tolérances dimensionnelles |  |  |  |
| Courbure des coudes Angle de branchement des raccordements | NBN EN 295-1, 2.7 NBN EN 295-1, 2.7 |  | 1 essai par 100 pièces du même diamètre/type/classe/ système d’assemblage |
| Etanchéité aux liquides et aux gaz : |  |  |  |
| Etanchéité à l’eau | NBN EN 295-1, 2.14 <=0.07 l/m² sous 0,5 bar | NBN EN 295-3, 9 |  |
| Etanchéité à l’air | NBN EN 295-1, 2.18 >=0,75 bar en 5 min pour une pression initiale de 1 bar | NBN EN 295-3, 13 |  |

Tuyaux de fonçage en grès pour les réseaux de branchement et d’assainissement.

| Propriété à contrôler | Exigences (valeur ou classe) | Méthode d’essai (suivant chap. Q) | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Tolérances dimensionnelles : |  |  |  |
| Diamètre intérieur minimal | NBN EN 295-7, 4.3 Suivant DN tableau 1 |  |  |
| Longueur nominale | NBN EN 295-7, 4.5 +/- 2mm |  |  |
| Equerrage des extrémités | NBN EN 295-7, 4.6 Suivant DN tableau 5 | NBN EN 295-3, 2 |  |
| Flèche | NBN EN 295-7, 4.7 ne pas dépasser 5mm | NBN EN 295-3, 3 | 2 essais par 1000 |
| Résistance : |  |  | pièces du même diamètre/type/classe/ système d’assemblage |
| Résistance à l’écrasement | NBN EN 295-7, 4.8.1 Suivant DN tableau 6 | NBN EN 295-3, 4 |  |
| Etanchéité aux liquides : |  |  |  |
| Etanchéité à l’eau | NBN EN 295-7, 4.9 <=0.07 l/m² sous 0,5 bar | NBN EN 295-3, 9 |  |

### C. 38.1.4. TUYAUX EN MATERIAUX SYNTHETIQUES

Les tuyaux en matériaux synthétiques appartiennent à la classe de rigidité annulaire minimale SN 4 ou à une classe plus élevée. Les modalités de réception technique préalable sont décrites dans les sous-chapitres suivants.

#### C. 38.1.4.1. Tuyaux et raccords en PVC-U

Les systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression en PVC-U sont conformes à la norme NBN EN 1401-1 et au PTV 1005.

Les pièces de branchement sont conformes à la norme NBN T 42-604 (PVC-U sur PVC-U) et NBN T-42-605 (PVC-U sur béton).

Programme de réception préalable des tuyaux et accessoires pour les systèmes de canalisations plastiques en PVC non plastifié (PVC-U) pour l’évacuation souterraine des eaux usées sans pression.

Spécifications techniques

Diamètre extérieur des tubes. Voir point 6.2.1 (NBN EN 1401)

Les diamètres autorisés sont DN 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 et 630.

Marquage. Voir point 12 (NBN EN 1401)

Les codes suivants de la zone d’application sont utilisés pour le marquage des tubes:

Rouge-brun avec surimpression en noir.

“UD-RIOOL – EGOUT” (égout enterré eaux usées, utilisation à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments)

“U-RIOOL – EXT - EGOUT” (égout enterré eaux usées, uniquement à l’extérieur des bâtiments)

Gris avec surimpression en noir.

“UD-RIOOL – EGOUT” (égout mixte enterré, utilisation à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments)

“U-RIOOL – EXT - EGOUT” (égout mixte enterré, uniquement à l’extérieur des bâtiments)

Les raccords sont pourvus du marquage du domaine d’application “U” ou “UD” selon le cas.

Echantillonnage

-	groupes de diamètres : d’application pour les tubes et les raccords.

| Groupe de diamètres | diamètre nominal, DN |
| --- | --- |
| 1 | 110-125-160-200 |
| 2 | 250-315-400 |
| 3 | 500-630 |

-	Groupes de composants: d’application pour les raccords

| Groupe de composants | Type |
| --- | --- |
| 1 | Coudes |
| 2 | Culottes |
| 3 | Réductions, bouts mâles, manchons de raccordement |

Tubes

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Teneur en PVC | NBN EN 1401 ( 80 % | 4.1 |  | NBN EN 1905 | 1/compound |
| Aspect | NBN EN 1401 | 5.1 |  | NBN EN 1401 | 1/groupe de diamètre |
| Dimensions (1) | NBN EN 1401 | 6.2/6.4 | 3,4,5,6,7,8 | NBN EN 1401 | 1/dimension nominale |
| Vicat température de ramollissement | NBN EN 1401 ( 77 °C | 8.1 | 12 | NBN EN 727 | 1/compound |
| Résistance au dichlorométhane | NBN EN 1401 Aucune corrosion sur la surface de la pièce testée | 8.1 | 12 | NBN EN 580 | 1/compound |
| Résistance aux chocs | NBN EN 1401 TIR (% de rupture réel) ( 10 % | 7.1 | 9 | NBN EN 744 | 1/groupe de diamètres 1/compound |
| Rigidité annulaire (2) | NBN EN 1401 ( 2kN/m² => classe SDR51 ( 4kN/m² => classe SDR41 ( 8kN/m² => classe SDR34 | Annexe B&3 |  | NBN EN ISO 9969 | 1/groupe de diamètres |
| Détermination du retrait longitudinal à chaud | NBN EN 1401 ( 5 % | 8.1 | 12 | NBN EN ISO 2505 | 1/groupe de diamètres |
| Essai de pression interne | NBN EN 1401 60°C – 10 MPa ( 1000 h | 4.2 | 1 | NBN EN 921 | 1/groupe de diamètres |
| Marquage | NBN EN 1401 | 12.2 | 16 | NBN EN 1401 | 1/groupe de diamètres |
| Densité | PTV 1005 1,38( X ( 1,48 g/cm³ | 1.1.2 |  | NBN EN ISO 1183-1 | 1/compound |
| Couleur | PTV 1005 Rouge brun : RAL 8023 Gris : RAL 7037 | 1.2.2.2 |  | PTV 1005 | 1/groupe de diamètres |
| Dimensions profondeur insertion manchon : Amin | PTV 1005 Ø110 Amin = 40 mm Ø125 Amin = 43 mm Ø160 Amin = 50 mm | 1.5 |  | PTV 1005 | 1/dimension nominale |
| Essai de traction | PTV 1005 Limite d’élasticité ( 45 MPa Allongement à la rupture ( 80% | 1.3 |  | ISO 6259-1/2 | 1/dimension nominale |

Raccords

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Teneur en PVC ( 85% | NBN EN 1401 | 4.1 |  | NBN EN 1905 | 1/compound |
| Dimensions (1) (a)diamètre intérieur bout mâle et emboîture (b) épaisseur paroi bout mâle/ emboîture/corps | NBN EN 1401 | 6.3 | 5,6,7,8 | NBN EN 1401 | 1/groupe de diamètres 1/groupe de composants |
| Vicat température de ramollissement | NBN EN 1401 ( 77°C (( 79°C domaine d’application D Ø(200) | 8.2 | 13 | NBN EN 727 | 1/composition |
| Essai à l’étuve (3) | NBN EN 1401 | 8.2 | 13 | NBN EN ISO 580 | 1/groupe de diamètres 1/groupe de composants |
| Résistance aux chocs | NBN EN 1401 Aucune rupture | 8.2 | 13 | NBN EN 12061 | 1/groupe de diamètres 1/groupe de composants |
| Résistance mécanique | NBN EN 1401 | 7.2 | 11 | NBN EN 12256 | 1/groupe de diamètres 1/groupe de composants |
| Etanchéité à l’eau | NBN EN 1401 | 8.2 | 14 | NBN EN 1053 | 1/groupe de diamètres 1/groupe de composants |
| Pression interne | NBN EN 1401 60°C – 6,3 MPa ( 1000 h. | 4.3 | 2 | NBN EN 921 | 1/compound |
| Marquage | NBN EN 1401 | 12.3 | 17 | NBN EN 1401 | 1/groupe de diamètres 1/groupe de omposants |
| Dimensions Profondeur insertion manchon : Amin | PTV 1005 Ø110 Amin = 40 mm Ø125 Amin = 43 mm. Ø160 Amin = 50 mm. | 1.5 |  | PTV 1005 | 1/groupe de diamètres 1/groupe de composants |
| Aspect / couleur | PTV 1005 Rouge brun : RAL 8023 Gris : RAL 7037 | 1.2.2.2 |  | PTV 1005 | 1/groupe de diamètres 1/groupe de composants |

Aptitude à l’emploi (4)

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Essai d’étanchéités combinées | NBN EN 1401 Aucune fuite Ecart dépression : ( 0,03 bar | 9 | 15 | NBN EN 1277 | 1/groupe de diamètres et type de manchon |

(1): Pour les dimensions des assemblages à bague d’étanchéité: voir également PTV 1005

(2): Pour les raccords avec la même épaisseur de paroi que le tube correspondant, la rigidité annulaire doit être supérieure ou identique à celle du tube.

La rigidité annulaire des raccords correspond donc à celle du tube correspondant. Les valeurs réelles de la rigidité annulaire pour des raccords sont déterminées selon la norme ISO/DIS 13967 (annexe à la NBN EN 1401)

(3): Seulement pour raccords moulés par injection

(4): Essais à effectuer tant par le fabricant du tube que celui des raccords.  Le fabricant qui produit uniquement les raccords ou les  tubes indiquera les tubes

ou les raccords externes nécessaires aux tests.

#### C. 38.1.4.2. Tuyaux et raccords en PE-HD

Les systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression en PE-HD sont conformes à la norme NBN EN 12666-1 et au PTV 1004.

Programme de réception préalable des tuyaux et accessoires pour les systèmes de canalisations plastiques pour les branchements et les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression en PE-HD

Spécifications techniques

Les points mentionnés ci-après (en italique) sont décrits en détail dans la norme NBN EN 12666-1 et dans la PTV 1004.

Diamètre extérieur des tubes.  Voir point 6.2.1 (NBN EN 12666-1)

Les diamètres autorisés sont : DN 110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 355 - 400 - 450 - 500 –630 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 – 1600

Epaisseur de paroi et domaine d’application. Voir point 6.2.4 (NBN EN 12666-1)

Les tubes de la série S16 ne peuvent être utilisés que pour le domaine d’application “B”.

Pour le domaine d’application “BD”, sont uniquement autorisés les tubes de la série S 12,5 et S 10 (utilisables à l’intérieur des bâtiments et enterrés dans la structure des bâtiments)

Systèmes d’assemblage et pièces d’assemblage

Seules la soudure bout à bout des tubes ou l’utilisation de manchons électrosoudables sont autorisées comme système d’assemblage pour les tubes et raccords.

Dimensions des assemblages à bague d’étanchéité et des emboîtures. Voir point 6.4.1 (NBN EN 12666-1)

Les assemblages à bague d’étanchéité ne sont utilisés que comme joints de dilatation dans des installations fixes.

Marquage. Voir point 11 (NBN EN 12666-1)

Pour les tubes, le marquage est le suivant :

“UD-RIOOL – EGOUT” (égout enterré eaux usées, utilisation à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments)

“U-RIOOL – EXT - EGOUT” (égout enterré eaux usées, uniquement à l’extérieur des bâtiments)

Les raccords sont pourvus du marquage du domaine d’application “U” ou “UD” selon le cas.

Echantillonnage

- groupes de diamètres d’application pour les tubes et les raccords.

| Groupe de diamètres | diamètre nominal, DN |
| --- | --- |
| 1 | 110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 355 - 400 - 450 -500 - 630 |
| 2 | 800 - 1000 - 1200 - 1400 - 1600 |

- Groupes de composants d’application pour les raccords

| Groupe de composants | Type |
| --- | --- |
| 1 | Coudes |
| 2 | Culottes |
| 3 | Réductions, bouts mâle, manchons de raccordement |

TUBES

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| MFR (4) | NBN EN 12666-1 0,2g/10'  MFR(190/5)  1,4g/10' | 4.3 et 8.1 |  | NBN EN ISO 1133 | 1 / compound |
| Essai de pression hydraulique interne (4) | NBN EN 12666-1 80°C – 4,0 MPa – 165 h. | 4.4 | 1 | NBN EN 921 | 1 / compound |
| Essai de pression hydraulique interne (4) | NBN EN 12666-1 80°C – 2,8 MPa – 1.000 h. | 4.4 | 1 | NBN EN 921 | 1 / compound |
| Stabilité thermique OIT | NBN EN 12666-1 > 20 min. (200°C) | 4.5 |  | NBN EN 728 | 1 / compound |
| Aspect/ Coloris | NBN EN 12666-1 | 5.1 et 5.2 |  | NBN EN 12666-1 | 1 / groupe de diamètres |
| Dimensions (1) | NBN EN 12666-1 | 6.2 et 6.4 | 2, 3, 5, 6 | NBN EN 12666-1 | 1 / dimension nominale |
| Rigidité annulaire | NBN EN 12666-1 S 16  2 kN/m² - S 12,5  4 kN/m² S 10  8 kN/m² | 7.1 | 8 | NBN EN ISO 9969 | 1 / classe SN/ compound |
| Retrait à chaud | NBN EN 12666-1 ( 3 % | 8.1 | 10 | NBN EN ISO 2505 | 1 / groupe de diamètres |
| Marquage | NBN EN 12666-1 | 11.2 | 13 | NBN EN 12666-1 | 1 / groupe de diamètres |

COMPOSANTS

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| MFR (5) | NBN EN 12666-1 0,2g/10'  MFR(190/5)  1,4g/10' | 4.3 et 8.1 |  | NBN EN ISO 1133 | 1 / compound |
| Essai de pression hydraulique interne (4) (5) | NBN EN 12666-1 80°C – 4,0 MPa – 165 h. | 4.4 | 1 | NBN EN 921 | 1 / compound |
| Essai de pression hydraulique interne (4) | NBN EN 12666-1 80°C – 2,8 MPa – 1.000 h. | 4.4 | 1 | NBN EN 921 | 1 / compound |
| Stabilité thermique OIT (5) | NBN EN 12666-1 > 20 min. (200°C) | 4.5 |  | NBN EN 728 | 1 / compound |
| Aspect/ Coloris | NBN EN 12666-1 | 5.1 et 5.2 |  | NBN EN 12666-1 | 1 / groupe de diamètres et groupe de composants |
| Dimensions (1) | NBN EN 12666-1 | 6.2 et 6.4 | 2, 3, 5, 6, 7 | NBN EN 12666-1 | 1 / groupe de diamètres et groupe de composants |
| Déformabilité ou résistance mécanique (7) | NBN EN 12666-1 | 7.2 | 9 | NBN EN 12256 | 1 / groupe de diamètres et groupe de composants |
| Essais de chute (8) | NBN EN 12666-1 200: n = 5 pièces > 200: n = 3 pièces | 7.2 | 9 | NBN EN 12061 | 1 / groupe de diamètres et groupe de composants |
| Essai à l’étuve (110° C) (2) | NBN EN 12666-1 ( 20% | 8.2 | 11 | NBN EN ISO 580 | 1 / groupe de diamètres et groupe de composants |
| Marquage | NBN EN 12666-1 | 11.2 | 13 | NBN EN 12666-1 | 1 / groupe de diamètres et groupe de composants |
| Crush test OU Peel test (pour les raccords électrosoudables) | PTV 1004 ( 33% | 1.3 et 1.4 |  | ISO 13955 et ISO 13954 | 1 / groupe de diamètres |
| Essai de pression interne pour raccords électro-soudables et soudés bout à bout | PTV 1004 80°C -  = 4 MPa -  165 h | 1.2 |  | ISO 1167 | 1 / groupe de diamètres et groupe de composants |
| Essais de traction pour soudage bout à bout (tube-tube, tube-raccord avec bout mâle) | PTV 1004 Rupture ductile | 1.5 |  | ISO 13953 | 1 / groupe de diamètres |

Aptitude à l’emploi (3)

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Essais d’étanchéité à bague d’étanchéité en élastomère (6) | NBN EN 12666-1 Aucune fuite Ecart de dépression: ( 0,03 bar | 9 | 12 | NBN EN 1277 | 1 / groupe de diamètres et type de manchon |
| Essai cyclique à température élevée (9) (10) (6) | NBN EN 12666-1 Aucune fuite autorisée flexion: ( ( 50 ( 3mm ( > 50: 0,05( | 9 | 12 | NBN EN 1055 | 1/ type d’étanchéité et type de manchon |
| Méthode d'essai pour la performance à long terme des assemblages avec bague d'étanchéité en TPE (7) | NBN EN 12666-1 Aucune fuite | 9 | 12 | NBN EN 1053 | 1 / groupe de diamètres et type de manchon, élément d’étanchéité incl. |

| (1) | 1 diamètre / groupe de diamètres est contrôlé dans le laboratoire indépendant. Les autres diamètres sont vérifiés chez le fabricant par l’organisme de contrôle. |
| --- | --- |
| (2) | Pas pour manchons électrosoudables |
| (3) | Essais à effectuer tant par le fabricant du tube que celui des raccords. Le fabricant qui produit uniquement les raccords ou les tubes indiquera les tubes ou les raccords externes nécessaires aux tests. |
| (4) | Sur le plus petit diamètre |
| (5) | A tester uniquement si le manchon du raccord est différent du manchon du tube. |
| (6) | Un type de joint contient au moins : le concept de la matière, la forme de l’encolure et la dureté de la matière (± 5 IRHD International Rubber Hardness Degree) |
| (7) | Seulement pour des raccords composés de plusieurs éléments |
| (8) | Seulement pour des raccords dont la bague d’étanchéité est maintenue par un anneau de retenue ou une calotte |
| (9) | Pas en cas de soudure bout à bout |
| (10) | Essai uniquement pour tuyaux et raccords ave code d’application “D” et DN ( 200 |

#### C. 38.1.4.3. Tuyaux et raccords en PP

Les systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression en PP sont conformes à la norme NBN EN 1852-1 et au PTV 1006.

Programme de réception préalable des tuyaux et accessoires pour les systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression en PP

Spécifications techniques

Les points mentionnés ci-après (en italique) sont décrits en détail dans la norme NBN EN 1852-1 et la NBN EN 1852-1 A1.

Diamètre extérieur des tubes. Voir le point 6.2.1 (NBN EN 1852-1)

Les diamètres autorisés sont DN 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 et 630 mm.

Epaisseur et domaine d’application. Voir le point 6.2.4 (NBN EN 1852-1)

Seules les séries: SDR 33 et SDR 23,4 pour le PP-C et la série SDR 27,6 pour le PP-HM sont retenues.

Dimensions des assemblages avec bague d’étanchéité et des emboîtures. Voir le point 6.4.1

Voir tableau 5 de la NBN EN 1852-1

Systèmes d’assemblage par soudage.

Seule la soudure bout à bout ou l’utilisation de manchons électrosoudables sont autorisées. La soudure d’extrusion n’est autorisée que pour les bifurcations.

Marquage. Voir le point 11 (NBN EN 1852)

Les codes suivants de la zone d’application sont utilisés pour le marquage des tubes:

Rouge-brun avec surimpression noire.

“UD-RIOOL – EGOUT” (égout mixte enterré, utilisation à l’intérieur & extérieur des bâtiments)

“U-RIOOL – EXT - EGOUT” (égout mixte enterré, seulement à l’extérieur des bâtiments)

Gris avec surimpression en noir.

“UD-RIOOL – EGOUT” (égout mixte enterré, utilisation à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments)

“U-RIOOL – EXT - EGOUT” (égout mixte enterré, uniquement à l’extérieur des bâtiments)

La catégorie MFR doit toujours être mentionnée sur le tube, soit en relief, soit en surimpression.

Les raccords sont pourvus du marquage du domaine d’application “U” ou “UD”.

Echantillonnage

- groupes de diamètres d’application pour les tubes et les raccords.

| Groupe de diamètres | diamètre nominal, DN |
| --- | --- |
| 1 | 110 – 125 – 160 – 200 |
| 2 | 250 – 315 – 400 |
| 3 | 450 – 500 – 630 |

- Groupes de composants d’application pour les raccords

| Groupe de composants | Type |
| --- | --- |
| 1 | Coudes |
| 2 | Culottes |
| 3 | Réductions, bouts mâle, manchons de raccordement |

Tubes

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Dimensions (2) | NBN EN 1852 | 6.2 et 6.4 | 2,3 et 5 | NBN EN 1852 | 1 / diamètre |
| Aspect/Couleur | NBN EN 1852 rouge-brun: ral 8023 gris: ral 7037 | 5.1 et 5.2 |  | NBN EN 1852 | 1 / groupe de diamètres |
| MFR Melt Flow Rate (4) | NBN EN 1852 classe A: MFR  0,3g/10' classe B: 0,3  MFR  0,6 classe C: 0,6  MFR  0,9 classe D: 0,9  MFR  1,5 | 4.3 et 8.1 | 10 | NBN EN 1133 | 1/compound et groupe de diamètres |
| Stabilité thermique OIT (4) | NBN EN 1852 ( 8 min (à 200°) | 4.5 |  | NBN EN 728 | 1 / compound |
| Résistance aux chocs (méthode du cadran) | NBN EN 1852 TIR (% de rupture réel) | 7.1 | 7 | NBN EN 744 | 1 / groupe de diamètres/ compound |
| Résistance aux chocs (3) (méthode en escalier) | NBN EN 1852 | 7.1 | 8 | NBN EN 1411 | 1 / groupe de diamètres/ compound |
| Retrait longitudinal à chaud | NBN EN 1852 ( 2 % | 8 | 10 | NBN ISO 2505 | 1 / groupe de diamètres/ compound |
| Rigidité annulaire initiale | NBN EN 1852 2kN/m² --> classe S20 /SN2  4kN/m² --> classe SDR33/S16 8kN/m² --> classe SDR23,4/S11,2 | 7.1 | 7 | NBN EN ISO 9969 | 1 / classe de rigidité/ compound |
| Essai de pression interne (1) (1000h) | NBN EN 1852 95°C - 2,5 MPa  1000 h | 4.4 | 1 | NBN EN 921 | 1 / groupe de diamètres/ compound |
| Essai de pression interne (140h) | NBN EN 1852 80°C - 4,2 MPa 140 h | 4.4 | 1 | NBN EN 921 | 1 / batch compound |
| Marquage (2) | NBN EN 1852 | 11.2 | 13 | NBN EN 1852 | 1 / groupe de diamètres |

Raccords

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Aspect/Couleur | NBN EN 1852 | 5.1 et 5.2 |  | NBN EN 1852 | 1 / type de raccord |
| Dimensions (5) | NBN EN 1852 | 6.3 et 6.4 | 5,7 | EN ISO 3126 | 1 / type de raccord |
| Stabilité thermique OIT (4) | NBN EN 1852 ( 8 min (à 200°) | 4.4 |  | EN 728 | 1 / compound |
| MFR Melt Flow Rate (4) | NBN EN 1852 classe A: MFR  0,3g/10' classe B: 0,3  MFR  0,6 classe C: 0,6  MFR  0,9 classe D: 0,9  MFR  1,5 | 4.3 |  | NBN EN 1133 | 1/compound |
| Déformabilité ou résistance mécanique (7) | NBN EN 1852 | 7.2 | 9 | EN 12256 | 1 / groupe de diamètres 1 / groupe de composants |
| Essai de pression interne (4)(1) (1000h) | NBN EN 1852 95°C - 2,5 Mpa  1000 h | 4.4 | 1 | ISO 1167 | 1 / compound |
| Essai à l’étuve (150° C) (6) | NBN EN 1852 ( 20% | 8.2 | 11 | NBN ISO EN 580 | 1 / groupe de diamètres 1 / groupe de composants |
| Résistance aux chocs | NBN EN 1852 | 7.2 | 9 | EN 12061 | 1 / groupe de diamètres 1 / groupe de composants |
| Marquage (8) | NBN EN 1852 | 11.3 | 17 | NBN EN 1852 | 1 / type de raccord |

Aptitude à l’emploi  (9)

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Essais d’étanchéité des assemblages à bague d’étanchéité en élastomère | NBN EN 1852 Aucune fuite Ecart de dépression: ( 0,03 bar | 9 | 12 | NBN EN 1277 | 1 /groupe de diamètres / type de joint (10) |
| Essai cyclique à température élevée (11) | NBN EN 1852 Aucune fuite Flexion admise: ( ( 50: ( 3mm ( > 50: 0,05( | 9 | 12 | NBN EN 1055 | 1 / type de joint dans classe de rigidité la plus basse (10) |
| Essais à long terme pour joints TPE . | NBN EN 1852 | 9 | 12 | NBN EN 1989 | 1 /groupe de diamètres / composition/ groupe de composants/ type de joint (10) |

| 1 | Essai à réaliser sur un tube extrudé à partir de ( 50 |
| --- | --- |
| 2 | 1 diamètre / groupe de diamètres est contrôlé dans le laboratoire indépendant. Les autres diamètres sont vérifiés chez le fabricant par l’organisme de contrôle. |
| 3 | Uniquement pour des tubes exposés à des températures inférieures à -10°C. Si cet essai est requis, la résistance aux chocs selon EN744 ne doit alors pas être testée. |
| 4 | Si la matière du raccord est identique à celle du tube et est déjà testée, cet essai ne doit pas être répété. |
| 5 | 1mesure / groupe de composants est contrôlé dans le laboratoire indépendant. Les autres mesures sont vérifiées chez le fabricant par l’organisme de contrôle. |
| 6 | En cas de raccords composés, l’essai de retrait à chaud sur les tubes doit avoir (déjà) été effectué. |
| 7 | Seulement pour des raccords composés de plusieurs éléments |
| 8 | Seulement pour raccords moulés par injection. |
| 9 | Essais à effectuer tant par le fabricant du tube que celui des raccords. Le fabricant qui produit uniquement les raccords ou les tubes indiquera les tubes ou les raccords externes nécessaires aux tests. |
| 10 | Un type de joint contient au moins : le concept de la matière, la forme de l’encolure et la dureté de la matière (± 5 IRHD International Rubber Hardness Degree) Uniquement pour le groupe de diamètres 1. |
| 11 | Si le fabricant de tubes ne produit que des extrémités droites (sans emboîture), cet essai ne doit alors pas être réalisé. |

#### C. 38.1.4.4. Tuyaux et raccords à parois structurées de type B1 en PP

Les systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression à paroi structurée de type B1 sont conformes au PTV 1003.

Programme de réception préalable des tuyaux et accessoires pour les systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression à paroi structurée de type B1 en polypropylène

Références aux paragraphes applicables aux réceptions par lots

Spécifications techniques

Les points mentionnés ci-après (en italique) sont décrits dans la PTV 1003.

Matière.

La matière pour les tubes et les raccords doit satisfaire aux exigences mentionnées au point 2.1 de la PTV 1003.

Couleur.

La couleur des tubes et des raccords doit satisfaire aux exigences mentionnées au point 2.2 de la PTV 1003.

Diamètre extérieur/intérieur des tubes.

Le diamètre extérieur/intérieur des tubes et raccords doit satisfaire aux exigences mentionnées au point 2.3 de la PTV 1003.

Epaisseur de paroi.

L’épaisseur de paroi et le domaine d’application pour les tubes et les raccords doivent satisfaire aux exigences mentionnées au point 2.3 de la PTV 1003.

Marquage.   Voir le point 6 de la PTV 1003

Echantillonnage

-  groupes de diamètres : d’application pour les tubes et les raccords.

Pour cette application, seuls les diamètres repris ci-après peuvent faire l’objet d’une certification

| Groupe de diamètres | diamètre nominal, DN |
| --- | --- |
| 1 | ID = 150 – 200 – 250 – 300 |
|  | OD = DN160 – 200 – 250 – 315 |
| 2 | ID = 400 – 500 – 600 |
|  | OD = DN 400 – 500 – 630 |

-	Groupes de composants: d’application pour les raccords

| Groupe de composants | Type |
| --- | --- |
| 1 | Coudes |
| 2 | Culottes |
| 3 | Réductions, bouts mâles, manchons de raccordement |

Compound

Caractéristiques de la matière de la paroi intérieure et extérieure des tubes et raccords moulés par injection (1)

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Résistance à la pression interne (2) | PTV 1003 95°C 2,5 MPa  1000 h | 2.1.2 | 2 | NBN EN 921 | 1 ( / compound |
| MFR Melt Flow Rate | PTV 1003  1,5 g/10 min | 2.1.2 | 2 | NBN EN ISO 1133 | 1/ compound |
| Résistance à la pression interne (2) | PTV 1003 80°C 4,2 MPa  140 h | 2.1.2 | 2 | NBN EN 921 | 1 ( / compound |
| Stabilité thermique | PTV 1003  8 min (11) | 2.1.2 | 2 | NBN EN 728 | 1/ compound |

Tubes

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Aspect/Couleur | PTV 1003 rouge-brun (ral 8023) VWA gris (ral 7037) RWA | 2.2.1 et 2.2.2 |  | PTV 1003 | 1 ( / groupe de diamètres |
| Dimensions (6) | PTV 1003 | 2.3.2 | 3 | PTV 1003 | 1 ( / groupe de diamètres |
| Longueur du tube | PTV 1003 | 2.3.2.1 |  | PTV 1003 | 1 ( / groupe de diamètres |
| Dimensions des raccords (9) | PTV 1003 | 2.3.2.4 2.3.2.5 2.3.2.6 |  | PTV 1003 | 1 ( / groupe de diamètres |
| Essai à l’étuve | PTV 1003 | 3.1 | 5 | ISO 12091 | 1 ( / groupe de diamètres |
| MFR | PTV 1003  1,5 g/10 min | 2.1.2 | 2 | ISO 1133 | 1 ( / compound/ groupe de diamètres |
| Stabilité thermique(4) | PTV 1003  8 min max 20% écart avant et après extrusion | 2.1.2 | 2 | NBN EN 728 | 1 ( / compound/ groupe de diamètres |
| Rigidité annulaire | PTV 1003 2kN/m² --> classe SDR 51  4kN/m² --> classe SDR 41 kN/m² --> classe SDR 34 | 4.1 | 7 | EN ISO 9969 | 1 ( / compound/ groupe de diamètres |
| Flexibilité annulaire | PTV 1003 | 4.1 | 7 | NBN EN 1446 | 1 ( / groupe de diamètres |
| Résistance au choc (5) | PTV 1003 TIR (% de rupture effectif) 10 % | 4.1 | 7 | NBN EN 744 | 1 ( / groupe de diamètres |
| Résistance au choc (Méthode en escalier) (5) | PTV 1003 | 4.2 | 8 | NBN EN 1411 | 1 ( / compound /groupe de diamètres |
| Taux de fluage | PTV 1003 ( 4 | 4.1 | 7 | EN ISO 9967 | 1 ( / groupe de diamètres |
| Pression interne | PTV 1003 95°C - 2,5 MPa  1000 h | 2.1.2 | 2 | NBN EN 921 | 1 ( / groupe de diamètres |
| Pression interne | PTV 1003 80°C - 4,2 Mpa  140 h | 2.1.2 | 2 | NBN EN 921 | 1 ( / groupe de diamètres |
| Marquage | PTV 1003 | 6.2.1 | 11 | PTV 1003 | 2 ( / groupe de diamètres |

Raccords

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Aspect/coloris | PTV 1003 | 2.2.1 2.2.2 |  | PTV 1003 | 1 ( / groupe de diamètres / groupe de composants |
| Dimensions (6) | PTV 1003 | 2.3.2 |  | PTV 1003 | 1 ( / groupe de diamètres / groupe de composants |
| Essai à l’étuve | PTV 1003 | 3.2 | 6 | EN 763 | 1 ( / groupe de diamètres / groupe de composants |
| Rigidité | PTV 1003 | 4.3 | 9 | ISO 13967 | 1 ( / groupe de diamètres / groupe de composants |
| Résistance au choc | PTV 1003 | 4.3 | 9 | NBN EN 12061 | 1 ( / groupe de diamètres / groupe de composants |
| Déformabilité ou résistance mécanique (10) | PTV 1003 | 4.3 | 9 | NBN EN 12256 | 1 / groupe de diamètres 1 / groupe de composants |
| Stabilité thermique OIT (4) | PTV 1003 |  |  | NBN EN 728 | 1 ( / groupe de diamètres / groupe de composants |
| Marquage | PTV 1003 | 6.2.1 | 11 | PTV 1003 | 1 ( / groupe de diamètres / groupe de composants |

APTIDUDE A L’EMPLOI  (7)

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’ essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Essai d’étanchéité des assemblages à bague d’étanchéité en élastomère | PTV 1003 | 5 | 10 | NBN EN 1277 | 1 ( /groupe de diamètres et par groupe de composants |
| Essais à long terme pour bagues d’étanchéité en TPE | PTV 1003 | 5 | 10 | NBN EN 1989 | 1 ( /groupe de diamètres et par groupe de composants |
| Résistance en traction de la ligne de soudure (10) | PTV 1003 | 5 | 10 | NBN EN 1979 | 1 ( /groupe de diamètres et par groupe de composants |
| Essai de l’étanchéité à l’eau (10) | PTV 1003 | 5 | 10 | NBN EN 1053 | 1 ( /groupe de diamètres et par groupe de composants |
| Résistance à un cycle de températures et de charge externe combinés(8) | PTV 1003 | 5 | 10 | NBN EN 1437 | 1 ( /groupe de diamètres et par groupe de composants |
| Essai de résistance à des cycles de température élevée (8) | PTV 1003 | 5 | 10 | NBN EN 1055 | 1 ( /groupe de diamètres et par groupe de composants |

| 1 | Essais à effectuer par type de matière première |
| --- | --- |
| 2 | Ces essais doivent être réalisés sur un tube à paroi compacte fabriqué à partir de la matière d’extrusion concernée |
| 3 | L’organisme de contrôle a le droit de décider si les essais se font dans un laboratoire indépendant ou chez le fabricant, dans ce cas l’inspecteur assiste aux essais. Les essais de longue durée et les essais pour l’aptitude à l’emploi sont toujours effectués dans un laboratoire indépendant. |
| 4 | Aussi bien de la paroi intérieure qu’extérieure du tube si la matière est différente. Le test ne doit pas être répété pour la matière des raccords lorsque celle-ci est identique à celle des tubes et a déjà été soumise à ces essais. |
| 5 | Seulement pour les tubes destinés à être posés à des températures inférieures à –10°C. Si cet essai est requis, la résistance au choc selon (EN744) ne doit alors pas être testée. |
| 6 | La dimension e4min est décrite dans la PTV 1003 §2.3.2.3 tableau 3. |
| 7 | Essais à effectuer tant par le fabricant du tube que celui des raccords. Le fabricant qui produit uniquement les raccords ou les tubes indiquera les tubes ou les raccords externes nécessaires aux tests. |
| 8 | Uniquement à effectuer pour le domaine d’application UD |
| 9 | Uniquement pour les dimensions qui sont influencées par le processus de production. |
| 10 | Uniquement pour les raccords composés de plusieurs pièces. |
| 11 | Différence entre avant et après extrusion |

#### C. 38.1.4.5. Tuyaux et raccords en résine renforcée de fibres de verre (UP-GF)

Les systèmes de canalisations en résine renforcée de fibres de verre pour les branchements et les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression sont conformes à la norme NBN EN 14364.

#### C. 38.1.4.6. Piquage pour collecteur béton, béton armé et grès

Pour l’étanchéité, les systèmes de piquages préfabriqués sont conformes à la norme NBN  EN 1277.

Les piquages sont conformes à la norme NBN T-42-605 (PVC-U sur béton).

Les piquages en PP sont à visser.

### C. 38.1.5. TUYAUX EN FONTE DUCTILE

Les tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour l’assainissement sont conformes aux prescriptions correspondantes de la norme NBN EN 598. Les modalités de réception technique préalable sont décrites dans le chapitre C.38.1.5.4. Les performances d’étanchéité des assemblages telles que définies par la norme NBN EN 598 sont garanties par la mise en œuvre de garnitures d’étanchéité en NITRILE HR (=NBR) de type WG/70 conformes à la norme NBN EN 681-1.

En outre, les bagues de joint NBR de forme alvéolée permettant un emboîtement aisé sont admises.

#### C. 38.1.5.1.  Revêtements intérieurs

En fonction des caractéristiques physico-chimiques de l’effluent à véhiculer ou de toute autre raison à l’appréciation du maître d’œuvre, il sera fait choix du type de revêtement intérieur parmi les suivants:

Tuyaux:

- mortier de ciment alumineux ;

- peinture polyuréthane ;

- résine époxy.

Raccords:

- revêtement époxy suivant § 4.5 de la norme NBN EN 598.

#### C. 38.1.5.2. REVETEMENTS extérieurs

Le choix de la protection extérieure est laissé à l’appréciation du prescripteur. Toutefois, suivant le degré d’agressivité du sol quantifié par des mesures soit de résistivité, de différence de potentiel, d’intensité des courants vagabonds ou de propriétés physico-chimiques, les documents d’adjudication prévoient une des finitions suivantes :

Tuyaux:

- couche de zinc métallisé > 150 gr/m² + peinture bouche-pores époxy ;

- idem + pose sur chantier d'une manche polyéthylène autour de la conduite, suivant la DIN 30674 Teil 5 ;

- couche de protection en polyéthylène co-extrudé en usine, suivant la norme NBN EN 14628 ;

- bandes de protection en polyéthylène appliquées en usine, suivant la norme DIN 30672 Teil 1 ;

- couche de protection en polyuréthane appliquée en usine, suivant la norme NBN EN 15189 ;

- couche de protection réalisée en usine au moyen de mortier de ciment renforcé de fibres suivant la norme EN15542.

Raccords:

- revêtement époxy suivant § 4.5 de la norme NBN EN 598.

#### C. 38.1.5.3. Spécifications complémentaires pour tuyaux en fonte ductile destinés au forage dirigé

Dans le cas de la pose d'une canalisation en fonte ductile à l'aide de la technique du forage dirigé, les tuyaux sont revêtus d'une couche extérieure de mortier de ciment telle que décrite au C.38.1.5.2. Les tuyaux présentent un emboîtement sans collet à double gorge permettant de verrouiller et solidariser le train de tuyaux. La première gorge reprend la bague de joint garantissant l'étanchéité. La seconde sert de logement au jonc de verrouillage qui transmet l'effort de traction en prenant appui sur un cordon de soudure réalisé en usine sur le bout-uni du tuyau suivant.

Le principe de l'emboîtement est repris à la figure C. 38.1.5.3.a

Figure C. 38.1.5.3.a

#### C.38.1.5.4. Programme de réception préalable des tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile pour l’assainissement.

| Propriété à contrôler | Méthode d’essai | Fréquence | Exigence |
| --- | --- | --- | --- |
| Propriétés générales |  |  |  |
| Aspect de surface et réparations |  |  | NBN EN 598, 4.1.2 |
| Types d’assemblages et interconnexion |  |  | NBN EN 598, 4.1.3 |
| Couleur d’identification |  |  | NBN EN 598, 4.1.4 |
| Tolérances dimensionnelles |  |  |  |
| Epaisseur de paroi | NBN EN 598, 6.1.1 | 1 essai par lot. Taille maximale des lots : - Tuyaux centrifugés : DN80 à 300 : 200 tuyaux DN350 à 600 : 100 tuyaux DN700 à 1000 : 50 tuyaux DN1100à 2000 :25 tuyaux - Tuyaux non centrifugés, raccords, et accessoires : DN80 à 2000 : 4 t t : Poids des pièces brutes de fonderie, en excluant les masselottes. | NBN EN 598, 4.2.1 |
| Diamètre extérieur | NBN EN 598, 6.1.2 | idem | NBN EN 598, 4.2.2.1 |
| Diamètre intérieur | NBN EN 598, 6.1.3 | idem | NBN EN 598, 4.2.2.2 |
| Longueur | NBN EN 598, 6.1.4 | idem | NBN EN 598, 4.2.3 |
| Rectitude des tuyaux | NBN EN 598, 6.2 | idem | NBN EN 598, 4.2.4 |

| Propriété à contrôler | Méthode d’essai | Fréquence | Exigence |
| --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques du matériau |  |  |  |
| Propriétés en traction | NBN EN 598, 6.3 | idem | NBN EN 598, 4.3.1 |
| Dureté | NBN EN 598, 6.4 | idem | NBN EN 598, 4.3.2 |
| Revêtements des tuyaux |  |  |  |
| Revêtement extérieur de zinc | NBN EN 598, 6.7 | idem | NBN EN 598, 4.4.2 |
| Revêtement intérieur de mortier de ciment alumineux | NBN EN 598, 6.9 | idem | NBN EN 598, 4.4.3 |
| Revêtement des zones d’assemblage | NBN EN 598, 6.8 | idem | NBN EN 598, 4.4.4 |
| Revêtements des raccords et accessoires |  |  | NBN EN 598, 4.5 |
| Revêtement époxy | NBN EN 598, 6.8 | idem | NBN EN 598, 4.5.2 |
| Marquage des tuyaux et raccords |  |  | NBN EN 598, 4.6 |
| Etanchéité | NBN EN 598, 6.5 NBN EN 598, 6.6 | 100 % | NBN EN 598, 4.7 |

| Propriété à contrôler | Méthode d’essai | Fréquence | Exigence |
| --- | --- | --- | --- |
| Performances |  |  |  |
| Flexion longitudinale des tuyaux | NBN EN 598, 7.2 |  | NBN EN 598, 5.2 |
| Rigidité diamétrale des tuyaux | NBN EN 598, 7.3 |  | NBN EN 598, 5.3 |
| Etanchéité des composants pour canalisations gravitaires | NBN EN 598, 7.4 |  | NBN EN 598, 5.4 |
| Etanchéité des assemblages flexibles | NBN EN 598, 7.5 NBN EN 598, 7.6 NBN EN 598, 7.7 NBN EN 598, 7.8 |  | NBN EN 598, 5.5 |
| Assemblages à brides |  |  | NBN EN 598, 5.6 |
| Tuyaux à brides rapportées par vissage ou soudage |  |  | NBN EN 598, 5.7 |
| Résistance chimique aux effluents | NBN EN 598, 7.9 |  | NBN EN 598, 5.8 |
| Résistance à l’abrasion | NBN EN 598, 7.10 |  | NBN EN 598, 5.9 |
| Résistance du revêtement intérieur de mortier de ciment | NBN EN 598, 7.1 NBN EN 598, 7.10 |  | NBN EN 598, 5.10 |

### C. 38.1.6. TUYAUX EN ACIER

Les tuyaux et raccords en acier pour assainissement sont conformes à la norme NBN EN 10224; les essais de réception technique préalable sont effectués. Le cas échéant, les documents d’adjudication complètent et précisent les modalités de réception technique préalables.

Les jonctions entre tuyaux sont réalisées

- par emboîtement automatique

- par soudage 	- bout à bout

- slip joint

- joint isotherme (revêtement époxy).

Les revêtements intérieurs peuvent être réalisés en ciment ou en époxy.

Les revêtements extérieurs peuvent être réalisés en	- polyéthylène

- polypropylène

- polyéthylène + ciment.

Une protection cathodique est conseillée.

## C. 38.2. TUYAUX ETANCHES SOUMIS A PRESSION INTERNE

### C. 38.2.1. DESCRIPTION

Les tuyaux étanches soumis à pression interne sont des éléments circulaires préfabriqués, de diverses longueurs, assemblés au moyen de joints étanches et de verrouillage selon le cas.

### C. 38.2.2. TUYAUX EN BETON

Les tuyaux d'égouttage en béton sont conformes aux normes harmonisées NBN EN 641 (tuyaux armés à âme en tôle) et NBN EN 642 (tuyaux précontraints).

### C. 38.2.3. TUYAUX EN FONTE DUCTILE

Les dispositions reprises au C. 38.1.5 pour les canalisations en fonte ductile non soumises à pression interne sont également d'application pour les conduites refoulement. Il conviendra toutefois d’exclure l’époxy comme revêtement intérieur des tuyaux et les joints de type alvéolés, qui seront donc uniquement admis pour les conduites gravitaires.

Les documents d'adjudication définissent les éventuelles sujétions relatives au verrouillage des courbes et des tuyaux en vue d'assurer leur autobutage.

En cas de raccordement avec des appareils ou accessoires (ex. : vannes, clapets anti retour, ventouses, joints de démontage, ...), la jonction est de type à brides.

### C. 38.2.4. Tuyaux en acier

Les prescriptions du C. 38.1.6 sont d’application.

### C. 38.2.5. Tuyaux en matériaux synthétiques

#### C. 38.2.5.1. Tuyaux et raccords en PVC-U

Les systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et collecteurs d’assainissements enterrés sous pression en PVC-U sont conformes à la norme NBN EN 1452, au complément national NBN T 42-603 et au PTV 1001.

Programme de réception préalable des tuyaux et accessoires pour les systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et collecteurs d’assainissements enterrés sous pression en PVC-U

Spécifications techniques

Les points mentionnés ci-après (en italique) sont décrits en détail dans les normes correspondantes NBN EN 1452-1, NBN EN 1452-2, NBN EN 1452-3, NBN EN 1452-4, NBN EN 1452-5,  de PTV 1001  en de NBN T 42-603: Raccords en PVC-U à emboîture (s) avec bague d’étanchéité

Agrément de matières en contact avec l’eau potable    (point 4.2 de la NBN EN 1452-1, et la PTV 1001 point 1.3)

Les exigences y afférentes sont définies par Belgaqua (Fédération Belge du Secteur de l’Eau). Hydrocheck: “Méthodes et exigences pour la recherche chimique, organoleptique et bactériologique de matériaux organiques, de matériaux à base de ciment et de lubrifiants en contact avec l’eau potable et l’eau destinée à la production d’eau potable.”

Matière

La matière doit satisfaire aux exigences mentionnées au point 1.1 de la PTV 1001

Couleur

Voir le point 4.2 de la norme NBN EN 1452-1 et point 5.2 de la norme NBN EN 1452-2 en tenant toutefois compte des restrictions spécifiées au point 1.2.1 de la PTV 1001

Diamètre extérieur des tubes.  Voir point 6.2 de la NBN EN 1452-2

Les diamètres autorisés sont: DN 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 225, 250, 315, 400

Epaisseur de paroi et domaine d’application. Voir le point 6.3 de la NBN EN 1452-2

Marquage Voir point 11  des normes NBN EN 1452-2 (tuyaux), NBN EN 1452-3 (raccords) en NBN EN 1452-4 (robinets).

Echantillonnage

- groupes de diamètres d’application pour les tubes .

| Groupe de diamètres | diamètre nominal, DN |
| --- | --- |
| 1 | 16-20-25-32-40-50 |
| 2 | 63-75-90-110-125-160 |
| 3 | 200-225-250-315-400 |

-	Groupes de composants d’application pour les raccords

| Groupe de composants | type |
| --- | --- |
| 1 | Raccords de réduction, douilles de raccordement, coudes injectés, raccords intermédiaires (exemple : manchons à coller, capuchons) suivant NBN – EN1452-3 |
| 2 | Manchons supportant des forces longitudinales suivant NBN EN 1452-3 |

d’application pour les robinets et équipements auxiliaires suivant NBN – EN 1452-4

| Groupe de composants | Type |
| --- | --- |
| 3 | Robinets |
| 4 | Equipements auxiliaires (exemple : selles de branchement) |

-	groupes de composants

d’application pour les manchons doubles suivant NBN T42-603

| Groupe de composants | Type |
| --- | --- |
| 5 | manchons doubles en PVC-U à emboîture (s) avec bague d’étanchéité |

Tubes

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence (11) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Valeur MRS et matière | NBN EN 1452-2 25MPa | 4.3 |  | ISO/TR 9080 NBN EN 921:1995 NBN EN ISO 12162 | 1/compound |
| Aspect/Coloris (2) | NBN EN 1452-2 gris: ral 7011 of 7016 | 5.1/5.2 |  | NBN EN 1452-2 | 1/groupe de diamètres |
| Dimensions (3) | NBN EN 1452-2 | 6 | 1,2,3,4 et 5 | NBN EN ISO 3126 | 1/dimension nominale |
| Résistance aux chocs | NBN EN 1452-2 TIR (pourcentage de rupture réel)  10 % | 8.1 | 6 | NBN EN 744 | 1/groupe de diamètres - 1/compound |
| Essai de pression hydraulique interne 20°C | NBN EN 1452-2  = 42 MPa  1 h | 8.2 | 7 | NBN EN 921 | 1/groupe de diamètres /classe de pression |
| Essai de pression hydraulique interne 60°C | NBN EN 1452-2  = 12,5 MPa  1000 h | 8.2 | 7 | NBN EN 921 | 1/groupe de diamètres /classe de pression |
| Essais de pression hydraulique pour tous les types d’emboîtures de tubes intégrées 20°C | NBN EN 1452-2 Dn x[PN] dn x[PN]  1 h | 8.2 | 8 | NBN EN 921 | 1/groupe de diamètres /classe de pression |
| Retrait à chaud. | NBN EN 1452-2  5 % | 9 | 9 | NBN ISO EN 2505 | 1/groupe de diamètres |
| Température de ramollissement Vicat | NBN EN 1452-2 80 °C | 9 | 9 | NBN EN 727 | 1/compound |
| Degré de gélification | NBN EN 1452-2 Aucune corrosion à la surface de l’essai | 9 | 9 | NBN EN 580 | 1/compound |
| Hydrocheck | NBN EN 1452-2 | 4.1 |  | NBN EN 1452-2 | 1/compound |
| Marquage (4) | NBN EN 1452-2 | 14 | 10 | NBN EN 1452-2 | 1/groupe de diamètres |
| chanfreines | PTV 1001 + - 15° | 1.8 |  | PTV 1001 | 1/dimension nominale |
| dimensions: ovalisation | PTV 1001 0,007 DN (minimum 0,3) | 1.2 |  | NBN EN ISO 3126 | 1/dimension nominale |
| masse Volumique | PTV 1001 1,38  x  1,46 g/cm³ | 1.2 |  | ISO 1183 | 1/compound |
| Caractéristique de la matière: détermination de valeur K | PTV 1001 ( 65 | 1.1 |  | EN 922 | 1/compound |

Coudes formés à partir de Tubes

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence (11) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Dimension | NBN EN 1452-3 | 3,5 et 6 | 12 et 13 | NBN EN 1452-3 | 1/groupe de diamètres |
| Dimension | PTV 1001 | 3 | 1 | NBN EN ISO 3126 | 1/groupe de diamètres |

Composants

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence (11) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Aspect/Coloris (2) | NBN EN 1452-3 gris: ral 7011 of 7016 | 5.1 et 5.2 |  | NBN EN 1452-3 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Dimension (3) | NBN EN 1452-3 | 6 | 2 => 19 | NBN EN ISO 3126 | 1/dimension et par type groupes de composants |
| Valeur MRS et matière | NBN EN 1452-3 25MPa | 4.2 et 4.3 |  | ISO/TR 9080 NBN EN 921:1995 NBN EN ISO 12162 | 1/compound |
| Dimensions des collets et des brides | NBN EN 1452-3 | 6.4.2 | 9/10 | ISO 9624 | 1/dimension et par type groupes de composants |
| Essai d’écrasement (crushing test) (5) | NBN EN 1452-3 Pas des fissures chez 20% déformation de | 8.2 |  | EN 802 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Essai de pression hydraulique interne 20°C | NBN EN 1452-3 dn x[PN] dn x[PN]  1 h | 8.1 | 20 | ISO/DIS 12092: 1994 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Température de ramollissement Vicat | NBN EN 1452-3 74 °C | 9 | 21 | NBN EN 727 | 1/compound |
| Essai à l’étuve (5) | NBN EN 1452-3 | 9 | 21 | NBN EN ISO 580 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Marquage (4) | NBN EN 1452-3 | 14 | 22 et 23 | NBN EN 1452-3 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Hydrocheck | NBN EN 1452-3 | 4.1 |  | NBN EN 1452-3 | 1/compound |
| Caractéristique de la matière: détermination de valeur K | PTV 1001 ( 57 | 1.1 |  | EN 922 | 1/compound |
| Dimensions des collets et des brides | PTV 1001 | 1.7 |  | ISO 9624 | 1/dimension et par groupes de composants |
| Dimension (3) | PTV 1001 | 1.8 |  | NBN EN ISO 3126 | 1/dimension et par groupes de composants |

Robinets et accessoires

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence (11) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Valeur MRS et matière | NBN EN 1452-4 25MPa | 4.1.2 et 4.1.3 |  | ISO/TR 9080 EN 921:1995 ISO 12162 | 1/compound |
| Aspect/Coloris (2) | NBN EN 1452-4 gris: ral 7011 of 7016 | 5.1 et 5.2 |  | NBN EN 1452 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Dimension (3) | NBN EN 1452-4 | 6 | 2 => 8 | NBN EN 1452 | 1/mesure et par type groupes de composants |
| Essai de pression hydraulique interne 20°C (tester avec tige) | NBN EN 1452-4 dn x[PN] dn (x[PN]  1 h | 8.1 | 9 | EN 917: methode A avec ISO/DIS 12092: 1994 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Essai de pression hydraulique interne 20°C - 1000h | NBN EN 1452-4 dn x[PN] dn (x[PN]  1000 h | 8.1 | 9 | EN 917: methode A avec ISO/DIS 12092: 1994 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Essai d’écrasement (crushing test) (5) | NBN EN 1452-4 Pas des fissures chez déformation de 20% | 8.2 |  | EN 802 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Propriétés d’endurance | NBN EN 1452-4 Pas de fuites ou de rupture pendant l’essais | 8.3 | 10 | EN 28659 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Couple de manœuvre | NBN EN 1452-4 | 8.4 | 11 | EN 28233 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Essai des sièges et des garnitures | NBN EN 1452-4 Pas des fuites ou des rupture pendant l’essais | 8.4.2 | 12 | EN 917: méthode B | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Température de ramollissement Vicat | NBN EN 1452-4 74 °C | 9 | 13 | NBN EN 727 | 1/compound |
| Essai à l’étuve (5) | NBN EN 1452-4 | 9 | 13 | NBN EN 921 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Marquage (4) | NBN EN 1452-4 | 14 | 14 | NBN EN 1452 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Hydrocheck | NBN EN 1452-4 | 4.1.1 |  | NBN EN 1452 | 1/compound |
| Caractéristique de la matière: détermination de valeur K | PTV 1001 ( 57 | 1.1 |  | EN 922 | 1/compound |
| Dimensions des collets et des brides | PTV 1001 | 1.7 |  | ISO 9624 | 1/mesure et par type groupes de composants |

Doubles manchons PVC-U fabriqués de tubes

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence (11) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Aspect/Coloris(2) | NBN EN 1452-2 gris: ral 7011 of 7016 | 5.1 et 5.2 |  | NBN EN 1452 | 1/groupe de diamètres |
| Essai de pression hydraulique interne 20°C | NBN EN 1452-2   1 h | 8.2 | 7 | NBN EN 921 | 1/groupe de diamètres |
| Essai de pression hydraulique interne 20°C | NBN EN 1452-2 dn mm 4,2 x [PN] dn > 90mm  3,36 x [PN] 1h | 8.1 | 20 | ISO/DIS 12092 | 1/groupe de diamètres |
| Marquage (6) | NBN EN 1452-2 | 14 | 22 et 23 | NBN EN 1452 | 1/groupe de diamètres |
| Température de ramollissement Vicat | NBN EN 1452-2 80 °C | 9 | 9 | NBN EN 727 | 1/compound |
| Degré de gélification | NBN EN 1452-2 Aucune corrosion à la surface de l’essai | 9 | 9 | NBN EN 580 | 1/compound |
| Hydrocheck | NBN EN 1452-2 | 4.1 |  | NBN EN 1452 | 1/compound |
| Caractéristique de la matière: détermination de valeur K | PTV 1001 | 1.1 |  | PTV 1001 | 1/compound |
| Dimensions des manchons en PVC-U | NBN T42-603 | 2 | 1, 2,3 et 4 | NBN T42-603 | 1/groupe de diamètres |
| Dimensions des bagues d’étanchéités | NBN T42-603 | 2 | 2, 3, 4 et 5 | NBN T42-603 | 1/groupe de diamètres |

Aptitude d’emploi (6)

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence (9) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Essai de pression hydraulique à court terme pour l’étanchéité des assemblages | NBN EN 1452-5 Aucune fuite aux étanchéités durant la période d’essais | 4.3 (7) | 1 | NBN EN ISO 13845 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Essai de pression hydraulique négative à court terme pour l’étanchéité des ensembles | NBN EN 1452-5 Pression nég. changements ( 0,05 bar | 4.4 (7) | 1 | NBN EN ISO 13844 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Essai de pression hydraulique à long terme pour l’étanchéité des assemblages 20°C – 1000h.-1,7xPN | NBN EN 1452-5 Aucune fuite aux étanchéités durant la période d’essais | 4.5 (7) (8) | 2 | NBN EN ISO 13846 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Essai de pression hydraulique sur brides 20°C – 1000h. – 1,7xPN | NBN EN 1452-5 Aucune fuite aux étanchéités durant la période d’essais | 4.5 | 2 | NBN EN ISO 13846 | 1/groupe de diamètres |
| Essai de pression hydraulique sur système de collage 40°C-1,3Xpn-1000h. | NBN EN 1452-5 Aucune fuite aux étanchéités durant la période d’essais | 4.5 | 2 | NBN EN ISO 13846 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants (10) |
| Essai de pression hydraulique interne 60°C-1000h-12,5 Mpa | NBN EN 1452-5 Aucune fuite aux étanchéités durant la période d’essais | (7), (8) |  | ISO 1167 ou NBN EN 921 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants (10) |
| Essai d’étanchéité et de la résistance en traction, avec sollicitation en flexion et pression | NBN EN 1452-3 Aucune fuite aux étanchéités durant la période d’essais et pression nég. changements ( 0,05 bar | 4.5 (8) | 2 | NBN EN ISO 13783 | 1/groupe de diamètres et par type de double manchon supportant des forces longitudinales |
| Essai de pression hydraulique pour la détermination du coefficient de sécurité C | PTV 1001 La déformation du système ne peut pas être plus grande que 5% de la dimension originale | 2 |  | PTV 1001 | 1/groupe de diamètres et par type de double manchon supportant des forces longitudinales (l’essai se fait sur le plus grand diamètre du groupe) |

| (2) | Voir § 1.2.2 de la prescription technique PTV 1001. |
| --- | --- |
| (3) | 1 diamètre/groupe de diamètres est contrôlé au laboratoire indépendant. Les autres diamètres sont examinés par l’organisme de contrôle chez le fabricant. |
| (4) | Voir § B.1.5.2.6.4 du présent règlement. |
| (5) | Uniquement pour les raccords coulées par injection. |
| (6) | Essais à effectuer tant par le fabricant du tube que par celui des raccords. Le fabricant qui produit uniquement les raccords ou les tubes indiquera les tubes ou les raccords externes nécessaires aux tests, ainsi que la colle à appliquer pour le système. |
| (7) | Assemblages à emboîture intégrée avec joints ne supportant pas des forces longitudinales: suivant ISO 1167, avec des embouts munis d’une tige métallique (voir 6.1 type b) |
| (8) | Assemblages à emboîture intégrée avec joints supportant des forces longitudinales: suivant ISO 1167, avec des embouts sans tige métallique (voir 6.1 type a) |
| (9) | L’organisme de contrôle a le droit de décider si les essais se font dans un laboratoire indépendant ou chez le fabricant. Dans ce dernier cas, l’inspecteur assiste aux essais. Les essais de longue durée et les essais pour l’aptitude à l’emploi sont toujours effectués dans un laboratoire indépendant. |
| (10) | L’essai se fait sur le plus grand diamètre du groupe |
| (11) | Système de collage § 6.3.1.1 – NBN EN 1452-4 |

#### C. 38.2.5.2. Tuyaux en PVC-O

Les systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et collecteurs d’assainissements enterrés sous pression en PVC-O sont conformes à la norme ISO/FDIS 16422.

#### C. 38.2.5.3. Tuyaux et raccords en polyéthylène (PE)

Les systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et collecteurs d’assainissements enterrés sous pression en PE sont conformes à la norme NBN EN 13244 et au PTV1007.

Programme de réception préalable des systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et collecteurs d’assainissements enterrés sous pression en PE

Spécifications techniques

Les points mentionnés ci-après (en italique) sont décrits en détail dans les normes correspondantes NBN EN 13244-1, NBN EN 13244-2, NBN EN 13244-5, CEN/TS 13244-7.

Diamètre extérieur des tubes.  Voir le point 6.2 (NBN EN 13244-2)

Les diamètres autorisés sont: DN 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900 et 1000

Epaisseur de paroi et domaine d’application. Voir le point 6.3 (NBN EN 13244-2)

Seules sont retenues les classes SDR 11 – 13,6 et 17 ainsi que la classe 21 pour PE 100.

Systèmes d’assemblage par soudure

Seules les soudures bout à bout sont autorisées comme systèmes d’assemblage par soudure pour les tubes, de même que les manchons électrosoudables jusqu’à ( 630.

Marquage.  Voir point 11  (NBN EN 13244-2)

Echantillonnage

- groupes de diamètres d’application pour les tubes.

| Groupe de diamètres | diamètre nominal, DN |
| --- | --- |
| 1 | 32-40-50-63-75-90-110 |
| 2 | 125-140-160-180-200-225-250-280-315-355-400-450-500 |
| 3 | 560-630-710- 800- 900-1000 |

Compound

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Densité du polymère de base | NBN EN 13244-1  930 kg/m³ | 4.4 | 1 | NBN EN ISO 1183 | 1 / compound |
| Teneur en noir de carbone | NBN EN 13244-1 2 à 2,5 % masse | 4.4 | 1 | ISO 6964 | 1 / compound |
| Dispersion du noir de carbone | NBN EN 13244-1  grade 3 | 4.4 | 1 | ISO 18553 | 1 / compound |
| Stabilité thermique | NBN EN 13244-1  20 min (à 200°C) | 4.4 | 1 | NBN EN 728 | 1 / compound |
| Teneur en matières volatiles | NBN EN 13244-1  350 mg/kg | 4.4 | 1 | NBN EN 12099 | 1 / compound |
| Teneur en eau (2) | NBN EN 13244-1  300 mg/kg | 4.4 | 1 | NBN EN 12118 | 1 / compound |
| Mellt Flow Rate | NBN EN 13244-1 0,2  x  1,4 g/10 min | 4.4 | 1 | NBN ISO 1133 | 1 / compound |
| Classification | NBN EN 13244-1 PE 100 - MRS 10 - s 8,0 MPa PE 80 - MRS 8 - s 6,3 MPa | 4.6 | 3 | ISO 12162 | 1 / compound |
| Slow Crack growth (Notch-test) | NBN EN 13244-1 80°C PE80 = 8,0 bar PE100 = 9,2 bar  165 h | 4.4 | 2 | NBN EN ISO 13479 | 1 / compound Ø110 ou Ø125 SDR11 |
| Résistance à la RCP aucun essai pour des pressions < 10 bar | NBN EN 13244-1 | 4.4 | 2 | NBN EN ISO 13478 | 1 / compound Ø 250 - SDR 11 |
| Compatibilité au soudage (3) | NBN EN 13244-1 Rupture ductile | 4.4 et 4.5 | 2 | ISO 13953 | 1 / compound |

Tubes

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’ essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Aspect/Couleur | NBN EN 13244-2 | 5.1 et 5.2 |  | NBN EN 13244 | 2 Ø / groupe de diamètres |
| Dimensions | NBN EN 13244-2 | 6 | 1 et 2 | NBN EN ISO 3126 | 2 Ø / groupe de diamètres |
| Essai de pression interne 80°C 165h | NBN EN 13244-2 80°C - x MPa  165 h | 7.2 | 3 et 4 | NBN EN 921 | 2 Ø / groupe de diamètres (4) |
| Essai de pression interne 20°C 100h | NBN EN 13244-2 20°C - x MPa  100 h | 7.2 | 3 et 4 | NBN EN 921 | 2 Ø / groupe de diamètres (4) |
| Essai de pression interne 80°C 1000h | NBN EN 13244-2 80°C - x MPa  1000 h | 7.2 | 3 et 4 | NBN EN 921 | 2 Ø / groupe de diamètres (4) |
| Stabilité thermique (5) | NBN EN 13244-2  20' (à 200°C) | 8.2 | 5 | NBN EN 580 | 2 Ø / groupe de diamètres |
| MFR | NBN EN 13244-2 0,2g/10'  MFR (190/5)  1,4g/10' | 8.2 | 5 | NBN EN ISO 1133 | 2 Ø / groupe de diamètres |
| Marquage | NBN EN 13244-2 | 11.2 | 6 | NBN EN 13244 | 1 Ø / groupe de diamètres |

Aptitude à l’emploi

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’ essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Essais de traction prélevées dans des assemblages par soudage bout à bout (8) | NBN EN 13244-5 Rupture ductile | 4.6 | 3 | ISO 13953 | 1 / groupe de diamètres |
| Essai de pression interne 80°C (7) | NBN EN 13244-5 80°C  MPa (PE 80) 5,4 MPa (PE 100)  165 h | 4.6 | 3 | NBN EN 921 | 1 / groupe de diamètres |

| (1) | Le nombre d’échantillons indiqué ici est une valeur minimale. |
| --- | --- |
| (2) | uniquement à effectuer si la teneur en matières volatiles n’est pas conforme. |
| (3) | Pour soudure bout à bout, les deux composants doivent être de la même catégorie. |
| (4) | Si la gamme de produits contient plus d’1 groupe de diamètres, les échantillons prélevés doivent contenir le groupe le plus petit et le groupe plus grand de la production et il faut un échantillon du groupe de diamètres intermédiaire. Un test réussi signifie que tous les diamètres intermédiaires sont acceptés. Un test réussi sur un diamètre dans une série SDR inférieure a pour effet que les tubes avec le même diamètre dans une série SDR supérieure (avec une plus petite épaisseur de paroi) sont également acceptés. Si un producteur élargit sa gamme de produits avec des diamètres plus grands ou plus petits que la gamme existante, des essais supplémentaires seront réalisés. Le nombre de pièces nécessaires est de 3 |
| (5) | Les échantillons sont prélevés de la surface intérieure du tube. |
| (6) | pour des groupes de diamètres 1 et 2: 3 pièces; pour le groupe de diamètre 3: 1 pièce |
| (7) | échantillon avec soudure constituée du même compound |
| (8) | Pour les diamêtres ( 90 et échantillon avec soudure constituée du même compound |

# C. 39. ANNEAUX, JOINTS ET BAGUES D'ETANCHEITE

Pour les tuyaux en matériaux synthétiques, les anneaux, joints et bagues d’étanchéité en caoutchouc sont conformes aux normes NBN EN 681-1, NBN EN 681-2, NBN EN 681-3 et NBN EN 681-4.

Pour les tuyaux en béton, les anneaux, joints et bagues d’étanchéité en caoutchouc sont conformes à la  norme  NBN EN 681-1.

# C. 40. TUYAUX DRAINANTS ET MATERIAUX FILTRANTS

## C. 40.1. TUYAUX DRAINANTS

### C. 40.1.1. DESCRIPTION

Les tuyaux drainants sont des tuyaux en béton, en grès, ou en matériaux synthétiques, entourés ou non de dispositifs filtrants.

### C. 40.1.2. Tuyaux drainants en béton

Les tuyaux circulaires perforés et poreux en béton non armés sont conformes au document normatif PTV 104.

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication d'une classe de résistance supérieure conforme à la NBN B 21-106: § 4.3.5, la classe de résistance des tuyaux circulaires perforés en béton non armé est celle suivant le tableau.6 en fonction du diamètre intérieur nominal DN.

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication d'une classe de résistance supérieure conforme à la PTV 104: § 3.3, la classe de résistance des tuyaux circulaires en béton poreux est celle suivant le tableau 1  au PTV 104 en fonction du diamètre intérieur nominal DN.

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, les tuyaux sont fabriqués au moyen d'un béton à résistance accrue aux sulfates conforme à la NBN B 21-106: § 4.3.8.

Les tuyaux en béton disposant d’une certification volontaire au sens du document RW99-A3 peuvent être livrés sur le chantier à partir de l'âge où ils sont déclarés aptes à l'emploi par le fabricant. Dans le cas contraire, ils ont au moins 28 jours d'âge au moment de leur livraison sur le chantier et le programme de réception technique préalable est réalisé conformément aux directives de l’annexe Q de la norme NBN B 21-106.

### C. 40.1.3. Tuyaux en grès

Les tuyaux et accessoires en grès et assemblages de tuyaux sont conformes aux normes de la série NBN EN 295.

### C. 40.1.4. Tuyaux en MATERIAUX SYNTHETIQUES

Ces tuyaux sont conformes aux normes et spécifications techniques ci-après.

| Tuyaux | Norme ou spécifications techniques |
| --- | --- |
| tuyaux annelés en PVC non plastifié tuyaux en polypropylène | NBN T 42-113 NBN EN 1852 |

Les tuyaux en matériaux synthétiques appartiennent à la classe de rigidité annulaire minimale SN 4 ou à une classe plus élevée.

## C. 40.2. MATERIAUX FILTRANTS

### C. 40.2.1. DESCRIPTION

Les matériaux filtrants sont des nappes en fibres de polypropylène ou de coco, enroulées autour des tuyaux drainants.

### C. 40.2.2. SPECIFICATIONS

Les filtres préenrobés entourant les drains sont constitués d'un enrobage homogène d'épaisseur uniforme.  Le filtre entoure le drain et est maintenu à celui-ci à l'aide de fils synthétiques.  La couture éventuelle est fermée.  Le filtre livré ne présente ni déchirures ni irrégularités.

| Caractéristique nominale | Unité | Filtre en fibre de coco | Filtre en fibre de polypropylène |
| --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur (e) | mm | enom = 7 emin ( enom emoy ( 5 | enom = 5 emin ( enom emoy ( 3 |
| Masse (m) | g/m² | mnom = 750 mmoy ( 560 | mnom = 450 mmoy ( 340 |
| Résistance à la traction (T) | N/10 cm | Tnom = 50 Tmin ( Tnom | Tnom = 200 Tmin ( Tnom |

Les indices nom, moy et min représentant respectivement la valeur nominale, moyenne et minimale.

# C. 41. FONTE ET ACIER MOULE

La fonte et l'acier moulé répondent aux prescriptions de la norme NBN EN 124.

Les avaloirs et trappillons sont livrés avec marque de conformité.  A défaut, les essais de réception technique préalable sont effectués.

## C. 41.1. AVALOIRS

### C. 41.1.1. DESCRIPTION

L'avaloir est un appareil destiné à recevoir les eaux pour les évacuer. Il est muni d’une grille articulée et/ou amovible et, le cas échéant, d'un coupe-odeur.

### C. 41.1.2. spécifications

La cuve est en fonte, en acier moulé, en béton ou en matières synthétiques.

La grille et le châssis sont en fonte ou en acier moulé, éventuellement à oxydation retardée. Ceux-ci répondent aux prescriptions de la NBN EN 124 complétées des exigences du PTV 802.

Les composants et éléments de fixation sont résistants à la corrosion, aux charges mécaniques et éventuellement thermiques, et aux agressions chimiques.

En position fermée, l’assujettissement de la grille au cadre est permanent.

Le clapet coupe-odeur est articulé et/ou amovible afin de pouvoir atteindre le tuyau d'évacuation.

Les cuves en béton préfabriquées sont en béton non armé, en béton armé traditionnel ou en encore  béton armé fibré. Elles sont pourvues d’un coupe-odeur amovible et répondent aux prescriptions du PTV 105. Elles appartiennent à la classe de résistance 150 en zone de circulation. En zone piétonne, la classe 30 est admise. En zone de circulation de véhicules légers, la classe 60 est admise.

Les spécifications ci-après sont d'application :

- la grille et le châssis résistent à la charge d'épreuve de 400 kN lorsque l’avaloir est installé au centre de la chaussée.

- si les documents d'adjudication le prévoient, la charge d'épreuve pour les dispositifs posés en zone piétonne est de 250 kN.

Les documents d'adjudication fixent le type d’avaloir et la classe de résistance (A 15, B 125, C 250, D 400, E 600 ou F900) des dispositifs de couronnement et de fermeture, les dimensions du profil en travers et éventuellement les caractéristiques des grilles.

L'étanchéité est telle qu'après 24 heures, les parois ne présentent aucun suintement.

## C. 41.2. TRAPPILLONS (CF GT7)

# Footnotes

wL est la limite de liquidité

wP est la limite de plasticité