CHAPITRE Q

#### C. 26.2. GEOCOMPOSITE DRAINANT : SPECIFICATIONS

| Capacité de débit dans le plan | NBN EN 1897 et NBN EN 12958 | En m²/sec et réduite à 10° C, pour le gradient hydraulique et la contrainte verticale long terme correspondant au projet pour des contraintes de 20 kPa, 50, 100 kPa ou 200 kPa En m²/s (sous gradient 1) et une contrainte égale ou supérieure correspondant au projet pour des contraintes de 20 kPa, 50, 100 kPa ou 200 kPa |
| --- | --- | --- |
| Epaisseur résiduelle long terme | NBN EN 1897 | Sous 20 kPa et une contrainte correspondant au projet |

#### C. 26.2.1. GEOCOMPOSITE DRAINANT - SPECIFICATIONS : Filtre

| Résistance à la traction | NBN EN ISO 10319 et NBN EN ISO 10321 |  |
| --- | --- | --- |
| Résistance à la perforation | NBN EN 918 |  |
| CBR (Californian Bearing Ratio) | NBN EN ISO 12236 |  |
| Ouverture de filtration | EN ISO 12956 |  |

#### C. 26.2.3. GEOCOMPOSITE DRAINANT - SPECIFICATIONS : Géoespaceur

| Comportement au fluage en compression + cisaillement | NBN EN 1897 |  |
| --- | --- | --- |
| Capacité de débit dans le plan | NBN EN 12958 | En fonction du fluage en compression sur le long terme |