# J. 5. MACONNERIE EN BRIQUES DE TERRE CUITE ET EN MATERIAUX AGGLOMERES

## J. 5.1. DESCRIPTION

Ouvrages constitués de mortier et de blocs artificiels: briques de terre cuite, blocs en béton et blocs de laitier.

## J. 5.2. CLAUSES TECHNIQUES

### J. 5.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

- mortier: C. 13.1, catégorie M1 suivant NBN B 14-001.

GT20: La NBN B 14-001 est remplacée par le NBN EN 998-3. Catégorie et référence à adapter.

- briques en terre cuite: C. 45.2

- blocs en béton: C. 45.3

- blocs de laitier: C. 45.4.

### J. 5.2.2. EXECUTION

Les briques et blocs en béton sont posés à bain fluant de mortier et sont appareillés à joints décalés.

Sauf contre-indication du fournisseur, les matériaux à absorption d'eau par capillarité élevée (supérieure à 20 g/dm² par minute) sont humidifiés, excepté en cas d’utilisation d’un rétenteur d'eau.

Les briques de terre cuite sont humidifiées légèrement sans que l'eau ne s'en écoule.

Lors du montage, les joints des parements restant nus sont évidés. Les parements sont jointoyés en une seule fois après montage.

Les joints des maçonneries destinées à recevoir un cimentage sont grattés.

## J. 5.3. Spécifications

Le hors plomb ou l'écart par rapport au fruit est au maximum égal à a (en cm), avec:

- a = 0,25 h1/3 pour les maçonneries en élévation

- a = 0,50 h1/3 pour les maçonneries enterrées

- a ( 4 cm dans les deux cas.

h étant la hauteur du mur exprimée en cm.

Les assises de maçonnerie ne s'écartent pas de l'horizontale de plus de 0,125 d1/3, d étant la longueur de l’assise exprimée en cm.

Le défaut d'alignement est au maximum égal à 0,25 d1/3, d étant la longueur de l'assise exprimée 
en cm.

## J. 5.4. VERIFICATIONS

### J. 5.4.1. RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

# Les contrôles portent sur les caractéristiques des matériaux.

### J. 5.4.2. Contrôles EN COURS D'exécution

# Les contrôles portent sur le respect des niveaux et alignements.

## J. 5.5. PAIEMENT

Le paiement s'effectue:

- pour les parements: sur base de la surface

- pour les autres maçonneries: sur base du volume.

# J. 6. MACONNERIE ARMEE

## J. 6.1. DESCRIPTION

Maçonnerie réalisée au moyen d’un empilement de blocs coffrants en béton remplis de béton et armée d’armatures pour béton armé.

En ce qui concerne le béton de remplissage, les prescriptions du J. 3.1 sont d’application.

## J. 6.2. CLAUSES TECHNIQUES

### J. 6.2.1. MATERIAUX

Le béton de remplissage et les armatures répondent aux prescriptions du J. 3.2.1. La classe de résistance du béton de remplissage est C30/37 ou C40/50.

Le béton de remplissage répond en outre aux recommandations du fournisseur des blocs coffrants en ce qui concerne la dimension des granulats et l’éventuelle utilisation d’un fluidifiant.

Les blocs coffrants sont réalisés à l’aide d’un béton C30/37. Ils ont une texture très serrée.

Les blocs coffrants sont ouverts haut et bas afin de permettre le passage des barres verticales et du béton de remplissage. Ils sont pourvus de 4 rainures permettant un positionnement correct des armatures.

La tolérance sur la hauteur des blocs est de 0,2 mm.

### J. 6.2.2. EXECUTION

Quinze jours avant le début des travaux, l’entrepreneur fournit:

- une note de calcul justificative sur le plan de la stabilité

- les plans d’exécution (coffrage et ferraillage).

Les blocs coffrants sont empilés à sec et à joints verticaux décalés d’un lit sur l’autre. Ils s’emboîtent dans le sens longitudinal par un système de fourches et d’épaulements.

La maçonnerie est armée et remplie de béton au fur et à mesure de son érection. La mise en œuvre est conforme aux recommandations du fournisseur des blocs coffrants (hauteur maximale d’une phase de bétonnage, ...) ainsi qu'aux prescriptions du J. 3.2.2 à l’exception de celles relatives au coffrage.

## J. 6.3. Spécifications

# Les prescriptions du J. 5.3. sont d’application.

## J. 6.4. VERIFICATIONS

### J. 6.4.1. RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

Les contrôles portent sur les caractéristiques des matériaux.

Les prescriptions du J. 3.4.1. sont d'application.

### J. 6.4.2. Contrôles en cours d’exécution

Les contrôles portent sur le respect des niveaux et alignements. Les prescriptions du J. 5.3. sont d'application.

# Les prescriptions du J. 3.4.2. sont d’application.

### J. 6.4.3. Contrôles après exécution

# Les prescriptions du J. 3.4.3. sont d’application.

## J. 6.5. PAIEMENT

Le paiement s’effectue au m² de maçonnerie pour une épaisseur donnée, béton de remplissage et armatures compris.

# J. 7. MACONNERIE EN PIERRE NATURELLE

## J. 7.1. DESCRIPTION

# Maçonneries constituées de pierres naturelles, brutes ou travaillées.

## J. 7.2. CLAUSES TECHNIQUES

### J. 7.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

- mortier: C. 13.1, catégorie M suivant norme NBN B 14-001

GT20: La NBN B 14-001 est remplacée par le NBN EN 998-3. Catégorie et référence à adapter.

- pierres naturelles: C. 28. Les documents d’adjudication prescrivent la nature et le type de pierres.

### J. 7.2.2. EXECUTION

#### J. 7.2.2.1. Maçonnerie de moellons

# Les moellons sont posés à plein bain de mortier. La mise en œuvre se fait en lit ou en délit.

Lors du montage, les joints des parements sont évidés. Les parements sont jointoyés en une seule fois après montage.

Les documents d’adjudication définissent le type de joint à réaliser.

Les moellons apparaissent "bien gisants" et les joints verticaux sont en découpe. Les moellons de longue queue alternent avec ceux de queue plus courte afin d'assurer une bonne liaison avec le reste de la maçonnerie.

# Les documents d’adjudication définissent le mode de liaison du parement au reste de l’ouvrage.

Les documents d'adjudication précisent le mode de mise en œuvre:

- moellons non montés par assises réglées (moellons non équarris et non épincés)

La maçonnerie est montée sans recherche d'appareillage ni souci d'une rectitude et d'une continuité parfaites des lits. Les joints verticaux sont décalés autant qu'il est possible et en tout cas ne se prolongent jamais au-delà de deux hauteurs de moellons. L'épaisseur des lits et des joints ne dépasse pas 3 cm.

Les documents d’adjudication précisent si la maçonnerie est montée par assises sensiblement horizontales ou non.

- moellons montés par assises réglées (moellons équarris et épincés)

Pour les moellons à assises irrégulières, la maçonnerie est conduite par assises horizontales réglées à joints décalés, la hauteur pouvant varier d'une assise à l'autre. Les joints sont aussi réguliers que possible. Leur épaisseur ne dépasse généralement pas 2 cm. Il peut être posé quelques moellons de la hauteur de deux assises, répartis irrégulièrement pour obtenir un effet décoratif.

Pour les moellons à assises régulières, la maçonnerie est conduite par assises horizontales de même hauteur réglées à joints décalés. Les joints sont aussi réguliers que possible. Leur épaisseur ne dépasse pas 2 cm.

La pose des moellons à appareiller est faite suivant un dessin d'appareil établi par les documents d'adjudication.

#### J. 7.2.2.2. Maçonnerie de pierres bleues appareillées

La maçonnerie est montée suivant un plan d'appareil établi par les documents d'adjudication. Ceux-ci définissent également le mode de liaison du parement au reste de l’ouvrage.

# Toute pierre écornée ou dont les arêtes sont épaufrées est remplacée.

En général, le lit d'assise des pierres est parallèle au lit de carrière. Lorsque cette règle ne peut pas être suivie, les documents d'adjudication précisent le lit de pose. A défaut, l'entrepreneur consulte le fonctionnaire dirigeant avant la commande des pierres.

La pose est faite sur cales réglées à l'épaisseur du joint, de manière à ce que l'assise supérieure présente une assiette plane. Les cales sont placées aux angles et au moins à 5 cm des arêtes. La pose est faite à bain de mortier.

Lors du montage, les joints des parements sont évidés. Les parements sont jointoyés en une seule fois après montage.

Les documents d’adjudication définissent le type de joint à réaliser.

Les lits et les joints ont 8 mm d'épaisseur compte tenu d'un écart admissible de 2 mm sur les dimensions des pierres.

# Les pierres ciselées sont toutes posées dans un même sens de taille.

#### J. 7.2.2.3. Parements en "petit granit"

Les documents d'adjudication prescrivent l'appareillage et les ancrages ou pattes de scellement éventuels. Ceux-ci sont en acier inoxydable avec 3 % de molybdène.

Le jointoiement se fait à l'aide de mastic plastique ou de mortier de résine. Les joints ont 1 cm d'épaisseur.

- parements de 4 à 5 cm d'épaisseur

Les pierres sont posées soit avant l'exécution de la maçonnerie, soit en même temps que celle-ci.

Elles sont accolées au support. Les pierres sont posées au mortier sur cales en bois en parfaite liaison avec la maçonnerie, les charges étant reprises verticalement par des parpaings ou par une adaptation de la structure.

Lors de la pose, le mortier ne remplit pas entièrement le joint.

- parements de 8 cm d'épaisseur

Le parement peut être réalisé comme pour les parements de 4 à 5 cm d’épaisseur mais plus généralement on prévoit un matelas d'air entre le parement et le support.

Les éléments de parement sont disposés et ancrés pour permettre les dilatations, contractions et tassements des pierres, indépendamment des mouvements de l'ossature ou du contre-mur.

Des joints sont laissés ouverts pour permettre l'écoulement des eaux de condensation et assurer la ventilation.

- parements de 10 cm d'épaisseur

Les pierres sont solidement ancrées à l'aide de pattes de scellement. Les pattes, agrafes, attaches, sont accrochées et scellées aux pierres. Elles sont scellées dans les maçonneries.

Le travail comprend la formation de toutes les entailles nécessaires pour les ancrages, toutes les découpes, les calages provisoires en bois, les calages définitifs au plomb ainsi que les scellements.

## J. 7.3. Spécifications

# Les prescriptions du J. 5.3 sont d’application.

## J. 7.4. VERIFICATIONS

### J. 7.4.1. RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

# Les contrôles portent sur les caractéristiques des matériaux.

### J. 7.4.2. Contrôles EN COURS d'exécution

# Les contrôles portent sur le respect des niveaux, des alignements et des épaisseurs des joints.

## J. 7.5. PAIEMENT

Le paiement s'effectue sur base du volume pour les maçonneries et sur base de la surface pour les parements.

Les vides de plus de 1 m² sont déduits. Les retours sont comptés sans supplément pour moellons d'angle.

# J. 8. IMPERMEABILISATION DES MACONNERIES ET DU BETON

## J. 8.1. DESCRIPTION

Protection des faces des murs en contact avec les terres à l'aide d'un enduit précédé, le cas échéant, d'un cimentage.

Cette protection est éventuellement complétée par un matelas drainant vertical s’écoulant dans un drain horizontal (cunette ou tuyau drainant) en pied de paroi.

## J. 8.2. CLAUSES TECHNIQUES

### J. 8.2.1. MATERIAUX

L'enduit d'imperméabilisation est réalisé par application d'un produit à base de bitume préalablement agréé par le fonctionnaire dirigeant.

# Le mortier pour cimentage est un mortier d'enduit conforme au C. 13.1.

# Le drainage vertical est réalisé à l’aide d’un géocomposite drainant conforme au C. 26.

### J. 8.2.2. EXECUTION

#### J. 8.2.2.1. ENDUIT D'IMPERMEABILISATION

# La surface à enduire est brossée, afin de la débarrasser de toute trace de sable, terre, poussière, ...

Le produit est appliqué en trois couches suivant les prescriptions du fabricant. La première couche est de couleur noire, la deuxième couche est de couleur rouge et la troisième couche est de couleur noire.

#### J. 8.2.2.2. DRAINAGE VERTICAL

Le géocomposite drainant est accolé à la paroi de la maçonnerie ou du béton. Les documents d’adjudication précisent:

- la nature et les modalités de mise en œuvre du géocomposite drainant

- la nature et le profil de la cunette ou la nature et le diamètre du tuyau drainant

- les modalités de mise en œuvre et de raccordement de la cunette ou du tuyau drainant.

## J. 8.3. Spécifications

L'épaisseur minimale du cimentage est de 1,5 cm.

Toute irrégularité de surface du cimentage est inférieure à 5 mm.

## J. 8.4. VERIFICATIONS

Les contrôles portent sur la régularité des surfaces, l’épaisseur du cimentage et le nombre de couches de l’enduit.

## J. 8.5. PAIEMENT

Le paiement s’effectue comme suit:

- cimentage: au m²

- enduit d'imperméabilisation: au m²

- drain vertical: au m²

- drain linéaire en pied de paroi: au m.

# J. 9. COUVRE-MURS et tablette sous garde-corps

## J. 9.1. DESCRIPTION

Le couvre-murs est constitué d’éléments de protection du sommet des murs contre les intempéries. Ils sont plats, à pente simple ou à pente double.

# Les tablettes sous garde-corps sont des éléments plats de finition fixés sous les garde-corps.

# Chaque débordement a une largeur minimale de 5 cm et est pourvu d’un larmier.

Les documents d’adjudication précisent le matériau constitutif, l'aspect, la finition de surface, la teinte et les dimensions des éléments.

## J. 9.2. CLAUSES TECHNIQUES

### J. 9.2.1. MATERIAUX

Les matériaux de base des éléments en pierre ou en béton répondent aux prescriptions suivantes:

- mortier: C. 13.1. Il est du type M1

GT20: La NBN B 14-001 est remplacée par le NBN EN 998-3. Catégorie et référence à adapter.

- pierre naturelle: C. 28

- béton: J. 3.

Les éléments en fibro-ciment sont creux et composés de fibres de haute qualité, de ciment Portland, de sable et de charges minérales. Les éléments sont obtenus par extrusion. Ils sont autoclavés après durcissement accéléré au four. Ils ne contiennent pas d'amiante.

Le mastic de jointoiement est souple et ne comporta aucun liquide ou solvant pouvant tacher les éléments. Il assure une excellente adhérence au béton et à la pierre. Il a les caractéristiques d'un caoutchouc élastique et est capable de subir des allongements et des contractions répétés sans se fendiller ni perdre ses qualités d'adhérence.

### J. 9.2.2. EXECUTION

Avant la mise en œuvre du mortier de pose, à chaque joint entre éléments une bande de protection (PVC renforcé ou fibre de verre bitumée) est posée sur la maçonnerie afin d'éviter d'éventuelles infiltrations.

Les éléments sont posés sur un lit de mortier. Les documents d’adjudication précisent si une émulsion plastique synthétique est mélangée au mortier frais.

# Toute remontée du mortier dans les joints verticaux entre éléments est évitée.

Les joints verticaux entre éléments sont fermés par un joint de mousse souple ou de polystyrène de 12 mm d'épaisseur épousant la section des éléments en réservant un vide de 15 mm de profondeur qui est rejointoyé au mastic.

# Le mastic est mis en œuvre sur des surfaces propres et sèches suivant les instructions du fabricant.

Le travail comprend les forages, découpes et préparations pour recevoir les ancrages des garde-corps.

L'ouverture autour des tiges d'ancrage éventuelles est remplie au moyen d'un mastic élastique et étanche.

## J. 9.3. VERIFICATIONS

### J. 9.3.1. RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

# Les contrôles portent sur les caractéristiques des matériaux.

### J. 9.3.2. Contrôles EN COURS d'exécution

# Les contrôles portent sur la mise en œuvre des matériaux.

## J. 9.4. PAIEMENT

# Le paiement s'effectue sur base de la longueur exécutée.

# J. 10. PERRES ET GABIONS

## J. 10.1. DESCRIPTION

Ouvrages de stabilisation de berges réalisés à l’aide de blocs de pierre empilés à sec (perrés) ou de corbeilles réalisées avec un treillis métallique et remplies de pierres (gabions).

# Les documents d’adjudication définissent les dimensions et la géométrie de l’ouvrage.

### J. 10.1.1. Perrés

Moellons bruts non montés par assises réglées et posés à sec.

Le fruit du parement est défini par les documents d’adjudication.

### J. 10.1.2. Gabions

Corbeilles cloisonnées réalisées avec un treillis remplies avec un empierrement.

Des fils de renforcement sont tissés aux pliures du gabion. Les fils sont continus. Les gabions sont divisés en cellules par des cloisons. Les cloisons et les faces sont fixées au panier par des fils tissés.

# Les documents d’adjudication définissent les dimensions des gabions et des cellules.

## J. 10.2. CLAUSES TECHNIQUES

# Les documents d’adjudication définissent les niveaux inférieur et supérieur de l’ouvrage.

### J. 10.2.1. Perrés

#### J. 10.2.1.1. MATERIAUX

Le béton est conforme au J. 3.

Les pierres sont conformes au C. 28.

Dimensions des pierres en cm:

- longueur de queue:	minimum 50

- hauteur d’assise:	minimum 30

- longueur:	minimum 50.

# Les pierres de section lenticulaire ne sont pas admises.

#### J. 10.2.1.2. EXECUTION

Les prescriptions du J. 7.2.2. sont d’application.

Les deux rangs supérieurs sont posés au béton de classe de résistance C 30/37; les joints sont rentrants de 5 cm.

### J. 10.2.2. Gabions

#### J. 10.2.2.1. MATERIAUX

# Treillis et fils en acier doux à galvanisation riche (270 g/m²).

Les documents d’adjudication précisent l’ouverture de la maille, le diamètre des fils de la maille et les diamètres des fils de lisière, de renforcement et de ligature.

# Matériau de remplissage: empierrement calibre 100/150 conforme au C. 28.

#### J. 10.2.2.2. EXECUTION

Les rabats et les gabions sont ligaturés entre eux (3 par mètre).

Lors du montage, le ligaturage des faces entre elles est effectué par entrelacement en spirale d’un fil passant au moins une fois dans chaque maille.

Les cloisons sont ligaturées de la même façon.

Un fil de tension est placé au centre de chaque cellule.

# Le matériau de remplissage est disposé de façon telle qu’il présente un minimum de vides.

## J. 10.3. VERIFICATIONS

# Les contrôles portent la mise en œuvre des matériaux.

## J. 10.4. PAIEMENT

Le paiement des perrés est effectué sur base de la surface de parement.

Le paiement des gabions est effectué à la pièce en fonction des dimensions des gabions.