CHAPITRE J

# PETITS OUVRAGES D’ART

## TABLE DES MATIERES

Pages

J. 1. REGARDS DE VISITE, BOITES DE BRANCHEMENT ET CHAMBRES POUR APPAREILS  1

J. 1.1. DESCRIPTION ........................................................................................................................ 1

J. 1.2. CLAUSES TECHNIQUES ....................................................................................................... 1

J. 1.3. SPECIFICATION ..................................................................................................................... 2

J. 1.4. VERIFICATIONS ..................................................................................................................... 2

J. 1.5. PAIEMENT............................................................................................................................... 2

### J. 2. SANS OBJET ………………………………………………………………………………………….. 2

J. 3. PETITS OUVRAGES EN BETON ET BETON ARME............................................................... 3

J. 3.1. DESCRIPTION ........................................................................................................................ 3

J. 3.2. CLAUSES TECHNIQUES ....................................................................................................... 3

J. 3.3. SPECIFICATIONS …………………………………………………………………………………… 4

J. 3.4. VERIFICATIONS ..................................................................................................................... 4

J. 3.5. PAIEMENT .............................................................................................................................. 4

J. 4. PETITS OUVRAGES EN ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON ARME ...…................ .. 5

J. 4.1. DESCRIPTION ........................................................................................................................ 5

J. 4.2. CLAUSES TECHNIQUES ....................................................................................................... 5

J. 4.3. SPECIFICATIONS …………………………………………………………………………………… 5

J. 4.4. VERIFICATIONS ..................................................................................................................... 5

J. 4.5. PAIEMENT .............................................................................................................................. 5

J. 5. MACONNERIE EN BRIQUES DE TERRE CUITE ET EN MATERIAUX AGGLOMERES........ 6

J. 5.1. DESCRIPTION ........................................................................................................................ 7

J. 5.2. CLAUSES TECHNIQUES ....................................................................................................... 7

J. 5.3. SPECIFICATIONS …………………………………………………………………………………… 7

J. 5.4. VERIFICATIONS ..................................................................................................................... 8

J. 5.5. PAIEMENT .............................................................................................................................. 8

J. 6. MACONNERIE ARMEE............................................................................................................. 8

J. 6.1. DESCRIPTION ........................................................................................................................ 8

J. 6.2. CLAUSES TECHNIQUES ....................................................................................................... 8

J. 6.3. SPECIFICATIONS …………………………………………………………………………………… 9

J. 6.4. VERIFICATIONS ..................................................................................................................... 9

J. 6.5. PAIEMENT .............................................................................................................................. 9

J. 7. MACONNERIE EN PIERRE NATURELLE ............................................................................... 9

J. 7.1. DESCRIPTION ........................................................................................................................ 9

J. 7.2. CLAUSES TECHNIQUES ....................................................................................................... 9

J. 7.3. SPECIFICATIONS …………………………………………………………………………………… 11

J. 7.4. VERIFICATIONS ..................................................................................................................... 11

J. 7.5. PAIEMENT .............................................................................................................................. 11

J. 8. IMPERMEABILISATION DES MACONNERIES ET DU BETON ............................................. 11

J. 8.1. DESCRIPTION ........................................................................................................................ 11

J. 8.2. CLAUSES TECHNIQUES ....................................................................................................... 12

J. 8.3. SPECIFICATIONS …………………………………………………………………………………… 12

J. 8.4. VERIFICATIONS ..................................................................................................................... 12

J. 8.5. PAIEMENT .............................................................................................................................. 12

J. 9. COUVRE-MURS ET TABLETTE SOUS GARDE-CORPS ....................................................... 13

J. 9.1. DESCRIPTION ........................................................................................................................ 13

J. 9.2. CLAUSES TECHNIQUES ....................................................................................................... 13

J. 9.3. VERIFICATIONS ..................................................................................................................... 14

J. 9.4. PAIEMENT .............................................................................................................................. 14

J. 10. PERRES ET GABIONS ........................................................................................................... 14

J. 10.1. DESCRIPTION ...................................................................................................................... 14

J. 10.2. CLAUSES TECHNIQUES .....................................................................................................14

J. 10.3. VERIFICATIONS ................................................................................................................... 15

J. 10.4. PAIEMENT ............................................................................................................................ 15

J. 11. ECRANS ET PAREMENTS ANTIBRUIT ................................................................................ 16

J. 11.1. DESCRIPTION ...................................................................................................................... 16

J. 11.2. CLAUSES TECHNIQUES .....................................................................................................16

J. 11.3. VERIFICATIONS ................................................................................................................... 16

J. 11.4. PAIEMENT ............................................................................................................................ 17

J. 12. GARDE-CORPS METALLIQUES ........................................................................................... 17

J. 12.1. DESCRIPTION ...................................................................................................................... 17

J. 12.2. CLAUSES TECHNIQUES .....................................................................................................17

J. 12.3. VERIFICATIONS ................................................................................................................... 18

J. 12.4. PAIEMENT ............................................................................................................................ 18

#### J. 13. CLOTURES …………………………………………………………………………………………… 22

J. 13.1. DESCRIPTION ...................................................................................................................... 22

J. 13.2. CLAUSES TECHNIQUES .....................................................................................................22

J. 13.3. VERIFICATIONS ................................................................................................................... 22

J. 13.4. PAIEMENT ............................................................................................................................ 23

J. 1. REGARDS DE VISITE, BOITES DE BRANCHEMENT ET CHAMBRES POUR APPAREILS

J. 1.1. DESCRIPTION

Ouvrages réalisés en maçonnerie de briques, de blocs en béton, en béton ou en béton armé conformément aux prescriptions des documents d'adjudication. Si ceux-ci le prévoient, les ouvrages peuvent être préfabriqués ou comporter des éléments préfabriqués (constructions mixtes).

GT20: Le cas général étant la préfabrication, nous suggérons d'inverser le principe de description de ces ouvrages.

Les documents d'adjudication fixent:

- les caractéristiques géométriques et mécaniques des ouvrages et de leur fondation

- les dispositions pour en assurer l'étanchéité (colmatage et lissage des joints de maçonnerie,

cimentage, imperméabilisation, jonction canalisation-ouvrage...)

- les éléments limitant la vitesse de l'eau ou ses effets (dispositifs brise-jets, revêtement ou

renforcement du radier,...)

- les dispositifs d'accès (échelles ou échelons) et de fermeture

- les caractéristiques d’un éventuel revêtement spécial du fond de l’ouvrage

- la classe de trafic au sens de la NBN B 21-101

GT20: Les échelons ne sont-ils pas interdits?

J. 1.2. CLAUSES TECHNIQUES

J. 1.2.2. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

- mortier: C. 13.

- acier: C. 16.4.

- trappillons: C. 41.2.

- regards de visite et boîtes de branchement: C. 42.

- échelles: C. 43.1.

- échelons: C. 43.2.

- briques: C. 45.2.

- blocs pleins en béton: C. 45.3.

- blocs de laitier: C. 45.4.

GT20: Les C. 43. et C. 45. sont-ils revus?

Pour le mortier, spécifier quel type de mortier (cfr C. 13 - le C. 13.1?)

L’utilisation de ciment à haute résistance aux sulfates (HSR) est imposée pour le mortier, les regards de visite et les boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton armé.

Le béton maigre présente au minimum une classe de résistance C 12/15. L’entrepreneur a le choix de sa composition et de sa consistance. L'utilisation d'un retardateur de prise est autorisée.

Les maçonneries sont conformes au J. 5. Les blocs pleins en béton présentent une résistance à la compression au moins égale à la classe f 20.

Le béton est exécuté conformément au J. 3., avec utilisation obligatoire du ciment à haute résistance aux sulfates (HSR).

GT20: Faut-il répéter que le ciment HSR est prescrit pour le béton?

Le béton non armé est de classe de résistance C 30/37 ou C 40/50. Le béton armé est de classe de résistance C 40/50. Le taux normal d’armatures est d’environ 100 kg/m³ de béton. Si le taux d’armatures calculé est plus élevé, les armatures font l’objet d’un poste séparé du métré.

J. 1.2.3. EXECUTION

Le radier des ouvrages exécutés en place est construit sur une couche de béton maigre si les documents d'adjudication le précisent.

L'élément de fond des ouvrages préfabriqués ou mixtes repose sur une fondation en béton maigre d'une épaisseur de 15 cm.

Les éléments droits préfabriqués sont exécutés en alignement vertical et respectent l'étanchéité prescrite.

La hauteur totale de la rehausse d’ajustement sous le trappillon est inférieure à 300 mm.

Les documents d’adjudication précisent, le cas échéant, les autres éléments préfabriqués.

Les joints de maçonnerie recevant un cimentage sont évidés sur une profondeur de 2 cm.

Les maçonneries en contact avec les terres reçoivent une imperméabilisation conforme au J. 8. y compris le cimentage.

Les parements intérieurs, non enduits, sont jointoyés au fur et à mesure de l'élévation.

Les échelons sont placés en alignement vertical et espacés de 30 cm.

GT20: Vérifier s'ils sont autorisés

Le trappillon n'empiète pas sur le filet d'eau ou la bordure. Le cadre du trappillon est ancré ou contrebuté à l’aide d’un béton C 30/37 ou d’un mortier à haute résistance et à retrait compensé. Le cadre épouse le profil du revêtement.

J. 1.3. SPECIFICATION

Pour l’étanchéité, l’abaissement final du niveau de l’eau est < 1 % de la hauteur de remplissage.

J. 1.4. VERIFICATIONS

J. 1.4.1. COUVERCLE

S'il y a ballottement du couvercle dans son châssis, l'entrepreneur y remédie.

J. 1.4.2. ETANCHEITE

Le fonctionnaire dirigeant désigne les ouvrages à contrôler.

L'entrepreneur fournit le système de tampons étanches destinés à obturer les canalisations y aboutissant et l’eau nécessaire. Le niveau de remplissage au début de l’essai est celui du trappillon. Après une période de 24 heures, le niveau de l’eau est ramené à son niveau supérieur. Dès ce moment, on mesure l’abaissement du niveau dans les 24 heures qui suivent. -> Chap. Q?

Si les résultats de l'essai sont non conformes, l'entrepreneur procède à la réparation des fuites. Il est procédé, à sa charge, à un nouvel essai d'étanchéité.

J. 1.5. PAIEMENT

Le paiement des ouvrages de moins de 1,20 m de hauteur s’effectue à la pièce.

GT20: Préciser la mesure de la hauteur

Assurer la cohérence avec les terrassements pour canalisations

Sauf défini autrement par les documents d'adjudication, le paiement des autres ouvrages s'effectue par poste séparé en fonction des divers matériaux mis en oeuvre:

- le béton maigre (au m³)

- le béton de radier (au m³)

- le béton armé (au m³)

- les armatures (au kg)

- les maçonneries (au m³, déduction faite du volume des tuyaux de diamètre intérieur > 70 cm)

- l’imperméabilisation (au m²)

- les éléments de fond préfabriqués (à la pièce)

- le revêtement spécial du fond de chambre (au m²)

- les éléments droits préfabriqués (au m)

- les autres éléments préfabriqués (à la pièce)

- les dispositifs de fermeture (à la pièce)

- les trappillons (à la pièce)

- les échelles (au m)

- les échelons (à la pièce)

Les essais d'étanchéité sont payés à la pièce en fonction du diamètre de la canalisation aval.

GT20: Les essais en cours d'exécution et après exécution sont toujours à charge du pouvoir adjudicateur.

J. 2. SANS OBJET

J. 3. PETITS OUVRAGES EN BETON ET BETON ARME

J. 3.1. DESCRIPTION

Petits ouvrages de toutes dimensions et formes, avec ou sans l'aide de coffrages, avec ou sans armatures.

Le béton est constitué de gravillons, de sable, de ciment, d'eau et, le cas échéant, d'armatures et d'adjuvants.

Chaque béton est désigné dans les documents d'adjudication au moins par sa classe de résistance à la compression, sa classe de consistance et la dimension nominale maximale du granulat.

Sauf prescriptions contraires des documents d’adjudication, la classe d’environnement est EE4 (environnement humide avec gel et agents de déverglaçage).

L’apparence lisse ou rugueuse du béton est définie par L ou R.

J. 3.2. CLAUSES TECHNIQUES

J. 3.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

- mortier: C. 13.

- béton: C. 14.

- armatures: C. 16.4.

- adjuvants: C. 17.

- prédalles en béton armé: C. 44.

GT20: Spécifier quel type de mortier (cfr C. 13 - le C. 13.1?)

L’utilisation de ciments à faible teneur en alcalis (LA) est imposée. Pour les ouvrages intervenant dans un réseau d'égout, les ciments utilisés présentent également une haute résistance aux sulfates (HSR).

Le taux normal d’armatures est d’environ 100 kg/m³ de béton. Si le taux d’armatures calculé est plus élevé, les armatures font l’objet d’un poste séparé du métré.

J. 3.2.2. EXECUTION

Les coffrages subissent sans déformation les efforts résultant du poids du béton et de son serrage.

Les coffrages pour béton lisse sont constitués de plaques de bois lamellé, de plaques métalliques raidies, de prédalles en béton armé ou de tout autre matériau à soumettre à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

L'exécution du ferraillage, l’enrobage, les travaux préparatoires et les précautions à prendre lors du bétonnage sont décrits dans les normes citées en K. 4.1.2.

Le serrage du béton se fait exclusivement par vibration dans la masse et par couche d'une épaisseur maximale de 30 cm.

Les surfaces destinées à la reprise sont rugueuses, nettoyées et enduites d'un lait de ciment consistant d'épaisseur uniforme.

Le bétonnage est interdit par pluie abondante ou lorsque la température de l’air mesurée sous abri à 1,5 m du sol est inférieure à 5 °C.

Les ouvrages terminés ou dont la construction est interrompue sont protégés contre la dessiccation, les intempéries et le gel.

J. 3.3. SPECIFICATIONS

J. 3.3.1. RESISTANCE A LA COMPRESSION

Les documents d'adjudication fixent la classe de résistance du béton.

J. 3.3.2. ASPECT DU BETON

Les surfaces apparentes ne présentent ni bavure, ni excroissance de plus de 1 cm.

La surface des ouvrages est exempte de défauts pouvant affecter leur aptitude à l'usage ou leur durabilité. Sont considérés comme défauts entraînant le refus de l'ouvrage:

- les fissures d’ouverture supérieure ou égale à 0,15 mm,

- des défauts de surface (tels que bulles d'air, cavités, ...) dépassant au moins un des maxima suivants:

- une profondeur de 10 mm

- un volume de 5 cm³; le volume est conventionnellement déterminé comme étant le produit de la profondeur maximale et de la surface du plus petit rectangle circonscrit du défaut.

Les bétons servant de support à une feuille d'étanchéité répondent aux prescriptions suivantes:

- planéité: les irrégularités de surface ne dépassent pas 10 mm et 3 mm par rapport à une base de 10 cm

- texture: les écarts par rapport au plan environnant sont limités à 2 mm pour les aspérités et 3 mm pour les creux.

GT20: Comment le "plan environnant" est-il défini?

Informer le GT14 de la méthode d'essai.

J. 3.4. VERIFICATIONS

J. 3.4.1. CONTROLES AVANT EXECUTION

Les contrôles portent sur la nature et la qualité des matériaux.

J. 3.4.2. CONTROLES EN COURS D'EXECUTION

Les contrôles portent sur:

- la qualité du ferraillage

- le maintien de la propreté des constituants (béton, coffrage et acier)

- la ségrégation du béton

- le temps de malaxage

- le délai de mise en oeuvre.

###### J. 3.4.3. CONTROLES APRES EXECUTION

Les impositions du J. 3.3. sont vérifiées.

J. 3.5. PAIEMENT

J. 3.5.1. MESURAGE

Le paiement du béton et du béton armé s'effectue sur base du volume réalisé, y compris armatures et coffrages sauf si les documents d'adjudication stipulent que les armatures font l'objet d'un poste séparé suivant le J. 3.2.1., auquel cas celles-ci sont payées au kg mis en oeuvre.

Les cavités dont le volume individuel ne dépasse pas 50 dm³ ne sont pas décomptées.

J. 4. PETITS OUVRAGES EN ELEMENTS PREFABRIQUES EN

BETON ARME

J. 4.1. DESCRIPTION

Eléments assemblés pour la réalisation de murs en “ L ” ou de pertuis.

GT20: Pourquoi se limite t'on aux murs en L seulement?

J. 4.2. CLAUSES TECHNIQUES

J. 4.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

-  éléments préfabriqués en L: C. 44.3.

- éléments de pertuis préfabriqués: C. 44.4.

GT20: Ces deux références ne sont pas correctes. A adapter.

J. 4.2.2. EXECUTION

Quinze jours avant le début des travaux, l’entrepreneur fournit les documents suivants:

- une note de calcul de stabilité

- les fiches techniques

- les plans d’exécution (coffrage et ferraillage).

Le travail comprend l’imperméabilisation des joints entre éléments côté remblais. Le procédé d’imperméabilisation des joints entre éléments du côté des remblais est défini par les documents d’adjudication.

GT20: Faut-il également envisager la pose d'un géocomposite drainant ou d'un géotextile?

Les éléments sont posés sur une fondation en béton dont les caractéristiques mécaniques et géométriques sont fixées par les documents d’adjudication.

Dans le cas où les pertuis préfabriqués ne comportent pas de joints d’étanchéité, le remplissage des joints est effectué à l’aide d’un mortier de calage, de scellement et de bourrage conforme au N. 1.9.

J. 4.3. SPECIFICATIONS

Les documents d'adjudication précisent les tolérances de niveaux et d'alignements.

Les pertuis sont placés en alignement droit entre les chambres de visite et/ou éléments d'angle.

J. 4.4. VERIFICATIONS

Les contrôles portent sur le respect des niveaux et alignements.

J. 4.5. PAIEMENT

Le paiement s'effectue par postes séparés en fonction des divers éléments mis en oeuvre.

Pour les éléments préfabriqués en “ L ” de soutènement et d’angle:

- les éléments en “ L ” (au m pour une hauteur donnée)

- les éléments d’angle (à la pièce)

- les pièces spéciales (à la pièce)

- la fondation en béton (au m³).

Pour les éléments de pertuis préfabriqués en béton armé:

- les éléments courants (au m pour une section de dimensions données)

- les pièces d’extrémité (à la pièce)

- les pièces spéciales (à la pièce)

- la fondation en béton (au m³).

GT20: 14082009 – Lire le C. 44.

J. 11. ECRANS ET PAREMENTS ANTIBRUIT

J. 11.1. DESCRIPTION

Un écran antibruit est un dispositif qui fait obstacle aux ondes sonores aériennes en s’interposant  sur

leur chemin de propagation entre voie de communication et environnement.

Un parement antibruit est un dispositif qui absorbe les ondes sonores incidentes sur les murs de

soutènement, de tunnels ou de trémies.

Il est fait distinction entre plusieurs types de systèmes antibruit :

- les écrans ou parements métalliques

- les écrans en bois

- les écrans ou parements en matériaux synthétiques

- les écrans en béton.

Les documents d’adjudication définissent le système et les matériaux constitutifs parmi ceux qui sont

repris au document RW99-J-1.

J. 11.2. CLAUSES TECHNIQUES

Quinze jours avant le début des travaux, l’entrepreneur fournit les documents suivants :

-les plans d’exécution

-une note de calcul justificative sur le plan de la stabilité, établie sur base des hypothèses et des méthodes définies par le document RW99-J-1

-un rapport d’essais relatif à la détermination de l’indice d’isolation acoustique et de l’indice d’absorption acoustique, montrant que les performances demandées par le document RW99-J-1 sont atteintes.

J. 11.3. VERIFICATIONS

J. 11.3.1. CONTROLES AVANT EXECUTION

Les contrôles portent sur les dimensions et la géométrie des éléments fabriqués et montés en atelier.

J. 11.3.2. CONTROLES EN COURS D'EXECUTION

Les contrôles portent sur la géométrie de l’ouvrage et sur le respect des modalités de mise en œuvre sur chantier.

J. 11.4. PAIEMENT

Le paiement s’effectue comme suit :

-les panneaux d’écran isolant et absorbant : au m²

-les panneaux de bardage absorbant : au m²

-l’ossature :

poutrelles métalliques verticales : au m

ossature en béton armé : au m³

-les poutres de support :

poutres de support métalliques : au m

poutres de fondation en béton armé : au m³

-les sorties de secours : à la pièce.

J.12.	GARDE-CORPS METALLIQUES

J.12.1. DESCRIPTION

Un garde-corps est un dispositif destiné à éviter la chute des usagers dans le vide.

J.12.2. CLAUSES TECHNIQUES

Le garde-corps est dimensionné pour résister à la poussée de la foule conformément aux prescriptions de la NBN B 03-101 "Actions sur les constructions - ponts - routes".

Les prescriptions du document RW99-J-2 "Constructions métalliques" sont d'application.

Le garde-corps est réalisé conformément aux figures J. 12.2.1 à J. 12.2.3 , les dispositions particulières (pente, courbure,...) étant précisées aux documents d'adjudication.

Les plaques d'assise (300 x 150 x 25 mm) sont en acier S 235 J0 selon la norme NBN EN 10025.

Les autres profilés sont en acier S 235 JR.

La boulonnerie et les tiges d'ancrage sont en acier inoxydable de type A2 selon la norme
NBN EN ISO 3506-1 et -2.

Les produits d’ancrage sont conformes au C21.5.

Le système de protection anticorrosion est conforme aux prescriptions du document RW 99-J-3 moyennant les précisions suivantes :

La classe de corrosivité retenue est la classe C4, durabilité haute.

Les documents d’adjudication précisent le type de support (acier sablé, métallisé ou galvanisé).

La possibilité de réaliser un traitement de galvanisation sans mise en peinture peut également être retenue.

J.12.3. VERIFICATIONS

Les vérifications portent sur l’aspect, les dimensions et la géométrie des éléments fabriqués ainsi que sur l’aspect, l’épaisseur et l’adhérence du système anticorrosion.

J.12.4. PAIEMENT

Le paiement s’effectue sur base de la longueur exécutée.