CHAPITRE J

# PETITS OUVRAGES D’ART

## TABLE DES MATIERES

Pages

J. 1. REGARDS DE VISITE, BOITES DE BRANCHEMENT ET CHAMBRES POUR APPAREILS  1

J. 1.1. DESCRIPTION ........................................................................................................................ 1

J. 1.2. CLAUSES TECHNIQUES ....................................................................................................... 1

J. 1.3. SPECIFICATION ..................................................................................................................... 2

J. 1.4. VERIFICATIONS ..................................................................................................................... 2

J. 1.5. PAIEMENT............................................................................................................................... 2

### J. 2. SANS OBJET ………………………………………………………………………………………….. 2

J. 3. PETITS OUVRAGES EN BETON ET BETON ARME............................................................... 3

J. 3.1. DESCRIPTION ........................................................................................................................ 3

J. 3.2. CLAUSES TECHNIQUES ....................................................................................................... 3

J. 3.3. SPECIFICATIONS …………………………………………………………………………………… 4

J. 3.4. VERIFICATIONS ..................................................................................................................... 4

J. 3.5. PAIEMENT .............................................................................................................................. 4

J. 4. PETITS OUVRAGES EN ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON ARME ...…................ .. 5

J. 4.1. DESCRIPTION ........................................................................................................................ 5

J. 4.2. CLAUSES TECHNIQUES ....................................................................................................... 5

J. 4.3. SPECIFICATIONS …………………………………………………………………………………… 5

J. 4.4. VERIFICATIONS ..................................................................................................................... 5

J. 4.5. PAIEMENT .............................................................................................................................. 5

J. 5. MACONNERIE EN BRIQUES DE TERRE CUITE ET EN MATERIAUX AGGLOMERES........ 6

J. 5.1. DESCRIPTION ........................................................................................................................ 7

J. 5.2. CLAUSES TECHNIQUES ....................................................................................................... 7

J. 5.3. SPECIFICATIONS …………………………………………………………………………………… 7

J. 5.4. VERIFICATIONS ..................................................................................................................... 8

J. 5.5. PAIEMENT .............................................................................................................................. 8

J. 6. MACONNERIE ARMEE............................................................................................................. 8

J. 6.1. DESCRIPTION ........................................................................................................................ 8

J. 6.2. CLAUSES TECHNIQUES ....................................................................................................... 8

J. 6.3. SPECIFICATIONS …………………………………………………………………………………… 9

J. 6.4. VERIFICATIONS ..................................................................................................................... 9

J. 6.5. PAIEMENT .............................................................................................................................. 9

J. 7. MACONNERIE EN PIERRE NATURELLE ............................................................................... 9

J. 7.1. DESCRIPTION ........................................................................................................................ 9

J. 7.2. CLAUSES TECHNIQUES ....................................................................................................... 9

J. 7.3. SPECIFICATIONS …………………………………………………………………………………… 11

J. 7.4. VERIFICATIONS ..................................................................................................................... 11

J. 7.5. PAIEMENT .............................................................................................................................. 11

J. 8. IMPERMEABILISATION DES MACONNERIES ET DU BETON ............................................. 11

J. 8.1. DESCRIPTION ........................................................................................................................ 11

J. 8.2. CLAUSES TECHNIQUES ....................................................................................................... 12

J. 8.3. SPECIFICATIONS …………………………………………………………………………………… 12

J. 8.4. VERIFICATIONS ..................................................................................................................... 12

J. 8.5. PAIEMENT .............................................................................................................................. 12

J. 9. COUVRE-MURS ET TABLETTE SOUS GARDE-CORPS ....................................................... 13

J. 9.1. DESCRIPTION ........................................................................................................................ 13

J. 9.2. CLAUSES TECHNIQUES ....................................................................................................... 13

J. 9.3. VERIFICATIONS ..................................................................................................................... 14

J. 9.4. PAIEMENT .............................................................................................................................. 14

J. 10. PERRES ET GABIONS ........................................................................................................... 14

J. 10.1. DESCRIPTION ...................................................................................................................... 14

J. 10.2. CLAUSES TECHNIQUES .....................................................................................................14

J. 10.3. VERIFICATIONS ................................................................................................................... 15

J. 10.4. PAIEMENT ............................................................................................................................ 15

J. 11. ECRANS ET PAREMENTS ANTIBRUIT ................................................................................ 16

J. 11.1. DESCRIPTION ...................................................................................................................... 16

J. 11.2. CLAUSES TECHNIQUES .....................................................................................................16

J. 11.3. VERIFICATIONS ................................................................................................................... 16

J. 11.4. PAIEMENT ............................................................................................................................ 17

J. 12. GARDE-CORPS METALLIQUES ........................................................................................... 17

J. 12.1. DESCRIPTION ...................................................................................................................... 17

J. 12.2. CLAUSES TECHNIQUES .....................................................................................................17

J. 12.3. VERIFICATIONS ................................................................................................................... 18

J. 12.4. PAIEMENT ............................................................................................................................ 18

#### J. 13. CLOTURES …………………………………………………………………………………………… 22

J. 13.1. DESCRIPTION ...................................................................................................................... 22

J. 13.2. CLAUSES TECHNIQUES .....................................................................................................22

J. 13.3. VERIFICATIONS ................................................................................................................... 22

J. 13.4. PAIEMENT ............................................................................................................................ 23

J. 1. REGARDS DE VISITE, BOITES DE BRANCHEMENT ET CHAMBRES POUR APPAREILS

J. 1.1. DESCRIPTION

Ouvrages réalisés en maçonnerie de briques, de blocs en béton, en béton ou en béton armé conformément aux prescriptions des documents de marché. Si ceux-ci le prévoient, les ouvrages peuvent être préfabriqués ou comporter des éléments préfabriqués (constructions mixtes).

Les documents de marché fixent:

- les caractéristiques géométriques et mécaniques des ouvrages et de leur fondation

- les dispositions pour en assurer l'étanchéité (colmatage et lissage des joints de maçonnerie,

cimentage, imperméabilisation, jonction canalisation-ouvrage...)

- les éléments limitant la vitesse de l'eau ou ses effets (dispositifs brise-jets, revêtement ou

renforcement du radier,...)

- les dispositifs d'accès (échelles ou échelons) et de fermeture

- les caractéristiques d’un éventuel revêtement spécial du fond de l’ouvrage

- la classe de trafic au sens de la NBN B 21-101

J. 1.2. CLAUSES TECHNIQUES

J. 1.2.2. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

- mortier: C. 13.1.

- acier: C. 16.4.

- trappillons: C. 41.2.

- regards de visite et boîtes de branchement: C. 42.

- échelles: C. 43.1.

- échelons: C. 43.2.

- briques: C. 45.2.

- blocs pleins en béton: C. 45.3.

- blocs de laitier: C. 45.4.

L’utilisation de ciment à haute résistance aux sulfates (HSR) est imposée pour le mortier, les regards de visite et les boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton armé.

Le béton maigre présente au minimum une classe de résistance C 12/15. L’entrepreneur a le choix de sa composition et de sa consistance. L'utilisation d'un retardateur de prise est autorisée.

Les maçonneries sont conformes au J. 5. Les blocs pleins en béton présentent une résistance à la compression au moins égale à la classe f 20.

Le béton est exécuté conformément au J. 3., avec utilisation obligatoire du ciment à haute résistance aux sulfates (HSR).

Le béton non armé est de classe de résistance C 30/37 ou C 40/50. Le béton armé est de classe de résistance C 40/50. Le taux normal d’armatures est d’environ 100 kg/m³ de béton. Si le taux d’armatures calculé est plus élevé, les armatures font l’objet d’un poste séparé du métré.

J. 1.2.3. EXECUTION

Le radier des ouvrages exécutés en place est construit sur une couche de béton maigre si les documents d'adjudication le précisent.

L'élément de fond des ouvrages préfabriqués ou mixtes repose sur une fondation en béton maigre d'une épaisseur de 15 cm.

Les éléments droits préfabriqués sont exécutés en alignement vertical et respectent l'étanchéité prescrite.

La hauteur totale de la rehausse d’ajustement sous le trappillon est inférieure à 300 mm.

Les documents d’adjudication précisent, le cas échéant, les autres éléments préfabriqués.

Les joints de maçonnerie recevant un cimentage sont évidés sur une profondeur de 2 cm.

Les maçonneries en contact avec les terres reçoivent une imperméabilisation conforme au J. 8. y compris le cimentage.

Les parements intérieurs, non enduits, sont jointoyés au fur et à mesure de l'élévation.

Les échelons sont placés en alignement vertical et espacés de 30 cm.

Le trappillon n'empiète pas sur le filet d'eau ou la bordure. Le cadre du trappillon est ancré ou contrebuté à l’aide d’un béton C 30/37 ou d’un mortier à haute résistance et à retrait compensé. Le cadre épouse le profil du revêtement.

J. 1.3. SPECIFICATION

Pour l’étanchéité, l’abaissement final du niveau de l’eau est < 1 % de la hauteur de remplissage.

J. 1.4. VERIFICATIONS

J. 1.4.1. COUVERCLE

S'il y a ballottement du couvercle dans son châssis, l'entrepreneur y remédie.

J. 1.4.2. ETANCHEITE

Le fonctionnaire dirigeant désigne les ouvrages à contrôler.

L'entrepreneur fournit le système de tampons étanches destinés à obturer les canalisations y aboutissant et l’eau nécessaire.

Si les résultats de l'essai sont non conformes, l'entrepreneur procède à la réparation des fuites. Il est procédé, à sa charge, à un nouvel essai d'étanchéité.

J. 1.5. PAIEMENT

Le paiement des ouvrages de moins de  1 m de hauteur (mesurée du niveau moyen du trapillon au niveau moyen de la cunette) s’effectue à la pièce.

Sauf défini autrement par les documents d'adjudication, le paiement des autres ouvrages s'effectue par poste séparé en fonction des divers matériaux mis en oeuvre:

- le béton maigre (au m³)

- le béton de radier (au m³)

- le béton armé (au m³)

- les armatures (au kg)

- les maçonneries (au m³, déduction faite du volume des tuyaux de diamètre intérieur > 70 cm)

- l’imperméabilisation (au m²)

- les éléments de fond préfabriqués (à la pièce)

- le revêtement spécial du fond de chambre (au m²)

- les éléments droits préfabriqués (au m)

- les autres éléments préfabriqués (à la pièce)

- les dispositifs de fermeture (à la pièce)

- les trappillons (à la pièce)

- les échelles (au m)

- les échelons (à la pièce)

Les essais d'étanchéité sont payés à la pièce en fonction du diamètre de la canalisation aval.

J. 2. SANS OBJET

J. 3. PETITS OUVRAGES EN BETON ET BETON ARME

J. 3.1. DESCRIPTION

Petits ouvrages de toutes dimensions et formes, avec ou sans l'aide de coffrages, avec ou sans armatures.

Le béton est constitué de gravillons, de sable, de ciment, d'eau et, le cas échéant, d'armatures et d'adjuvants.

Chaque béton est désigné dans les documents d'adjudication au moins par sa classe de résistance à la compression, sa classe de consistance et la dimension nominale maximale du granulat.

Sauf prescriptions contraires des documents d’adjudication, la classe d’environnement est EE4 (environnement humide avec gel et agents de déverglaçage).

L’apparence lisse ou rugueuse du béton est définie par L ou R.

J. 3.2. CLAUSES TECHNIQUES

J. 3.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

- mortier: C. 13.1.

- béton: C. 14.

- armatures: C. 16.4.

- adjuvants: C. 17.

- prédalles en béton armé: C. 44.

L’utilisation de ciments à faible teneur en alcalis (LA) est imposée. Pour les ouvrages intervenant dans un réseau d'égout, les ciments utilisés présentent également une haute résistance aux sulfates (HSR).

J. 3.2.2. EXECUTION

Les coffrages subissent sans déformation les efforts résultant du poids du béton et de son serrage.

Les coffrages pour béton lisse sont constitués de plaques de bois lamellé, de plaques métalliques raidies, de prédalles en béton armé ou de tout autre matériau à soumettre à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

L'exécution du ferraillage, l’enrobage, les travaux préparatoires et les précautions à prendre lors du bétonnage sont décrits dans les normes citées en K. 4.1.2.

Le serrage du béton se fait exclusivement par vibration dans la masse et par couche d'une épaisseur maximale de 30 cm.

Les surfaces destinées à la reprise sont rugueuses, nettoyées et enduites d'un lait de ciment consistant d'épaisseur uniforme.

Le bétonnage est interdit par pluie abondante ou lorsque la température de l’air mesurée sous abri à 1,5 m du sol est inférieure à 5 °C.

Les ouvrages terminés ou dont la construction est interrompue sont protégés contre la dessiccation, les intempéries et le gel.

J. 3.3. SPECIFICATIONS

J. 3.3.1. RESISTANCE A LA COMPRESSION

Les documents d'adjudication fixent la classe de résistance du béton.

J. 3.3.2. ASPECT DU BETON

Les surfaces apparentes ne présentent ni bavure, ni excroissance de plus de 1 cm.

La surface des ouvrages est exempte de défauts pouvant affecter leur aptitude à l'usage ou leur durabilité. Sont considérés comme défauts entraînant le refus de l'ouvrage:

- les fissures d’ouverture supérieure ou égale à 0,15 mm,

- des défauts de surface (tels que bulles d'air, cavités, ...) dépassant au moins un des maxima suivants:

- une profondeur de 10 mm

- un volume de 5 cm³; le volume est conventionnellement déterminé comme étant le produit de la profondeur maximale et de la surface du plus petit rectangle circonscrit du défaut.

Les bétons servant de support à une feuille d'étanchéité répondent aux prescriptions suivantes:

- planéité: les irrégularités de surface ne dépassent pas 10 mm et 3 mm par rapport à une base de 10 cm

- texture: les écarts par rapport au plan sont limités à 2 mm pour les aspérités et 3 mm pour les creux.

J. 3.4. VERIFICATIONS

J. 3.4.1. CONTROLES AVANT EXECUTION

Les contrôles portent sur la nature et la qualité des matériaux.

J. 3.4.2. CONTROLES EN COURS D'EXECUTION

Les contrôles portent sur:

- la qualité du ferraillage

- le maintien de la propreté des constituants (béton, coffrage et acier)

- la ségrégation du béton

- le temps de malaxage

- le délai de mise en oeuvre.

###### J. 3.4.3. CONTROLES APRES EXECUTION

Les impositions du J. 3.3. sont vérifiées.

J. 3.5. PAIEMENT

Le paiement du béton et du béton armé s'effectue sur base du volume réalisé, y compris coffrages. Les armatures sont payées au kg mis en oeuvre.

Les cavités dont le volume individuel ne dépasse pas 50 dm³ ne sont pas décomptées.

J. 4. PETITS OUVRAGES EN ELEMENTS PREFABRIQUES EN

BETON ARME

J. 4.1. DESCRIPTION

Eléments assemblés pour la réalisation de murs en “ L ” ou de pertuis.

J. 4.2. CLAUSES TECHNIQUES

J. 4.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

-  éléments préfabriqués en L: C. 44.2.2.2.

- éléments de pertuis préfabriqués: C. 44.2.2.3.

J. 4.2.2. EXECUTION

Quinze jours avant le début des travaux, l’entrepreneur fournit les documents suivants:

- une note de calcul de stabilité

- les fiches techniques

- les plans d’exécution (coffrage et ferraillage).

Le travail comprend l’imperméabilisation des joints entre éléments côté remblais. Le procédé d’imperméabilisation des joints entre éléments du côté des remblais est défini par les documents d’adjudication.

GT20: Faut-il également envisager la pose d'un géocomposite drainant ou d'un géotextile?

Les éléments sont posés sur une fondation en béton dont les caractéristiques mécaniques et géométriques sont fixées par les documents d’adjudication.

Dans le cas où les pertuis préfabriqués ne comportent pas de joints d’étanchéité, le remplissage des joints est effectué à l’aide d’un mortier de calage, de scellement et de bourrage conforme au N. 1.9.

J. 4.3. SPECIFICATIONS

Les documents d'adjudication précisent les tolérances de niveaux et d'alignements.

Les pertuis sont placés en alignement droit entre les chambres de visite et/ou éléments d'angle.

J. 4.4. VERIFICATIONS

Les contrôles portent sur le respect des niveaux et alignements.

J. 4.5. PAIEMENT

Le paiement s'effectue par postes séparés en fonction des divers éléments mis en oeuvre.

Pour les éléments préfabriqués en “ L ” de soutènement  (y compris armatures):

- les éléments en “ L ” (au m pour une hauteur donnée)

- les éléments d’angle (à la pièce pour une hauteur donnée)

- les pièces spéciales (à la pièce pour une hauteur donnée)

- la fondation en béton (au m³).

Pour les éléments de pertuis préfabriqués (y compris armatures) :

- les éléments courants (au m pour une section de dimensions données)

- les pièces d’extrémité (à la pièce pour une section donnée)

- les pièces spéciales (à la pièce pour une section donnée)

- la fondation en béton (au m³).

# J. 5. MACONNERIE EN BRIQUES DE TERRE CUITE ET EN MATERIAUX AGGLOMERES

## J. 5.1. DESCRIPTION

Ouvrages constitués de mortier et de blocs artificiels: briques de terre cuite, blocs en béton et blocs de laitier.

## J. 5.2. CLAUSES TECHNIQUES

### J. 5.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

- mortier: C. 13.1, catégorie M1 suivant NBN B 14-001.

GT20: La NBN B 14-001 est remplacée par le NBN EN 998-3. Catégorie et référence à adapter.

- briques en terre cuite: C. 45.2

- blocs en béton: C. 45.3

- blocs de laitier: C. 45.4.

### J. 5.2.2. EXECUTION

Les briques et blocs en béton sont posés à bain fluant de mortier et sont appareillés à joints décalés.

Sauf contre-indication du fournisseur, les matériaux à absorption d'eau par capillarité élevée (supérieure à 20 g/dm² par minute) sont humidifiés, excepté en cas d’utilisation d’un rétenteur d'eau.

Les briques de terre cuite sont humidifiées légèrement sans que l'eau ne s'en écoule.

Lors du montage, les joints des parements restant nus sont évidés. Les parements sont jointoyés en une seule fois après montage.

Les joints des maçonneries destinées à recevoir un cimentage sont grattés.

## J. 5.3. Spécifications

Le hors plomb ou l'écart par rapport au fruit est au maximum égal à a (en cm), avec:

- a = 0,25 h1/3 pour les maçonneries en élévation

- a = 0,50 h1/3 pour les maçonneries enterrées

- a ( 4 cm dans les deux cas.

h étant la hauteur du mur exprimée en cm.

Les assises de maçonnerie ne s'écartent pas de l'horizontale de plus de 0,125 d1/3, d étant la longueur de l’assise exprimée en cm.

Le défaut d'alignement est au maximum égal à 0,25 d1/3, d étant la longueur de l'assise exprimée 
en cm.

## J. 5.4. VERIFICATIONS

### J. 5.4.1. RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

# Les contrôles portent sur les caractéristiques des matériaux.

### J. 5.4.2. Contrôles EN COURS D'exécution

# Les contrôles portent sur le respect des niveaux et alignements.

## J. 5.5. PAIEMENT

Le paiement s'effectue:

- pour les parements: sur base de la surface

- pour les autres maçonneries: sur base du volume.

# J. 6. MACONNERIE ARMEE

## J. 6.1. DESCRIPTION

Maçonnerie réalisée au moyen d’un empilement de blocs coffrants en béton remplis de béton et armée d’armatures pour béton armé.

En ce qui concerne le béton de remplissage, les prescriptions du J. 3.1 sont d’application.

## J. 6.2. CLAUSES TECHNIQUES

### J. 6.2.1. MATERIAUX

Le béton de remplissage et les armatures répondent aux prescriptions du J. 3.2.1. La classe de résistance du béton de remplissage est C30/37 ou C40/50.

Le béton de remplissage répond en outre aux recommandations du fournisseur des blocs coffrants en ce qui concerne la dimension des granulats et l’éventuelle utilisation d’un fluidifiant.

Les blocs coffrants sont réalisés à l’aide d’un béton C30/37. Ils ont une texture très serrée.

Les blocs coffrants sont ouverts haut et bas afin de permettre le passage des barres verticales et du béton de remplissage. Ils sont pourvus de 4 rainures permettant un positionnement correct des armatures.

La tolérance sur la hauteur des blocs est de 0,2 mm.

### J. 6.2.2. EXECUTION

Quinze jours avant le début des travaux, l’entrepreneur fournit:

- une note de calcul justificative sur le plan de la stabilité

- les plans d’exécution (coffrage et ferraillage).

Les blocs coffrants sont empilés à sec et à joints verticaux décalés d’un lit sur l’autre. Ils s’emboîtent dans le sens longitudinal par un système de fourches et d’épaulements.

La maçonnerie est armée et remplie de béton au fur et à mesure de son érection. La mise en œuvre est conforme aux recommandations du fournisseur des blocs coffrants (hauteur maximale d’une phase de bétonnage, ...) ainsi qu'aux prescriptions du J. 3.2.2 à l’exception de celles relatives au coffrage.

## J. 6.3. Spécifications

# Les prescriptions du J. 5.3. sont d’application.

## J. 6.4. VERIFICATIONS

### J. 6.4.1. RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

Les contrôles portent sur les caractéristiques des matériaux.

Les prescriptions du J. 3.4.1. sont d'application.

### J. 6.4.2. Contrôles en cours d’exécution

Les contrôles portent sur le respect des niveaux et alignements. Les prescriptions du J. 5.3. sont d'application.

# Les prescriptions du J. 3.4.2. sont d’application.

### J. 6.4.3. Contrôles après exécution

# Les prescriptions du J. 3.4.3. sont d’application.

## J. 6.5. PAIEMENT

Le paiement s’effectue au m² de maçonnerie pour une épaisseur donnée, béton de remplissage et armatures compris.

# J. 7. MACONNERIE EN PIERRE NATURELLE

## J. 7.1. DESCRIPTION

# Maçonneries constituées de pierres naturelles, brutes ou travaillées.

## J. 7.2. CLAUSES TECHNIQUES

### J. 7.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

- mortier: C. 13.1, catégorie M suivant norme NBN B 14-001

GT20: La NBN B 14-001 est remplacée par le NBN EN 998-3. Catégorie et référence à adapter.

- pierres naturelles: C. 28. Les documents d’adjudication prescrivent la nature et le type de pierres.

### J. 7.2.2. EXECUTION

#### J. 7.2.2.1. Maçonnerie de moellons

# Les moellons sont posés à plein bain de mortier. La mise en œuvre se fait en lit ou en délit.

Lors du montage, les joints des parements sont évidés. Les parements sont jointoyés en une seule fois après montage.

Les documents d’adjudication définissent le type de joint à réaliser.

Les moellons apparaissent "bien gisants" et les joints verticaux sont en découpe. Les moellons de longue queue alternent avec ceux de queue plus courte afin d'assurer une bonne liaison avec le reste de la maçonnerie.

# Les documents d’adjudication définissent le mode de liaison du parement au reste de l’ouvrage.

Les documents d'adjudication précisent le mode de mise en œuvre:

- moellons non montés par assises réglées (moellons non équarris et non épincés)

La maçonnerie est montée sans recherche d'appareillage ni souci d'une rectitude et d'une continuité parfaites des lits. Les joints verticaux sont décalés autant qu'il est possible et en tout cas ne se prolongent jamais au-delà de deux hauteurs de moellons. L'épaisseur des lits et des joints ne dépasse pas 3 cm.

Les documents d’adjudication précisent si la maçonnerie est montée par assises sensiblement horizontales ou non.

- moellons montés par assises réglées (moellons équarris et épincés)

Pour les moellons à assises irrégulières, la maçonnerie est conduite par assises horizontales réglées à joints décalés, la hauteur pouvant varier d'une assise à l'autre. Les joints sont aussi réguliers que possible. Leur épaisseur ne dépasse généralement pas 2 cm. Il peut être posé quelques moellons de la hauteur de deux assises, répartis irrégulièrement pour obtenir un effet décoratif.

Pour les moellons à assises régulières, la maçonnerie est conduite par assises horizontales de même hauteur réglées à joints décalés. Les joints sont aussi réguliers que possible. Leur épaisseur ne dépasse pas 2 cm.

La pose des moellons à appareiller est faite suivant un dessin d'appareil établi par les documents d'adjudication.

#### J. 7.2.2.2. Maçonnerie de pierres bleues appareillées

La maçonnerie est montée suivant un plan d'appareil établi par les documents d'adjudication. Ceux-ci définissent également le mode de liaison du parement au reste de l’ouvrage.

# Toute pierre écornée ou dont les arêtes sont épaufrées est remplacée.

En général, le lit d'assise des pierres est parallèle au lit de carrière. Lorsque cette règle ne peut pas être suivie, les documents d'adjudication précisent le lit de pose. A défaut, l'entrepreneur consulte le fonctionnaire dirigeant avant la commande des pierres.

La pose est faite sur cales réglées à l'épaisseur du joint, de manière à ce que l'assise supérieure présente une assiette plane. Les cales sont placées aux angles et au moins à 5 cm des arêtes. La pose est faite à bain de mortier.

Lors du montage, les joints des parements sont évidés. Les parements sont jointoyés en une seule fois après montage.

Les documents d’adjudication définissent le type de joint à réaliser.

Les lits et les joints ont 8 mm d'épaisseur compte tenu d'un écart admissible de 2 mm sur les dimensions des pierres.

# Les pierres ciselées sont toutes posées dans un même sens de taille.

#### J. 7.2.2.3. Parements en "petit granit"

Les documents d'adjudication prescrivent l'appareillage et les ancrages ou pattes de scellement éventuels. Ceux-ci sont en acier inoxydable avec 3 % de molybdène.

Le jointoiement se fait à l'aide de mastic plastique ou de mortier de résine. Les joints ont 1 cm d'épaisseur.

- parements de 4 à 5 cm d'épaisseur

Les pierres sont posées soit avant l'exécution de la maçonnerie, soit en même temps que celle-ci.

Elles sont accolées au support. Les pierres sont posées au mortier sur cales en bois en parfaite liaison avec la maçonnerie, les charges étant reprises verticalement par des parpaings ou par une adaptation de la structure.

Lors de la pose, le mortier ne remplit pas entièrement le joint.

- parements de 8 cm d'épaisseur

Le parement peut être réalisé comme pour les parements de 4 à 5 cm d’épaisseur mais plus généralement on prévoit un matelas d'air entre le parement et le support.

Les éléments de parement sont disposés et ancrés pour permettre les dilatations, contractions et tassements des pierres, indépendamment des mouvements de l'ossature ou du contre-mur.

Des joints sont laissés ouverts pour permettre l'écoulement des eaux de condensation et assurer la ventilation.

- parements de 10 cm d'épaisseur

Les pierres sont solidement ancrées à l'aide de pattes de scellement. Les pattes, agrafes, attaches, sont accrochées et scellées aux pierres. Elles sont scellées dans les maçonneries.

Le travail comprend la formation de toutes les entailles nécessaires pour les ancrages, toutes les découpes, les calages provisoires en bois, les calages définitifs au plomb ainsi que les scellements.

## J. 7.3. Spécifications

# Les prescriptions du J. 5.3 sont d’application.

## J. 7.4. VERIFICATIONS

### J. 7.4.1. RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

# Les contrôles portent sur les caractéristiques des matériaux.

### J. 7.4.2. Contrôles en cours d'exécution

# Les contrôles portent sur le respect des niveaux, des alignements et des épaisseurs des joints.

## J. 7.5. PAIEMENT

Pour les maçonneries en pierres bleues appareillées ou en moellons, le paiement s'effectue sur base du volume de la maçonnerie et sur base d’un supplément pour  la surface du parement.

Pour les parements en « petit granit », le payement s’effectue en fonction de la surface en fonction de l’épaisseur du parement.

Les vides de plus de 1 m² sont déduits. Les retours sont comptés sans supplément pour moellons d'angle.

# J. 8. IMPERMEABILISATION DES MACONNERIES ET DU BETON

## J. 8.1. DESCRIPTION

Protection des faces des murs en contact avec les terres à l'aide d'un enduit précédé, le cas échéant, d'un cimentage.

Cette protection est éventuellement complétée par un matelas drainant vertical s’écoulant dans un drain horizontal (cunette ou tuyau drainant) en pied de paroi.

## J. 8.2. CLAUSES TECHNIQUES

### J. 8.2.1. MATERIAUX

L'enduit d'imperméabilisation est réalisé par application d'un produit à base de bitume préalablement agréé par le fonctionnaire dirigeant.

# Le mortier pour cimentage est un mortier d'enduit conforme au C. 13.1.

# Le drainage vertical est réalisé à l’aide d’un géocomposite drainant conforme au C. 26.

### J. 8.2.2. EXECUTION

#### J. 8.2.2.1. ENDUIT D'IMPERMEABILISATION

# La surface à enduire est brossée, afin de la débarrasser de toute trace de sable, terre, poussière, ...

Le produit est appliqué en trois couches suivant les prescriptions du fabricant. La première couche est de couleur noire, la deuxième couche est de couleur rouge et la troisième couche est de couleur noire.

#### J. 8.2.2.2. DRAINAGE VERTICAL

Le géocomposite drainant est accolé à la paroi de la maçonnerie ou du béton. Les documents d’adjudication précisent:

- la nature et les modalités de mise en œuvre du géocomposite drainant

- la nature et le profil de la cunette ou la nature et le diamètre du tuyau drainant

- les modalités de mise en œuvre et de raccordement de la cunette ou du tuyau drainant.

## J. 8.3. Spécifications

L'épaisseur minimale du cimentage est de 1,5 cm.

Toute irrégularité de surface du cimentage est inférieure à 5 mm.

## J. 8.4. VERIFICATIONS

Les contrôles portent sur la régularité des surfaces, l’épaisseur du cimentage et le nombre de couches de l’enduit.

## J. 8.5. PAIEMENT

Le paiement s’effectue comme suit:

- cimentage: au m²

- enduit d'imperméabilisation: au m²

- drain vertical: au m²

- drain linéaire en pied de paroi: au m.

# J. 9. COUVRE-MURS et tablette sous garde-corps

## J. 9.1. DESCRIPTION

Le couvre-murs est constitué d’éléments de protection du sommet des murs contre les intempéries. Ils sont plats, à pente simple ou à pente double.

# Les tablettes sous garde-corps sont des éléments plats de finition fixés sous les garde-corps.

# Chaque débordement a une largeur minimale de 5 cm et est pourvu d’un larmier.

Les documents d’adjudication précisent le matériau constitutif, l'aspect, la finition de surface, la teinte et les dimensions des éléments.

## J. 9.2. CLAUSES TECHNIQUES

### J. 9.2.1. MATERIAUX

Les matériaux de base des éléments en pierre ou en béton répondent aux prescriptions suivantes:

- mortier: C. 13.1. Il est du type M1

GT20: La NBN B 14-001 est remplacée par le NBN EN 998-3. Catégorie et référence à adapter.

- pierre naturelle: C. 28

- béton: J. 3.

Les éléments en fibro-ciment sont creux et composés de fibres de haute qualité, de ciment Portland, de sable et de charges minérales. Les éléments sont obtenus par extrusion. Ils sont autoclavés après durcissement accéléré au four. Ils ne contiennent pas d'amiante.

Le mastic de jointoiement est souple et ne comporta aucun liquide ou solvant pouvant tacher les éléments. Il assure une excellente adhérence au béton et à la pierre. Il a les caractéristiques d'un caoutchouc élastique et est capable de subir des allongements et des contractions répétés sans se fendiller ni perdre ses qualités d'adhérence.

### J. 9.2.2. EXECUTION

Avant la mise en œuvre du mortier de pose, à chaque joint entre éléments une bande de protection (PVC renforcé ou fibre de verre bitumée) est posée sur la maçonnerie afin d'éviter d'éventuelles infiltrations.

Les éléments sont posés sur un lit de mortier. Les documents d’adjudication précisent si une émulsion plastique synthétique est mélangée au mortier frais.

# Toute remontée du mortier dans les joints verticaux entre éléments est évitée.

Les joints verticaux entre éléments sont fermés par un joint de mousse souple ou de polystyrène de 12 mm d'épaisseur épousant la section des éléments en réservant un vide de 15 mm de profondeur qui est rejointoyé au mastic.

# Le mastic est mis en œuvre sur des surfaces propres et sèches suivant les instructions du fabricant.

Le travail comprend les forages, découpes et préparations pour recevoir les ancrages des garde-corps.

L'ouverture autour des tiges d'ancrage éventuelles est remplie au moyen d'un mastic élastique et étanche.

## J. 9.3. VERIFICATIONS

### J. 9.3.1. RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

# Les contrôles portent sur les caractéristiques des matériaux.

### J. 9.3.2. Contrôles EN COURS d'exécution

# Les contrôles portent sur la mise en œuvre des matériaux.

## J. 9.4. PAIEMENT

# Le paiement s'effectue sur base de la longueur exécutée.

# J. 10. PERRES, GABIONS ET ENROCHEMENTS

## J. 10.1. DESCRIPTION

Ouvrages de stabilisation de berges réalisés à l’aide de blocs de pierre empilés à sec (perrés) ou de corbeilles réalisées avec un treillis métallique et remplies de pierres (gabions).

# Les documents d’adjudication définissent les dimensions et la géométrie de l’ouvrage.

### J. 10.1.1. Perrés

Moellons bruts non montés par assises réglées et posés à sec.

Le fruit du parement est défini par les documents d’adjudication.

### J. 10.1.2. Gabions

Corbeilles cloisonnées réalisées avec un treillis remplies avec un empierrement.

Des fils de renforcement sont tissés aux pliures du gabion. Les fils sont continus. Les gabions sont divisés en cellules par des cloisons. Les cloisons et les faces sont fixées au panier par des fils tissés.

# Les documents d’adjudication définissent les dimensions des gabions et des cellules.

### J. 10.1.3. Enrochement de moellons bruts

Les prescriptions sont définies dans les documents d’adjudication.

## J. 10.2. CLAUSES TECHNIQUES

# Les documents d’adjudication définissent les niveaux inférieur et supérieur de l’ouvrage.

### J. 10.2.1. Perrés

#### J. 10.2.1.1. MATERIAUX

Le béton est conforme au J. 3.

Les pierres sont conformes au C. 28.

Dimensions des pierres en cm:

- longueur de queue:	minimum 50

- hauteur d’assise:	minimum 30

- longueur:	minimum 50.

# Les pierres de section lenticulaire ne sont pas admises.

#### J. 10.2.1.2. EXECUTION

Les prescriptions du J. 7.2.2. sont d’application.

Les deux rangs supérieurs sont posés au béton de classe de résistance C 30/37; les joints sont rentrants de 5 cm.

### J. 10.2.2. Gabions

#### J. 10.2.2.1. MATERIAUX

# Treillis et fils en acier doux à galvanisation riche (270 g/m²).

Les documents d’adjudication précisent l’ouverture de la maille, le diamètre des fils de la maille et les diamètres des fils de lisière, de renforcement et de ligature.

# Matériau de remplissage: empierrement calibre 100/150 conforme au C. 28.

#### J. 10.2.2.2. EXECUTION

Les rabats et les gabions sont ligaturés entre eux (3 par mètre).

Lors du montage, le ligaturage des faces entre elles est effectué par entrelacement en spirale d’un fil passant au moins une fois dans chaque maille.

Les cloisons sont ligaturées de la même façon.

Un fil de tension est placé au centre de chaque cellule.

# Le matériau de remplissage est disposé de façon telle qu’il présente un minimum de vides.

## J. 10.3. VERIFICATIONS

# Les contrôles portent la mise en œuvre des matériaux.

## J. 10.4. PAIEMENT

Le paiement des perrés est effectué sur base de la surface de parement.

Le paiement des gabions est effectué sur base de la surface en fonction de la largeur des gabions.

Les enrochements en moellons bruts sont payés à la tonne en fonction de la masse des éléments.

J. 11. ECRANS ET PAREMENTS ANTIBRUIT

J. 11.1. DESCRIPTION

Un écran antibruit est un dispositif qui fait obstacle aux ondes sonores aériennes en s’interposant sur

leur chemin de propagation entre voie de communication et environnement.

Un parement antibruit est un dispositif qui absorbe les ondes sonores incidentes sur les murs de

soutènement, de tunnels ou de trémies.

Il est fait distinction entre plusieurs types de systèmes antibruit:

- les écrans ou parements métalliques

- les écrans en bois

- les écrans ou parements en matériaux synthétiques

- les écrans en béton.

Les documents d’adjudication définissent le système et les matériaux constitutifs parmi ceux qui sont

repris au document RW99-J-1.

J. 11.2. CLAUSES TECHNIQUES

Quinze jours avant le début des travaux, l’entrepreneur fournit les documents suivants:

- les plans d’exécution

- une note de calcul de stabilité, établie sur base des hypothèses et des méthodes définies par le document RW99-J-1

- un rapport d’essais relatif à la détermination de l’indice d’isolation acoustique et de l’indice d’absorption acoustique, montrant que les performances demandées par le document RW99-J-1 sont atteintes.

J. 11.3. VERIFICATIONS

J. 11.3.1. CONTROLES AVANT EXECUTION

Les contrôles portent sur les dimensions et la géométrie des éléments fabriqués et montés en atelier.

J. 11.3.2. CONTROLES EN COURS D'EXECUTION

Les contrôles portent sur la géométrie de l’ouvrage et sur le respect des modalités de mise en œuvre sur chantier.

J. 11.4. PAIEMENT

Le paiement s’effectue comme suit:

-les panneaux d’écran isolant et absorbant: au m² en fonction de leur nature

-les panneaux de parement absorbant: au m² fonction de leur nature

-l’ossature:

- poutrelles métalliques verticales: au m

- ossature en béton armé: au m³

- fixation sur ouvrage d'art : supplément payé à la pièce

-les poutres de support:

poutres de support métalliques: au m

poutres de fondation en béton armé: au m³

-les sorties de secours: à la pièce.

J.12.	GARDE-CORPS METALLIQUES

J.12.1. DESCRIPTION

Un garde-corps est un dispositif destiné à éviter la chute des usagers dans le vide.

J.12.2. CLAUSES TECHNIQUES

Le garde-corps est dimensionné pour résister à la poussée de la foule conformément aux prescriptions de la NBN B 03-101.

Les prescriptions du document RW99-J-2 sont d'application.

Le garde-corps est réalisé conformément aux figures J. 12.2.1 à J. 12.2.3., les dispositions particulières (pente, courbure,...) étant précisées aux documents d'adjudication.

Les plaques d'assise (300 x 150 x 25 mm) sont en acier S 235 J0 selon la NBN EN 10025.

Les autres profilés sont en acier S 235 JR.

La boulonnerie et les tiges d'ancrage sont en acier inoxydable de type A2 selon la 
NBN EN ISO 3506-1 et -2.

Les produits d’ancrage sont conformes au C. 21.5.

Le système de protection anticorrosion est conforme aux prescriptions du document RW99-J-3 moyennant les précisions suivantes:

- la classe de corrosivité retenue est la classe C4, durabilité haute

- les documents d’adjudication précisent le type de support (acier sablé, métallisé ou galvanisé)

- la possibilité de réaliser un traitement de galvanisation sans mise en peinture peut également être retenue.

J.12.3. VERIFICATIONS

Les vérifications portent sur l’aspect, les dimensions et la géométrie des éléments fabriqués ainsi que sur l’aspect, l’épaisseur et l’adhérence du système anticorrosion.

J.12.4. PAIEMENT

Le paiement s’effectue sur base de la longueur exécutée en fonction du type de protection anticorrosion.

# J. 13. CLOTURES

## J. 13.1. DESCRIPTION

# Réalisation d'éléments destinés à protéger des propriétés publiques ou privées.

Les documents d'adjudication fixent :

- la nature des matériaux, les caractéristiques géométriques (sections, longueurs, profondeur d'enfouissement, entredistances, ...) et mécaniques, les protections et revêtements des éléments constituant les supports : poteaux, accessoires et leurs fondations éventuelles

- la nature des matériaux, les caractéristiques géométriques et mécaniques, les protections et revêtements, les dispositifs de fixation des fils, treillis et panneaux

- la nature des matériaux, les caractéristiques géométriques et mécaniques, les protections et revêtements, les dispositifs de fixation des éléments mobiles (barrières d'accès).

## J. 13.2. CLAUSES TECHNIQUES

### J. 13.2.1. MATERIAUX

# Ils répondent aux prescriptions des documents d’adjudication.

### J. 13.2.2. EXECUTION

Les poteaux sont placés verticalement et en alignements.  Ils sont soit enfoncés dans un sol ferme non remanié, soit fixés dans une fondation en béton de classe de résistance C16/20.  L’entrepreneur a le choix de la composition et de la consistance du béton.  L'utilisation d'un retardateur de prise est autorisée.

Les poteaux d'angles, d'extrémités ou situés aux limites des parcelles sont maintenus, aux 2/3 de leur hauteur hors sol, par des jambes de force fixées dans une fondation en béton de classe de résistance C16/20.

Les fils, treillis ou panneaux sont fixés à chaque poteau.  A chaque limite de parcelles, les fils et treillis sont coupés et des ligatures d'extrémités sont réalisées.

# Les clôtures épousent le profil du sol.

Les barrières sont fixées sur poteaux supports.  Les ancrages de ces poteaux sont réalisés en béton de classe de résistance C30/37.

Un dispositif de rattrapage du jeu est prévu; le montage initial est réalisé de façon à répartir le jeu en parts sensiblement égales.

# Les accessoires maintenant les barrières en position ouverte sont prévus.

## J. 13.3. VERIFICATIONS

### J. 13.3.1. Contrôles avant exécution

Les contrôles portent sur les caractéristiques des matériaux ainsi que sur la géométrie des éléments constitutifs de l'ouvrage.

### J. 13.3.2. Contrôles d'exécution

Les contrôles portent sur la géométrie de l'ouvrage, sur les fixations entre éléments constitutifs et sur l'ancrage dans le sol des poteaux supports.

## J. 13.4. PAIEMENT

# Le paiement des clôtures s'effectue sur base de la longueur exécutée, tous éléments compris.

# Le paiement des barrières s'effectue à la pièce, par type de barrière.