K. 7.8. Dalles souples

K. 7.8.1. Description et spécifications

La dalle souple est destinée à "ponter" le vide entre deux poutres tout en permettant une libre rotation de celles-ci et en transmettant les efforts horizontaux. Les prescriptions suivantes sont d'application:

- classe de résistance: C35/45

- classe d'environnement: EE4

- classe d'absorption d'eau: WAI (0.45)

- ciment CEM I LA ou CEM III A LA

Cependant, par dérogation, les conditions relatives à l’enrobage sont modifiées comme suit:

- enrobage nominal: 30 mm

|  | Armatures passives |
| --- | --- |
|  | nominal (plan) | minimal (mesuré) |
| Enrobage (mm) | 30 | 25 ((h = 5) |

Ces prescriptions sont reprises aux plans d'exécution et de pose.

K. 7.8.2. Caractéristiques géométriques

La dalle souple a une épaisseur de 10 cm et une longueur de 80 cm.

Figure K. 7.8.2.a: vue d'ensemble

Figure K. 7.8.2.b: coupe (unité: m)

K. 7.8.3. Ferraillage

Des plans standardisés peuvent être demandés à la DGO1-62.

GT20: Qui va demander ces plans (le service dirigeant, l'entrepreneur…)?

Il serait préférable de les fournir.

K. 7.9. Dalle flottante

K. 7.9.1. Descriptions et spécifications

La dalle flottante est un élément de liaison entre la route et l'ouvrage. Cette dalle rend progressive la variation de déformabilité de la chaussée entre le remblai et le pont.

Les prescriptions suivantes sont d'application:

- classe de résistance: C35/45

- classe d'environnement: EE3 ou EE4

- classe d'absorption d'eau: WAI (0.45)

- ciment CEM I LA ou CEM III A LA

Cependant, par dérogation, les conditions relatives à l’enrobage sont modifiées comme suit:

- enrobage nominal: 30 mm

|  | Armatures passives |
| --- | --- |
|  | nominal (plan) | minimal (mesuré) |
| Enrobage (mm) | 30 | 25 ((h = 5) |

Ces prescriptions sont reprises aux plans d'exécution et de pose.

K. 7.9.2. Caractéristiques géométriques

- Epaisseur de la dalle: 30 cm.

- Longueur de la dalle: 6 m.

Figure K. 7.9.2. Schéma de la dalle flottante (unité: m)

GT20: Fournir une figure plus lisible

Remplacer "couches d'hydrocarbonés" par "couches de chaussée"

Supprimer "remblais"

K. 7.9.3. Ferraillage

Des plans standardisés peuvent être demandés à la DGO1-62.

GT20: Qui va demander ces plans (le service dirigeant, l'entrepreneur…)?

Il serait préférable de les fournir.