K. 8.	DISPOSITIFS D'APPUIS, JOINTS DE DILATATION ET D'ETANCHEITE

K. 8.1.	APPUIS EN NEOPRENE

GT20: Le CPN traite de polychloroprène. Le néoprène est une dénomination commerciale.

A remplacer et adapter le CPN en conséquence

K.8.1.1.	DESCRIPTION

Les appuis sont conformes aux prescriptions de la NBN EN 1337-3.

K. 8.1.2.	CLAUSES TECHNIQUES

Les dimensions externes des appuis ainsi que l'épaisseur des couches de néoprène et des frettes sont calculées par l'entrepreneur et sousmises à l'approbation du fonctionnaire dirigeant en fonction des efforts transmis de la superstructure vers l'infrastructure.

K. 8.1.3.	VERIFICATIONS

Les contrôles portent sur les dimensions et sur les conditions de mise en œuvre des appuis.

K. 8.1.4.	PAIEMENT

Les appuis sont payés à la pièce en fonction du type d'appui.

K. 8.2.	APPUIS SPECIAUX

K. 8.2.1.	DESCRIPTION

Les appuis spéciaux comprennent les appuis à pot et les appuis cylindriques et sphériques contenant du PTFE.

Les appuis sont conformes aux prescriptions des NBN EN 1337-5 et NBN EN 1337-7.

K. 8.2.2.	CLAUSES TECHNIQUES

Le type d’appuis et leurs caractéristiques sont définis par l'adjudicataire et soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant en fonction des efforts transmis de la superstructure vers l'infrastructure.

GT20: Le type d'appuis doit être défini par le pouvoir adjudicateur.

K. 8.2.3.	VERIFICATIONS

Les contrôles portent sur les dimensions et sur les conditions de mise en œuvre des appuis.

K. 8.2.4.	PAIEMENT

Les appuis sont payés à la pièce en fonction du type d'appui.

GT20: Le CPN cite le Téflon (dénomination commerciale). A remplacer.

## K. 8.3. JOINT DE DILATATION POUR PONT

### K. 8.3.1. DESCRIPTION

Dispositif déformable s'adaptant aux déplacements de l'ouvrage, permettant une continuité de la surface de roulement et une protection efficace des lèvres de l'ouverture vis-à-vis des chocs des véhicules ainsi qu'une étanchéité à l'eau et aux autres matières.

Le joint proposé au fonctionnaire dirigeant doit avoir reçu un avis technique du Département des Expertises Techniques du SPW. Cet avis est rendu sur base de l’examen d’un dossier général comprenant les éléments suivants:

- une description détaillée du joint avec toutes les caractéristiques techniques des matériaux mis en œuvre.

- un manuel de pose.

- des références d’ouvrages où ce type de joint a été placé.

GT20: Et pour les nouveaux produits?

- le dimensionnement du joint selon les Eurocodes.

- la liste des poseurs de joints agréés par le fabricant.

Les éléments suivants peuvent également être ajoutés mais ne sont pas obligatoires:

- résultats d’essais en laboratoire.

- agréments techniques.

La liste des joints ayant reçu un avis technique est disponible au Département des Expertises Techniques du SPW.

Ce dossier technique général sera complété, pour chaque ouvrage, par l’étude des dispositions particulières reprenant notamment l’étanchéité et le drainage (voir K. 8.3.2.4,  
K. 8.3.2.5. et K. 8.3.2.6.)

### K. 8.3.2. CLAUSES TECHNIQUES

#### K. 8.3.2.1. CHOIX DU JOINT

Les documents d’adjudication précisent les caractéristiques du joint à mettre en œuvre sur l’ouvrage:

- le souffle nominal

- le biais éventuel

- le type de trafic

- la catégorie de joint

#### K. 8.3.2.2. GEOMETRIE DU JOINT

Le joint suit le profil en travers de la route, notamment à la liaison chaussée-trottoir tout en assurant l’étanchéité à cet endroit.

Le joint est exécuté de façon à ce que l'eau puisse s'écouler au droit du filet d’eau.

En bord de pont, pour éviter les écoulements d'eau, l'extrémité est adaptée de manière à assurer l'étanchéité à cet endroit. Le dispositif peut nécessiter une adaptation des tablettes sous garde-corps.

#### K. 8.3.2.3. PLACEMENT DU JOINT

##### K. 8.3.2.3.1. TEMPERATURE DE PLACEMENT

L'ouverture du joint est réglée en fonction de la température du pont lors du placement.

La température à la pose (tw) est évaluée à:

tw = t pont +

où tet  sont déterminés en fonction du type d’ouvrage (voir ci-après).

(t est la variation de la température effective du pont au cours de la journée.

GT20: La formule fixe une valeur de la t° de pose alors que celle-ci varie quotidiennement (via le dt réel). De plus, ceci ne tient pas compte de la t° réelle à la pose en fonction du moment de la journée (par ex: à 8h ou à 15h)

###### K. 8.3.2.3.1.1. PONTS EN BETON

L'évaluation de la température peut être obtenue par l'une des deux méthodes suivantes.

GT20: Quelle est la deuxième méthode?

La température est arrondie au degré supérieur.

La température est mesurée au moyen d'un thermomètre placé à une distance entre 0,50 m et 2 m sous le tablier durant une période de 48h.

Soit "2"	la date de placement du joint

Soit t2min	la température minimum au cours de la journée du placement

Soit t1max	la température maximum au cours de la journée précédant le placement

Soit t1min	la température minimum au cours de la journée précédant le placement

Soit t0max 	la température maximum 2 jours avant le placement

Soit

La température minimum effective du pont, le jour du placement, est évaluée par la formule suivante:

tpont = 1,14 x t48 - 1,1

La variation de la température effective du pont au cours de la journée peut être estimée à 7 °C 
(= ( t)

###### K. 8.3.2.3.1.2. PONTS COMPOSITES

GT20: Quelle est la définition d'un "pont composite" (=mixte?)?

La température effective minimum du pont, le jour du placement, est évaluée par la formule 
suivante:

t  pont = 1,14 x t24 - 2,6

avec 	(mesures ou observations de l'I.R.M.)

( t ( 14 °C

GT20: = ou environ ?

###### K. 8.3.2.3.1.3. PONTS METALLIQUES

t  pont = 1,10 x t2min - 1,3

Dans ce cas particulier, une étude préalable de la liaison entre la température ambiante et la déformation longitudinale de l'ouvrage est indiquée pour fixer la valeur de ( t.

##### K. 8.3.2.3.2. REGLAGE DE LA HAUTEUR

Le réglage de la hauteur du joint est tel qu'il n'y a pas de dénivellation entre le bord du joint et le revêtement. Il est recommandé de placer le joint légèrement plus bas (max < 3 mm) que le profil de la route limitrophe de manière à tenir compte d’une certaine usure ou déformation du revêtement aux abords.

Lorsque le joint se compose de plusieurs petits tronçons, la tolérance maximale admise entre les niveaux des différents tronçons limitrophes répond aux prescriptions du fabricant sans être supérieure à 3 mm.

##### K. 8.3.2.3.3. DISPOSITIFS D'ANCRAGES

Le placement des dispositifs d'ancrage tient compte des obstacles éventuels dans le tablier du pont et dans la culée (ancrages des câbles de précontrainte, membrure supérieure de poutres préfléchies, armatures...).

Pour les joints (dont les ancrages sont solidaires du corps de joint), ces ancrages chevauchent les armatures existantes ou supplémentaires et y sont fixés, avant le bétonnage. L'exécution a lieu suivant les plans d'exécution et les directives du fonctionnaire dirigeant.

Avant le bétonnage des zones d'ancrage, les joints de reprise entre le béton existant et le nouveau béton sont traités conformément au K. 4.

Pour les joints dont l'ancrage est constitué de boulons précontraints noyés dans le béton, les gaines d'ancrage sont fixées avant le bétonnage aux armatures existantes ou supplémentaires.

GT20: "boulons précontraints" ?

Les tiges de fixation sont placées à une distance suffisante du bord du béton pour éviter toute dégradation lors de l'exécution et du fonctionnement du joint. Des armatures dimensionnées en conséquence sont prévues à cet endroit.

En ce qui concerne le béton d'ancrage des joints de dilatation, deux spécifications de béton doivent être distinguées:

- Béton non recouvert par le revêtement bitumineux

Le béton doit présenter une bonne résistance à l'usure et à l'écaillage induit par l'épandage de sel de déverglaçage. Le béton répondra au minimum à la spécification suivante: C40/50 EE4 WAI (0,45) gravillons conformes au C. 4.4.4, ciment LA. Le diamètre maximum des gravillons ainsi que la fluidité du béton dépendent de la densité d'armature.

- Béton recouvert par le revêtement bitumineux.

Le béton est identique au béton pour tabliers de pont prescrit au RW99-C-2, à savoir, C35/45 EE4 WAI (0,45). Ce béton étant protégé par une couche de roulement, les gravillons peuvent être de nature calcaire. Le diamètre maximum des gravillons ainsi que la fluidité du béton dépendent de la densité d'armature.

Les règles décrites par le RW99-C-2 sont d'application, notamment en ce qui concerne les matières premières, les bilans en chlorures et alcalis, la mise en place et le compactage ainsi qu'en matière de cure et protection du béton frais.

Aucun effort parasitaire ne peut être induit dans la structure lors du placement et du bétonnage du nouveau joint.

Les dispositifs provisoires éventuels utilisés pour régler le joint sont à défaire dès que possible en fonction de la prise du béton.

#### K. 8.3.2.4. ETANCHEITE

L'étanchéité du joint est conforme au K. 9.1.

#### K. 8.3.2.5. DRAINAGE ET EVACUATION DES EAUX

Le drainage et l’évacuation des eaux sont conformes au K. 9.3.

#### K. 8.3.2.6. POSE DU JOINT

La pose du joint se fait par un installateur agréé par le constructeur et selon le manuel de pose, dont un exemplaire sera disponible en permanence sur le chantier.

#### K. 8.3.2.7. ETUDE

L'étude d'exécution, à charge de l’entrepreneur, comprend notamment un plan d'exécution englobant le joint, ses ancrages et dispositifs particuliers, la qualité des matériaux ainsi que le détail de la structure du pont à proximité (coffrage, armatures, câbles et ancrages de précontrainte, profilés métalliques, etc.). Ce plan comprend également le diagramme de pose

### K. 8.3.3. VERIFICATIONS

Les vérifications portent sur le contrôle des matériaux et leur mise en œuvre (conformément au manuel de pose).

### K. 8.3.4. PAIEMENT

Le joint est payé au m en fonction du type de joint.

Les ancrages du joint proprement dits (par exemple ancrages soudés ou boulonnés) sont inclus dans le prix.

De même, tous les dispositifs accessoires tels que remontée d'extrémité, pièce spéciale de bord de trottoir, joint d'étanchéité, drainage, etc. sont inclus dans le prix.

Les autres matériaux (béton, chape, revêtement...) sont payés suivant les postes correspondants.

GT20: Nous communiquer le K. 8.3.3. "Clauses techniques pour joints bitumineux"

## K. 8.4. JOINTS D'ETANCHEITE

Les joints d'étanchéité (joint longitudinal entre deux tabliers, joint entre éléments de pont-cadre…) résistent au cisaillement, sont étanches et compatibles avec la chape d'étanchéité.

Des prescriptions complémentaires sont définies par les documents d'adjudication.