### K. 9.4. ETANCHEMENT DU BETON EXPOSE A UNE FORTE SATURATION EN EAU

### K. 9.4.1. DESCRIPTION

L'étanchement du béton exposé à une forte saturation en eau consiste en la pose d'un revêtement présentant les qualités suivantes à la surface du support:

-	étanche à l'eau (pas de passage d'eau);

-	continu;

-	adhérent;

-	constitué de l'ensemble des couches prévues, en cas de systèmes multicouches;

-	appliqué en épaisseur moyenne au moins égale à l'épaisseur nominale.

### K. 9.4.2. CLAUSES TECHNIQUES

#### K. 9.4.2.1. PRODUITS

Ils répondent aux spécifications du C. 51.3. relatives aux revêtements d'étanchéité.

#### K. 9.4.2.2. EXECUTION

Les dispositions du K. 9.3.2.2. sont d'application.

### K. 9.4.3. SPECIFICATIONS

Les dispositions du K. 9.3.3 sont d'application.

### K. 9.4.4. VERIFICATIONS

#### K. 9.4.4.1. contrôleS LORS DE L'EXECUTION

Les dispositions du K. 9.3.4.1. sont d'application.

#### K. 9.4.4.2. contrôle APRES EXECUTION

Les dispositions du K. 9.3.4.2. sont d'application.

### K. 9.4.5. PAIEMENT

#### K. 9.4.5.1. MESURAGE

Sauf prescriptions complémentaires des documents d'adjudication, le paiement se fait sur base du poste suivant:

-	revêtement d'étanchéité, y compris moyens d'accès: m².

#### K. 9.4.5.2. REFACTION POUR MANQUEMENT

Les dispositions du K. 9.3.5.2. sont d'application.