## K. 5.2. Aciers de précontrainte

### K. 5.2.1. Matériaux

Les aciers répondent aux prescriptions du C. 16.5.

Les torons sont choisis parmi les suivants :

- précontrainte par adhérence : torons ø 12.5 (93 mm²) - 1860 - R2 ou ø 15.2 (140 mm²) - 1860 - R2 ou ø 15.7 (150 mm²) - 1860 - R2.  Il s'agit de torons "clairs".

- postcontrainte : torons ø 15.2 ou 15.7 - 1860 - R2 ("torons clairs" dans des gaines injectées avec coulis de ciment).

- postcontrainte réglable ou remplaçable : torons ø 15.2 ou 15.7 - 1860 - R2 ("torons gainés graissés" dans des gaines injectées avec coulis de ciment).

- postcontrainte extérieure éventuellement réglable ou remplaçable : torons ø 15.2 ou 15.7 - 1860 – Z - R2 ("torons galvanisés gainés graissés" situés à l'intérieur des caissons ou protégés par une gaine en PEHD ou en acier inoxydable).

Par ailleurs, tous les torons utilisés dans la postcontrainte ainsi que ceux qui sont utilisés déviés dans la précontrainte par adhérence présentent une résistance aux contraintes multiaxiales caractérisée par une perte maximale de 20% (D=20) à l’essai de traction déviée.

Dans le cas où une déviation des torons de précontrainte adhérente est prévue, le système de relevage est homologué par la Direction des structures en béton du SPW selon les prescriptions du document RW 99-K-3 « Standardisation des poutres préfabriquées en béton précontraint pour ouvrages d’art ».

Le système de postcontrainte est détendeur d’un agrément technique européen délivré en conformité avec le guide d’agrément ETAG 013.

Le texte de cet agrément est fourni ; tous les essais ayant conduit à sa délivrance et au suivi de sa certification sont tenus à disposition du fonctionnaire dirigeant.

Le système de postcontrainte est soumis à l'accord du fonctionnaire dirigeant.  Pour les chantiers de plus de 100t d’armatures de précontrainte, cet agrément est complété par une homologation délivrée selon les prescriptions des documents de référence RW99-C-3, RW99-K-13 « M.E.T.-ST3 Autorisation de présentation d’un système de précontrainte par câbles ancrés – Essai de traction sur banc horizontal d’un câble complet » et RW99-K-14 « M.E.T.-ST4 Autorisation de présentation d’un système de précontrainte par câbles ancrés – Béton immédiatement sous l’ancrage et frettage fourni avec l’ancrage ».

Les frais des essais d'homologation sont à charge de l'entrepreneur.

Les homologations précitées ne sont valables que pour un toron d’origine donnée.  Leur validité est liée au système d’élaboration du produit.  Pour les systèmes de postcontrainte, celle-ci est garantie par la délivrance d’un certificat de garantie des paramètres de production.

A titre de réception technique préalable du système de précontrainte, des essais de rendement monotoron déviés tels que décrits à l’annexe E.3 de l’ETAG 0 13 sont réalisés au départ des têtes d’ancrage, clavettes et torons réellement destinés au chantier.  Chaque lot fait l’objet d’une série d’essais.  Sauf mention contraire au CSCh, les pièces fournies étant produites selon les mêmes spécifications internes par un seul fournisseur, la taille des lots est limitée comme suit : 120 t pour les torons ; 3000 pièces pour les clavettes ; 240 têtes pour les ancrages.

### K. 5.2.2. Mise en œuvre de la postcontrainte : gaines, accessoires, mise en tension, coulis et injection

Les documents d'adjudication précisent les prescriptions particulières propres à chaque ouvrage.

Toutes les opérations relatives à la mise en œuvre de la postcontrainte sont réalisées par une entreprise spécialisée.  Seul le placement des gaines peut être effectué par l’entrepreneur général.

L’entreprise spécialisée se conforme aux recommandations du CWA 14646 (CEN workshop agreement – Requirements for the installation of post-tensioning kits for prestressing of structures and qualification of the specialist company and its personnel), elle répond notamment aux spécifications du § 5.1.4.  En outre, elle développe un Plan d’Assurance Qualité adapté au chantier et dont le contenu minimum répond à l’annexe C de ce même document CWA.

Les prescriptions du document de référence RW99-K-4 "Injection des câbles de postcontrainte" sont d'application modifiées et complétées comme suit :

- choix techniques :

•Point 1.2. - Gaine.

Les gaines peuvent être en feuillard d'acier sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication.

Les gaines en feuillard d’acier sont conformes à la NBN EN 523.

Les gaines en matière synthétique sont conformes au recommendation de la fib « Corrugated plastic ducts for internal bonded post-tensioning ».

L'entrepreneur soumet à l'accord du fonctionnaire dirigeant une proposition écrite pour le choix des gaines en fonction des conditions d'exécution :

- vides ou non lors du bétonnage

- injectées rapidement ou non après mise en place.

Si l'entrepreneur compte bétonner avec les gaines vides, il justifie les mesures qu'il prend pour éviter leur déplacement.

• Point 1.2.2.1. - Enrobage des gaines.

C'est le diamètre extérieur qui est pris en compte pour la détermination de l'enrobage.

• Point 1.2.3. - Protection des gaines.

Les gaines métalliques qui sont appelées à rester vides plus de 2 mois après bétonnage sont en acier galvanisé.

Les gaines sont stockées sur chantier à l'abri des intempéries si elles ne sont pas galvanisées.

• Point 1.3. - Placement des gaines et Point 1.6. - Contrôle après placement.

L’entrepreneur général peut prendre la responsabilité de la pose et de la fixation des gaines pour autant que les mesures suivantes soient respectées.

La pose est placée sous la surveillance d'un responsable du ferraillage agréé par l’entreprise de précontrainte spécialisée.

Le contrôle du ferraillage et de la fixation des gaines est effectué contradictoirement.

• Point 1.3. - Dernier alinéa : gaines pendant le bétonnage.

Le préenfilage des torons est également autorisé si le délai avant mise en tension n'est pas supérieur à 3 semaines pour des torons clairs ordinaires ou à 2 mois pour ces mêmes torons protégés par une huile soluble à proposer à l'approbation du fonctionnaire dirigeant (voir aussi dernier alinéa du point 1.6.).

• Point 2. – Coulis d’injection.

Le coulis d’injection est conforme à la NBN EN 447 (2007).

Le ciment doit être de type CEM I (ciment Portland) de l’EN 197-1 ou de tout autre type de ciment autorisé pour l’injection des câbles sur le lieu d’utilisation du coulis.  Le type de ciment doit être déclaré.

L’eau doit être en conformité avec l’EN 1008.

Les adjuvants doivent être en conformité avec l’EN 934-4 ou avec l’EN 934-2.  Il est permis d’utiliser un ou plusieurs adjuvants.  Les adjuvants doivent être utilisés selon les instructions de leurs fabricants.

Les autres prescriptions du point 2.1 restent d’application.

• Point 4. - Injection.

Les opérations d'injection sont exécutées par une entreprise spécialisée dans l'exécution des opérations en relation avec la postcontrainte (systèmes de précontrainte, mise en tension, protection des armatures, injection).

L'entreprise de précontrainte est agréée (point 4.1.2.) par le fonctionnaire dirigeant ainsi que le programme d'injection (point 4.1.1.).

• Point 4.2.4. - Postinjection.

Cette opération est prévue et constitue une charge d'entreprise.  Les trois premières opérations de postinjection sont réalisées sous le contrôle du fonctionnaire dirigeant à titre d'essais d'agréation de l'entreprise.

Seuls les coulis ayant démontré une absence de ressuage par un essai sur tube et torons tel que décrit à la norme NBN EN 445 et reconnus comme tels par le fonctionnaire dirigeant  peuvent être dispensés de l’opération de postinjection.

• Point 4.2.6. - Contrôles de qualité.

L'entreprise de précontrainte fournit l'ensemble du matériel nécessaire aux contrôles et l'entrepreneur met à disposition un local destiné à l'exécution des essais et à la conservation des échantillons dans les conditions requises.

Les mesures sont exécutées par l'entreprise de précontrainte sous le contrôle du fonctionnaire dirigeant.

- homologation du coulis d'injection

Le coulis est soumis à l'accord du fonctionnaire dirigeant en vue de son homologation.

- capots de protection des têtes d'ancrage de câbles de postcontrainte.

Chaque câble est muni à ses deux extrémités d'un capot de protection de la tête d'ancrage.  Ce capot est placé à titre définitif et protège également la trompette.  Il a une épaisseur minimale de 3 mm et est galvanisé selon les prescriptions de la norme NBN EN ISO 1461 (1999) et de la norme  NBN EN ISO 14713 (1999) est muni d'un orifice d'injection au point bas et d'un évent au point haut.  Il est injecté au coulis de ciment.  Toutes les dispositions sont prises pour assurer son étanchéité.

Le cachetage ou remplissage de l'évidement autour des capots est réalisé au moyen d'un microbéton présentant les propriétés ou caractéristiques suivantes :

- granulométrie : 0 - 8 mm

- coulable

- à retrait plastique compensé de manière à présenter un léger gonflement

- teneur en ions chlore inférieure à 0,04 % de la masse totale

- résistances moyennes minimales mesurées sur barrettes de 40 x 40 x 160 mm :

| Age | Flexion (moyenne de 3) (MPa) | Compression (moyenne de 6) (MPa) |
| --- | --- | --- |
| 7 jours | 5 | 50 |
| 28 jours | 6 | 60 |

- mise en œuvre des câbles de postcontrainte.

Les précautions suivantes doivent être prises :

- dès leur approvisionnement sur le chantier, les armatures sont conservées dans un abri ventilé comportant un toit et des parois étanches à l’eau.  En outre, elles doivent se trouver à au moins 200 mm du sol ;

- les armatures enduites d’huile soluble font l’objet d’une protection particulière contre la poussière, le sable, … etc ;

- durant leur mise en œuvre, les armatures doivent rester propres ;

- tout travail de soudage ou d’oxycoupage est interdit à proximité des armatures ;

- toutes découpe est réalisée mécaniquement ;

- le pliage des armatures n’est jamais admis même en cas d’utilisation comme armatures passives ;

- l’arrimage par soudage des gaines contenant déjà des aciers de précontrainte est interdit ;

- lors de l’enfilage des armatures dans les gaines, il faut assurer un guidage adéquat des armatures de manière à éviter de les souiller par du sable, de la poussière, de la boue … etc (influence sur le coefficient de frottement).  Des précautions particulières sont prises en cas d’utilisation d’armatures enduites d’huile soluble.

Les prescriptions du § 5.8.10. de la NBN EN 1992-1-1 sont d'application modifiées et complétées comme suit :

- le document de référence RW99-K-5 "Marchés publics de travaux, fournitures et services - Mise en tension des armatures de précontrainte après durcissement du béton" relatif à la mise en tension des armatures des câbles de postcontrainte est d'application moyennant les précisions reprises dans le document de référence RW99-K-6 "Mise en tension des câbles de précontrainte : étalonnage des vérins, essais de détermination des pertes par frottements, mise en tension des câbles"

- lors de la mise en tension, la résistance effective du béton fc mesurée sur cubes de chantier de 150 mm de côté a été préalablement contrôlée.

### K. 5.2.3. Clauses techniques - spécifications - vérifications

Les documents d'adjudication précisent les prescriptions particulières propres à chaque ouvrage.

### K. 5.2.4. Paiement

Les aciers sont mesurés et payés au kg.

Les gaines, ancrages, injections, déviateurs, capots, cachetage, opérations de mise en précontrainte, essai de frottement sont inclus dans le prix du poste.