## K. 7.2. PREDALLES EN BETON

### K. 7.2.1. Description et spécifications

Les prédalles en béton répondent aux prescriptions du C. 44.2.

Les prescriptions du K. 7.1.1 relatives à l'usine de préfabrication et à l'expérience du fabricant sont d'application.

Les plans d'exécution et de pose mentionnent :

- classe de résistance C 40/50

- classe d’environnement EE4

- classe d’absorption d’eau : WAI (0,45)

- ciment CEM I LA ou CEM III A LA

- enrobage nominal : 30 mm.

Ces plans indiquent également le repérage des prédalles.

Lors de la fabrication, les éléments sont tous identifiés de manière indélébile par le numéro de repérage et la date de fabrication.

La pose des prédalles se fait sur un support régulier; la largeur d’appui nominale est de 50 mm minimum.

Sur poutre métallique, les prédalles sont posées sur une bande compressible collée sur la face supérieure des semelles, le long de leur bord.

POUR RAPPEL :

## C. 44.2. Prédalles en béton armé

Les prédalles répondent aux prescriptions du PTV 202.

Toutefois, les prescriptions du C. 44.1 et les prescriptions reprises ci-après prévalent sur le PTV 202 :

- épaisseur nominale : 80 mm

- classe de résistance du béton : C 40/50

- classe d'environnement EE4

- classe d'absorption d'eau : WAI (0,45)

- les prescriptions de l’annexe A de la NBN EN 13369 relatives à l’enrobage sont d’application ; toutefois la classe d’agressivité à considérer est « Très élevée », classe F :

enrobage par rapport à la face inférieure (effet dalle) :

nominal (plan - valeur pour le calcul et le positionnement en usine) des armatures principales, transversales ou des armatures inférieures des treillis-raidisseurs : 30 mm

nominal pour d’éventuelles armatures de ( 6 mm utilisées comme support (rôle d'écarteur) des armatures : 25 mm

- 	minimal : 25 mm pour toute armature (y compris les armatures utilisées comme support)

- dans le cas de prédalles destinées à des tabliers de ponts, les treillis soudés ou le soudage des armatures ne sont pas autorisés et les armatures inférieures des treillis-raidisseurs ne peuvent être prises en compte dans les calculs (fatigue) ; de ce fait, les treillis-raidisseurs latéraux peuvent être du type 2 selon PTV 305

- les treillis raidisseurs latéraux sont placés à 15 cm maximum des bords des prédalles.