L. 4. TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE (MARQUAGES

ROUTIERS)

L. 4.1. DESCRIPTION

Le marquage routier aussi appelé marquage horizontal est constitué de lignes continues ou discontinues, de stries ou de tout autre symbole appliqué de façon uniforme sur la surface de la route afin d’en délimiter les différentes zones, voies ou de prévenir l’usager des modifications ou des dangers pouvant survenir.

Il peut être permanent ou temporaire. Dans ce dernier cas, il doit pouvoir éventuellement être enlevé à la fin de la période d’utilisation sans laisser de traces sur la route.

Les couleurs usuelles sont le blanc, le jaune, l’orange et le vert.

L’application des produits liquides est immédiatement suivie d’un saupoudrage régulier (mécanique ou manuel) de microbilles de verre mélangées ou non avec des produits antidérapants.

Tous les matériaux sont appliqués de façon à obtenir un dosage uniforme transversalement et longitudinalement.

Certains marquages peuvent présenter une texture superficielle dans le but d’éviter la formation d’un film d’eau qui réduirait le pouvoir réflecteur du marquage. Cette visibilité du marquage, par temps de pluie, peut également être obtenue par l’utilisation de microbilles de verre de grand diamètre.

L. 4.2. CLAUSES TECHNIQUES

L. 4.2.1. DENOMINATIONS

On appelle système de marquage un ensemble composé d'un même produit de marquage, de mêmes produits de saupoudrage (microbilles de verre et/ou granulats antidérapants), appliqués selon les mêmes méthodes avec les mêmes dosages (définition du G0025).

Le système de marquage est caractérisé par l’épaisseur du film sec et la technologie d’application des divers constituants. Certains produits de marquage forment un système à eux seuls.

Pour les systèmes à film mince (≤ 1,5 mm), l’épaisseur du film est une caractéristique essentielle du marquage. On distingue l’épaisseur nominale du système ainsi que l’épaisseur minimale et maximale. Lorsque le dosage est prescrit, on parle également du dosage nominal auquel est lié un dosage minimum admis pour des mesures individuelles.

Dans le même ordre d’idées, on tient compte du dosage utile pour les microbilles de verre ou le mélange de microbilles de verre et de produits antidérapants. Le dosage consommé est la quantité débitée par le pistolet billeur. La différence entre les deux dosages constitue la part qui n’a pas adhéré au produit liquide pour diverses raisons (mauvais réglage des pistolets billeurs, temps trop long entre l’application des divers constituants, vent latéral, encombrement local suite à mauvaise diffusion, ...).

Le dosage idéal des microbilles de saupoudrage est celui qui correspond au maximum de rétroréflexion pour une granulométrie donnée. Par exemple, le dosage idéal des microbilles 600/125 microns est de l’ordre de 200 g/m². Au-delà, l’effet d’ombre a une influence négative sur la rétroréflexion. Le dosage minimum prescrit est légèrement supérieur à ce dosage idéal pour tenir compte des pertes qui ont toujours lieu les premiers jours. On parle de surdosage lorsque l’écart entre les deux devient important.

Le taux de recouvrement est le rapport entre la surface couverte par les microbilles et la surface du marquage. Il peut être intéressant de recourir au taux de recouvrement important car le tapis de microbilles assure une protection mécanique du marquage.

L. 4.2.2. MATERIAUX DE MARQUAGES

Les matériaux de marquage répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant :

-	les produits de marquages : C. 52.2.1

-	les microbilles de verre : C. 52.2.2.

- 	les produits antidérapants : C. 52.2.2.3

- 	les mélanges de microbilles de verre et de produits antidérapants : C. 52.2.2.4.

Les systèmes de marquage (définis au C.52.1.4) doivent être composés de produits dont les différents composants sont conformes aux prescriptions des C.52.2.1, C.52.2.2, C.52.2.3 et C.52.2.4. Ils doivent avoir été soumis à un essai de durabilité selon la norme NBN EN 1824 et sont conformes aux prescriptions du guide d'agrément UBAtc n° G0025 "Systèmes de marquages routiers - Champ d'homologation sur route".

Les systèmes ne disposant pas d'un certificat de conformité doivent faire l'objet d'une réception technique préalable via un essai de durabilité conformément au guide G0025.

En fonction du type de route, de son trafic, de sa sinuosité, de son caractère urbain ou rural et de la texture du revêtement, les documents d'adjudication spécifient la classe de roulage Pi minimale (selon la norme NBN EN 1824) ainsi que les classes de coefficient de luminance sous éclairage diffus Qi, de facteur de luminance Bi, de coefficient de rétroréflection Ri (et, dans certains cas, les classes de rétroréflection par temps de pluie RRi et par temps humide RWi) ainsi que la classe de rugosité Si (selon la NBN EN 1436).

La présence de marquage existant et la nature de celui-ci peut nécessiter l'utilisation d'un primer d'accrochage (voir L. 4.2.4.2.3.).

L. 4.2.4. MISE EN ŒUVRE

L. 4.2.4.1.TRAVAUX PREPARATOIRES

L. 4.2.4.1.1. NETTOYAGE

Dans le cas de voiries anormalement souillées (boues, taches grasses, herbes, feuilles, …), il est procédé au nettoyage préalable de la surface à marquer conformément aux prescriptions des documents d’adjudication ou aux directives du fonctionnaire dirigeant.

Ce poste comprend également la mise en C.E.T. des déchets.

L’évacuation des déchets se fait conformément au D. 2.1.1.1 et fait l’objet de postes de la série

D9000.

L. 4.2.4.1.2. EFFACEMENT DE MARQUAGES EXISTANTS

L’effacement de marquages existants est réalisé par sablage ou fraisage sans détérioration du revêtement. Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication :

-	l’écart de profondeur de la zone effacée par rapport au revêtement de la route ne peut dépasser 1 mm

-	on ne peut constater l’enlèvement de granulats supérieurs à 3 mm

-	le pourcentage de surface non effacée par m² de marquage à enlever ne peut être supérieur à 0,1 % et les parties de marquage restant ne peuvent être supérieures à 10 mm².

Ce poste comprend également le brossage de la route avec évacuation et mise en C.E.T. des déchets.

Les documents d’adjudication décrivent le type de marques à effacer.

L’évacuation des déchets se fait conformément au D. 2.1.1.1 et fait l’objet de postes de la série

D9000.

L. 4.2.4.1.3. PREMARQUAGE

Si les documents d’adjudication le prévoient, le prémarquage est réalisé suivant les plans ou, à défaut, les indications du fonctionnaire dirigeant.

Le traçage préalable est agréé par le fonctionnaire dirigeant.

L. 4.2.4.2. CONDITIONS D’APPLICATION

L. 4.2.4.2.1. IMPLANTATION

Les prescriptions relatives au document de référence RW99-C-6 sur la signalisation routière, partie III, sont d’application.

L. 4.2.4.2.2. QUALITE DU REVETEMENT

Le revêtement au droit des marquages est propre et sec. La température tant de l’air que du support et du produit dépasse de 3° C la température du point de rosée. Les points de rosée sont repris au tableau L. 4.2.4.2.2. La température minimale de la surface est de 5° C, sauf avis contraire du fabricant.

En début de journée, les travaux peuvent commencer dès que le support dépasse de 1° C la température du point de rosée pour autant qu’une élévation de température soit prévue au cours de la journée sans augmentation de la nébulosité.

Le brossage préalable des poussières est réalisé.

L. 4.2.4.2.3. COUCHE D’ACCROCHAGE

Le cas échéant, il peut être nécessaire de prévoir une couche d’accrochage (primer) en fonction du support ou de l’ancien marquage à recouvrir et du produit de marquage envisagé pour les travaux.

Pour les marquages à l’aide de produits thermoplastiques, il y a lieu de prévoir une couche d’accrochage (primer) sur les revêtements en béton de ciment.

L. 4.2.4.3. APPLICATION DES MATERIAUX ET DOSAGES

Les produits de marquage sont mis en oeuvre par pulvérisation, par coulage, par extrusion ou fixés au sol par collage, par incrustation, par chauffage et pression suivant le produit mis en oeuvre.

Le saupoudrage (simple ou multiple) des microbilles ou du mélange microbilles avec des granulats antidérapants suit immédiatement l’application du produit de marquage. Si nécessaire, l’injection des microbilles de prémélange se fait dans le rideau de peinture avant que le produit n’atteigne la route.

Le système ou les matériaux suivants sont choisis en fonction du délai de garantie imposé et des autres spécifications des documents d’adjudication.

- Les systèmes plans

- Les films minces

- Les films minces à haute résistance (enduits à froid)

- Les films épais

- Les films épais à haute résistance

- Les films plans préformés collés à l'aide d'un adhésif

- Les films plans préformés collés à chaud

- Les systèmes profilés

- Les crépis

- Les films structurés

- Les films structurés préformés collés à froid à l'aide d'un adhésif

- Les films structurés préformés collés sur revêtement chaud à l'aide d'un adhésif

- Les films structurés préformés collés à chaud

- Les films à relief

- Les plots rétroréfléchissants

L. 4.2.4.3.1. MICROBILLES DE GRAND DIAMETRE

Les documents d’adjudication peuvent exiger l’usage de microbilles de grand diamètre. Dans ce cas, il faut prévoir la granularité de celles-ci et le dosage à mettre en oeuvre. Lors de l’application, il y a lieu de saupoudrer celles-ci en premier lieu avant d’appliquer les microbilles standard (double saupoudrage). Le mélange de deux types de microbilles sur chantier est interdit.

L. 4.2.4.3.2. MICROBILLES DE PREMELANGE INJECTEES DANS LA PEINTURE LORS DE LA

MISE EN ŒUVRE

Les documents d’adjudication peuvent exiger l’usage de microbilles de prémélange qui sont utilisées lors de l’application de la peinture. Dans ce cas, il faut prévoir la granularité de celles-ci et le dosage à mettre en oeuvre. Lors de l’application, ces microbilles sont injectées dans le spray à la sortie du pistolet au moment de l’application de la peinture. Le saupoudrage suit immédiatement l’application du produit de marquage.

L. 4.2.4.3.3. MARQUAGES A RELIEF

Les documents d’adjudication fixent le type de relief à réaliser (plots, barrettes, crépis, ...), la hauteur maximum et éventuellement la fréquence en fonction de l’effet escompté et/ou suivant les spécifications du fabricant. A défaut, la hauteur maximum est de 1 cm.

L. 4.2.4.3.4. PLOTS RETROREFLECHISSANTS

Les documents d’adjudication fixent le type de plots, la fréquence et le type de pose suivant les spécifications du fabricant. Cette fréquence peut différer dans les courbes en fonction du rayon de courbure.

L. 4.2.4.3.5. GRANULATS ANTIDERAPANTS

Pour les marques de grandes surfaces, il peut être nécessaire de prévoir de saupoudrer des granulats antidérapants, en mélange avec des microbilles, pour améliorer la rugosité des marquages.

L. 4.2.4.4. MARQUES TEMPORAIRES

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le marquage temporaire est réalisé à l’aide de produits préformés collés à froid.

L’enlèvement s’effectue sans nécessiter l’emploi de chauffage ou d’agents chimiques.

L. 4.2.4.5. OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur tient un rapport journalier des travaux réalisés. Ce rapport est conforme au modèle figurant en annexe du présent chapitre L. Il est transmis chaque jour par fax au fonctionnaire dirigeant. Ce document permet d’authentifier la date de mise en oeuvre du marquage.

L. 4.3. SPECIFICATIONS

L. 4.3.1. DELAI DE GARANTIE

| Type de film | Délai de garantie |
| --- | --- |
| Les systèmes plans |  |
| Les films minces | 1 an |
| Les films minces à haute résistance (enduits à froid) | 3 ans |
| Les films épais | 3 ans |
| Les films épais à haute résistance | 3 ans |
| Les films plans préformés collés à l'aide d'un adhésif | 6 ans |
| Les films plans préformés collés à chaud | 3 ans |
| Les systèmes profilés |  |
| Les crépis | 3 ans |
| Les films structurés | 3 ans |
| Les films structurés préformés collés à froid à l'aide d'un adhésif | 6 ans |
| Les films structurés préformés collés sur revêtement chaud à l'aide d'un adhésif | 6 ans |
| Les films structurés préformés collés à chaud | 3 ans |
| Les films à relief | 3 ans |
| Les plots rétroréfléchissants | 6 ans |

Les documents d’adjudication peuvent prévoir d’autres délais de garantie en fonction des contraintes de trafic et/ou des produits utilisés.

Pour l’interprétation des résultats des contrôles, il est tenu compte de l’état de surface des marquages qui peuvent être souillés soit par le trafic surtout après une période de temps sec prolongée soit par des circonstances locales (charroi agricole, chantiers).

Pour des zones singulières (virage à faible rayon de courbure, rond point, présence d’un chantier), les documents d’adjudication peuvent prévoir une intervention supplémentaire de l’applicateur afin de restaurer les caractéristiques d’un marquage anormalement sollicité.

Aucune autre intervention de la part de l'adjudicataire n'est admise durant le délai de garantie spécifié par les documents d'adjudication.

Pour les peintures et les marquages temporaires, le délai prend cours à la date de mise en oeuvre des marquages telle que reprise aux rapports journaliers. A défaut, il prend cours à la date de réception provisoire du chantier.

Pour les marquages temporaires, le délai de garantie est fixé à six mois si aucun autre délai n’est mentionné dans les documents d'adjudication.

L. 4.3.2. LUMINANCES

L. 4.3.2.1. LUMINANCE SOUS ECLAIRAGE DIFFUS (Qd) - VISIBILITE DE JOUR

Il s'agit de mesurer le coefficient de luminance en éclairage diffus (Qd) exprimé en mcd.m-2.lx-1.

Le tableau ci-après (tableau 1 de la NBN EN 1436) donne les valeurs minimales du coefficient Qd pour les marquages à l'état sec :

| Couleurs | Type de revêtement | Classe | Qd minimum (mcd(m-2(lx-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Blanc | Asphalte | Q0 Q2 Q3 Q4 | Pas d'exigence Qd (100 Qd (130 Qd (160 |
|  | Béton | Q0 Q3 Q4 Q5 | Pas d'exigence Qd (130 Qd (160 Qd (200 |
| Jaune |  | Q0 Q1 Q2 Q3 | Pas d'exigence Qd ( 80 Qd (100 Qd (130 |

A l'état neuf, le coefficient Qd est Q3 pour les revêtements hydrocarbonés et Q4 pour les revêtements en béton de ciment.

Pendant la période de garantie, sauf prescriptions contraires des documents d’adjudication, les niveaux ne peuvent être inférieurs à Q2 pour les revêtements hydrocarbonés et Q3 pour les revêtements en béton de ciment.

Le niveau Q0 est prévu pour le cas où la visibilité de jour ne peut être mesurée qu’au travers du facteur de luminance β.

L. 4.3.2.2. LUMINANCE RETROREFLECHIE (RL) POUR LES MARQUAGES SECS - VISIBILITE DE

NUIT

Il s'agit de mesurer le coefficient de luminance rétroréfléchie RL exprimé en mcd.m-2.lx-1.

Le tableau ci-après (tableau 2 de la NBN EN 1436) donne les valeurs minimales pour le coefficient pour les marquages à l'état sec :

| Type de marquage et couleur | Classe | RL minimum (mcd(m-2(lx-1) |
| --- | --- | --- |
| Permanent | Blanc | R0 R2 R3 R4 R5 | Pas d'exigence RL (100 RL (150 RL (200 RL (300 |
|  | Jaune | R0 R1 R3 R4 | Pas d'exigence RL ( 80 RL (150 RL (200 |
| Temporaire | Orange | R0 R3 R5 | Pas d'exigence RL (150 RL (300 |

A l’état neuf, le niveau à atteindre est au moins R4 pour les marquages blancs et R3 pour les marquages jaunes ou oranges.

Pendant la période de garantie, les niveaux à atteindre sont respectivement R2 et R1.

Les documents d’adjudication peuvent imposer d’autres niveaux.

L. 4.3.2.3. LUMINANCE RETROREFLECHIE (RLH) POUR LES MARQUAGES HUMIDES

Il s'agit de mesurer le coefficient de luminance rétroréfléchie RL exprimé en mcd.m-2.lx-1.

Le tableau ci-après (tableau 3 de la NBN EN 1436) donne les valeurs minimales pour le coefficient pour les marquages à l'état humide :

|  | Classe | RL minimum (mcd(m-2(lx-1) |
| --- | --- | --- |
| Marquages permanents et temporaires | RW0 RW1 RW2 RW3 RW4 RW5 RW6 | Pas d'exigence RL ( 25 RL ( 35 RL ( 50 RL ( 75 RL ( 100 RL ( 150 |

Sauf prescriptions contraires des documents d’adjudication, le niveau RW0 est d’application.

L. 4.3.2.4. LUMINANCE RETROREFLECHIE (RLW) POUR LES MARQUAGES PAR TEMPS DE

PLUIE

Il s'agit de mesurer le coefficient de luminance rétroréfléchie RLw exprimé en mcd.m-2.lx-1.

Le tableau ci-après (tableau 4 de la NBN EN 1436) donne les valeurs minimales pour le coefficient pour les marquages par temps de pluie :

|  | Classe | RL minimum (mcd(m-2(lx-1) |
| --- | --- | --- |
| Marquages permanents et temporaires | RR0 RR1 RR2 RR3 RR4 RR5 RR6 | Pas d'exigence RL ( 25 RL ( 35 RL ( 50 RL ( 75 RL ( 100 RL ( 150 |

Sauf prescriptions contraires des documents d’adjudication, le niveau RR0 est d’application.

L. 4.3.3. FACTEUR DE LUMINANCE β

Le tableau ci-après (tableau 5 de la NBN EN 1436) donne les valeurs minimales pour le facteur de luminance β pour les marquages à l'état sec :

| Couleur | Type de revêtement | Classs | ( minimum |
| --- | --- | --- | --- |
| Blanc | Asphalte | B0 B2 B3 B4 B5 | Pas d'exigence β (0,30 β (0,40 β (0,50 β (0,60 |
|  | Béton | B0 B3 B4 B5 | Pas d'exigence β (0,40 β (0,50 β (0,60 |
| Jaune |  | B0 B1 B2 B3 | Pas d'exigence β (0,20 β (0,30 β (0,40 |

A défaut d’autres prescriptions dans les documents d’adjudication, la classe B0 est d’application.

La classe B0 s’applique lorsque la visibilité de jour est obtenue au travers du coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd.

Si le niveau du coefficient sous éclairage diffus Qd est égal à Q0 et à défaut d’autres prescriptions dans les documents d’adjudication, il faut atteindre le niveau B3 pour les marquages blancs et le niveau B2 pour les marquages jaunes.

L. 4.3.4. RUGOSITE

La rugosité ou résistance au glissement est exprimée en unité SRT.

Le tableau ci-après (tableau 7 de la NBN EN 1436) donne les niveaux à atteindre :

| Classe | Valeurs minimales |
| --- | --- |
| S0 S1 S2 S3 S4 S5 | Pas d'exigence SRT ( 45 SRT ( 50 SRT ( 55 SRT ( 60 SRT ( 65 |

Sauf stipulation contraire des documents d’adjudication, la rugosité est supérieure à 45 SRT et, pour les passages pour piétons, elle est supérieure à 50 SRT.

Le niveau S0 est prévu pour les marquages à relief car non mesurable par la méthode prévue.

L. 4.3.5. COULEUR

Le tableau ci-après (tableau 6 de la NBN EN 1436) donne les coordonnées des 4 sommets qui définissent la zone de chromaticité dans le diagramme de chromaticité CIE, à l’intérieur de laquelle se trouve le marquage à l’état sec :

| Sommets | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marquages blancs | x y | 0,355 0,355 | 0,305 0,305 | 0,285 0,325 | 0,335 0,375 |
| Marquages jaunes classe Y1 | x y | 0,443 0,399 | 0,545 0,455 | 0,465 0,535 | 0,389 0,431 |
| Marquages jaunes classe Y2 | x y | 0,494 0,427 | 0,545 0,455 | 0,465 0,535 | 0,427 0,483 |

Les marquages routiers des classes Y1 et Y2 sont respectivement prévus pour les marquages permanents et temporaires.

S’il est fait usage d’autres couleurs, les documents d’adjudication prévoient la (ou les) teinte(s) RAL ou les spécifications dans un espace colorimétrique. Ces caractéristiques doivent être conformes pour le marquage à l’état neuf et pendant le délai de garantie.

L. 4.3.6. TOLERANCES SUR LES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES LIGNES

La tolérance sur la largeur est de ± 5 mm.

Pour les lignes discontinues, la tolérance sur la longueur est de - 5 cm à + 10 cm.

En cas de recouvrement d’un ancien marquage, le nouveau ne peut déborder de plus de 1 cm de l’ancienne marque.

Un marquage voilé se dit d’un marquage qui prend une forme convexe par rapport à l’alignement théorique (prémarquage approuvé par le fonctionnaire dirigeant). L’écart maximum entre le centre des lignes ne peut être supérieur à 3 cm.

Les corrections sont à charge de l’entrepreneur et le procédé est approuvé par le fonctionnaire dirigeant.

L. 4.3.7. ENLEVEMENT DES MARQUES TEMPORAIRES

Après enlèvement, la surface routière ne présente ni déformation ni fissure.

On vérifie qu'il n'y a pas de résidus du produit de marquage et que les traces de colle ou de liant ne couvrent pas plus de 10 % de la surface.

Si des traces de produits de marquage subsistent, le revêtement est nettoyé par et aux frais de l'entrepreneur par un procédé approuvé par le fonctionnaire dirigeant.

L. 4.3.8. DOSAGES

Lorsque les dosages sont prescrits, il n’est pas toléré de dosages moyens inférieurs aux dosages nominaux prévus aux documents d’adjudication et des dosages individuels inférieurs aux dosages minimaux qui, à défaut d’autres prescriptions dans les documents d’adjudication, sont supérieurs à minimum 80 % des dosages nominaux.

L. 4.4. VERIFICATIONS

L. 4.4.1. DELAI DE GARANTIE

Si, au cours du délai de garantie, au moins une spécification est hors des tolérances admises pour tout ou partie du chantier, le marquage des zones litigieuses est recommencé aux frais de l’entrepreneur. Dans ce cas, le délai initial n’est pas modifié.

L. 4.4.2. RECEPTION TECHNIQUE A POSTERIORI

L. 4.4.2.1. CONTROLES EN COURS D’EXECUTION

Le fonctionnaire dirigeant se réserve le droit de procéder à des prélèvements de produits sur chantier, au cours de l’application, afin de s’assurer que les produits mis en oeuvre sont conformes.

Le fonctionnaire dirigeant peut également faire procéder à des prélèvements de plaquettes, au cours de l’application, pour le contrôle de la couleur et le contrôle des quantités mises en oeuvre selon les dispositions de la NBN EN 1824.

Si des écarts en moins, par rapport aux exigences prescrites, sont mis en évidence, le chantier est immédiatement arrêté. Il est procédé à un nouveau réglage des machines avant toute reprise du travail.

L. 4.4.2.2. CONTROLES A POSTERIORI

Les vérifications a posteriori font l’objet de mesures dynamiques réalisées en continu au moyen d’un appareil à grand rendement et/ou de mesures statiques sur des sections définies par échantillonnage.

Les contrôles portent sur la visibilité de jour (Q ou β), la visibilité de nuit (RL RW RR), la rugosité et les caractéristiques géométriques.

Enlèvement des marques temporaires

Après le démarquage, la surface concernée est observée à la verticale et le pourcentage de la surface nettement couverte par des résidus est estimé soit visuellement soit fixée par une photographie.

Caractéristiques du marquage

Les caractéristiques à l’état neuf sont mesurées entre 1 semaine et 1 mois d’âge.

Le chantier est divisé en deux parties :

Partie A

Les lignes sont reprises dans le groupe A si la longueur totale est ≥ 1000 m.

La partie A est également subdivisée en deux sections :

1ère section : Les lignes de rives sont reprises dans la section A1.

2ème section : Les lignes d’axe sont reprises dans la section A2.

Partie B

Les stries, les lignes si la longueur totale est < 1000 m et les marques figuratives sont reprises dans la partie B.

La partie B est également subdivisée en trois sections :

1ere section : Les stries sont reprises dans la section B1.

2ème section : Les marques figuratives sont reprises dans la section B2

3ème section : Les lignes sont reprises dans la section B3.

Les lots sont définis de la façon suivante :

-	pour les lignes de rives ou d’axe, un lot est un hectomètre.

-	pour les marques figuratives et les stries, un lot est une surface marquée de 50 m².

Le résultat, par lot, est la moyenne arithmétique des mesures individuelles effectuées pour chaque spécification à contrôler.

Pour la rétroréflexion (classe R) et la luminance sous éclairage diffus, la valeur par lot est la moyenne de 18 mesures minimum effectuées sur le lot.                                                                                              Pour la rétroréflexion par temps de pluie et par temps humide (classes RW et RR), la valeur par lot est la moyenne de 2 mesures minimum effectuées sur le lot.

La valeur pour la rugosité (SRT) est la moyenne de trois mesures par lot, et, pour les caractéristiques géométriques, la moyenne de 10 mesures par lot. Si la luminance sous éclairage diffus ne peut être mesurée, le facteur de luminance ( est mesuré en cinq endroits différents pour chaque lot.

En cas de contestation des résultats, les contre-essais sont réalisés, par un laboratoire agréé, au moyen des appareils statiques en ce qui concerne les coefficients de luminance en éclairage diffus (Qd) et rétroréfléchi (RL).

Le cas échéant, un contrôle de l’épaisseur du marquage peut être envisagé. La méthode de mesure est à convenir entre les parties et est de préférence basée sur une des méthodes de la NBN EN ISO 2808.

- Partie A

Chacune des sections est divisée en lots.

Le nombre de lots N soumis au contrôle dans chaque section est donné par la formule :

L est la longueur des lignes en mètres de la section considérée.

Le nombre de lots N, soumis aux contrôles, est arrondi à l’unité la plus proche, avec un minimum de trois.

Les lots soumis aux contrôles sont déterminés aléatoirement.

Par lot, la valeur VL de chaque caractéristique contrôlée est la moyenne arithmétique des valeurs individuelles correspondantes mesurées.

Par section, la valeur moyenne Vm de chaque caractéristique contrôlée est la moyenne arithmétique des valeurs VL correspondantes mesurées dans les lots contrôlés.

Si un appareil à grand rendement est utilisé, l’entièreté des lots du chantier est contrôlée.

Pour les mesures dynamiques, les mesures débutent cinq mètres après le début du chantier. Ces contrôles portent sur la rétroréflexion RL.

- 	Partie B

Pour les sous groupes B1 et B2, le nombre N de lots soumis aux contrôles est obtenu en divisant la surface totale marquée de chaque section par 50.

Le nombre de lots N, soumis aux contrôles, est arrondi à l’unité la plus proche, avec un minimum de trois.

Pour la section B3, le nombre de lots est égal à 3.

Les lots soumis aux contrôles sont déterminés aléatoirement.

Par lot, la valeur VL de chaque caractéristique contrôlée est la moyenne arithmétique des valeurs individuelles correspondantes mesurées.

Pour chaque section, la valeur Vm de chaque caractéristique est la moyenne arithmétique des mesures VL correspondantes mesurées dans les lots contrôlés.

Lignes

Pour le contrôle de la luminance, chaque section est divisée en 18 parts égales à L/18 où L est la longueur totale du chantier. Dans la première part, on sélectionne au hasard un point de mesure. Les autres points sont distants de L/18 m de ce premier point. Pour les lignes discontinues, on choisit une ligne dans la première part. La ligne suivante est située à L/18 m de la première ou la ligne suivante si on tombe dans un intervalle non marqué. On effectue deux mesures par ligne soit au tiers du début et au tiers de la fin.

Pour chaque section, la valeur des caractéristiques mesurées est la moyenne arithmétique des valeurs individuelles obtenues.

Si un appareil à grand rendement est utilisé, l’entièreté des lots du chantier est contrôlée.

Stries et marques figuratives

Les mesures sont réparties sur toute la largeur de la voie de circulation ou de la route.

L. 4.5. PAIEMENT

L. 4.5.1. MESURAGE

Les paiements sont effectués sur base de la surface réelle des marquages appliqués. Si la largeur du marquage est supérieure à la dimension prescrite, c’est cette dernière qui entre en ligne de compte pour le calcul de la surface réelle du marquage appliqué.

Les travaux d’application des marquages comprennent également les opérations suivantes :

-	le brossage de la surface du revêtement ;

-	la fourniture et pose des produits d’accrochage suivant les exigences d’application du produit et la nature du support ;

-	la protection des marques fraîches ;

-	la sécurité des usagers et du personnel occupé au marquage.

L’enlèvement des marques temporaires fait l’objet d’un poste spécifique au métré.

L. 4.5.2. REFACTIONS POUR MANQUEMENT

L. 4.5.2.1. Coefficients de luminance (classes R et classe Q) ET FACTEUR DE LUMINANCE β

Partie A (Lignes)

Valeur moyenne du chantier

Pour chaque caractéristique mesurée, la valeur moyenne (Vm) pour l’ensemble du chantier est la moyenne arithmétique des valeurs correspondantes de chaque section soumise au contrôle.

Si au terme de la période de garantie au moins la valeur moyenne d’une des caractéristiques (la visibilité de jour (classe Q ou classe B), la visibilité de nuit (classe R) n’atteint pas le niveau requis, le fonctionnaire dirigeant peut accorder la réception définitive moyennant l’application d’une réfaction pour autant que cette valeur moyenne soit supérieure à 90 % de la valeur prescrite pour cette caractéristique.

Cette réfaction est calculée suivant la formule :

où	R est la réfaction calculée (€)

p est le prix unitaire (€/m²)

S est la surface du chantier (m²)

Vm est la valeur moyenne de la caractéristique pour le chantier (mcd(m-2(lx-1)

V est la valeur prescrite de la caractéristique (mcd(m-2(lx-1)

Dans le cas contraire, l’entrepreneur recommence, à ses frais, les marquages de la partie A du chantier.

Valeur moyenne des lots

Si la réception peut être accordée conformément au chapitre ci-dessus (valeur moyenne du chantier),  il y a lieu de vérifier que de trop longues zones ne soient pas conformes aux exigences.

Si, lors des mesures de la rétroréflexion au moyen d’un appareil à grand rendement, la valeur moyenne (VL) pour au moins 3 lots consécutifs ne satisfait pas aux prescriptions du présent document, l’entrepreneur est tenu de corriger, à ses frais, le marquage de la zone non conforme par une méthode appropriée, agréée par le fonctionnaire dirigeant.

Si, lors des contrôles a posteriori au moyen des appareils portables, un lot ne satisfait pas à une des exigences, les mesures pour cette caractéristique sont effectuées sur les lots adjacents en amont et en aval afin de déterminer la longueur de la zone non conforme.

Si, pour chaque caractéristique mesurée, la valeur moyenne (VL) pour au moins 3 lots consécutifs ne satisfait pas aux prescriptions du présent document, l’entrepreneur est tenu de corriger, à ses frais, le marquage de la zone non conforme par une méthode appropriée, agréée par le fonctionnaire dirigeant.

Partie B

Valeur de chaque section

Si, au terme de la période de garantie la valeur Vm d’au moins une des caractéristiques suivantes (la visibilité de jour (classe Q ou classe B) et la visibilité de nuit (classe R)) n’atteint pas le niveau requis, le fonctionnaire dirigeant peut accorder la réception définitive moyennant l’application d’une réfaction pour autant que cette valeur soit supérieure à 80 % de la valeur prescrite pour cette caractéristique.

Cette réfaction est calculée suivant la formule :

où 	R est la réfaction calculée (€)

p est le prix unitaire (€/m²)

S est la surface de la section (m²)

Vm est la valeur de la caractéristique pour cette section (mcd(m-2(lx-1)

V est la valeur prescrite de la caractéristique (mcd(m-2(lx-1)

Dans le cas contraire, l’entrepreneur recommence, à ses frais, les marquages de la partie B du chantier.

L. 4.5.2.2. Rugosité

Rugosité moyenne pour chaque section

La rugosité (classe S) pour chaque section est la moyenne arithmétique des valeurs de chaque lot soumis au contrôle.

Aucune tolérance n’est admise pour cette caractéristique.

L’entrepreneur corrige, à ses frais, le marquage de la section non conforme par une méthode appropriée, agréée par le fonctionnaire dirigeant.

L. 4.5.2.3. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES LIGNES

Largeur moyenne pour chaque section

La largeur moyenne (lm) pour chaque section est la moyenne arithmétique des valeurs de chaque lot soumis au contrôle.

Si, pour la largeur, la tolérance est dépassée, le fonctionnaire dirigeant peut accorder la réception pour autant que la différence soit au maximum de 1 cm. Dans ce cas, une réfaction calculée conformément à la formule suivante est appliquée :

où	R est le montant de la réfaction (€)

L est la largeur prescrite (cm)

lm est la largeur moyenne de la section exprimée en cm avec une décimale

|(L- lm)| est la valeur absolue de la différence (L- lm) sans unité

p est le prix au m² du marquage (€/m²)

S est la surface de la section concernée (m²).

Dans les autres cas, l’entrepreneur corrige, à ses frais, le marquage de la section non conforme par une méthode appropriée, agréée par le fonctionnaire dirigeant.

L. 4.5.2.4. DOSAGES

Pour le calcul des dosages, on tient compte de la largeur du marquage effectivement appliquée. Par rapport aux dosages prescrits, tout écart dans le dosage des produits donne lieu à une réfaction, calculée conformément à la formule suivante :

où 	R est le montant de la réfaction

p est le prix au m² du marquage

S est la surface du marquage appliqué depuis le début de la journée

Vnom est le dosage nominal prescrit du matériau de marquage

Vm est le dosage moyen mesuré pour ce matériau.

De plus, si l’écart entre la valeur mesurée du dosage du produit de marquage et l’exigence correspondante est supérieure à 20 %, le paiement de toutes les surfaces appliquées est refusé.

L. 4.5.3 CUMUL DES REFACTIONS

Les réfactions sont appliquées cumulativement.

Toutefois, la réfaction globale est limitée à la valeur du lot.