### n. 1.11. ANCRAGE

### N. 1.11.1. DESCRIPTION

L'ancrage est la fixation d'armatures dans un élément en béton.

### N. 1.11.2. CLAUSES TECHNIQUES

N. 1.11.2.1. PRODUITS

Ils répondent aux spécifications du C. 21.5.

N. 1.11.2.2. EXECUTION

L'exécution est réalisée comme décrit dans les documents d'adjudication.

La mise en œuvre est réalisée comme décrit dans la fiche technique du produit.

### N. 1.11.3. SPECIFICATIONS

N. 1.11.3.1. ASPECT DU PRODUIT MIS EN OEUVRE

Le produit ne peut présenter de fissurations et remplit totalement le trou de scellement, sans décollement aux interfaces (avec le béton et l'acier).

N. 1.11.3.2. RESISTANCE A L'ARRACHEMENT

La valeur de résistance à l'arrachement est supérieure ou égale aux spécifications des documents d'adjudication.

### N. 1.11.4. VERIFICATIONS

N. 1.11.4.1. CONTROLE EN COURS D'EXECUTION

-	Les contrôles effectués ont pour but de vérifier que toutes les impositions décrites au N. 1.11.2. sont satisfaites.

-	Résistance à l'arrachement.

La résistance à l'arrachement est mesurée par référence à la NBN EN 1881, après durcissement du produit. -> Chap Q

N. 1.11.4.2. CONTROLE APRES EXECUTION

Les contrôles effectués ont pour but de vérifier que toutes les impositions décrites au N. 1.11.3. sont satisfaites.

### N. 1.11.5. PAIEMENT

N. 1.11.5.1. MESURAGE

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le paiement se fait sur base du poste suivant :

-	nombre de scellement réalisés : p

GT20: Le titre du chap concerne les "ancrages". -> Indiquer "nombre d'ancrages" ?.

N. 1.11.5.2. REFACTION

Tout scellement non conforme est refusé.

GT20: Idem "Tout ancrage"?