### N. 1.12. IMPERMEABILISATION OU ETANCHEMENT DU BETON EN CONTACT PERMANENT OU SEMI-PERMANENT AVEC L'eau

### N. 1.12.1. DESCRIPTION

L'imperméabilisation ou étanchement du béton exposé à une forte saturation en eau est constitué d'un revêtement présentant les qualités suivantes à la surface du support :

-	imperméable (passage d'eau inférieur à 125 cm³ par 24 h et par m²) ou étanche à l'eau (pas de passage d'eau);

-	continu;

-	adhérent;

-	constitué de l'ensemble des couches prévues, en cas de système multicouche;

-	appliqué en épaisseur moyenne au moins égale à l'épaisseur nominale.

### N. 1.12.2. CLAUSES TECHNIQUES

#### N. 1.12.2.1. PRODUITS

Ils répondent aux spécifications du C. 51.3.

#### N. 1.12.2.2. EXECUTION

Les dispositions du K. 9.3.2.2. sont d'application.

### N. 1.12.3. SPECIFICATIONS

Les dispositions du K. 9.3.3. sont d'application.

### N. 1.12.4. VERIFICATIONS

#### N. 1.12.4.1. contrôle EN COURS D'EXECUTION

Les dispositions du K. 9.3.4.1. sont d'application.

#### N. 1.12.4.2. contrôle APRES EXECUTION

Les dispositions du K. 9.3.4.2. sont d'application.

### N. 1.12.5. PAIEMENT

Les dispositions du N. 1.7.5. sont d'application.

#### N. 1.12.5.1. mesurage

Sauf prescriptions complémentaires des documents d'adjudications, le paiement se fait sur la base des postes suivants :

-	mise à disposition de moyens d'accès (échafaudage, nacelle, …) : PG;

-	préparation du support : m²;

-	revêtement d'imperméabilisation ou d'étanchement : m².

Les dispositions du K. 9.3.4.1. sont d'application.

#### N. 1.12.5.2. refaction pour manquement

Les dispositions du K. 9.6.5.2. sont d'application.