### n. 1.13. REPARATION DU BETON EN CAS DE CORROSION D'ARMATURES AFFLEURANTES

### N. 1.13.1. DESCRIPTION

Une armature est affleurante lorsque l'enrobage est inférieur à 10 mm.

Suite à la carbonatation de cette fine couche de béton, l’armature peut se corroder et provoquer un éclatement du béton. Dans ce cas, la réparation est constituée :

-	d'une couche de protection anticorrosion sur les armatures;

-	du recouvrement de l'armature par du mortier de ragréage et/ou d'égalisation de minimum 5 mm;

-	d'un revêtement de protection complémentaire sur la surface du béton et des mortiers.

### N. 1.13.2. CLAUSES TECHNIQUES

N. 1.13.2.1. PRODUITS

Revêtement de protection des armatures contre la corrosion : C. 13.4.

Mortiers de ragréage et d'égalisation : C. 13.2.

Revêtement de protection des surfaces en béton : C. 51.2.

N. 1.13.2.2. EXECUTION

Revêtement de protection des armatures contre la corrosion : les prescriptions du N. 1.10. sont d'application.

Mortier de ragréage : les prescriptions du N. 1.2. sont d'application.

Mortier d'égalisation : les prescriptions du N. 1.12. sont d'application.

Revêtement de protection des surfaces en béton : les prescriptions du N. 1.7. sont d'application.

### N. 1.13.3. SPECIFICATIONS

Les prescriptions des N. 1.2., N. 1.7., N. 1.10 et N. 1.12. sont d'application.

### N. 1.13.4. VERIFICATIONS

Les prescriptions des N. 1.2., N. 1.7., N. 1.10 et N. 1.12. sont d'application.

### N. 1.13.5. PAIEMENT

Les prescriptions des N. 1.2., N. 1.7., N. 1.10 et N. 1.12. sont d'application.