### N. 1.14. HYDROfugation du beton au Moyen d'impregnations hydroPHOBEs

### N. 1.14.1. DESCRIPTION

L'hydrofugation du béton vise à obtenir une surface présentant des propriétés hydrofuges, sans qu'un film ne se forme à la surface du béton ni que son aspect ne soit significativement modifié. La surface intérieure des pores est revêtue mais les pores ne sont pas remplis.

Le traitement consiste à appliquer le nombre de couches prévues au taux d'application prévu.

### N. 1.14.2. CLAUSES TECHNIQUES

### N. 1.14.2.1. produits

Ils répondent aux spécifications du C. 23.

### N. 1.14.2.2. EXECUTION

### N. 1.14.2.2.1. Caractéristiques du support béton

Les caractéristiques du support sont cohérentes avec les données reprises dans la fiche technique du produit d''imprégnation hydrophobe.

Le support est âgé d'au moins 6 mois, sauf indication contraire du fabricant.

-	Propreté

Le support est exempt de particules non adhérentes.

-	Caractéristiques chimiques

Le N. 1.7.2.2.1. est d'application.

-	Fissuration

Le cas échéant, la largeur des fissures ne dépasse pas la largeur maximale admissible dans la fiche technique.

Les fissures de largeur supérieure sont colmatées au moyen d'un produit compatible avec le support et l'imprégnation hydrophobe. Sauf contre-indication du fabricant, le colmatage a lieu après l'application de l'imprégnation. Dans le cas d'une fissure active, le produit de colmatage doit présenter une élasticité suffisante.

-	Teneur en humidité au moment de l'application

Le support est sec, sauf indication contraire du fabricant.

N. 1.14.2.2.2. Mise en oeuvre

L'imprégnation est mise en œuvre comme décrit dans la fiche technique.

Sauf indication contraire dans la fiche technique, les règles générales suivantes sont d'application.

L'application du produit est interdite :

-	moins de 48 heures après humidification du béton (pluie, nettoyage à l'eau sous pression,…);

-	par des températures inférieures à 10 °C.

L'application est réalisée :

-	du bas vers le haut (dans le cas d'application sur une surface verticale);

-	à pression nulle au moyen d'un gicleur plat ou sans gicleur (l'utilisation du pistolet airless, de la brosse ou du rouleau est interdite).

### N. 1.14.3. SPECifications

La profondeur de pénétration de l'imprégnation hydrophobe est supérieure en tout point à Pi,min = 
3 mm.

### N. 1.14.4. Vérifications

Les essais de contrôle de mise en œuvre suivants sont réalisés :

#### N. 1.14.4.1. ESSAIS AVANT EXECUTION

Il y a lieu de procéder à un essai préalable in situ afin de définir ou de valider l'imprégnation hydrophobe la plus appropriée au support et aux conditions du chantier.

Cet essai est réalisé sur plusieurs zones définies de commun accord entre l'entrepreneur et le fonctionnaire dirigeant :

-	mesure de la profondeur de pénétration par vaporisation d'eau (effet "perlant") sur éprouvette prélevée par carottage;

-	mesure d'absorption d'eau en surface selon les prescriptions de la méthode RILEM-25 PEM (méthode de la pipe en verre) sur zones traitées et non-traitées, en vue de l'obtention des valeurs de référence pour les contrôles du N. 1.14.4.3.-> Chap Q

#### N. 1.14.4.2. contrôle EN COURS D'EXECUTION

Les contrôles effectués ont pour objet de vérifier que toutes les impositions décrites au N. 1.14.2.2. sont satisfaites.

#### N. 1.14.4.3. contrôle APRES EXECUTION

Les contrôles ont pour but de vérifier que les spécifications du N. 1.14.3. sont satisfaites. A défaut d'être défini par la fiche technique du produit, le délai entre le moment de l'application de l'imprégnation hydrophobe et le moment de la mesure est déterminé de commun accord avec l'entrepreneur.

-	Profondeur de pénétration.

La profondeur de pénétration est mesurée par vaporisation d'eau (effet "perlant") sur éprouvette prélevée par carottage ou un autre moyen approprié.

-	Absorption d'eau en surface.

L'absorption d'eau en surface est mesurée comme décrit dans la méthode RILEM-25 PEM. .-> Chap Q

### N. 1.14.5. PAIEMENT

N. 1.14.5.1. MESURAGE

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le paiement se fait sur la base des postes suivants :

-	mise à disposition de moyens d’accès (échafaudage, nacelle, ...) : PG;

-	préparation du support (sablage, eau sous pression, …) : m²;

-	imprégnation hydrophobe : m².

N. 1.14.5.2. REFACTION POUR MANQUEMENT

En cas de non-conformité des résultats d'essais, le pouvoir adjudicateur peut accepter tout ou partie des travaux aux conditions et moyennant les réfactions détaillées ci-après.

N. 1.14.5.2.1. Pénétration

-   Toute zone non conforme aux prescriptions est retraitée par et aux frais de l'entrepreneur, suivant une méthode proposée par lui et agréée par le fonctionnaire dirigeant.

-	Au cas où un retraitement est impossible, la fraction de lot correspondante peut être acceptée moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à la pénétration (€);

p	= prix unitaire de l'imprégnation hydrophobe (y compris moyens d'accès) (€);

S	= surface du lot (m²);

n	= nombre d'essais dans le lot;

Pi	= profondeur de pénétration individuelle (mm).

Si Pi < 0,33 Pi,min (soit donc, si la pénétration est inférieure à 2 mm), la fraction du lot correspondant à la carotte i est refusée.

N. 1.14.5.2.2. Absorption d'eau en surface

Toute zone non conforme aux valeurs de référence obtenues lors des essais préliminaires à l'application (N.1.14.4.1.) est retraitée par et aux frais de l'entrepreneur suivant une méthode proposée par lui et agréée par le fonctionnaire dirigeant.