### n. 1.3. REPARATION DES DALLES DE TABLIER

### N. 1.3.1. DESCRIPTION

La réparation des dalles de tablier a pour objectif :

-	de remplacer le béton endommagé et de restituer à la structure son intégrité et sa durabilité;

-	de lui confier les caractéristiques de surface nécessaires pour la pose d'une couche d'étanchéité, telles que décrites au K. 9.1.2.2.

On distingue :

-	les réparations locales, pour lesquelles on peut utiliser :

•	les mortiers de ragréage à liant hydraulique, pour des réparations de 5 à 40 mm d'épaisseur;

•	les mortiers d'égalisation à liant hydraulique, pour des réparations de 2 à 8 mm d'épaisseur;

•	les mortiers de réparation à base de résine, pour des réparations de faible surface (< 0,25 m²) de 2 à 40 mm d'épaisseur.

-	les resurfaçages, pour lesquels on peut utiliser :

•	les microbétons : l'épaisseur minimale est de l'ordre de 40 mm;

•	les mortiers de correction de planéité : l'épaisseur en tout point est d'au moins 3 Dmax 
(de l'ordre de 10 mm);

GT20: Définir Dmax du mortier

•	les mortiers de correction de texture : l'épaisseur en tout point est d'au moins 3 Dmax 
(de l'ordre de 2 mm);

GT20 : 2mm = Dmax ou 3Dmax?

•	les masses d'égalisation bitumineuses : l'épaisseur au-dessus des aspérités est la plus faible possible, l'épaisseur maximale est de 8 mm;

•	les tirés-grattés époxy : l'épaisseur au-dessus des aspérités est très faible, l'épaisseur maximale est de 8 mm.

Les trois derniers produits sont destinés à traiter les surfaces de béton dont la profondeur moyenne de texture (MTD) est de 0,5 < MTD ( 4 mm, ou les discontinuités de surface de faible épaisseur.

-	la réalisation des chanfreins éventuels manquants.

-	la pose des gargouilles de drainage éventuelles manquantes.

Évacue l'eau

au-dessus

de la chape

Etanchéité				Trottoir (p.ex.)

Tablier			Chanfrein

Gargouille de drainage

Les délais entre l'application des microbétons/mortiers et la pose de la couche d'étanchéité sont les suivants :

-	microbéton : au moins 28 jours; cependant, le fabricant de la couche d'étanchéité et le fonctionnaire dirigeant peuvent convenir de délais plus courts en fonction de conditions climatiques, de l'application d'imprégnation pare-vapeur, etc.

-	mortiers de réparation à base de liants hydrauliques : au moins 7 jours à 20 °C et 14 jours à 5 °C; cependant, le fabricant de la couche d'étanchéité et le fonctionnaire dirigeant peuvent convenir de délais plus courts en fonction de conditions climatiques, de l'application d'imprégnation 
pare-vapeur, etc.

-	mortiers de réparation à base de résines et tiré-gratté époxy :	24 h à 20 °C

48 h à   5 °C

-	masse d'égalisation bitumineuse : pas de délai.

Il importe de veiller à la compatibilité entre les produits de réparation et la couche d'étanchéité.

### N. 1.3.2. CLAUSES TECHNIQUES

N. 1.3.2.1. PRODUITS

-	Microbéton.

Le microbéton est conforme au K. 4.1.

Le béton est du type suivant :

•	classe de résistance : C35/45

•	classe d'exposition : EE4A si exposition directe aux sels de déverglaçage ou EE4 si exposition modérée aux sels de déverglaçage

•	absorption d'eau :	WAI (0,45) si exposition directe aux sels de déverglaçage

WAI (0,45)A si exposition modérée aux sels de déverglaçage

•	type :	°	ciment Low Alcali (LA) 42,5 R - 52,5 N ou 52,5 R

°	ciment CEM I

•	diamètre maximum des granulats (Dmax) : en fonction de l'épaisseur de la réparation.

-	Mortiers de ragréage à liant hydraulique, de correction de planéité, de correction de texture ou d'égalisation : C. 13.2.2.

-	Mortier de réparation à base de résine : C. 13.3.

-	Masse d'égalisation bitumineuse : C. 46.2.2.

-	Tiré-gratté époxy : C. 46.2.1.

-	Revêtement de protection des armatures : C. 13.4.

-	Gargouille de drainage :

La gargouille de drainage est au moins constituée d'un tuyau de collecte de minimum 25 mm de diamètre intérieur et d'une platine permettant un raccord correct de l'étanchéité, comme décrit au K.9.1.2.2.5.3. Le tuyau de collecte est pourvu d'un casse-goutte s'il est arrêté à la face inférieure de tablier ou est prolongé de 20 cm en dessous de la face inférieure du tablier. La gargouille est raccordée aux drains et aux tuyaux d'évacuation éventuels. La compatibilité du matériau constituant la gargouille avec la couche d'étanchéité doit être démontrée. La gargouille est en matériau non corrodable.

GT20 : Peut-on uniquement faire référence au K.9.2.2.1?

### N. 1.3.2.2. EXECUTION

N. 1.3.2.2.1. Réparations locales

L'exécution des réparations locales est réalisée comme décrit :

-	au N. 1.2. en cas d'utilisation de mortier de ragréage à base de liant hydraulique;

-	au N. 1.6. en cas d'utilisation de mortier d'égalisation à base de liant hydraulique;

-	au N. 1.1. en cas d'utilisation de mortier de réparation à base de résine.

En cas de resurfaçage, le microbéton, le mortier de correction de planéité ou le mortier de correction de texture peut aussi être utilisé, en veillant à travailler par couches successives, si l'épaisseur à appliquer dépasse l'épaisseur maximale admissible pour le produit.

N. 1.3.2.2.2. Resurfaçage

N. 1.3.2.2.2.1. Préparation du support

Le support est décapé de manière à éliminer toute trace de produit provenant de l'ancienne étanchéité et pour obtenir une cohésion superficielle supérieure à 1,5 MPa.

Le décapage est effectué à l'eau sous pression à l'aide d'un robot programmable permettant d'éliminer le béton sur une épaisseur inférieure à 5 mm (hydroscarification) ou supérieure à 5 mm (hydrodémolition), en fonction des impositions des documents d'adjudication.

S'il s'avère que certaines armatures ont subi une diminution de section par corrosion, il y a lieu d'ajouter la section équivalente manquante d'armatures. Si certaines armatures ont été corrodées avec forte réduction de section, il est nécessaire de rajouter en face de chaque barre dégradée une barre de section équivalente faisant le pontage et ayant une longueur totale égale à la longueur de pontage augmentée de deux fois la longueur du recouvrement.

Si le support présente des fissures, il y a lieu d'effectuer des investigations complémentaires en vue de déterminer les causes et les modes de réparation.

N. 1.3.2.2.2.2. Resurfaçage au microbéton

-	Protection de l'armature : les dispositions du N. 1.2.2.2.3. sont d'application.

-	Humidification du support : la surface du support est convenablement humidifiée, au moins 
2 heures avant l'application du microbéton. Lors de l'application, la surface du support est humide, mais ne peut présenter un aspect brillant (pas de film d'eau en surface). Lorsque l'épaisseur de la couche de microbéton est inférieure à 60 mm, la profondeur moyenne de texture du béton support est supérieure à 2 mm, étant donné que l'adhérence n'est pas maîtrisée pour les microbétons.

-	Mise en œuvre : la température de mise en œuvre ne peut être inférieure à 5 °C et supérieure à 
25 °C. L'utilisation d'armatures technologiques peut être nécessaire, en vue de limiter les effets du retrait de séchage. Le microbéton peut être appliqué manuellement ou à la machine. Il est serré au moyen d'aiguille(s) et poutres vibrantes, et ensuite lissé de telle manière que la profondeur moyenne de texture MTD soit inférieure à 0,6 mm. Le déversement du béton est interrompu en cas de pluie ou d'averse. Il ne peut s'écouler plus de 2 heures entre la fabrication du béton et la fin de la mise en œuvre. Passé ce délai, le béton est rebuté et évacué.

-	Protection du microbéton frais :

•	protection contre la dessiccation : la protection du béton frais est assurée immédiatement après le lissage par pulvérisation mécanique et homogène d'un produit de cure de préférence à pigmentation blanche ou métallisée et selon les prescriptions du fabricant.

Une protection alternative efficace peut être proposée en fonction des circonstances (pose de feuilles plastiques de protection,…).

•	protection contre la pluie : les dispositions sont prises pour éviter le délavage par la pluie et les eaux de ruissellement de la surface du microbéton frais pendant un minimum de 12 heures.

•	protection contre le gel : la surface est protégée efficacement contre le gel de manière telle que pendant 7 jours après la mise en œuvre du béton, la température ne descende pas au-dessous de 1 °C.

GT20: 30072009

N. 1.3.2.2.2.3. Resurfaçage au mortier de correction de planéité ou de correction de texture

Les dispositions des N.1.2.2.2.1., N.1.2.2.2.3. et N.1.2.2.2.4. sont d'application.

N. 1.3.2.2.2.4. Resurfaçage au moyen de masse d'égalisation bitumineuse

-	Propreté et humidité du support

Le support est exempt de particules non adhérentes.  La couche superficielle du béton est sèche.

-	Application de la masse d'égalisation

La masse d'égalisation est mise en œuvre comme décrit dans l'ATG ou la fiche technique.

Sauf mention contraire dans l'ATG ou la fiche technique, les principes généraux suivants sont d'application :

Pose du primaire

L'application du primaire ne peut être effectuée en dehors des conditions limites de température reprises dans l'ATG ou la fiche technique.

Les conditions hygrothermiques de l'air et du support sont telles que toute formation de rosée est exclue pendant l'application et le séchage/durcissement du primaire.

L'application doit être effectuée de manière régulière; il y a lieu d'éliminer tout produit excédentaire, afin d'éviter le piégeage de solvants qui pourraient être libérés lors de l'application de la masse d'égalisation, et influencer négativement l'adhérence.

Application de la masse d'égalisation

La masse d'égalisation est appliquée en adhérence totale.

La température de mise en œuvre, l'épaisseur appliquée et le mode d'application sont conformes aux dispositions de l'ATG ou de la fiche technique.

Le produit est appliqué en épaisseur minimale. L'épaisseur ne dépasse jamais l'épaisseur maximale admissible, sauf en des zones très localisées.

N. 1.3.2.2.2.5. Resurfaçage au moyen de tiré-gratté époxy

-	Propreté et humidité du support

Les considérations du N. 1.3.2.2.6. ci-dessus sont applicables, sauf s'il est démontré que le 
tiré-gratté époxy est compatible avec un support humide.

-	Application du tiré-gratté époxy

Le produit est appliqué comme décrit dans la fiche technique.

N. 1.3.2.2.3. Réalisation de chanfreins

Les chanfreins peuvent être réalisés :

-	par sciage;

-	par apport de mortier de ragréage, conforme aux spécifications du C. 13.2.2.

-	par coffrage lors d'un resurfaçage.

N. 1.3.2.2.4. Mise en place de gargouilles

Les gargouilles de drainage sont mises en place, en application du K. 9.2.

### N. 1.3.3. SPECIFICATIONS

N. 1.3.3.1. ASPECT DE LA COUCHE APPLIQUEE

Les caractéristiques de la couche appliquée satisfont aux critères suivants :

•	critère de texture : la profondeur moyenne de texture MTD est inférieure ou égale aux valeurs reprises au K. 9.1.2.2.2.;

•	critère de planéité : la planéité est telle que les défauts de planéité n'excèdent pas les valeurs reprises au K. 9.1.2.2.2.;

•	critère de continuité : la surface de la couche appliquée ne peut présenter de fissuration 
(critère non applicable à la masse d'égalisation bitumineuse et au tiré-gratté époxy);

•	sondage au marteau : il ne peut y avoir de zones sonnant creux, suite à un défaut de compactage ou d'adhérence de la couche appliquée (critère non applicable à la masse d'égalisation).

N. 1.3.3.2. ADHERENCE

Toutes les valeurs individuelles de mesure sont supérieures ou égales à Ai,min, repris dans le tableau ci-après.

| Produit de réparation | Valeur individuelle de mesure d'adhérence minimale Ai,min (en MPa) |
| --- | --- |
| Microbéton | Pas d'application |
| Mortier de ragréage à base de liant hydraulique - à 28 jours - à 7 jours | 1,5 1,4 |
| Mortier de correction de planéité - à 28 jours - à 7 jours | 1,5 1,4 |
| Mortier de ragréage à base de résine époxy (à 7 jours) | 3,0 |
| Mortier de ragréage à base de résine autre qu'époxy (à 7 jours) | 1,5 |
| Mortier d'égalisation à base de liant hydraulique (à 28 jours) GT20: A 28 j? - à 28 jours - à 7 jours | 1,2 1,1 |
| Mortier de correction de texture - à 28 jours - à 7 jours | 1,2 1,1 |
| Masse d'égalisation bitumineuse | Spécification d'adhérence du K. 9.1.3. |

N. 1.3.3.3. RESISTANCE EN COMPRESSION

Les spécifications sont applicables aux mortiers.

La valeur de résistance en compression (moyenne de 6 mesures) est égale ou supérieure à 
σcm,min = 0,8 x la valeur nominale déclarée par le fabricant, figurant sur la fiche technique.

N. 1.3.3.4. MICROBETON

La résistance en compression satisfait aux spécifications du B. 4.3.6.1. du RW99-C-2.

### N. 1.3.4. VERIFICATIONS

N. 1.3.4.1. CONTROLE EN COURS D'EXECUTION

-	Préparation du support et décapage du béton autour des armatures.

Les contrôles effectués ont pour objet de vérifier que toutes les impositions décrites au N. 1.3.2.2. sont satisfaites :

•	inspection visuelle;

•	sondage au marteau;

•	résistance à la traction en surface. La résistance à la traction en surface est mesurée par référence à la NBN EN 1542.-> Chap. Q

-	Mise en œuvre du produit de réparation.

Les contrôles ont pour but de vérifier que toutes les impositions du N. 1.3.2.2. sont satisfaites.

-	Contrôle des caractéristiques mécaniques des mélanges réalisés sur chantier.

La résistance en compression est mesurée selon les modalités du N. 1.2.4.1. pour les mortiers à base de liant hydraulique, du N. 1.1.4.1. pour les mortiers à base de résine.  Pour le microbéton, la mesure de la résistance en compression est effectuée selon le NBN EN 12390-3 sur des cubes de 150 mm conformes à la NBN EN 12390-1, fabriqués et conservés selon la NBN EN 12390-2 à partir d'échantillons prélevés conformément à la NBN EN 12350-1. .-> Chap. Q

Lors de la mise en œuvre de microbéton ou de mortier de correction de planéité, les contrôles portent aussi sur les niveaux de repères de réglage de l'épaisseur de couche.

N. 1.3.4.2. CONTROLE APRES EXECUTION

Les contrôles ont pour but de vérifier que les spécifications du N. 1.3.3. sont satisfaites :

-	inspection visuelle;

-	sondage au marteau, sauf dans le cas de réparation  à la masse d'égalisation bitumineuse;

-	mesure de la planéité;

-	mesure de la profondeur moyenne de texture, comme décrit dans la NBN EN 13036-1; .-> Chap. Q

-	mesure de l'adhérence:

comme décrit au N. 1.1.4.1. en cas d'utilisation de mortiers à base de résines ou de gratté époxy,

comme décrit au N. 1.2.4.1. en cas d'utilisation de mortiers à base de liant hydraulique.

Il peut néanmoins être fait usage de pastilles carrées de (100 x 100) mm²..-> Chap. Q

en cas d'utilisation de masse d'égalisation bitumineuse, les essais sont réalisés comme décrit dans la NF P98-282, avec des pastilles carrées de (100 x 100) mm²;.-> Chap. Q

-	inspection visuelle des chanfreins et sondage au marteau des chanfreins réalisés par apport de mortier de ragréage;

-	emplacement des gargouilles.

### N. 1.3.5. PAIEMENT

N. 1.3.5.1. MESURAGE

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le paiement se fait sur la base des postes suivants :

-	décapage du support pour réparation localisée : m² ;

-	dégagement derrière les armatures pour réparation localisée : m d’armatures dégagées;

-	hydroscarification : m²;

-	hydrodémolition au-dessus du plan des armatures : m²

-	hydrodémolition en dessous du plan des armatures : m²

-	remplacement et ajout d’armatures : kg;

-	protection anticorrosion des armatures et décapage préalable : m d'armatures traitées;

-	fourniture des produits de réparation : kg;

-	fourniture du microbéton : m³;

-	mise en œuvre des produits de réparation : m²;

-	mise en œuvre du microbéton : m²;

-	fourniture et pose de gargouilles (y compris carottage, obturation provisoire) : p;

-	réalisation de chanfreins : m.

Le code de mesurage des surfaces à décaper ou à réparer est le suivant :

-	pour les réparations locales :

•	placement ou tracé d'une grille pourvue de mailles carrées de 10 cm de côté devant la zone à mesurer;

•	comptage des mailles dont plus de la moitié de la surface couvre la zone à mesurer;

•	multiplication du nombre de mailles par 0,01 m² afin d'obtenir la surface en m².

-	pour les resurfaçages : surfaces exécutées.

N. 1.3.5.2. REFACTION POUR MANQUEMENT

En cas de non-conformité des résultats d'essais, le pouvoir adjudicateur peut accorder réception provisoire de tout ou partie des réparations aux conditions et moyennant les réfactions détaillées 
ci-après.

Les lots sont définis par le fonctionnaire dirigeant en fonction des conditions spécifiques propres au chantier.

N. 1.3.5.2.1. Adhérence

Lorsque dans un lot, l'adhérence individuelle Ai est inférieure à Ai,min et supérieure ou égale à 0,8 Ai,min la fraction de lot correspondante peut être acceptée moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à l'adhérence individuelle (€);

PT	= le prix total de l'ensemble des réparations du lot (€);

n	= nombre d'essais dans le lot.

Si Ai < 0,8 Ai,min, la fraction du lot correspondant à l'essai i est refusée.

GT20: Définir le lot

N. 1.3.5.2.2. Résistance en compression

Lorsque la résistance moyenne en compression σcm est inférieure à σcm,min, et supérieure ou égale à σcm,min les réparations peuvent être acceptées moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à la résistance en compression (€);

PT	= le prix total de l'ensemble des réparations du lot (€);

Si σcm < 0,8 σcm,min, les réparations sont refusées.

N. 1.3.5.2.3. Sondage au marteau

Toute zone sonnant creux est refusée.

N. 1.3.5.2.4. Continuité

Toute zone présentant des fissures est refusée.

N. 1.3.5.2.5. Texture

En cas de texture non conforme aux prescriptions, celle-ci est restaurée par et aux frais de l'entrepreneur, suivant une méthode proposée par lui et agréée par le fonctionnaire dirigeant.

N. 1.3.5.2.6. Planéité

En cas de planéité non conforme aux prescriptions, celle-ci est restaurée par et aux frais de l'entrepreneur, suivant une méthode proposée par lui et agréée par le fonctionnaire dirigeant.

N. 1.3.5.2.7. Chanfreins

Tout chanfrein non satisfaisant est refusé.

N. 1.3.5.2.8. Gargouilles

Toute gargouille dont l'emplacement ou la pose n'est pas satisfaisant est refusée.

N. 1.3.5.2.9. Cumul des réfactions

Toutes les réfactions sont appliquées cumulativement.

La réfaction globale est limitée à la valeur de la fraction du lot (PT/n) pour les les valeurs individuelles des caractéristiques et à la valeur des réparations du lot (PT) pour les valeurs moyennes.

# Footnotes

Discontinuité de surface : variation brutale du niveau de la surface, empêchant l'étanchéité de venir en  contact avec la surface du tablier, telle que trace de pas, strie, …  La discontinuité de surface est une singularité observée sur une surface, par rapport à la rugosité de cette surface.

Chanfrein : angle rentrant ou sortant au droit de la surface de la dalle de platelage et dont l'arête est cassée à 45° sur une longueur de minimum 20 mm.

Gargouille de drainage (ou barbacane) : dispositif destiné à assurer l’évacuation des eaux de drainage des parties du revêtement situées au-dessus de l’étanchéité.