### n. 1.4. REPARATION ET RENFORCEMENT AU MOYEN DE BETON PROJETE

### N. 1.4.1. DESCRIPTION

La réparation et le renforcement sont constitués d'une ou plusieurs couches de béton projeté remplaçant le support déficient ou de qualité moindre (réparation) ou le recouvrant (renforcement).

### N. 1.4.2. CLAUSES TECHNIQUES

N. 1.4.2.1. PRODUITS

Le béton projeté répond aux spécifications du C. 13.6.

N. 1.4.2.2. EXECUTION

L'entreprise de projection doit effectuer un contrôle de classe 3 selon la NBN EN 14487-1.

La préparation du support, la mise en place éventuelle d'armatures, l'épaisseur à appliquer et la finition de surface sont réalisés comme décrit dans les documents d'adjudication.

La NBN EN 14487-2 est d'application.

### N. 1.4.3. SPECIFICATIONS

Les spécifications sont en relation avec l'objectif de l'intervention et la classe d'environnement. Ces spécifications font l'objet des documents d'adjudication et portent notamment sur les caractéristiques suivantes:

-	épaisseur;

-	finition de surface;

-	résistance en compression;

-	adhérence;

-	teneur maximale admissible en chlorures;

-	porosité et absorption d'eau;

-	durabilité;

-	armaturage ;

-	gargouilles de drainage.

### N. 1.4.4. VERIFICATIONS

N. 1.4.4.1. ESSAI AVANT EXECUTION

Il y a lieu de procéder à un essai préalable, afin de valider la technique de projection, conformément au 7 de la NBN EN 14487-1.

La validation s'opère à partir de la mesure des caractéristiques performantielles du produit appliqué.

N. 1.4.4.2. CONTROLE EN COURS D'EXECUTION

Les contrôles ont pour but de vérifier que toutes les impositions décrites au N. 1.4.2.2. sont satisfaites.

N. 1.4.4.3. CONTROLE APRES EXECUTION

Les contrôles ont pour but de vérifier que toutes les spécifications du N. 1.4.3. sont satisfaites.

### N. 1.4.5. PAIEMENT

N. 1.4.5.1. MESURAGE

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le paiement se fait sur base des postes suivants:

-	mise à disposition de moyens d'accès (échafaudage, nacelle…):

établissement: PG

maintenance: j

démontage: PG

-	décapage du support: m²;

-	armatures: kg;

-	fourniture et mise en œuvre du béton projeté (suivant classe de résistance et d'environnement): m³

-	barbacanes: pièce.

GT20: barbacanes (CPN N3910) à la place de gargouilles?

N. 1.4.5.2. Réfaction pour manquement

Les réfactions sont précisées dans les documents d'adjudication.