### N. 1.7. PROTECTION, Au MOYEN D'UN REVeTEMENT, DES SURFACES EN BETON SOUMISES AUX INFLUENCES EXTERIEURES ET NON SOUMISES AU TRAFIC

### N. 1.7.1. DESCRIPTION

La protection du béton est constituée d'un revêtement présentant les qualités requises à la surface du support

-	continu;

-	adhérent;

-	constitué de l'ensemble des couches prévues, en cas de système multicouche;

-	appliqué en épaisseur moyenne au moins égale à l'épaisseur nominale.

### N. 1.7.2. CLAUSES TECHNIQUES

### N. 1.7.2.1. produits

Ils répondent aux spécifications du C. 51.2.

En particulier, la compatibilité avec les produits de réparation utilisés est démontrée.

### N. 1.7.2.2. EXECUTION

### N. 1.7.2.2.1. Caractéristiques du support béton

Les caractéristiques du support sont cohérentes avec les données reprises dans la fiche technique du revêtement.

Les produits de réparation utilisés sont compatibles avec le revêtement.

-	Caractéristiques géométriques

La texture de surface est celle reprise dans la fiche technique.  En cas de présence de bulles, le débullage peut être effectué à l'aide d'un enduit de raclage, pour autant que la compatibilité avec l'enduit de raclage ait été démontrée.

-	Résistance à la traction en surface

La résistance à la traction en surface est supérieure aux prescriptions d'adhérence du revêtement.  Si la résistance en traction du béton est inférieure à ces prescriptions, la préparation de surface est telle que la résistance à la traction en surface soit égale à la cohésion de la masse.

-	Propreté

Le support est exempt de particules non adhérentes et de tout produit susceptible d'altérer l'adhérence du revêtement.

-	Caractéristiques chimiques

La surface du béton est exempte de sels solubles dans l'eau.

La teneur en sels solubles de la couche superficielle (1 cm d'épaisseur) n'est pas supérieure de plus de 0,1 % à celle mesurée dans le béton de masse (prescription provisoire).

GT20:

Les prescriptions sur la teneur en sel ne sont-elles pas contradictoires?

Est-ce que cette prescription est devenue définitive?

Si la teneur en sels solubles est supérieure de plus de 0,1 % à celle mesurée dans la masse du béton, il y a lieu de vérifier que cette teneur n'altère pas la durabilité du revêtement.

Dans le cas de contamination par des chlorures, la préparation du support et/ou le choix du revêtement de protection fait l'objet de prescriptions spécifiques des documents d'adjudication.

-	Fissuration

Le cas échéant, les largeurs et mouvements des fissures du support ne peuvent dépasser les paramètres de la catégorie d'aptitude au pontage des fissures à laquelle appartient le revêtement (tableau 1 du C. 51.3.1., et considérations y associées).

-	Teneur en humidité au moment de l'application

Le degré de saturation du support est celui mentionné dans la fiche technique.

### N. 1.7.2.2.2. Mise en oeuvre

Les dispositions du K. 9.3.2.2.2. sont d'application.

### N. 1.7.3. specifications

Les dispositions du K. 9.6.3. (qui renvoie au K. 9.3.3.) sont d'application.

### N. 1.7.4. verifications

Les dispositions du K. 9.6.4. (qui renvoie au K. 9.3.4.) sont d'application.

### N. 1.7.5. PAIEMENT

### N. 1.7.5.1. mesurage

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le paiement se fait sur la base des postes suivants :

-	mise à disposition de moyens d’accès (échafaudage, nacelle, …) : PG;

-	préparation du support (sablage, eau sous pression, …) : m²;

-	revêtement de protection : m².

N. 1.7.5.2. REFACTION POUR MANQUEMENT

Les dispositions du K. 9.6.5.2. sont d'application.