## N. 1.8. PROTECTION CATHODIQUE DES ARMATURES DU BETON

### N. 1.8.1. DESCRIPTION

La protection cathodique est une méthode qui permet de ralentir, voire d’arrêter la corrosion des armatures passives du béton armé, grâce à l’application d’une polarisation qui abaisse le potentiel d’électrode des aciers.

Ne sont pas concernées par ce type de protection:

- les structures en béton précontraint,

- les structures totalement enterrées ou immergées,

- la protection cathodique par courant galvanique (métallisation du béton, électrodes sacrificielles, etc.)

- les structures en béton armé de fibres métalliques.

Les documents d’adjudication précisent:

- le type d’anode à utiliser (mortier conducteur à base d’un liant hydraulique modifié, peinture conductrice, revêtement métallique en treillis de titane, anodes internes ou locales…).

- si le pilotage de l’installation se fait par télégestion.

### N. 1.8.2. CLAUSES TECHNIQUES

#### N. 1.8.2.1. MATERIAUX

Les matériaux utilisés sont conformes aux spécifications du § 5.3. «Description des produits» du guide d’agrément G0016 de l'UBAtc .

#### N.1.8.2.2. MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre est conforme aux spécifications du § 5.4. «Mise en œuvre du procédé» du guide d’agrément G0016 de l'UBAtc.

L’applicateur fournit les renseignements mentionnés au § 8. du guide d’agrément G0016 de l'UBAtc. Ceux-ci sont analysés et approuvés par la Direction de l’Expertise des Ouvrages du SPW.

### N.1.8.3. SPECIFICATIONS

Les critères à respecter par l’installation fonctionnant en régime sont ceux mentionnés au § 6.4.2. «Interprétation des mesures» du guide d’agrément G0016 de l'UBAtc.

### N.1.8.4. VERIFICATIONS

Les vérifications sont celles prévues au § 6. «Description des essais et mesures» du guide d’agrément G0016 de l'UBAtc

### N.1.8.5. PAIEMENT

Sauf prescriptions contraires des documents d’adjudication, le paiement se fait sur base des postes suivants:

| Désignation | Unités |
| --- | --- |
| Moyen d'accès: |  |
| Etablissement | PG |
| Maintenance | journée |
| Démontage | PG |
| Nettoyage des bétons | m² |
| Auscultation des bétons | m² |
| Engineering | PG |
| Peinture & anode primaire (fourniture et pose): |  |
| Anode primaire | m |
| Peinture anodique | m² |
| Mortier conducteur & anode primaire (fourniture et pose): |  |
| Anode primaire | m |
| Mortier conducteur | m² |
| Treillis anodique & béton projeté (fourniture et pose): |  |
| Treillis anodique | m² |
| Béton projeté | m² |
| Anode interne (fourniture et pose): |  |
| Anode interne | m |
| Electrodes de référence (fourniture et pose): |  |
| Electrodes non polarisables | p |
| Electrodes de référence Ag/AgCl | p |
| Electrodes de référence Mn/MnO2 | p |
| Electrode à densité courant | p |
| Capteurs de température | p |
| Connexions (fourniture et réalisation): |  |
| Câble de connexion anode | p |
| Câbles de liaison | m |
| Boîtes de raccordement | p |
| Fixations câbles | p |
| Tubes en plastique | m |
| Coffrets de regroupement | p |
| Divers (fourniture et pose): |  |
| Redresseur | p |
| Dispositif de télémesure | p |
| Câbles de liaison multiconducteur | m |
| Mise en service et réglages | PG |
| Gestion de la protection cathodique pendant un an | p |

Le décapage et la réparation du béton sont payés conformément au N. 1. suivant la technique utilisée.