### n. 1.9. CALAGE, BOURRAGE ET SCELLEMENT AU MOYEN DE MORTIERS A BASE DE LIANT HYDRAULIQUE

### N. 1.9.1. DESCRIPTION

Le calage est le remplissage de vides situés à l'intérieur ou entre des éléments d'ouvrage.

Le bourrage est le remplissage d'ouvertures qui ne sont pas totalement confinées latéralement.

Le scellement est la fixation d'une pièce dans un élément en béton.

### N. 1.9.2. CLAUSES TECHNIQUES

N. 1.9.2.1. PRODUITS

Ils répondent aux spécifications du C. 13.5.

N. 1.9.2.2. EXECUTION

#### N. 1.9.2.2.1. Préparation des surfaces

Préparation du béton

Les parties non adhérentes, tendres ou friables, les poussières ou autres salissures sont au préalable éliminées.

Si le produit doit adhérer au support, il y a lieu de veiller à ce que le support présente une cohésion superficielle au moins égale à l'adhérence exigée.  Si la résistance en traction du béton est inférieure à ces prescriptions, la préparation de surface est telle que la cohésion superficielle soit égale à la cohésion de la masse.

La surface du béton est convenablement saturée, au moins 12 heures avant l'application du produit.  Lors de l'application, la surface du béton est humide, mais ne peut présenter un aspect brillant (pas de film d'eau en surface).

Préparation de l'acier

Le support est dérouillé et débarrassé des dépôts ou contaminations, de la manière décrite par le fabricant du produit.

Si le produit doit adhérer au support, un sablage est obligatoire, jusqu'au degré de rugosité Sa2 1/2.

Coffrage (le cas échéant, pour les travaux de calage)

-	Le mortier est coulé dans un coffrage constitué d'un matériau solide, imperméable et non absorbant.

-	Le coffrage est conçu de façon telle que l'évacuation de l'air du vide à remplir soit possible.

-	Le coffrage présente un angle d'environ 45° vers l'extérieur, du côté où le mortier est coulé.

-	Le coffrage est si possible suffisamment élevé pour obtenir une pression hydrostatique positive du mortier par rapport à la face supérieure (environ 25 mm).

N. 1.9.2.2.2. Mise en oeuvre

-	Le produit est homogénéisé et mis en œuvre comme décrit dans la fiche technique du produit.

-	L'application du produit ne peut être effectuée en dehors des conditions limites de température reprises dans la fiche technique.

En règle générale, sauf indication contraire du fabricant, la température ne peut être inférieure à 
5 °C.

-	La classe granulométrique du mortier est adaptée au volume à combler, de manière à limiter autant que possible le retrait thermique. Néanmoins, Dmax ne peut être supérieur à 1/5 x la dimension minimale du volume à combler.

-	Le produit est mis en œuvre endéans les 80 % de la durée pratique d'utilisation à la température considérée.

-	Le produit remplit la totalité de l'espace, et en particulier est en contact avec tous les éléments adjacents.

-	Pour les travaux de calage, le remplissage se fait toujours à partir d'un seul point, par un flux continu de produit et sans vibrations, de façon à éviter l'inclusion d'air.

Le mortier est coulé pour cette raison sur une surface inclinée; si nécessaire, une trémie sera prévue.

Une bande métallique flexible peut être placée en dessous de l'objet afin de favoriser l'écoulement du produit et de le maintenir ainsi en mouvement de façon à prévenir des obstructions lors d'un arrêt du coulage.

-	Après application, le mortier est protégé de manière adéquate de façon à prévenir une perte d'humidité, par exemple par l'application d'un produit de cure adapté.

### N. 1.9.3. SPECIFICATIONS

N. 1.9.3.1. ASPECT DU PRODUIT APPLIQUE

-	La surface ne peut présenter de fissuration.

-	Le produit remplit totalement le vide à combler sans décollement aux interfaces.

N. 1.9.3.2. RESISTANCE EN COMPRESSION

La valeur de résistance en compression (moyenne de 6 mesures) est égale ou supérieure à σcm,min = 0,8 x la valeur de la classe de résistance à laquelle appartient le produit.

### N. 1.9.4. VERIFICATIONS

N. 1.9.4.1. CONTROLE EN COURS D'EXECUTION

-	Les contrôles effectués ont pour objet de vérifier que toutes les impositions décrites au N. 1.9.2.2. sont satisfaites.

-	Le contrôle des caractéristiques mécaniques des mélanges réalisés sur chantier s'effectue par mesure de la résistance en compression.

Des éprouvettes prismatiques de 40x40x160 mm (Dmax ≤ 4 mm) ou cubiques de 100 mm (Dmax > 
4 mm) sont préparées à partir des mélanges réalisés sur chantier; le mortier est versé dans le moule et, le cas échéant (pour les mortiers de bourrage), compacté à l'aide d'une dame manuelle ou d'une tige.

Les éprouvettes sont conservées pendant 24 h en moule couvert et puis sous eau dans les conditions de chantier.

Elles sont ensuite conservées un minimum de 7 jours dans les conditions finales spécifiées par les NBN EN 12190 ou NBN EN 12390-3.

La résistance en compression est mesurée comme décrit dans la NBN EN 12190 (Dmax ≤ 
4 mm) ou NBN EN 12390-3 (Dmax > 4 mm).-> Chap. Q

La durée et les conditions de conservation des éprouvettes sont précisées dans le rapport d'essais.

N. 1.9.4.2. CONTROLE APRES EXECUTION

Les contrôles ont pour but de vérifier que les spécifications du N. 1.9.3. sont satisfaites.

### N. 1.9.5. PAIEMENT

N. 1.9.5.1. MESURAGE

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le paiement se fait sur la base des postes suivants :

-	mise à disposition de moyens d'accès (échafaudage, nacelle, …) : PG;

-	fourniture du mortier emballé : kg;

-	mise en oeuvre du mortier : m².

N. 1.9.5.2. REFACTION POUR MANQUEMENT

En cas de non-conformité des résultats d'essais, le pouvoir adjudicateur peut accorder réception provisoire de tout ou partie des travaux, aux conditions et moyennant les réfactions détaillées 
ci-après.

N. 1.9.5.2.1. Aspect

Toute zone présentant des fissures, des décollements ou partiellement remplie est refusée.

N. 1.9.5.2.2. Résistance en compression

Lorsque la résistance moyenne en compression σcm est inférieure à σcm,min, et supérieure ou égale à 0,8 σcm,min, les travaux peuvent être acceptés moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où	= réfaction liée à la résistance en compression (€);

PT	= le prix total de l'ensemble des travaux du lot, y compris les moyens d'accès (€);

Si σcm < 0,8 σcm,min, les travaux sont refusés.

N. 1.9.5.2.3. Cumul des réfactions

Toutes les réfactions sont appliquées cumulativement.

La réfaction globale est limitée à la valeur des travaux (PT) du lot.