N. 3.	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES STRUCTURES EN ACIER

N. 3.1.	REMISE EN PEINTURE - RESTAURATION COMPLETE DU SYSTEME

N. 3.1.1.	DESCRIPTION

Les présentes prescriptions concernent les structures pour lesquelles une mise à nu complète de l’acier est réalisée.

N. 3.1.2.	CLAUSES TECHNIQUES

Les prescriptions du RW99-J-3 sont d’application.

Les documents d’adjudication précisent la classe de corrosivité ainsi que le type de support (acier sablé ou acier métallisé).

S’il n’est pas possible de sabler, les prescriptions «système de maintenance» du RW99-J-3 sont d’application.

N. 3.1.3.	VERIFICATIONS

Les vérifications portent sur l’identification des produits, les conditions de mise en œuvre et les épaisseurs appliquées, selon les modalités reprises au RW99-J-3.

N. 3.1.4.	PAIEMENT

Les paiements sont effectués au m2 de surfaces traitées.

Préparation du support

- Nettoyage à l’eau sous pression : m2

- Décapage mécanique : m2

  - En recherche : m2

- Ponçage (élimination ders non adhérences) : m2

  - En recherche : m2

- Sablage partiel (avivage) : m2

  - En recherche : m2

- Sablage à blanc : m2

  - En recherche : m2

- Métallisation : m2

  - En recherche : m2

Remise en peinture à performances

- Couche primaire (100 microns) : m2

- Couche(s) intermédiaire(s) (120 microns au total) : m2

- Couche de finition (60 microns) : m2

- Système complet : m2

N. 3.2.	REMISE EN PEINTURE - RESTAURATION PARTIELLE DU SYSTEME

N. 3.2.1.	DESCRIPTION

Les présentes prescriptions concernent les structures pour lesquelles un maintien total ou partiel du système existant est réalisé.

N. 3.2.2.	CLAUSES TECHNIQUES

Les prescriptions du document RW99-J-3 sont d’application.

Le traitement est réalisé selon les prescriptions «système de maintenance»

N. 3.2.3.	VERIFICATIONS

Les vérifications portent sur l’identification des produits, les conditions de mise en œuvre et les épaisseurs appliquées, selon les modalités reprises au RW99-J-3.

N. 3.2.4.	PAIEMENT

Le N.3.1.4. est d’application