N.3.	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES STRUCTURES EN ACIER

N.3.1.	Remise en peinture - Restauration complète du système

N.3.1.1.	Description

Les présentes prescriptions concernent les structures pour lesquelles une mise à nu complète de l’acier est réalisée.

N.3.1.2.	Clauses techniques

Les prescriptions du document RW 99-J-3 sont d’application.

Les documents d’adjudication précisent la classe de corrosivité retenue ainsi que le type de support (acier sablé ou acier métallisé).

S’il n’est pas possible de sabler, les prescriptions du § 5 « système de maintenance » du RW 99-J-3 sont d’application.

N.3.1.3.	Vérifications

Les vérifications portent sur l’identification des produits, les conditions de mise en œuvre et les épaisseurs appliquées, selon les modalités reprises au document RW 99-J-3.

N.3.1.4.	Paiement

Les paiements sont effectués au m2 de surfaces traitées.

N.3.2.	Remise en peinture - Restauration partielle du système

N.3.2.1.	Description

Les présentes prescriptions concernent les structures pour lesquelles un maintien total ou partiel du système existant est réalisé.

N.3.2.2.	Clauses techniques

Les prescriptions du document RW J-3 sont d’application.

Le traitement est réalisé selon les prescriptions du  § 5 « système de maintenance »

N.3.2.3.	Vérifications

Les vérifications portent sur l’identification des produits, les conditions de mise en œuvre et les épaisseurs appliquées, selon les modalités reprises au document RW 99-J-3.

N.3.2.4.	Paiement

Les paiements sont effectués au m2 de surfaces traitées.