# N. 7. REmplacement D'ELEMENTS dE garde-corpS et de barrières de sécurite

## N. 7.1. DESCRIPTION

Remplacement (fourniture et placement) d'éléments de garde-corps ou de barrières de sécurité en acier.

## N. 7.2. CLAUSES TECHNIQUES

### N. 7.2.1. MATERIAUX

#### N. 7.2.1.1. Garde-corps

Les nouveaux éléments de garde-corps sont conformes aux prescriptions du J. 12.

#### N. 7.2.1.2. Barrières de sécurité

Les nouveaux éléments de barrière de sécurité sont conformes aux prescriptions du K. 10.2.

#### N. 7.2.1.3. Tiges d’ancrage

- matériau : acier inoxydable de type A2 selon NBN EN ISO 3506-1, -2 et -3 (pour la tige, l’écrou et la rondelle)

- diamètre de l’ancrage: sauf prescriptions contraires des documents d’adjudication le diamètre de l’ancrage est de 20 mm fileté M 20

- longueur de l’ancrage: sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication la longueur de l’ancrage est la même que celle de l’ancrage à remplacer

- écrou : M 20 borgne.

Toute autre solution proposée par l’entrepreneur est à approuver par le fonctionnaire dirigeant.

#### N. 7.2.1.4. Produit de scellement

Le mortier de scellement est conforme aux prescriptions du N. 1.11.

Dans certains cas particuliers, d’autres produits de scellement peuvent être utilisés avec l’accord du fonctionnaire dirigeant.

### N. 7.2.2. EXECUTION

#### N. 7.2.2.1. Forage des trous

Deux cas sont rencontrés :

- obligation de placer l’ancrage au même endroit que celui qu’il remplace.

Dans ce cas on procède par carottage autour de celui-ci.

- possibilité de placer l’ancrage à côté de celui qu’il remplace.

Dans ce cas on procède soit par forage par percussion, soit par carottage.

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, la longueur d’ancrage (et donc la profondeur du trou) est la même que celle de l’ancrage d’origine ou est à justifier par l’entrepreneur.

Les moyens mis en œuvre pour procéder au forage ne peuvent en aucun cas altérer le béton au voisinage de l’ancrage.

Avant d’exécuter les trous d’ancrage, il est procédé si nécessaire au ragréage du béton.  Cette opération est réalisée conformément au N. 1.1 (réparation par mortier époxy) ou au N. 1.2 (réparation par liant hydraulique modifié).

La paroi des trous est rendue rugueuse.

#### N. 7.2.2.2. Réalisation de l’ancrage

Les opérations sont réalisées dans l’ordre suivant :

- nettoyage et séchage des trous au moyen d’air comprimé.

- introduction du produit de scellement en quantité suffisante.

- introduction de la tige d’ancrage.

- faire tourner la tige dans la résine afin d’assurer un contact parfait entre résine, trou et tige.

- attendre 48 heures au moins avant de poser et fixer les éléments à remplacer.

## N. 7.3. VERIFICATIONS

Les contrôles  portent sur :

- la vérification des caractéristiques des matériaux constitutifs

- l'aspect, les dimensions et la géométrie des panneaux de garde-corps

- la profondeur des trous d’ancrage

- la longueur des ancrages

- le bon remplissage des trous au moyen de résine

- l'aspect, l'épaisseur et l'adhérence du système anticorrosion

- la distance de l’ancrage par rapport au bord.

## N. 7.4. PAIEMENT

- démontage du garde-corps : m

- remplacement des ancrages : p

- fourniture et pose d'un nouvel ancrage : p

- fourniture du garde-corps : m

- fourniture de glissières et de bordures de sécurité : m

- mise en place de glissières et de bordures de sécurité : m

- mise en place du garde-corps : m.