##### C. 38.1. Tuyaux étanches non soumis à pression interne

#### C. 38.1.5. Tuyaux en fonte ductile

Les tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour l’assainissement sont conformes à la norme NBN EN 598 et certifiés par un organisme indépendant attestant du respect des essais de réception technique préalables repris au C11. Les performances d’étanchéité des assemblages telles que définies par la norme NBN EN 598 sont garanties par la mise en œuvre de garnitures d’étanchéité en NITRILE HR (=NBR) de type WG/70 conformes à la norme NBN EN 681-1.

En outre, les bagues de joint NBR de forme alvéolée permettant un emboîtement aisé sont admises.

C. 38.1.5.1.  Revêtements intérieurs

En fonction des caractéristiques physico-chimiques de l’effluent à véhiculer ou de toute autre raison à l’appréciation du maître d’œuvre, il sera fait choix du type de revêtement intérieur parmi les suivants:

Tuyaux:

- mortier de ciment alumineux ;

- peinture polyuréthane ;

- résine époxy.

Raccords:

- revêtement époxy suivant § 4.5 de la norme NBN EN 598.

C. 38.1.5.2. Revêtements extérieurs

Le choix de la protection extérieure est laissé à l’appréciation du prescripteur. Toutefois, suivant le degré d’agressivité du sol quantifié par des mesures soit de résistivité, de différence de potentiel, d’intensité des courants vagabonds ou de propriétés physico-chimiques, les documents d’adjudication prévoient une des finitions suivantes :

Tuyaux:

- couche de zinc métallisé > 150 gr/m² + peinture bouche-pores époxy ;

- idem + pose sur chantier d'une manche polyéthylène autour de la conduite, suivant la DIN 30674 Teil 5 ;

- couche de protection en polyéthylène co-extrudé en usine, suivant la norme NBN EN 14628 ;

- bandes de protection en polyéthylène appliquées en usine, suivant la norme DIN 30672 Teil 1 ;

- couche de protection en polyuréthane appliquée en usine, suivant la norme NBN EN 15189 ;

- couche de protection réalisée en usine au moyen de mortier de ciment renforcé de fibres suivant la norme EN15542.

Raccords:

- revêtement époxy suivant § 4.5 de la norme NBN EN 598.

C. 38.1.5.3. Spécifications complémentaires pour tuyaux en fonte ductile destinés au forage dirigé

Dans le cas de la pose d'une canalisation en fonte ductile à l'aide de la technique du forage dirigé, les tuyaux sont revêtus d'une couche extérieure de mortier de ciment telle que décrite au C.38.1.5.2. Les tuyaux présentent un emboîtement sans collet à double gorge permettant de verrouiller et solidariser le train de tuyaux. La première gorge reprend la bague de joint garantissant l'étanchéité. La seconde sert de logement au jonc de verrouillage qui transmet l'effort de traction en prenant appui sur un cordon de soudure réalisé en usine sur le bout-uni du tuyau suivant.

Le principe de l'emboîtement est repris à la figure C. 38.1.5.3.a

Figure C. 38.1.5.3.a

C. 38.2. Tuyaux étanches soumis à pression interne

#### C. 38.2.3. Tuyaux en fonte ductile

Les dispositions reprises au C. 38.1.5 pour les canalisations en fonte ductile non soumises à pression interne sont également d'application pour les conduites refoulement. Il conviendra toutefois d’exclure l’époxy comme revêtement intérieur des tuyaux et les joints de type alvéolés, qui seront donc uniquement admis pour les conduites gravitaires.

Les documents d'adjudication définissent les éventuelles sujétions relatives au verrouillage des courbes et des tuyaux en vue d'assurer leur autobutage.

En cas de raccordement avec des appareils ou accessoires (ex. : vannes, clapets anti retour, ventouses, joints de démontage, ...), la jonction est de type à brides.