RW99 – C – 11 : Programme de réception des matériaux du chapitre C

Programme de réception préalable des tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile pour l’assainissement.

________________________________________________________

| Propriété à contrôler | Méthode d’essai | Fréquence | Exigence |
| --- | --- | --- | --- |
| Propriétés générales |  |  |  |
| Aspect de surface et réparations |  |  | NBN EN 598, 4.1.2 |
| Types d’assemblages et interconnexion |  |  | NBN EN 598, 4.1.3 |
| Couleur d’identification |  |  | NBN EN 598, 4.1.4 |
| Tolérances dimensionnelles |  |  |  |
| Epaisseur de paroi | NBN EN 598, 6.1.1 | 1 par poste | NBN EN 598, 4.2.1 |
| Diamètre extérieur | NBN EN 598, 6.1.2 | 10 % | NBN EN 598, 4.2.2.1 |
| Diamètre intérieur | NBN EN 598, 6.1.3 | 1 par poste | NBN EN 598, 4.2.2.2 |
| Longueur | NBN EN 598, 6.1.4 | 1 par semaine | NBN EN 598, 4.2.3 |
| Rectitude des tuyaux | NBN EN 598, 6.2 | 1 % | NBN EN 598, 4.2.4 |

| Propriété à contrôler | Méthode d’essai | Fréquence | Exigence |
| --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques du matériau |  |  |  |
| Propriétés en traction | NBN EN 598, 6.3 | Voir NBN EN598, 9.3.2.2 | NBN EN 598, 4.3.1 |
| Dureté | NBN EN 598, 6.4 | 1 par semaine | NBN EN 598, 4.3.2 |
| Revêtements des tuyaux |  |  |  |
| Revêtement extérieur de zinc | NBN EN 598, 6.7 | 1 par poste | NBN EN 598, 4.4.2 |
| Revêtement intérieur de mortier de ciment alumineux | NBN EN 598, 6.9 | 1 par poste | NBN EN 598, 4.4.3 |
| Revêtement des zones d’assemblage | NBN EN 598, 6.8 | 1 par poste | NBN EN 598, 4.4.4 |
| Revêtements des raccords et accessoires |  |  | NBN EN 598, 4.5 |
| Revêtement époxy | NBN EN 598, 6.8 | 1 par poste | NBN EN 598, 4.5.2 |
| Marquage des tuyaux et raccords |  |  | NBN EN 598, 4.6 |
| Etanchéité | NBN EN 598, 6.5 NBN EN 598, 6.6 | 100 % | NBN EN 598, 4.7 |

| Propriété à contrôler | Méthode d’essai | Fréquence | Exigence |
| --- | --- | --- | --- |
| Performances |  |  |  |
| Flexion longitudinale des tuyaux | NBN EN 598, 7.2 |  | NBN EN 598, 5.2 |
| Rigidité diamétrale des tuyaux | NBN EN 598, 7.3 |  | NBN EN 598, 5.3 |
| Etanchéité des composants pour canalisations gravitaires | NBN EN 598, 7.4 |  | NBN EN 598, 5.4 |
| Etanchéité des assemblages flexibles | NBN EN 598, 7.5 NBN EN 598, 7.6 NBN EN 598, 7.7 NBN EN 598, 7.8 |  | NBN EN 598, 5.5 |
| Assemblages à brides |  |  | NBN EN 598, 5.6 |
| Tuyaux à brides rapportées par vissage ou soudage |  |  | NBN EN 598, 5.7 |
| Résistance chimique aux effluents | NBN EN 598, 7.9 |  | NBN EN 598, 5.8 |
| Résistance à l’abrasion | NBN EN 598, 7.10 |  | NBN EN 598, 5.9 |
| Résistance du revêtement intérieur de mortier de ciment | NBN EN 598, 7.1 NBN EN 598, 7.10 |  | NBN EN 598, 5.10 |