Document de référence K-3

Standardisation des poutres préfabriquées en béton précontraint pour ouvrages d’art

## K-3 Standardisation des poutres préfabriquées en béton précontraint pour ouvrages d’art

Les poutres préfabriquées en béton précontraint respectent les prescriptions techniques prévues au document FeBe "Standardisation des poutres préfabriquées en béton précontraint pour ouvrages d'art" [Document FeBe -3ème édition de 1985]; sauf en ce qui concerne les prescriptions relatives au calcul (§ 3) et à l’enrobage 
(§ 4.5).

Concernant les matériaux utilisés, l’objet du document est élargi aux poutres où la précontrainte est réalisée au moyen de torons de Ø 15.2 mm agissant par adhérence.

Concernant les matériaux de liaison des poutres aux entretoises, la préférence est donnée aux douilles M24 et M30 décrites ; toutefois, le fabricant peut demander à utiliser des douilles de plus petit diamètre M20, M16 ou M12. Cette utilisation peut être accordée pour autant que les caractéristiques dimensionnelles et de résistances suivantes soient adoptées dans les calculs :

| Barres à fileter : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - diamètre Ø b (mm) : | 22 | 18 | 14 |
| - longueur minimale li à visser dans la douille (mm) : | 20 | 16 | 12 |
| Type du filet : | M20 | M16 | M12 |
| Longueur minimale filetée à chaque extrémité de la douille (mm) : | 23 | 19 | 15 |
| Efforts : |  |  |  |
| - charge de service (kN) : | 42 | 27 | 15 |
| - charge de rupture (kN) : | 77 | 50 | 28 |

Les mentions concernant les matériaux et leur réception (§ 7) sont supplantées par les prescriptions contraires ou complémentaires du CCT.

La réception des douilles est décrite au CME …………..

GT20: Le CME ne traite pas des réceptions techniques préalables (mais des méthodes d'essais). Introduire ici un texte pour la réception des douilles.

Les prescriptions du tableau V concernant les caractéristiques en traction garanties sont complétées comme suit :

| Effort | Valeur minimale de l'effort (kN) pour une douille |
| --- | --- |
|  | M20 | M16 | M12 |
| Fs | 42 | 27 | 15 |
| Fe | 70 | 45 | 25 |
| Fr | 77 | 50 | 28 |

Pour les poutres à large semelle supérieure, le déversement (§ 5.2.7) est limité à g ( h/100.

# Text boxes

Approuvé par la commission de révision du CCT RW99

Le …………