| C. 1. Eau de gachage |  |  |
| --- | --- | --- |
| Les essais sont ceux prévus par la norme NBN EN 1008. |  |
| C. 2.1. Sol: classifcation CEN/TC341: Geotechnical investigation and testing? | NBN EN ISO 14688-1 (Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 1: Identification and description (ISO 14688-1:2002)) |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Granularité | NBN EN 933-1 ou NBN CEN/ISO TS 17892-4 |  |
| Limites d’Atterberg (wL, wP, Ip) | CME 01.03 ou NBN CEN/ISO TS 17892-12 | BS 1377 dans CME remplacé par BS 1377-1 .. 9 |
| Teneur en eau w | NBN EN 1097-5 ou NBN CEN/ISO TS 17892-1? | Autres méthodes : infrarouge, micro-ondes, méthode de chantier |
| Vitesse sismique dans les sols compacts |  | Méthode à convenir |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Teneur conventionnelle en matières organiques |  |  |
| - essai global de propreté du matériau tel quel | NBN EN 1744-1 | NBN 589-207 dans CME 01.10 remplacé par NBN EN 1744-1 |
| - matières organiques totales (y compris les matières incluses) | NBN EN 1744-1 | NBN 589-207 dans CME 01.10 remplacé par NBN EN 1744-1. BS 1377 dans le CME remplacé par BS 1377-1 .. 9 |
| C. 2.2. Sol pour remblai |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Délitement | NBN EN 932-1 NBN EN 933-1 | NBN B11-002 dans CME 01.11 remplacé par NBN EN 932-1. NBN B11-001 dans CME 01.11 remplacé par NBN EN 933-1 |
| Gonflement |  |  |
| - scories LD |  |  |
| - scories EAF (MgO tot. < 5 %) | CME 01.12 |  |
| - scories EAF (MgO tot. > 5 %) |  |  |
| - autres pierres artificielles |  |  |
| Granularité | NBN EN 933-1 ou NBN CEN/ISO TS 17892-4 | Autres méthodes (mode opératoire à fournir par le laboratoire) : sédigraphe RX, granulomètre laser, toute méthode basée sur la loi de Stockes. BS 1377 dans CME 01.01 remplacé par BS 1377-1 .. 9 |
| Limites d’Atterberg (wL, wP, Ip) | NBN CEN/ISO TS 17892-12 | BS 1377 dans CME 01.03 remplacé par BS 1377-1 .. 9 (BS 1377-2 ?) |
| Teneur conventionnelle en matières organiques | NBN EN 1744-1 | BS 1377 dans CME 01.04 remplacé par BS 1377-1 .. 9. NBN 589-207 dans CME 01.04 remplacé par NBN EN 1744-1 |
| - essai global de propreté du matériau tel quel | NBN EN 1744-1 | NBN 589-207 dans CME 01.10 remplacé par NBN EN 1744-1. NBN B11-012 dans CME 01.10 remplacé par NBN EN 932-1 |
| - matières organiques totales (y compris les matières incluses) | NBN EN 1744-1 | NBN 589-207 dans CME 01.10 remplacé par NBN EN 1744-1. NBN B11-012 dans CME 01.10 remplacé par NBN EN 932-1 BS 1377 dans CME 01.04 remplacé par BS 1377-1 .. 9 |
| Teneur en chaux libre (scories LD, scories EAF) |  |  |
| - RX | CME 01.13 NBN EN 932-1 | NBN B11-012 dans CME 01.13 remplacé par NBN EN 932-1 |
| - chimique | CME 01.14 | Rem : méthode de référence : éthylène-glycol. NBN B11-012 dans CME 01.13 remplacé par NBN EN 932-1 |
| Teneur en eau w | NBN 589-203 NBN EN 1097-5 | Autres méthodes : infrarouge, micro-ondes, méthode de chantier |
| Teneur en MgO (scories EAF) | NBN EN 196-2 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Masse volumique absolue | CME 01.08 NBN EN 932-1 | BS 1377 dans CME 01.08 remplacé par BS 1377-1 .. 9. NBN B11-002 et NBN B11-012 dans CME 01.08 remplacé par NBN EN 932-1 |
| Teneur conventionnelle en carbonates attaquables |  |  |
| - par perte au feu | CME 01.15 | CCT 108 (I.1.15) |
| - par attaque à l’HCl | NBN 589-209 |  |
| Valeur de bleu | NF P 94-068 NBN EN 933-9 |  |
| C. 2.3. Terres pour gazonnements et plantations |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Granularité | CME 01.01 | Autres méthodes (mode opératoire à fournir par le laboratoire) : sédigraphe RX, granulomètre laser, toute méthode basée sur la loi de Stockes. Remplacer tamis de 0,080 mm par 0,063 mm. BS 1377 dans CME 01.01 remplacé par BS 1377-1 .. 9. |
| PH | CME 01.07 |  |
| Teneur en azote total | CME 01.16 | Méthode Kjedahl |
| Teneur en carbone organique | CME 01.17 | Méthode Walckley-Black |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Masse volumique absolue | CME 01.08 | BS 1377 dans CME 01.08 remplacé par BS 1377-1 .. 9. NBN B11-002 et NBN B11-012 dans CME 01.08 remplacé par NBN EN 932-1. |
| C. 3. Sable |  |  |
| Suivant l'application les normes produits suivantes sont d'application NBN EN 12620 : Granulats pour béton NBN EN 13043 : Granulats pour mélanges hydrocarbonés et enduits superficiels NBN EN 13055-1 : Granulats légers pour bétons et mortiers NBN EN 13055-2 : Granulats légers pour mélanges hydrocarbonés, enduits superficiels et pour utilisation en couches traitées et non-traitées NBN EN 13242 : Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Coefficient d’activité (laitier granulé) | NBN EN 13286-44 | NF XP P98-108 dans CME 04.04 remplacé par NF EN 13286-44. |
| CPA de la roche mère | BS 812 : Part 114 NBN EN 1097-8 | Polished stone value standard? |
| Equivalent de sable à 10 % de fines | NBN EN 933-8 |  |
| Gonflement (sable de débris) | CME 01.12 NBN EN 932-1 | NBN B11-002 dans CME 01.12 remplacé par NBN EN 932-1. |
| Granularité | NBN EN 933-1 |  |
| Indice de plasticité (sable de débris) | CME 01.03 NBN CEN/ISO TS 17892-12 (Atterberg limits) | BS 1377 dans CME remplacé par BS 1377-1 .. 9 |
| Masse volumique absolue | CME 01.08 NBN EN 1097-6 | BS 1377 dans CME 01.08 remplacé par BS 1377-1 .. 9. NBN B11-002 et NBN B11-012 dans CME 01.08 remplacé par NBN EN 932-1. |
| Masse volumique sèche (laitier granulé) | NBN B 11-251 NBN EN 1097-3 (loose bulk density) |  |
| Passant à 0,063 mm | CME 02.01 NBN EN 933-1 | NBN B11-209 dans CME 02.01 remplacé par NBN EN 933-1. NBN B11-011 dans CME 02.01 remplacé par NBN EN 12620, 13055-1, 13242, 13043, 13139 selon l'application du sable. |
| Passant à 0,080 mm (le tamis de 0,080 mm n'est plus utilisé) | NBN B 11-209 NBN EN 933-1 | Utiliser un agent mouillant |
| Perméabilité | CME 02.07 |  |
| Proctor modifié | ASTM D1557-91 proctor compaction (EN 13286-2/50) | NOT FOUND. |
| Teneur conventionnelle en matières organiques |  |  |
| - essai global de propreté du matériau tel quel | CME 01.10 NBN EN 1744-1 NBN EN 932-1 | NBN 589-207 dans CME 01.10 remplacé par NBN EN 1744-1. NBN B11-012 dans CME 01.10 remplacé par NBN EN 932-1 |
| - matières organiques totales (y compris les matières incluses) | CME 01.04 NBN EN 1744-1 | NBN 589-207 dans CME 01.04 remplacé par NBN EN 1744-1. BS 1377 dans le CME remplacé par BS 1377-1 .. 9 |
| Teneur en éléments < 0,020 mm | CME 02.02 | Autres méthodes : sédigraphe RX, granulomètre laser, tamisage |
| Teneur en fragments de coquillages | NBN B 11-208 |  |
| Teneur en ions chlore | NBN B 11-202 NBN EN 1744-1 |  |
| Valeur de bleu | NBN EN 933-9 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Equivalent de sable | NBN EN 933-8 |  |
| Teneur conventionnelle en carbonate attaquable |  |  |
| - perte au feu | CME 01.15 |  |
| Teneur en chaux libre (sable de débris, laitier granulé) |  |  |
| - RX | CME 01.13 NBN EN 932-1 | NBN B11-012 dans CME 01.13 remplacé par NBN EN 932-1 |
| - chimique | CME 01.14 NBN EN 932-1 | Rem : méthode de référence : éthylène-glycol. NBN B11-012 dans CME 01.14 remplacé par NBN EN 932-1 |
| Teneur en glauconie | CME 02.08 | NBN 589-201 dans CME 02.08 n'est plus retrouvée dans les bases de données |
| C. 4. Pierres |  |  |
| Suivant l'application les normes produits suivantes sont d'application NBN EN 12620 : Granulats pour béton NBN EN 13043 : Granulats pour mélanges hydrocarbonés et enduits superficiels NBN EN 13055-1 : Granulats légers pour bétons et mortiers NBN EN 13055-2 : Granulats légers pour mélanges hydrocarbonés, enduits superficiels et pour utilisation en couches traitées et non-traitées NBN EN 13242 : Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Absorption d’eau | NBN EN 1097-6 |  |
| - laitier concassé | NBN EN 1097-6 |  |
| - granulats de débris | NBN EN 1097-6 |  |
| - granulats d’argile expansée | NBN EN 1097-6 |  |
| Coefficient de polissage accéléré | NBN EN 1097-8 |  |
| Compression statique | NBN B 11-205 | encore valable (20.12.20050) |
| Délitement (pierres artificielles) | CME 01.11 NBN EN 932-1 NBN EN 933-1 | NBN B11-002 dans CME 01.11 remplacé par NBN EN 932-1. NBN B11-001 dans CME 01.11 remplacé par NBN EN 933-1 |
| Dureté Mohs (granulats pour ESHP) | NBN EN 101 |  |
| Equivalent de sable (schiste rouge) | NBN EN 933-8 |  |
| Fluorescence (laitier concassé) | CME 03.14 |  |
| Gonflement |  |  |
| - scories LD | NBN EN 1744-1 | AWA/178-95/150-annexe 5, sur le passant à 25 mm |
| - scories EAF (MgO tot. < 5 %) | CME 01.12 R1 NBN EN 1755-1 | AWA/178-95/150-annexe 5, sur le passant à 25 mm |
| - scories EAF (MgO tot. > 5 %) | CME 01.12 R1 NBN EN 1744-1 | AWA/178-95/150-addendum 1 (§ 6), sur le passant à 25 mm |
| - autres pierres artificielles | CME 01.12 R1 | CRR MF 67/93, sur le passant à 25 mm |
| Granularité | NBN EN 933-1 | granulats légers : lavage n'est pas recommandée |
| Identification des granulats de débris | EN 12620 et EN 13242 ont déjà une classification pour les granulats recyclés. Le méthode d'essais (prEN 933-11) est soumis à l'UAP | PTV 406 est encore valable. Actuellement il y des méthodes d'identification en développement pour les granulats de débris pour inclusion dans les EN |
| - sur chantier | PTV 406 – prEN 933-11? |  |
| - en laboratoire | PTV 406 – prEN 933-11? |  |
| Indice de forme | NBN EN 933-3 NBN EN 933-4 | NBN EN 933-3 est choisi comme méthode de référence en Belgique |
| Indice de pénétration (granulats de débris bitumineux) | NBN EN 12591 | les normes EN 13108-x ont des exigences pour l'indice de pénétration en cas d'utilisation de granulats de débris bitumineux. |
| Indice de plasticité (schiste rouge) | CME 01.03 | BS 1377 dans CME 01.03 remplacé par BS 1377-1 .. 9 (BS 1377-2 ?) |
| Los Angeles | NBN EN 1097-2 |  |
| Masse volumique sèche |  |  |
| - laitier concassé, granulats d’argile expansée | NBN EN 1097-3 | masse volumique 'en vrac' |
| - granulats de débris | NBN EN 1097-6 | masse volumique 'réelle' |
| Micro-Deval | NBN EN 1097-1 |  |
| Teneur en fines | NBN EN 933-1 | Remplace passant à 0,063 / 0,080 mm |
| Pénétrabilité liant (granulats de débris bitumineux) |  | prEN 13108-8 demande la déclaration des caractéristiques du liant pour les aggrégats d'enrobés pénétrabilité moyenne (NBN EN 1426) ou point de ramollissement moyenne (NBN EN 1427) ou la viscosité du liant (NBN EN 12596) |
| Pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons | NBN EN 933-5 |  |
| Point de ramollissement (granulats de débris bitumineux) |  | prEN 13108-8 demande la déclaration des caractéristiques du liant pour les aggrégats d'enrobés pénétrabilité moyenne (NBN EN 1426) ou point de ramollissement moyenne (NBN EN 1427) ou la viscosité du liant (NBN EN 12596) |
| Coefficient d'aplatissement | NBN EN 933-3 NBN EN 933-4 | Méthode de référence en Belgique : NBN EN 933-3 |
| Rapport CaO / SiO2 (laitier concassé) | NBN EN 196-2 |  |
| Récupération qualitative du liant (granulats de débris bitumineux) | CME 08.26 |  |
| Résistance à l’écrasement (granulats d’argile expansée) | NBN EN 13055-1 Annexe A |  |
| Stabilité à l’eau (schiste rouge) | CME 04.01 | NBN B11-002 dans CME 01.12 remplacé par NBN EN 932-1 |
| Substances lixiviables nocives (granulats de débris) |  |  |
| - méthode de référence | NEN 7343 | futur : normes mandat M/336 |
| - méthode usuelle | DIN 38414 - S4 | idem |
| Teneur en chaux libre (scories LD, scories EAF) |  |  |
| - RX | CME 01.13 NBN EN 932-1 | NBN B11-012 dans CME 01.13 remplacé par NBN EN 932-1 |
| - chimique | CME 01.14 NBN EN 932-1 | méthode de référence : éthylène-glycol. NBN B11-012 dans CME 01.14 remplacé par NBN EN 932-1 |
| Teneur en fragments de coquillage | NBN EN 933-7 | Uniquement pour gravillons pour béton |
| Teneur en ions chlore | NBN EN 1744-1 |  |
| Teneur en liant (granulats de débris bitumineux) | NBN EN 12697-1 |  |
| Teneur conventionnelle en matières organiques | NBN EN 1744-1 |  |
| Teneur en MgO (scories EAF) | NBN EN 196-2 |  |
| Valeur de bleu (granulats de débris) | NBN EN 933-9 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Coefficient d’activité (laitier concassé) | CME 04.04 NBN EN 13286-44 | NF XP P98-108 dans CME 04.047 remplacé par NBN EN 13286-44 |
| Coefficient d’aplatissement | NBN EN 933-3 |  |
| Décomposition après immersion (laitier concassé) | CME 03.17 NBN EN 932-1 + normes produits | NBN B11-002 dans CME 03.17 remplacé par NBN EN 932-1. NBN B11-101 dans CME 03.17 remplacé par NBN EN 13139, 12620, 13043, 13242, 13055-1, 13383-1, 13450 |
| Masse volumique | CME 01.08 NBN EN 932-1 | BS 1377 dans CME 01.08 remplacé par BS 1377-1 .. 9. NBN B11-002 et NBN B11-012 dans CME 01.08 remplacé par NBN EN 932-1. |
| Perte au feu | CME 01.15 | NBN B 11-253 - Echantillonnage suivant CCT 108 (I.1.3) |
| Teneur en CO2,Ca++,Mg++ | CME 03.08 | Renvoie à FME 02.06. CME 03.08 n'existe plus. FME 02.06 |
| Teneur en eau absorbée | NBN EN 1097-6 | Autres méthodes : à convenir |
| Teneur naturelle en eau | NBN EN 1097-5 |  |
| Valeur réflectométrique | CME 03.10 NBN EN 932-1 | NBN B11-002 et NBN B11-012 dans CME 03.10 remplacé par NBN EN 932-1 |
| Vérification de la non-gélivité suivant critères de la norme NF XP P18-540 |  |  |
| - Coefficient d’absorption Ab |  |  |
| - Sensibilité au gel G | NF P 18-554 |  |
|  | NF P 18-593 |  |
| Résistance au gel/dégel | NBN EN 1367-1 NBN EN 1367-2 | Méthode de référence en Belgique : NBN EN 1367-1 |
| C. 5. Graves |  |  |
| Les essais sont ceux prévus par le document PTV 405 du CRIC. PTV 405 remplacé par les normes EN correspondantes (NBN EN 13242, NBN EN 13285, ... ?) |
| C. 6. Matériaux pour remblais |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Dimensions |  | Méthode à convenir |
| Masse volumique apparente |  | Méthode à convenir |
| Résistance à la compression à 10 % d’écrasement et module de compression | CME 34.01 | Méthode MET - D.113 |
| C. 7. Cendres volantes |  |  |
| spécifications des cendres volantes suivant NBN EN 450 |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Constance de qualité (essai Opticompact) | CME 04.08 | CRR MF 66/93 |
| Pourcentage d’imbrûlés | NBN EN 196-2 | Temps de combustion : 1h |
| Teneur conventionnelle en chaux libre | NBN EN 196-2 |  |
| Teneur en eau | NBN B 11-227 NBN EN 1097-5 |  |
| Teneur en SO4- - (SO3) | NBN EN 196-2 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Composition chimique | NBN EN 196-2 |  |
| Finesse (tamisage humide) | NBN EN 451-2 |  |
| Indice d’activité | NBN EN 196-1 | Ciment de référence : CEM I 42.5 (suivant NBN EN 197-1) |
| Masse volumique absolue | NBN EN 196-6 |  |
| Stabilité Le Chatelier | NBN EN 196-3 | Echantillon : 50 % cendres volantes + 50 % ciment de référence |
| Teneur en alcalis | NBN EN 196-21 |  |
| Teneur en chlorure | NBN EN 196-21 |  |
| Teneur en oxyde libre | NBN EN 451-1 |  |
| C. 8. Ciment |  |  |
| spécification des ciments suivant NBN EN 197-1, NBN EN 197-4 |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Analyse chimique | NBN EN 196-2 |  |
| Chaleur d’hydratation (par conduction) | NBN B 12-213 remplacée par NBN EN 196-9 |  |
| Clarté du ciment blanc | CME 05.01 | CME 05.01 n'a pas de contenu |
| Détermination quantitative des constituants | NBN EN 196-4 |  |
| Dosage du manganèse |  |  |
| - spectrophotométrie d’absorption atomique | NBN B 12-211 | encore valable |
| - calorimétrie | NBN B 12-212 | encore valable |
| Finesse | NBN EN 196-6 |  |
| Pouzzolanicité des ciments pouzzolaniques | NBN EN 196-5 |  |
| Résistance mécanique | NBN EN 196-1 |  |
| Temps de prise et stabilité | NBN EN 196-3 |  |
| Teneur en chlorures, en CO2 et en alcalis | NBN EN 196-21 |  |
| Teneur en MgO (détermination rapide) | NBN B 12-205 | encore valable |
| Teneur en oxydes de fer et d’aluminium (détermination complexométrique) | NBN B 12-209 | encore valable |
| C. 9. Chaux |  |  |
| spécification des ciments suivant NBN EN 459-1 |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Analyse chimique | NBN EN 459-2 |  |
| Caractéristiques physiques et mécaniques | NBN EN 459-2 |  |
| Granularité | NBN EN 933-10 | Tamisage par jet d’air |
| Taux d’émission de poussière | CME 06.03 | CME 06.03 est vide |
| Temps de prise | NBN EN 196-3 |  |
| Teneurs conventionnelles en CaO et Ca (OH)2 | NBN EN 459-2 | Autre méthode : ASTM C 25-94 |
| Vitesse d’hydratation | NBN EN 459-2 | Autres méthodes : ASTM C 110-87, DIN 1060 |
| C. 10. Chlorure de calcium en solution |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Teneur en CaCl2 anhydre | CME 20.02 | NBN T61-101 dans CME 20.02 n'est plus valable |
| Test à -20° C |  | Méthode à convenir |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Teneur en matière sèche de l’adjuvant | CME 20.03 |  |
| C. 11.1. Filler pour enrobés hydrocarbonés |  |
| NBN EN 13043 § 5 est d'application |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Granularité |  |  |
| - tamisage humide (méthode de référence) |  | uniquement pour les sables et les gravillons |
| - tamisage à jet d’air | NBN EN 933-10 |  |
| Indice de bitume | NBN EN 13179-2 |  |
| Masse volumique relative | NBN EN 1097-7 | masse volumique réelle |
| Perte au feu | NBN EN 1744-1 |  |
| Pourcentage de vides | NBN EN 1097-4 |  |
| Sensibilité à l’eau | NBN EN 1744-4 |  |
| Teneur en carbonate de calcium | NBN EN 196-21 | teneur en carbonates pour les fillers calcaires |
| Teneur en eau | NBN EN 1097-5 |  |
| Teneur en hydroxyde de calcium | NBN EN 459-2 |  |
| Valeur de bleu | NBN EN 933-9 + PTV 820 | origine PTV 820 (COPRO ?) |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Gonflement | NBN B 11-226 | par la valeur de bleu |
| Pouvoir rigidifiant (Delta anneau et bille) | NBN EN 13179-1 |  |
| Autres méthodes d'essais |  |  |
| Porosité du filler sec compacté (Rigden) | NBN EN 1097-4 |  |
| Solubilité dans l'eau | NBN EN 1744-1 |  |
| Masse en kérosène | NBN EN 1097-3 |  |
| Essai Blaine | NBN EN 196-6 |  |
| C. 11.3. Fumées de silice |  |  |
| NBN EN 13263-1 est d'application |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Granularité |  | Méthode à convenir |
| Indice d'activité | NS 3045 |  |
| Teneur en SiO2 | NBN EN 196-2 |  |
| C. 12.1. - C. 12.14. Liant pour produits hydrocarbonés: bitumes, bitumes fluidifiés, emulsions, additifs, asphalte de trinidad, uintaite |  |
| Paragraphe a revoir (essais sur emulsions) |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Distillation 225° C, 260° C, 315° C (bitume fluidifié) | NBN T 54-211 | CME 08.07 admis jusqu’à parution de la norme (= FME 08.07 avec remplacement du benzène par le toluène, et remplacement de l’amiante de l’écran de protection par un matériau approprié) |
|  | CME 08.07 |  |
| Ductilité à 5° C | NBN T 54-208 | CME 08.36 admis jusqu’à parution de la norme (= FME 08.36 + figure) |
|  | CME 08.36 R1 |  |
| Finesse de dispersion (émulsion) | NBN T 54-217 | CME 08.06 admis jusqu’à parution de la norme (= FME 08.06 avec remplacement du benzène par le toluène) |
|  | CME 08.06 |  |
| Indice de pénétrabilité | NBN T 54-101 NBN EN 12591 |  |
| Indice de rupture (émulsion) | NBN T 54-214 NBN EN 13075-1 |  |
| Insolubilité dans n-heptane | CME 08.27 |  |
| Masse volumique relative (25° C/25° C) | NBN T 54-204 NBN EN ISO 3838 |  |
| Passant à 4 mm et 2 mm (polyoléfines) | NBN B 11-001 |  |
| Pénétrabilité (25° C-100g-5s) | NBN T 54-201 NBN EN 1426 | Température d’essai = 46° C pour Uintaite |
| pH (émulsion) | CME 08.19 NBN EN 12850 | FME 08.19 avec remplacement du 1,1,1-trichloréthane par le xylène ? |
| Point d’éclair (bitume fluidifié) | NBN T 54-210 NBN EN ISO 2592 | ASTM D-93 admis jusqu’à parution de la norme belge |
| Point de ramollissement anneau et bille | NBN T 54-202 NBN EN 1427 |  |
| Polarité (émulsion) | CME 08.42 NBN EN 1430 | prEN 1430 |
| Récupération du liant résiduel (émulsion de bitume) | NBN T 54-218 NBN EN 13074 | CME 08.04 admis jusqu’à parution de la norme |
| Récupération du liant élastomère (émulsion de bitume-polymère) | NBN T 54-219 NBN EN 13074 | CME 08.34 admis jusqu’à parution de la norme (= FME 08.34 avec remplacement du bec bunsen par un appareil chauffant électrique) |
| Résistance à la traction et allongement à la rupture (liant à base de résines) | CME 08.37 | AWA 175/94/0570 |
| Résistance au durcissement (bitumes polymères) | CME 08.45 |  |
| Retour élastique (bitume-polymères) | NBN T 54-209 | pr EN 13398 |
|  | CME 08.31 R1 |  |
| Solubilité | NBN T 54-205 |  |
| Teneur en liant soluble (asphalte de Trinidad) | NBN EN 12592 |  |
|  | CME 54.06 | masse d’échantillon : 150g |
| Température de fragilité selon Fraass | NBN T 54-206 NBN EN 12593 |  |
| Teneur en cendres (Uintaite) | ASTM D 31-80 |  |
| Teneur en eau (émulsion) | NBN T 54-216 NBN EN 1428 | CME 08.12 admis jusqu’à parution de la norme |
| Teneur en eau (polyoléfines) | NBN B 11-201 |  |
| Teneur en liant résiduel (bitume fluidifié à base de liant modifié) | NBN T 54-213 | CME 08.35 : 1986 admis jusqu’à parution de la norme |
|  | CME 08.35 |  |
| Teneur en liant résiduel à 360° C (bitume fluidifié) | NBN T 54-211 | CME 08.02 : 1978 admis jusqu’à parution de la norme |
|  | CME 08.02 |  |
| Teneur en parties métalliques (polyoléfines) | CME 08.38 |  |
| Teneur en polyéthylène (polyoléfines) | CME 08.39 |  |
| Teneur en PVC (polyoléfines) | CME 08.40 | R.T.E. IE09-01.27 |
| Viscosité cinématique à 20° C (émulsion) | CME 08.24 |  |
| Viscosité cinématique capillaire | pr EN 12595 NBN EN 12595 | A valider par rapport à NBN T 54-203 |
| Viscosité dynamique à 205° C (bitume-élastomères recyclés) | NBN T 54-207 | CME 08.32 admis jusqu’à parution de la norme |
| Viscosité STV (bitume fluidifié) | CME 08.23 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Echantillonnage | EN 58 : 1984 NBN EN 58 |  |
| Préparation des échantillons | pr EN 12594 NBN EN 12594 |  |
| Valeur BBR | CME 08.46 |  |
| Valeur DSR | CME 08.47 |  |
| Viscosité cinématique à 135° C (bitumes polymères neufs) | NBN EN 12595 |  |
|  | NBN T 54-203 | Pour Hoppler, la mesure de temps de chute se fait avec une précision de +/- 2 % avec un minimum de +/- ½ seconde |
| Viscosité dynamique capillaire | NBN EN 12596 |  |
| C. 12.15. - C. 12.17. Goudrons, goudrons composés, goudrons modifiés |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Distillation | CME 08.09 |  |
| Ductilité à 5° C (goudrons modifiés) | CME 08.36 |  |
| E.V.T. | CME 08.13 |  |
| Fracture Fraass (goudrons modifiés) | NBN T 54-206 |  |
| Masse volumique relative | NBN T 54-204 |  |
| Pénétrabilité (goudrons composés) | NBN T 54-201 |  |
| Ramollissement anneau et bille | NBN T 54-202 |  |
| Retour élastique (goudrons modifiés) | NBN T 54-209 | CME 08.31 admis jusqu’à parution de la norme |
| Teneur en anthracène | CME 08.01 |  |
| Teneur en bitume (goudrons composés) | CME 08.30 |  |
| Teneur en eau | CME 08.11 |  |
| Teneur en insolubles | CME 08.14 |  |
| Teneur en naphtaline | CME 08.15 |  |
| Viscosité cinématique à 135° C (goudrons composés) | NBN T 54-203 |  |
| C. 12.18. Bitumes fluxes et bitumes modifiés fluxes |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Distillation CB | CME 08.08 |  |
| Ductilité du liant résiduel | CME 08.36 |  |
| Fracture Fraass du liant résiduel | NBN T 54-206 |  |
| Masse volumique relative | CME 08.05 |  |
| Pénétrabilité du liant résiduel | NBN T 54-201 |  |
| Retour élastique du liant résiduel | CME 08.31 |  |
| Solubilité du liant résiduel | CME 08.14 |  |
| Teneur en liant résiduel | CME 08.08 |  |
| Température de ramollissement anneau et bille du liant résiduel | CME 08.21 |  |
| Viscosité STV | CME 08.23 |  |
| C. 12.19. Goudrons pour usages divers |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Distillation | CME 08.08 |  |
| Masse volumique relative | CME 08.05 |  |
| Temps de séchage | NBN B 46-101 |  |
| Teneur en anthracène | CME 08.01 |  |
| Teneur en eau | CME 08.11 |  |
| Teneur en goudron (émulsion) | CME 08.41 | 100 % - (teneur en eau) % - (teneur en matières minérales) % |
| Teneur en insolubles | CME 08.14 |  |
| Teneur en matières minérales | ISO 8006 | 700° C |
| Teneur en naphtalène | CME 08.15 |  |
| Teneur en phénol | CME 08.15 |  |
| Viscosité Engler | CME 08.24 |  |
| Viscosité STV | CME 08.23 |  |
| C. 13. Mortiers |  |  |
| Les essais sont ceux prévus par les documents cités en C. 13. |  |
| C. 14. Béton |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Masse volumique du béton frais | NBN B 15-213 NBN EN 12350-6 |  |
| Teneur en eau du béton frais | CME 53.12 | NBN B15-206 dans CME 53.12 n'est plus valable |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Composition du béton frais | NBN B 15-210 |  |
| C. 15. Fibres |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Teneur en cellulose | CME 35.01 | COPRO - Instruction d’essai FIBRES 05 |
| PH | CME 35.02 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Longueur maximale des fibres | CME 35.03 | COPRO - Instruction d’essai FIBRES 04 - Autres méthodes : à convenir |
| C. 16. Acier |  |  |
| Les essais sont ceux prévus par les normes et documents PTV cités au C. 16. |
| C. 17. Adjuvants pour betons, mortier et coulis |  |
| Spécifications des adjuvants suivant NBN EN 934-2, 3 & 4 sont d'application |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Absorption capillaire | NBN EN 480-5 |  |
| Analyse infrarouge | NBN EN 480-6 |  |
| Béton et mortier de référence pour essais | NBN EN 480-1 |  |
| Densité des adjuvants liquides | NBN EN 480-7 |  |
| Extrait sec conventionnel | NBN EN 480-8 |  |
| PH | NBN EN 480-9 |  |
| Ressuage du béton | NBN EN 480-4 |  |
| Retrait et expansion | NBN EN 480-3 |  |
| Temps de prise | NBN EN 480-2 |  |
| Teneur en alcalis dans les adjuvants | NBN EN 480-12 |  |
| Teneur en chlorure soluble dans l’eau | NBN EN 480-10 |  |
| C. 18. Produit de cure |  |  |
| cf. CEN/TS 14754-1 (Water retention efficiency) |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Efficacité contre l’évaporation | NBN B 15-219 CME 12.01 | CME 12.01 n'existe plus |
| Temps de séchage | CME 12.02 |  |
| Teneur en solvant | CME 12.03 |  |
| Viscosité à 25° C (coupe consistométrique) | CME 12.04 | ajutage de 2,5 mm suivant la norme NF T30-014 |
| Extrait sec | NBN EN ISO 3251 | (1) – autres méthodes : à convenir |
| Taux de cendres | NBN EN ISO 3451-1 | (1) – autres méthodes : à convenir |
|  | CME 12.05 | CME 12.05 n'existe plus (21.12.2005). |
| Viscosité | NBN EN ISO 3219 | (1) – autres méthodes : à convenir |
| Masse volumique | NBN EN ISO 2811-1 ou NBN EN ISO 2811-2 | (1) – autres méthodes : à convenir |
| C. 19. Fond de joint |  |  |
| C. 20. Vernis d'adherence |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Test de séchage | CME 17.01 |  |
| Fluidité |  | Méthode à convenir |
| C. 21.1./C. 21.2. Produit de scellement coulée (à chaud ou à froid) |
| méthodes d'essais de EN 14188-2 (cold)ou 14188-1 (hot) |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Ecoulement vertical | CME 13.01 |  |
| Essai d’allongement à -15° C | CME 13.03 | remplacer 0° C (glace fondante) par -15° C (dans l’air) |
| Poinçonnement vertical | CME 13.02 |  |
| Sédimentation des charges | CME 13.05 |  |
| Teneur en cendres | CME 13.04 |  |
| C. 21.3/C. 21.4 Produit de scellement préformé (à mettre en oeuvre à chaud ou à froid) |
| méthodes d'essais de EN 14188-3 |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Allongement à la rupture |  | Méthode à convenir |
| Déformation rémanente après compression |  | Méthode à convenir |
| Dimensions (hauteur, épaisseur) |  | Méthode à convenir |
| Essai d’allongement à -15° C |  | Méthode à convenir |
| Essai de pliage à -5° C | DIN 4062 § 5.6.2 | Avec température de -5° C (au lieu de 0° C). Retirée en 2001 (21.12.2005) |
| Point de ramollissement Anneau et Bille | DIN 1996-15 | Après maintien pendant 24 h à 100° C |
| Résistance à la chute de bille | DIN 1996-18 | Température : -20° C ; hauteur de chute : 5 m |
| Résistance à la déformation à 45° C | DIN 1996-17 |  |
| Résistance à la traction |  | Méthode à convenir |
| C. 21.5. Produit de scellement à base de resine epoxyde |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Viscosité dynamique | NBN EN ISO 3219 | T° = 25° C ± 1° C; mesure effectuée 5 min après homogénéisation de la résine |
| C. 21.6. Resine d'injection |  |  |
| Les essais sont ceux prévus par le document de référence RW 99-C-1 "Réparation des ouvrages en béton nécessitant la mise en oeuvre de liants résineux réactifs". |
| C. 21.7. Colle pour elements linéaires |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Essai d’arrachement |  | Méthode à convenir |
| Essai de cisaillement | CME 37.01 | CME 37.01 n'existe plus |
| Résistance à la compression |  | Méthode à convenir |
| Résistance à la flexion |  | Méthode à convenir |
| Test d’insensibilité à l’eau, aux hydrocarbures et aux huiles |  | Méthode à convenir |
| Test d’insensibilité au gel |  | Méthode à convenir |
| Vérification du retrait ou de l’expansion lors du durcissement |  | Méthode à convenir |
| C. 22. Fourrure de joints de dilatation |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Epaisseur |  | Méthode à convenir |
| C. 23. Hydrofuge de surface |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Résistance au gel-dégel | ISO/DIS 4846/2 |  |
| C. 24. Membrane plastique |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Epaisseur | NBN B 46-201 |  |
| Masse surfacique | CME 10.01 |  |
| C. 25. Geotextile / C. 26.2.1. Geocomposite drainant: filtre |
| Pour les géotextiles les normes de TC189 sont d'application NBN EN 13249 - Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion) NBN EN 13250 - Characteristics required for use in the construction of railways NBN EN 13251 – Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures NBN EN 13252 - Characteristics required for use in drainage systems NBN EN 13253 - Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments) NBN EN 13254 – Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Epaisseur (2KPa) | NBN EN 964-1 |  |
| Masse surfacique | NBN EN 965 |  |
| Perméabilité à l’eau | NBN B 29-001 NBN EN ISO 11058 |  |
| Résistance à la perforation | NBN EN 918 |  |
| Résistance à la traction et allongement | NBN B 29-001 NBN EN ISO 10319 |  |
| Résistance aux agents chimiques | NBN B 29-001 | En fonction du produit, voir les normes NBN EN 13249-x |
| Variation de résistance à la traction (après séjour corrosif) | NBN EN 13249 |  |
| Résistance des jonctions entre nappes | NBN B 29-001 NBN EN ISO 10321 |  |
| Texture granulométrique conventionnelle | NBN B 29-001 NBN EN ISO 12956 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Résistance au poinçonnement statique (essai CBR) | NBN EN ISO 12236 |  |
| C. 26.2.2 / C. 26.2.3 / C. 26.2.4 Geocomposite drainant: membrane impermeable – noyau drainant – geocomposite |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Capacité d’écoulement (géocomposite) | ASTM D 4716-87 NBN EN ISO 12958 |  |
| Caractéristiques géométriques (géocomposite) |  | Méthode à convenir |
| Epaisseur (membrane imperméable) | NBN B 46-201 |  |
| Masse surfacique (membrane imperméable) | CME 10.01 |  |
| Résistance à la compression à court terme et déformation relative sous la contrainte de service (noyau) | CME 11.06 | Short-term crushing streng of drainage cores (University of Strathclyde, Glasgow, UK). CME 11.06 n'existe plus |
| + les essais du C. 25 pour les filtres géotextiles. |  |  |
| C. 27.1. Geogrilles en matériaux synthétiques |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Résistance à la traction et déformation à la rupture |  |  |
| - géogrilles à fibres artificielles avec jonctions fixes | CME 11.07 | NBN B 29-001 avec les compléments du StB250-III.13.3.B.5. CME 11.07 n'existe plus |
| - géogrilles à fibres artificielles non fixes aux jonctions | DIN 53857-1 NBN EN ISO 10319 |  |
| Stabilité chimique et biologique (insectes, micro-organismes, ...) |  | Méthode à convenir |
| Stabilité physique (température, rayonnement UV) |  | Méthode à convenir |
| Température Vicat de ramollissement | NBN EN ISO 306 |  |
| C. 27.2. Grillages d'armatures métalliques |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Charge de rupture | pr EN 10002-1 NBN EN 10002-1 |  |
| Diamètre du fil |  | Méthode à convenir |
| Galvanisation | NBN 657 NBN EN ISO 1460 NBN EN ISO 1461 NBN EN ISO 14713 |  |
| C. 28. Pierre naturelle |  |  |
| Caractéristique spécifiée |  |  |
| Résistance à la compression | CME 18.01 | CSTC NIT 205. NBN B15-220 dans CME 18.01 n'est plus valable (21.12.2005) |
| Caractéristique non spécifiée |  |  |
| Gélivité | NBN B 27-009 NBN B 27-009 R NBN B 27-009/A1 | Actuellement 2 docs qui sont encore valable : NBN B27-009/A1 et NBN B27-009/A2 (21.12.2005) |
| C. 29.2 / C. 29.3 / C. 29.4 Pavés en pierre naturelle (oblongs, mosaiques, pour zonnes pietonnes) |
| NBN EN 1342 : pavés de pierre naturelle pour pavage extérieur est d'application |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Absorption d'eau (porosité) | EN 1936 pour la pierre mère | CSTC NIT 205 |
| Caractéristiques géométriques | CME 21.01 |  |
| Coefficient de polissage accéléré (CPA) de la roche mère | BS 812 : Part 114 PSV-standard (cf. granulats) |  |
| Résistance à la compression | CME 21.02 NBN EN 1926 | CSTC NIT 205, sur cubes sciés et rectifiés de 5 cm de côté. NBN B15-220 dans CME 21.02 n'est plus valable |
| Caractéristique non spécifiée |  |  |
| Gélivité | NBN B 27-009 NBN B 27-009 R NBN B 27-009/A1 | Actuellement 2 docs qui sont encore valable : NBN B27-009/A1 et NBN B27-009/A2 |
| résistance gel-dégel | NBN EN 12371 |  |
| C. 29.5. Pavés en béton |  |  |
| NBN EN 1338 - Pavés en béton : prescriptions et méthodes d'essai est d'application |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Absorption d’eau | NBN EN 1338 Annexe E |  |
| Résistance à la compression par fendage | NBN EN 1338 |  |
| Usure (méthode Capon modifiée à large roue) | CME 21.04 |  |
|  | PROBETON NTN 017 | NBN EN 1338 Annexe G (21.12.2005). |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Résistance au gel-dégel en présence de sels de déverglaçage | NTN PROBETON 018 | Méthode à convenir PTV 21-311. NBN EN 1338 Annexe D (21.12.2005). |
| C. 29.6. Paves ceramiques |  |  |
| NBN EN 1344 - Pavés en terre cuite est d'application |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Absorption d’eau par immersion | NBN B 24-203 | caractéristique non prévu dans la EN 1344 |
| Caractéristiques géométriques |  | Méthode à convenir |
| Résistance à la flexion | NBN EN ISO 10545-4 |  |
| Résistance à l’abrasion profonde | NBN EN ISO 10545-6 |  |
| Résistance au gel | NBN B 27-009/A2 | Après saturation sous vide de 2,7 kPa |
| C. 30.1. Carreaux en béton |  |  |
| NBN EN 1339 - Dalles en béton : prescriptions et méthodes d'essai |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Absorption d’eau | NBN B 21-211 + PTV 21-211 NBN EN 1339 | la norme n'est pas retriré. méthode décrite dans NBN EN 1339 Annexe E |
| Résistance à la flexion | NBN B 21-211 + PTV 21-211 / NBN EN 1339 | remplacé par NBN EN 1339 Annexe F |
| Usure (méthode Capon modifiée à large roue) | CME 21.04 PROBETON NTN 017 | NBN EN 1339 Annexe G |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Résistance au gel-dégel en présence de sels de déverglaçage | NTN PROBETON 018 | NBN EN 1339 Annexe D |
| C. 30.2. Dalles en pierre naturelle |  |
| NBN EN 1341 : Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Epaisseur |  | Méthode à convenir |
| Résistance à la compression | CME 21.02 | CSTC NIT 205, sur cubes sciés et rectifiés de 5 cm de côté. NBN B15-220 dans CME 21.02 n'est plus valable |
| C. 30.3. Dalles de béton gazon |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Résistance à la compression | NBN B 15-220 NBN EN 12390-3 |  |
| Proportion des trous |  | Méthode à convenir |
| C. 31.1. Bordure en pierre naturelle |  |
| NBN 1343 : Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur est d'application |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Caractéristiques géométriques |  | Méthode à convenir |
| C. 31.2/C. 32/C. 33/C. 34. Elements préfabriqués en béton: bordures, bandes de contrebutage, filets d'eau, bordures-filets d'eau, bordures de sécurité |
| NBN EN 1340 - Eléments pour bordures en béton est d'application |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Absorption d’eau | NBN B 21-411 + PTV 21-411 / NBN EN 1340 | NBN EN 1340 Annexe E |
| Résistance à la flexion | NBN B 21-411 + PTV 21-411 / NBN EN 1340 | NBN EN 1340 Annexe F |
| Usure (méthode Capon modifiée à large roue) | CME 21.04 PROBETON NTN 017 | NBN EN 1340 Annexe G |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Résistance au gel-dégel en présence de sels de déverglaçage | NTN PROBETON 018 | NBN EN 1340 Annexe D |
| C. 35. Caniveaux préfabriqués |  |
| NBN EN 1433 - Caniveaux hydrauliques pour l'évacuation des eaux dans les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules est d'application |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Absorption d’eau |  | Méthode à convenir |
| Caractéristiques géométriques |  | Méthode à convenir |
| Essai de chargement (caniveaux avec grille) | NBN B 53-101/A1 | Charge d’épreuve : 10,20 ou 40 t |
| Résistance à la compression |  | Méthode à convenir |
| C. 36. Barrières de sécurité métalliques |  |
| Pour les barrières de sécurité les normes de la série NBN EN 1317-x sont d'application |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Caractéristiques géométriques |  | Méthode à convenir |
| Charge de rupture | CME 36.01 | CME 36 n'existe plus (pas de contenu) |
| Charge de rupture et taux de travail (lisse) | CME 36.02 | CME 36 n'existe plus (pas de contenu) |
| Essai de traction (sur assemblage) | CME 36.03 | CME 36 n'existe plus (pas de contenu) |
| Essai fonctionnel sur supports | CME 36.04 | CME 36 n'existe plus (pas de contenu) |
| Galvanisation | NBN 657 NBN EN ISO 1460 NBN EN ISO 1461 NBN EN ISO 14713 |  |
| Les autres essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 36. |  |
| C. 37. Glissières de sécurité en bois |  |
| Les essais sont ceux prévus par le guide d'agrément technique n° G0009. |  |
| C. 38. Tuyaux étanches non soumis à pression (béton, grès, matériaux synthétiques, fonte ductile) |
| Les essais sont ceux prévus par les normes et spécifications types citées au C. 38. |
| C. 39. Anneaux, joints et bagues d'étanchéité |  |
| Les essais sont ceux prévus par la norme NBN EN 681-1. |  |
| C. 40.1. Tuyaux drainants |  |  |
| Les essais sont ceux prévus par les normes et spécifications types citées au C. 40.1. |
| C. 40.2. Matériaux filtrants |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Epaisseur |  | Méthode à convenir |
| Masse |  | Méthode à convenir |
| Résistance à la traction |  | Méthode à convenir |
| C. 41. Fonte et acier moulu |  |  |
| Les essais sont ceux prévus par la norme NBN B 53-101. NBN B53-101 est encore disponible dans le catalogue NBN. Par contre il existe aussi la EN 124 pour les trapillons |
| C. 41.1. Avaloirs |  |  |
| PTV802? |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Essai de chargement de la grille | NBN B 53-101/A1 | charge d’épreuve 40 t |
| Etanchéité | CME 27.01 | CME 27.01 n'existe plus (pas de contenu) |
| C. 41.2. Trapillons |  |  |
| NBN EN 124 |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Essai de chargement | NBN B 53-101/A1 NBN EN 124 | Charge d’épreuve 40 t |
| Les autres essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 41.2. |  |
| C. 42. Chambres de visite préfabriquées |  |
| Les essais sont ceux prévus par la spécification-type PTV 101 (ad. 2) de PROBETON (doc. Vici/Q/06). PTV 101 est remplacé par NBN EN 1917 + NBN B21-106 |
| C. 43. ECHELLES ET ECHELONS |  |
| Les essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 43. Remplacé par NBN EN 14396 (Echelles fixes pour raccords) et NBN EN 13101 (Echelons de trou d'homme) |
| C. 44. Elements préfabriqués en béton armé |  |
| Les essais sont ceux prévus par la norme NBN B 15-002, par les spécifications-types citées au C. 44 et par le document de référence RW 99-C-2 "Spécifications techniques et conditions d'acceptation des bétons". |
| C. 45.2. Briques en terre cuite |  |
| NBN EN 771-1 (Clay masonry units) |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Masse volumique sèche apparente | NBN B 24-210 |  |
| Résistance à la compression | NBN B 24-201 |  |
| Résistance au gel | NBN B 27-009/A2 |  |
| Les autres essais sont ceux prévus par les normes NBN B 23-002 et NBN B 23-003. |
| C. 45.3. Blocs en béton |  |  |
| NBN EN 771-3 (Aggregate concrete masonry units) ou NBN EN 15435 (Normal weight and lightweight concrete shuttering blocks) |
| Les essais sont ceux prévus par les normes NBN B 21-001 et NBN B 21-002. |
| C. 45.4. Blocs de laitier basique de haut-fourneau |
| NBN EN 771-2 (Calcium silicate masonry units) |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Masse volumique sèche apparente | NBN B 24-210 |  |
| Rapport CaO / SiO2 | NBN B 12-206 NBN EN 196-2 |  |
| Les autres essais sont ceux prévus par la norme NBN B 21-003. |  |
| C. 46. Produits pour chape d'étanchéité |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Charge à la rupture (voile de verre) | NBN B 46-201 |  |
| Masse surfacique (voile de verre) | NBN B 46-201 |  |
| Les essais relatifs aux feuilles d'étanchéité et aux résines d'étanchéité sont ceux prévus par les guides d'agrément technique n°s G0001 et G0003. |
| Vernis d'adhérence : voir C. 20. |  |  |
| Asphalte coulé : voir C. 60. |  |  |
| C. 47. Appuis d'ouvrage d'art |  |
| C. 48. Joints de dilatation pour ouvrages d'art |  |
| C. 49. Garde-corps métalliques |  |
| EN 1317-6 en développement (draft available) |  |
| C. 50. Repères topographiques |  |
| C. 51. Peintures |  |  |
| Les essais sont ceux prévus par le fascicule X "Protection des matériaux ferreux contre la corrosion" et par le document de référence RW 99-J-2 "Marchés publics pour entreprises de travaux, fournitures et services - utilisation des peintures à performance |
| C.52.2.1. Produits de marquage |  |
| C.52.2.1.1. Peintures |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Préparation des éprouvettes | UBAtc G0023 | Les résultats des essais de performance et de durabilité. sont fixés par la moyenne arithmétique effectuée sur 3 éprouvettes différentes |
| Exigences des performances (essais préliminaires à la stabilité thermique) |  |  |
| Coordonnées trichromatiques x, y et facteur de luminance b | UBAtc G0023 | Annexe C EN 1436 (support de classe I et II) |
| Rugosité | UBAtc G0023 | Annexe D EN 1436 (support de classe I) |
| Temps de séchage | UBAtc G0023 | ASTM 711-89 (support de classe I) |
| Exigences de durabilité |  |  |
| Résistance au rayonnement ultraviolet | UBAtc G0023 | (sur support de classe I) |
|  |  | ISO 4892-3 Essai réalisé durant 168 h. – lampe de type II, cycles d’exposition au rayonnement UV à (60 +2) °C pendant 8 h. et cycles de condensation à (50+2)°C pendant 4 h. |
| Résistance aux cycles gel-dégel avec immersion dans des sels de déverglaçage | UBAtc G0023 | Pr EN 13687-1 Les éprouvettes sont soumises à 20 cycles (support de classe II) |
| Résistance aux alcalis | UBAtc G0023 | Annexe D EN 1871 |
| Exigences de composition | UBAtc G0023 |  |
| Teneur en matière sèche | UBAtc G0023 | Annexe A EN 12802 |
| Teneur en Ti02 (produits blancs) | UBAtc G0023 | Annexe C EN 12802 |
| Teneur en microbilles (peintures A1) | UBAtc G0023 | Annexe F EN 12802 |
| Teneur en solvant(s) aromatique(s) | UBAtc G0023 |  |
| Consistance | UBAtc G0023 | ASTM D 562 (à 25°C) |
| Teneur en liant | UBAtc G0023 | Annexe B EN 12802 |
| Masse volumique | UBAtc G0023 | NBN T22-110 |
| Teneur en pigments et matières inorganiques (charges) | UBAtc G0023 | La teneur en pigment et matière inorganiques est calculée à partir de la teneur en matière sèche et de la teneur en liant. |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Mesure à l’adhérence de la peinture au support. | UBAtc G0023 | NBN EN 24620 |
| Résistance à l’abrasion | UBAtc G0023 | ISO 7784-2 |
| C.52.2.1.2. Enduits à chaud |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Préparation des éprouvettes | UBAtc G0024 |  |
| Exigences de performances (essais préliminaires à la stabilité thermique) |  |  |
| Coordonnées trichromatiques et facteur de luminance b | UBAtc G0024 | Annexe E EN 1871 (sur support de classe I.) |
| Point de ramollissement | UBAtc G0024 | Annexe F EN 1871 |
| Résistance aux alcalis | UBAtc G0024 | Annexe D EN 1871 |
| Choc à froid | UBAtc G0024 | Annexe H EN 1871 |
| Rugosité | UBAtc G0024 | Annexe D EN 1871 (sur support de classe I.) |
| Exigences de performances après essais de stabilité thermique |  |  |
| Stabilité thermique | UBAtc G0024 | Annexe G EN 1871 |
| Pénétration | UBAtc G0024 | Annexe J EN 1871 |
| Vieillissement au rayonnement ultraviolet | UBAtc G0024 | ISO 4892-3 (sur support de classe I - épaisseur préconisée par le fabricant) |
|  |  | Essai réalisé durant 1000 h. – lampe de type II, cycles d’exposition au rayonnement UV à (60 +2) °C pendant 8 h. et cycles de condensation à (50+2)°C pendant 4 h. |
| Exigences de durabilité |  |  |
| Résistance aux cycles de gel-dégel avec immersion dans des sels de déverglaçage | UBAtc G0024 | pr EN 13687-1 L’essai est réalisé sur enduit appliqué sur support de classe II, comme décrit dans la norme : « Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton – Méthode d’essai – Détermination de la compatibilité thermique |
| Exigences de composition |  |  |
| Teneur en dioxyde de titane | UBAtc G0024 | Annexe C EN 12802 |
| Teneur en microbilles | UBAtc G0024 | Annexe H EN 12802 |
| Teneur en liant | UBAtc G0024 | Annexe G EN 12802 |
| Masse volumique | UBAtc G0024 | NBN T22-110 |
| Teneur en pigment et matières inorganiques | UBAtc G0024 | La teneur en pigment et matières inorganiques est calculée à partir de la teneur en liant (complément à 100 % de la teneur en liant |
| C.52.2.1.3. Enduits à froid |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Type F |  |  |
| Coordonnées trichromatiques et facteur de luminance b | Annexe A EN 1871 |  |
| Stabilité au stockage | Annexe B EN 1871 |  |
| Résistance aux UV | ISO 4892-3 |  |
| Résistance aux alcalis | Annexe D EN 1871 |  |
| Type F1 |  |  |
| Essais de composition |  |  |
| Essais sur le composant « a » |  |  |
| Teneur en Ti02 | Annexe C EN 12802 |  |
| Masse volumique | NBN T22-110 |  |
| Consistance (K.U.) | ASTM D 562 | à 25°C |
| Essais sur le composant « b » si enrobe les microbilles |  |  |
| Granularité | ISO 2591-1 Tamisage de contrôle – Partie 1 |  |
| Qualité | Annexe D EN 1423 |  |
| Indice de réfraction | Annexe A EN 1423 |  |
| Essais de comportement |  |  |
| Coordonnées trichromatiques et facteur de luminance b | Annexe E EN 1871 |  |
| Essais de réactivité | CME 29.30 |  |
| Essais de vieillissement accéléré | ISO 4892-3 |  |
| Essais de rugosité (adhérence SRT) | Annexe D EN 1436 |  |
| C.52.2.1.4. Produits préformés |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Réflexion à la lumière du jour ou sous l’éclairage public | NBN EN 1790 § 4.2. |  |
| Réflexion sous l’éclairage des projecteurs de véhicules | NBN EN 1790 § 4.3. |  |
| Facteur de luminance et couleur | NBN EN 1790 § 4.4. |  |
| Adhérence | NBN EN 1790 § 4.5. |  |
| Résistance aux UV pour les marquages routiers préformés | NBN EN 1790 § 4.7. |  |
| C.52.2.1.5. Produits de marquage à relief - C.52.2.1.6. Plots rétroréflechissants |
| NBN EN 1463/A1 - plots rétroréfléchissants est d'application |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| A.- Type H |  |  |
| B.- Plots rétro réfléchissant |  |  |
| Coefficient d’intensité lumineuse | Annexe A-NBN EN 1463-1 |  |
| Coordonnées trichromatiques du rayonnement rétroréfléchi | Annexe B-NBN EN 1463-1 |  |
| Coordonnées trichromatiques et facteur de luminance b | Annexe C-NBN EN 1463-1 |  |
| C.52.2.2. Produits additifs |  |
| C.52.2.2.1. Microbilles de verre |  |
| NBN EN 1423 - Produits de marquage routier - Produits de saupoudrage - Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants est d'application |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Exigences générales |  |  |
| Granularité | UBAtc G0020 | ISO 2591-1 Tamisage de contrôle – Partie 1 |
| Qualité | UBAtc G0020 | Annexe D EN 1423 |
| Indice de réfraction | UBAtc G0020 | Annexe A EN 1423 |
| Résistance à l’eau, à l’acide chlorhydrique au chlorure de calcium et au sulfure de sodium | UBAtc G0020 | Annexe A EN 1423 |
| Exigences spécifiques | UBAtc G0020 |  |
| Hydrofugation | UBAtc G0020 | Annexe E (mode opératoire B) EN 1423 |
| C.52.2.2.2. Produits antidérapants |  |
| NBN EN 1423 - Produits de marquage routier - Produits de saupoudrage - Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants est d'application |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Exigences générales |  |  |
| Granularité | UBAtc G0020 | ISO 2591-1 Tamisage de contrôle – Partie 1 |
| Caractéristiques chimiques | UBAtc G0020 | ISO 787-9 – partie 9 – Détermination du PH d’une solution aqueuse |
| Coordonnées tri chromatiques et facteur de luminance b | UBAtc G0020 | ISO 7724-2 Peintures et vernis – partie 2 – Mesurage de la couleur |
|  |  | L’échantillon, après avoir été pressé, est conservé dans le récipient, la surface découvertevers le haut et en position horizontale pour l’éclairement et l’observation. |
| Exigences spécifiques |  |  |
| Dureté | UBAtc G0020 | ISO 111274 |
| Coefficient de friabilité | UBAtc G0020 | Annexe G EN 1423 |
| C.52.2.2.3. Mélanges de microbilles et de produits antidérapants |
| NBN EN 1423 - Produits de marquage routier - Produits de saupoudrage - Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants est d'application |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Exigences générales |  |  |
| Détermination de la teneur en granulats | UBAtc G0020 | Annexe D EN 1423 – avec remarque du guide |
| C. 53.1.1. - C. 53.1.5. Matériaux pour signaux routiers: aluminium, acier, éléments de boulonnerie, béton pour fondation, colles de fixation |
| Les essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 53. |
| C. 53.3.1. Performance des signaux routiers: recouvrement (films) des panneaux |
| EN 12899-1 |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Chromaticité | CME 33.03 |  |
| Facteur de luminance | CME 33.04 |  |
| Coefficient de rétroréflexion | CME 33.05 |  |
| Adhérence du film | CME 33.06 |  |
| Résistance aux chocs | CME 33.07 |  |
| Résistance à la corrosion | CME 33.08 |  |
| Résistance au vieillissement accéléré | CME 33.09 |  |
| C. 53.3.2. Performance des signaux routiers: signaux |
| EN 12899-1 |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Planéité du panneau |  | Méthode à convenir |
| Rectitude des fûts et traverses |  | Observation visuelle |
| Résistance aux impacts |  |  |
| - test fonctionnel |  | Observation visuelle |
| - coefficient de rétroréflexion |  |  |
| C. 54. Gazonnements et plantations |  |
| C. 55. Mobilier urbain |  |
| C. 56. Matériaux pour protection de berges et de talus |
| C. 57.1/C. 57.2 Distribution d'eau: préliminaires, brides, plaques pleines et accessoires |
| Les essais sont ceux prévus par les normes citées aux C. 57.1 et C. 57.2. |  |
| C. 57.3. Distribution d'eau: joints d'étanchéité et d'isolation pour brides |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Déformation rémanente (élastomère) | NBN T 31-003 NBN ISO 815 | Compression 25 %; température 70° C ± 1° C; durée 22 - 24 heures |
| Dureté Shore A (élastomère) | NBN T 31-002 |  |
| Résistance et allongement à la rupture (élastomère) | NBN T 31-006 | Sur éprouvettes "haltères" (cfr. § 4.1.2 de la norme) |
| Vieillissement accéléré (élastomère) | NBN T 31-005 | Selon § 3 de la norme : 70 h dans l'air à 70° C ± 1° C |
| Les autres essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 57.3. |  |
| C. 57.4. Distribution d'eau: boulons et eléments d'assemblage |
| Les essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 57.4. |  |
| C. 58. Tuyaux pour transport d'eau potable |  |
| Les essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 58. |  |
| C. 59. Appareils et accessoires de distribution d'eau |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Déformation rémanente (membrane d’étanchéité) | NBN T 31-003 NBN ISO 815 | Compression 66 %; température 70° C ± 1° C; durée 22 - 24 heures |
| Dureté Shore A (membrane d’étanchéité) | NBN T 31-002 |  |
| Résistance et allongement à la rupture (membrane d’étanchéité) | NBN T 31-006 remplacée par NBN ISO 37 | Sur éprouvettes "haltères" (cfr. § 4.1.2 de la norme) |
| Vieillissement accéléré (membrane d’étanchéité) | NBN T 31-005 remplacée par NBN ISO 188 | Selon § 3 de la norme : 70 h dans l'air à 70 ° C ± 1° C |
| Les autres essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 59. |  |
| C. 60. Asphalte coulé |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Granularité | CME 54.07 |  |
| Indentation Wilson | CME 58.10 | Essai classique ou essai avec tige ø 30 et hémisphère de 15 mm de rayon |
| Teneur en liant : |  | Solvants : dichlorométhane, toluène, trichloréthylène; § 6 Expression du résultat : seule la première phrase est d’application |
| - méthode avec Soxhlet | CME 54.05 |  |
| - méthode par centrifugation | CME 54.06 |  |
| C. 61. Dolomie |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Compression statique | NBN B 11-205 |  |
| Granularité | NBN B 11-101 | remplacée par les normes granulats |
| Indice de forme | NBN B 11-203 NBN EN 933-3 of NBN EN 933-4 |  |
| Caractéristique non spécifiée |  |  |
| Teneur en MgO | NBN EN 196-2 |  |
| C. 62. Dispositifs de balisage des routes |  |
| La norme NBN EN 12899-2 est d'application |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Pouvoir réfléchissant (catadioptres, systèmes assimilés) | CME 33.01 |  |
| Test d'homologation des potelets | CME 33.02 |  |
| E. 1.1. Travaux préliminaires – rabattement de la nappe aquifere |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Niveau de la nappe |  | Méthode à convenir : |
|  |  | - piézomètre ouvert + fil électrique |
|  |  | - piézomètre fermé + cellule piézométrique |
| E. 1.2. Travaux préliminaires – terassements pour localisation d'installations existantes |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Repérage par voie électronique |  | Méthode à convenir |
| E. 2.2 Deblais généraux / E. 3 Remblais |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Caractéristiques géométriques (profil en travers) |  | Levé topographique |
| Imperfections locales de planéité | CME 50.02 |  |
| Masse volumique in situ : |  | Autre méthode : gammadensimètre |
| - bouteille à sable | CME 52.03 |  |
| - anneau volumétrique | CME 50.06 | CRR MF 38/76 |
| Optimum Proctor normal | ASTM D 698 |  |
| Portance (coefficient de compressibilité) | CME 50.01 |  |
| Résistance à la pénétration : |  |  |
| - pénétromètre dynamique type CRR | CME 50.03 |  |
| - pénétromètre dynamique type Van Vuuren | CME 50.04 |  |
| - pénétromètre à énergie variable | AFNOR XP P 94-105 | Méthode à convenir |
| Taux de compactage | CME 50.07 |  |
| Teneur en eau | NBN 589-203 NBN EN 1097-5 | Autres méthodes : infrarouge, micro-ondes, méthode de chantier, méthode nucléaire |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| CBR in situ | ASTM D4429-83 |  |
| E. 3.5 / E. 3.6 Remblais en blocs légers / Remblais en granulats d'argile expansée |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Caractéristiques géométriques |  | Levé topographique |
| Module de déformation | CME 50.08 | LCPC CT-2 (plaque ø 60 cm) |
| E.4/ E.5 Terrassements particuliers / Terrassements pour canalisations, chambres de visite ou d'appareils |
| Voir E. 2.2 / E. 3. |  |  |
| F. 2 Travaux préparatoires / F. 3 Sous-fondations / F. 4.1 - F. 4.9 Fondations |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Dosage liant (protection, fondation type III G) |  | Méthode à convenir : CME 55.03, CME 55.04 ou autre |
| Epaisseur de couche (matériau lié) | CME 52.04 |  |
| Epaisseur de couche (matériau non lié) | CME 51.02 |  |
| Essai Opticompact | CME 04.08 | CRR MF 66/93 |
| Essai Proctor standard | ASTM D 698 |  |
| Essai Proctor modifié | ASTM D 1557 |  |
| Granularité | NBN B 11-001 remplacée par NBN EN 933-1 |  |
| Indice C.B.R. (produits de scalpage) | NF P94-078 remplacée par NBN EN 13286-47 | Après immersion de 4 jours |
| Indice de forme | NBN B 11-203 remplacée par NBN EN 933-3 / NBN EN 933-4 |  |
| Indice portant immédiat (I.P.I.) (produits de scalpage) | NF P 94-078 remplacée par NBN EN 13286-47 |  |
| Limites d’Atterberg (wL, wP) | CME 01.03 NBN CEN/ISO TS 17892-12 | FME 01.03 + Coupelle granuleuse pour les sols très sableux. Remplacer tamis de 0,420 mm par 0,400 mm. |
| Niveau de surface |  | Levé topographique |
| Perméabilité (béton maigre poreux) | CME 52.21 |  |
| Portance (coefficient de compressibilité) | CME 50.01 |  |
| Porosité efficace (béton maigre poreux) | CME 52.20 | StB250-XIV-4.6. |
| Régularité de surface | CME 50.02 |  |
| Résistance à la compression (sable-ciment type II / béton de fondation / retraitement en place avec ciment) | CME 52.05 | Carottes de 100 cm² pour béton de fondation et de 200 cm² dans le cas de retraitement au ciment |
| Résistance à la compression (sable-ciment type I/ sable-laitier) | CME 51.08 |  |
| Teneur en eau | NBN 589-203 | Autres méthodes : infrarouge, micro-ondes, méthode de chantier, méthode nucléaire |
| Teneur conventionnelle en matières organiques |  | Prise d’échantillon suivant FME 01.04 + Essai suivant NBN 589-207 : |
| - essai global de propreté du matériau tel quel | CME 01.10 | Méthode H2O2 sans broyage |
| - matières organiques totales (y compris les matières | CME 01.04 | Méthode K2Cr2O7 avec broyage |
| incluses) |  |  |
| Valeur de bleu | NBN B 11-210 NBN EN 933-9 + PTV 820 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Coefficient de planéité (uni longitudinal) | CME 53.11 |  |
| Masse volumique apparente |  | Autre méthode : gammadensimètre |
| - bouteille à sable | CME 52.03 |  |
| - anneau volumétrique | CME 50.06 | CRR MF 38/76 |
| Résistance à la pénétration |  |  |
| - pénétromètre dynamique type CRR | CME 50.03 |  |
| - pénétromètre dynamique type Van Vuuren | CME 50.04 |  |
| CBR in situ | ASTM D4429-83 |  |
| Porosité - % de vide (béton maigre poreux) | CME 52.19 |  |
| F. 4.10. Fondations en grave-bitume |  |
| Voir G. 2 / REVETEMENTS HYDROCARBONES. |  |
| G. 1. Revètements en béton de ciment |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Absorption d’eau (tranche supérieure) | CME 53.13 |  |
| Coefficient de frottement transversal | CME 53.10 |  |
| Coefficient de planéité (uni longitudinal) | CME 53.11 |  |
| Consistance du béton frais : |  |  |
| - essai d'affaissement | NBN B 15-232 NBN EN 12350-2 |  |
| - essai de compactabilité | NBN B 15-235 NBN EN 12350-4 |  |
| - essai d'étalement à la table à secousses | NBN B 15-233 NBN EN 12350-5 |  |
| - essai VéBé | NBN B 15-234 NBN EN 12350-3 |  |
| Couleur du béton | CME 54.29 |  |
| Epaisseur du revêtement et position des armatures | CME 53.01 | NBN EN 12390-3 (essai de compression) et NBN EN 12390-4 (caractéristiques des machines) |
| Régularité de surface (règle de 3m) | CME 50.02 |  |
| Résistance à la compression | CME 52.05 |  |
| Résistance au gel en présence de sel de déverglaçage | ISO/DIS 4846/2 |  |
| Teneur en air occlus du béton durci | ASTM C457-90 | Procédure A |
| Teneur en air occlus du béton frais | NBN B 15-224 n'est plus valable |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Battement des dalles au joint | CME 53.14 | Faultimètre |
| Masse volumique du béton frais compacté | NBN B 15-213 NBN EN 12350-6 |  |
| Masse volumique du béton durci | NBN EN 12390-7 |  |
| Régularité de surface transversale (gabarit sur machine de finition) | CME 53.06 |  |
| Résistance à la traction par fendage | NBN B 15-218 |  |
| Teneur en eau du béton frais | CME 53.12 |  |
| Texture superficielle (profondeur moyenne de macrotexture) | CME 53.03 | Autre méthode : profilomètre optique (statique, dynamique) |
| G. 2. Revètements hydrocarbonés |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Coefficient de frottement transversal | CME 53.11 |  |
| Coefficient de planéité (uni longitudinal) | CME 53.10 |  |
| Compacité relative | CME 54.08 + R1 | Idem que % de vides Pour revêtement mince : prélever plusieurs carottes de 100 cm² au même endroit + note EL88079/DIR-885185 |
| Drainabilité (enrobés drainants) | CME 54.17 |  |
| Epaisseur totale du revêtement et épaisseur des couches constitutives | CME 54.01 |  |
| Essai au simulateur de trafic |  |  |
| - sur carottes de 400 cm² | CME 54.13 |  |
| - sur mélanges fabriqués en laboratoire | CME 54.18 |  |
| Essai Cantabro | CME 54.19 + R1 | CRR R69/97, annexe B |
| Etude Marshall | CME 54.16 |  |
| Granularité | CME 54.07 |  |
| Mesure de l’orniérage en continu | CME 54.25 | Rampe à ultrasons, orniéromètre |
| Pénétrabilité du liant récupéré (cas du recyclage) | NBN T 54-201 remplacée par NBN EN 1426 |  |
| Point de ramollissement anneau et bille du liant récupéré (cas du recyclage) | NBN T 54-202 NBN EN 1427 |  |
| Pourcentage de vides (SMA) | CME 54.20 | StB250-XIV-4.8 mais avec une seule carotte de 200 cm² |
| Pourcentage de vides (sauf SMA) | CME 54.09 | + circulaire AWA/175-94/0570 MVA : uniquement pesée hydrostatique, sans enrobage, sur carotte de 100 cm², face supérieure non sciée Autre méthode : gammadensimètre |
| Profondeur d’ornière (sur tranche sciée) | CME 54.21 | Autre méthode : transversoprofilographe + carottage |
| Récupération qualitative du bitume dans les échantillons d’enrobés (cas du recyclage) | CME 54.22 | StB250-XIV-3.11.2 |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | CME 50.02 |  |
| Taux d’épandage des pierres du traitement de surface | CME 53.07 |  |
| Teneur en liant (enrobés) : |  | Pour les deux méthodes : |
| - méthode avec Soxhlet | CME 54.05 | Solvants : dichlorométhane, toluène, trichloréthylène; § 6 Expression du résultat : seule la première phrase est d’application |
| - méthode par centrifugation | CME 54.06 |  |
| Teneur en liant (granulats préenrobés) | CME 54.12 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Coefficient de perméabilité (éprouvette) | CME 54.10 |  |
| Drainabilité (enrobé drainant en service) | CME 54.23 | (1) |
| Ecoulement de Schellenberg | CME 54.24 | CRR R69/97, annexe C |
| Portance (déflexion du revêtement au passage d’un essieu) | CME 54.26 | Déflectographe Lacroix , curviamètre |
| Pénétrabilité du liant récupéré | NBN T 54-201 remplacée par NBN EN 1426 |  |
| Point de ramollissement anneau et bille du liant récupéré | NBN T 54-202 NBN EN 1427 |  |
| Prélèvements | CME 54.27 | pr EN 12697-27 |
| Préparation | CME 54.28 | pr EN 12697-28 |
| Presse à cisaillement giratoire (PCG) | CME 54.38 |  |
| Proportion de sable de concassage |  | Méthode à convenir : visuelle ou détermination sur base des granulométries des éléments constitutifs |
| Récupération qualitative du bitume dans les échantillons d’enrobés | CME 08.26 | FME 08.26 - Remplacer le 1,1,1-trichloréthane par l’un des autres solvants admis par StB250-XIV-3.11.2 et respecter les conditions de distillation correspondantes |
| Texture superficielle (profondeur moyenne de macrotexture) | CME 53.03 | Autre méthode : profilomètre optique (statique, dynamique) |
| (1) CROW Eindrapport van de Werkgroep Onderhoud ZOAB - Bijlage IV-1 |  |
| G. 3. Revètements bitumineux coulés à froid (RBCF), enduits superficiels |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Coefficient de frottement transversal | CME 53.11 |  |
| Coefficient de planéité (uni longitudinal) | CME 53.10 |  |
| Couleur du RBCF | CME 54.29 |  |
| Granularité (RBCF) | CME 54.07 |  |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | CME 50.02 |  |
| Taux d’épandage du liant (enduits superficiels) : |  |  |
| - taux moyen par pesée des camions | CME 55.04 | CCT 300 12.3.2.6.C |
| - mesure ponctuelle à la platine | CME 55.03 |  |
| Taux d’épandage du RBCF | CME 54.30 | AWA 175/94/0570 ann.2 |
| Taux d’épandage des granulats (enduits superficiels) : |  |  |
| - taux moyen par pesée des camions | CME 55.04 | CCT 300 12.3.2.6.C |
| - mesure ponctuelle à la platine | CME 53.07 |  |
| Teneur en liant (RBCF) : |  | Pour les deux méthodes : |
| - méthode avec Soxhlet | CME 54.05 | Solvants : dichlorométhane, toluène, trichloréthylène; § 6 Expression du résultat : seule la première phrase est d’application |
| - méthode par centrifugation | CME 54.06 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Prélèvement (RBCF) | CME 54.31 | AWA 175/94/0570 ann.1 |
| Texture superficielle (profondeur moyenne de macrotexture) | CME 53.03 | Autre méthode : profilomètre optique (statique, dynamique) |
| G. 4 / G. 5 Pavage, dallage |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Mesure de l'orniérage en continu | CME 54.25 | Rampe à ultrasons, orniéromètre |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | CME 50.02 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Coefficient de frottement transversal | CME 53.11 |  |
| Coefficient de planéité (uni longitudinal) | CME 53.10 |  |
| Rugosité (adhérence SRT) | CME 56.01 | prEN 13036-4 |
| H. Elements linéaires |  |  |
| Selon la nature des matériaux utilisés, voir les méthodes d'essai appropriées mentionnées pour le chapitre C. |
| H. 1.2 / H. 1.3 Eléments linéaires en béton préfabriqués ou coulés en place |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Absorption d'eau | CME 53.13 |  |
| Blancheur (béton blanc) | ENV 1436??? |  |
| Brillance |  | Méthode à convenir |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | CME 50.02 |  |
| Résistance à la compression | CME 52.05 |  |
| Résistance au gel en présence de sel de déverglaçage | ISO / DIS 4846/2 |  |
| H. 1.4. Eléments linéaires en asphalte coulé |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Pourcentage de vides | CME 54.09 |  |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | CME 50.02 |  |
| I. Drainage et égouttage |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Contrôle visuel : |  |  |
| - inspection des égouts visitables |  | Méthode à convenir |
| - par caméra (égouts non visitables) | CME 57.05 | MCI 514-A/22bis |
| Essai d'étanchéité des canalisations | CME 57.01 |  |
| Essai d'étanchéité des joints | CME 57.06 |  |
| Résistance à la pénétration : |  |  |
| - pénétromètre dynamique type CRR | CME 50.03 |  |
| - pénétromètre dynamique type Van Vuuren | CME 50.04 |  |
| J. 1 / J. 2 Chambres de visite (préfabriquées et construites en place) |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Essai d'étanchéité | CME 57.07 |  |
| J. 3 / J. 4 Petits ouvrages en béton, béton armé, elements préfabriqués en béton armé |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Aspect du béton : planéité et texture |  | Méthode à convenir |
| Résistance à la compression (sur cube) | NBN B 15-001 + A1 NBN EN 12390-1 /-2 /-3 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Résistance à la compression (sur carottes) | CME 52.05 |  |
| J. 5. Maconnerie en briques de terre cuite et en matériaux agglomerés |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Absorption d’eau (par capillarité) | NBN B 24-202 |  |
| J. 6. Maconnerie armée |  |  |
| J. 7. Maconnerie en pierre naturelle |  |
| J. 8. Imperméabilisation des maconneries et du béton |
| J. 9. Couvre-murs et tablette sous garde-corps |  |
| J. 10. Perres et gabions |  |  |
| J. 11. Ecrans et bardages antibruit |  |
| K. Ouvrages d'art |  |  |
| K. 2. Fondation profonde |  |  |
| Caractéristique spécifiée |  |  |
| Essai de pénétration statique |  | Méthode à convenir : MCI 514-A/50 ou MCI 514-A/51 |
| K. 3. Ouvrages enterrés |  |  |
| Les essais sont ceux prévus par les normes et documents cités en K. 3. |  |
| K. 4. Ouvrages en béton et macconerie |  |
| Les essais sont ceux prévus par les normes et documents cités en K. 4. |  |
| K. 5. Aciers pour béton armé |  |
| Les essais sont ceux prévus par les normes et documents cités en K. 5. |  |
| K. 6. Aciers pour ouvrages métalliques |  |
| Les essais sont ceux prévus par les normes et documents cités en K. 6. |  |
| K. 7. Elements pour ouvrages d'art |  |
| K. 8. Dispositifs d'appuis, joints de dilatation et d'étanchéité |
| K. 9. Protection des ouvrages |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Adhérence de la chape au support : |  |  |
| - feuille (essai sur site) | CME 63.05 |  |
| - résine (essai en laboratoire) | CME 63.06 |  |
| - résine (essai sur site) | CME 63.07 |  |
| Résistance superficielle du béton support (adhérence par arrachement) | NBN B 14-210 |  |
| K. 10. Dispositifs de sécurité et dispositifs de rive |
| K. 11. Essais et épreuves des ouvrages d'art |  |
| Les essais sont ceux prévus par les documents cités en K. 11. |  |
| L. 3.1. Signalisation verticale |  |
| cf. EN 12899-1 |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Adhérence du film rétroréfléchissant | CME 33.10 |  |
| Chromaticité et facteur de luminance - Visibilité diurne | CME 33.11 |  |
| Résistance à la corrosion (produit de recouvrement) | CME 33.12 |  |
| Résistance au choc du film rétroréfléchissant | CME 33.13 |  |
| Résistance au vieillissement accéléré (produit de recouvrement) | CME 33.14 |  |
| Résistance aux impacts des signaux | CME 33.15 |  |
| Rétroréflexion | CME 33.16 |  |
| L. 3.2. L.4. Signalisation horizontale (marquages routiers) |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Déterminations météorologiques | Annexe E NBN EN 1824 |  |
| Contrôle de la couleur | Annexe C NBN EN 1436 |  |
| Coefficient de luminance en éclairage diffus (Qd)) | Annexe A NBN EN 1436 |  |
| Coefficient de luminance rétroréfléchie (RL) | Annexe B NBN EN 1436 |  |
| Rugosité | Annexe D NBN EN 1436 |  |
| Dosage des matériaux de marquage. | Annexe C NBN EN 1824 |  |
| Caractéristiques géométriques | CME 60.08 |  |
| Aptitude à l’enlèvement | Annexe F NBN EN 1824 |  |
| M. Travaux d'entretien et de réparations |  |
| Se reporter aux paragraphes relatifs aux techniques ou matériaux utilisés. |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Capacité de durcissement (enrobés stockables) | CME 54.32 |  |
| Sensibilité au gel (enrobés stockables) | CME 54.33 |  |
| Drainabilité (enrobé drainant décolmaté) | CME 54.34 | (1) |
| Résistance au désenrobage (enrobés stockables) | CME 54.35 |  |
| Stabilité (enrobés stockables) | CME 54.36 |  |
| (1) CROW Eindrapport van de Werkgroep Onderhoud ZOAB - Bijlage IV-1 |  |
| N. Entretien et réparation des ouvrages d'art |  |
| N. 1. Réparation du béton |  |
| il y a une série de normes qui sont développées par CEN/TC104 |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Absorption d'eau (béton ou mortier projeté) | NBN B 15-215 | NBN EN 13580 - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test Methods - Water absorption and resistance to alkali for hydrophobic impregnations ? |
| Résistance à la compression (béton ou mortier projeté) | CME 52.05 | NBN EN 1290 - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of compressive strength of repair mortar ? |
| Résistance superficielle du béton (adhérence par arrachement) | NBN B 14-210 | NBN EN 12636 - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of adhesion concrete to concrete ? |
| Les autres essais sont ceux prévus par les documents cités en N. 1 (N. 1.1 à N. 1.5). |
| N. 2. Réparation de maconneries |  |
| N. 3. Entretien et réparation de structures en acier |
| Les essais sont ceux prévus par les documents cités en N. 3 (N. 3.1 à N. 3.5). |
| N. 4. Réparation de revêtements de chaussée y compris l'étanchéité |
| N. 5. Réparation d'appuis |  |
| N. 6. Remplacement des tablettes sous gard-corps |
| N. 7. Remplacement d'elements de garde-corps et de barrières de sécurité |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Viscosité dynamique | NBN EN ISO 3219 | T° = 25° C ± 1° C ; mesure effectuée 5 min après homogénéisation de la résine |
| N. 8. Répères de nivellement |  |
| N. 9. Entretien, réparation et remplacement des joints de dilatation |
| N. 10. Réparation d'ouvrages en terre armée |  |
| Les essais sont ceux prévus par les documents cités en N. 10 (N. 10.1 à N. 10.3). |
| O. Engazonnements, plantations et mobilier urbain |
| P. Distribution d'eau |  |  |