| C. 2.1. SOL : CLASSIFICATION |
| --- |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Granularité |  |  |
| Limites d’Atterberg (wL, wP, Ip) | Norme expérimentale avec autre appareillage pour la limite de Liquidité: XP CEN ISO/TS1789-12 |  |
| Teneur en eau w | EN 13040 |  |
| Vitesse sismique dans les sols compacts |  |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Teneur conventionnelle en matières organiques |  |  |
| essai global de propreté du matériau tel quel |  |  |
| matières organiques totales (y compris les matières incluses) |  |  |
| C. 2.2. SOL POUR REMBLAI |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Délitement |  |  |
| Gonflement |  |  |
| scories LD |  |  |
| scories EAF (MgO tot. < 5 %) | Modes opératoires CME + EN 1744-1 |  |
| scories EAF (MgO tot. > 5 %) |  |  |
| autres pierres artificielles |  |  |
| Granularité |  |  |
| Limites d’Atterberg (wL, wP, Ip) |  |  |
| Teneur conventionnelle en matières organiques |  |  |
| essai global de propreté du matériau tel quel |  |  |
| matières organiques totales (y compris les matières incluses) |  |  |
| Teneur en chaux libre (scories LD, scories EAF) |  |  |
| RX |  |  |
| chimique |  |  |
| Teneur en eau w |  |  |
| Teneur en MgO (scories EAF) |  |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Masse volumique absolue |  |  |
| Teneur conventionnelle en carbonates attaquables |  |  |
| par perte au feu |  |  |
| par attaque à l’HCl |  |  |
| Valeur de bleu |  |  |
| C. 2.3. TERRES pour gazonnements et plantations |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Granularité |  |  |
| PH |  |  |
| Teneur en azote total | EN 13654-1 |  |
| Teneur en carbone organique |  |  |
| Teneur en matières sèches | EN 13040 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Masse volumique absolue |  |  |
| C.3 SABLES |
| Suivant l' application les normes produits suivantes sont d'application: NBN EN 12620 : Granulats pour bétons NBN EN 13043 : Granulats pour mélanges hydrocarbonés et enduits superficiels NBN EN 13055-1: Granulats légers pour bétons et mortiers NBN EN 13055-2 : Granulats légers pour mélanges hydrocarbonés, enduits superficiels et pour utilisation en couches trâitées et non trâitées NBN EN 13242 : Granulats pour matériaux trâités aux liants hydrauliques et matériaux non trâités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Absorption d'eau | NBN EN 1097-6 |  |
| Détermination du PSV de la roche mère | NBN EN 1097-8 | QUID pour les scories (doc RW99-C-12/ C3) |
| Coefficient d'activité d'un laitier granulé | NBN EN 13286-44 |  |
| Masse volumique sèche en vrac | NBN EN 1097-3 |  |
| Stabilité volumique granulats recyclés | NBN EN 1744 -1 §19.3 |  |
| Teneur en matières organiques | NBN EN 1744 - 1 |  |
| Stabilité dimensionnelle des mâchefers | CME 01.12 - Méthode CRR |  |
| Teneur en chaux libre des scories | NBN EN 1744 - 1 § 18 | Analyse chimique |
|  | CME 01.13 | Analyse RX |
| Stabilité volumétrique | NBN EN 1744-19.3 | non applicable sur le sable |
| Teneur en fines | NBN EN 933 - 1 |  |
| Qualité des fines | NBN EN 933 - 9 |  |
| Module de finesse | NBN EN 12620 | définition du module de finesse |
| Teneur en fragments de coquillages à l' état libre | NBN EN 933 - 7 |  |
| Teneur en ion chlore solubles des granulats marins | NBN EN 1744 -1 |  |
| Teneur en MgO | NBN EN 196 - 2 |  |
| Teneur en soufre total | NBN EN 1744 - 1 §11 |  |
| Teneur en sulfate soluble dans l'acide | NBN EN 1744 - 1 §12 |  |
| Teneur en sulfate soluble dans l'eau | NBN EN 1744 - 1-§ 10 |  |
| Granularité | NBN EN 933 - 1 | choix des tamis : voir normes produits |
| Masse volumique absolue | NBN EN 1097 - 6 |  |
| Equivalent de sable | NBN EN 933 - 8 |  |
| Coefficient d' écoulement - angularité | NBN EN 933 - 6 |  |
| Masse volumique de référence - proctor | NBN EN 13286 2 / 50 |  |
| Los angeles de la roche mère | NBN EN 1097 - 2 |  |
| Micro deval de la roche mère | NBN EN 1097 - 1 |  |
| Réaction alcali - silice | ??? | A VOIR |
| Teneur en imbrûlés des machefers | ??? | A VOIR |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Méthodes d' échantillonnage | NBN EN 932 -1 |  |
| Réduction en labo | NBN EN 932 -2 |  |
| C.4 Gravillons |  |  |
| Suivant l' application les normes produits suivantes sont d'application: NBN EN 12620 : Granulats pour bétons NBN EN 13043 : Granulats pour mélanges hydrocarbonés et enduits superficiels NBN EN 13055-1: Granulats légers pour bétons et mortiers NBN EN 13055-2 : Granulats légers pour mélanges hydrocarbonés, enduits superficiels et pour utilisation en couches trâitées et non trâitées NBN EN 13242 : Granulats pour matériaux trâités aux liants hydrauliques et matériaux non trâités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Absorption d'eau (Granulats de débris, laitier concassé) | NBN EN 1097-6 |  |
| Absorption d'eau pour granulats d'argile expansée | NBN EN 1097-6, Annexe C |  |
| Basicité ( rapport CaO/SiO2) pour laitier concassé | NBN EN 196-2 |  |
| Basalte "coup de soleil" | NBN EN 1367-3 (+ NBN EN 1097-2) |  |
| Coefficient d'aplatissement | NBN EN 933-3 |  |
| Coefficient de polissage accéléré | NBN EN 1097-8 |  |
| Constituants augmentant temps de prise et réduit la résistance du béton | NBN EN 1744-1 § 15 |  |
| Délitement (pierres artificielles) (encore d'actualité???) | CME 01.11 |  |
| Désintégration du silicate bicalcique pour laitier concassé | NBN EN 1744-§19.1 |  |
| Délitement ou désintégration du fer du laitier de haut fourneau (adapté pour scories ???) | NBN EN 1744-§19.2 ??? |  |
| Dureté Mohs (granulats pour ESHP) | NBN EN 101 |  |
| Equivalent de sable | NBN EN 933-8 |  |
| Essai au bleu de méthylène | NBN EN 933-9 |  |
| Gonflement (stabilité volumétrique) | NBN EN 1744-1 § 19.3 |  |
| scories LD (aciérie) | durée de l'essai 24 h |  |
| scories EAF (MgO tot < 5 %) | durée de l'essai : 24 h et 7 jours |  |
| scories EAF (MgO tot < 5 %) | durée de l'essai : 24 h et 7 jours |  |
| Matériaux artificiels et machefers traités | CME 01.12.B et C |  |
| Granularité (sauf granulats d'argile expansée) | NBN EN 933-1 |  |
| Granularité (granulats d'argile expansée) | NBN EN 13055-1&2 (NBN EN 933-1) |  |
| Identification des granulats de débris | RW 99 CME 03.15 d'actualité???? |  |
|  | PTV 406 (pr EN 933-11 en discussion), voir Add. NBN EN 12620 et 13242 |  |
| Indice de plasticité (schiste rouge) | CME 01.03 ou NF P94-051 pas de norme européenne |  |
| Instabilité dans l'eau pour laitier concassé | NBN EN 1744-1 §19.2 |  |
| Los Angeles, résistance à la fragmentation | NBN EN 1097-2 |  |
| Masse volumique sèche (vrac) | NBN 1097-3 |  |
| Micro-Deval, résistance à l'usure | NBN EN 1097-1 |  |
| Pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons ou entièrement roulés | NBN EN 933-5 |  |
| Présence de matières organiques | NBN EN 1744-1, § 15-1 |  |
| Réaction alcali silice | NBN EN ???? |  |
| Résistance au gel - dégel (sauf pour pour granulats légers) | NBN EN 1367-1 |  |
| Résistance au gel - dégel pour granulats légers | NBN EN 13055-1 et 2, Annexe B |  |
| Stabilité à l'eau (schiste rouge) | CME 04.01 |  |
| Teneur en chaux libre (scories LD, scories EAF) |  |  |
| RX | CME 01.13 |  |
| Analyse chimique | NBN EN 1744-1§18 |  |
| Teneur en fines (sauf granulats d'argile expansée) | NBN EN 933-1 |  |
| Teneur en fragments de coquillage (gravillons pour bétons) | NBN EN 933-7 |  |
| Teneur en chlorure | NBN EN 1744-1 §7(marins)-8-9 |  |
| Teneur en MgO (scories EAF) | NBN EN 196-2 |  |
| Teneur en soufre total | NBN 1744-1 § 11 |  |
| Teneur en sulfates solubles dans l'eau | NBN EN 1744-1 § 10 |  |
| Teneur en sulfates solubles dans l'acide | NBN EN 1744-1 § 12 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Réduction - méthodes d'éch | NBN EN 932-1 |  |
| Réduction labo | NBN EN 932-2 |  |
| C.5. Graves |  |  |
| Les graves sont spécifiés selon les caractéristiques prévues dans les normes suivantes d=0 et D≥ 45 mm : NBN EN 13043 (Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation) ou NBN EN 12620 (Granulats pour béton) D ≤ 90 mm : NBN EN 13108-8 (Mélanges bitumineux : spécifications de matériaux. Partie 8, agrégats d'enrobés) D > 6,3 mm : NBN EN 13242 (Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées) |
| C.5.3.2 Agregats d'enrobés bitumineux (AEB) |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Teneur en liant | NBN EN 12697-1 |  |
| Teneur en gravillons | NBN EN 933-1 |  |
| Teneur en fines | NBN EN 933-1 |  |
| Pénétrabilité de bitume récupéré | NBN EN 1426 |  |
| Teneur en matériaux étrangers | NBN EN 12697-42 |  |
| Origine des agrégats d'enrobés |  |  |
| famille d'enrobés natures des granulats | NBN EN 13043 | à déclarer par le fournisseur |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| méthode d'échantillonage | NBN EN 932-1 |  |
| réduction d'un échantillon | NBN EN 932-2 |  |
| C.5.4 Spécifications des graves selon leur utilisation |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Granularité | NBN EN 933-1 |  |
| Teneur en fines | NBN EN 933-1 |  |
| Qualité des fines (MB) | NBN EN 933-9 |  |
| Résistance à l'usure (Micro-Deval) | NBN EN 1097-1 |  |
| Résistance à la fragmentation (Los-Angeles) | NBN EN 1097-2 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| méthode d'échantillonage | NBN EN 932-1 |  |
| réduction d'un échantillon | NBN EN 932-2 |  |
| C.5.4.1 Grave pour sous-fondation |
| Sensibilité au gel-dégel | NBN EN 1367-1 |  |
| Stabilité volumique | NBN EN 1744-1 | produits selon C.4.3.4 et C.4.3.13 |
| Sulfates solubles dans l'eau | NBN EN 1744-1 | graves recyclées |

| C.5.4.2 Grave pour fondation et empierrement |
| --- |
| Sensibilité au gel-dégel | NBN EN 1367-1 |  |
| Stabilité volumique | NBN EN 1744-1 | produits selon C.4.3.4 et C.4.3.15 |
| Sulfates solubles dans l'eau | NBN EN 1744-1 | graves recyclées |
| Pourcentage en masse de grains semi-concassés ou entièrement concassés | NBN EN 933-5 |  |
| Pourcentage en masse de grains entièrement roulés | NBN EN 933-5 |  |
| Coefficient d'aplatissement | NBN EN 933-3 |  |
| Soufre total | NBN EN 1744-1 | graves artificielles et recyclées |
| Teneur en matières organiques | NBN EN 1744-1 |  |
| C.5.4.3 Grave pour béton maigre |
| Sensibilité au gel-dégel | NBN EN 1367-1 |  |
| Stabilité volumique | NBN EN 1744-1 | produit selon C.4.3.15 |
| Sulfates solubles dans l'eau | NBN EN 1744-1 | graves recyclées |
| Coefficient d'aplatissement | NBN EN 933-3 |  |
| Soufre total | NBN EN 1744-1 | graves recyclées |
| Masse volumique réelle | NBN EN 1097-6 |  |
| Constituants augmentant le temps de prise et réduisant la résistance du béton | NBN EN 1744-1 |  |
| C.5.4.4 Grave pour grave-bitume |
| Stabilité dimensionnelle des scories d'aciéries | NBN EN 1744-1 |  |
| Coefficient d'aplatissement | NBN EN 933-3 |  |
| C. 6. Matériaux pour remblais |  |
| C.6.1 Blocs légers à base de polystyrène expansé |
| Les essais sont ceux prévus par la norme NF T56-201 |
| C.6.3 Granulats d'argile expansée pour remblai |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Calibre des granulats | NBN EN 933-1 |  |
| Granulométrie | NBN EN 933-1 |  |
| Forme des granulats | NBN EN 933-5 | Rond: 90% de la surface est arrondie Concassé: 90% de la surface est cassée |
| Masse volumique sèche en vrac (apparente) non compactée | NBN EN 1097-3 |  |
| Masse volumique sèche en compactée | prEN 15732, annexe A ??? | valeur à déclarer par le fournisseur |
| Masse volumique apparente humide et compactée | NBN EN 1097-3 + NBN EN 1097-6, annexe C ??? | masse volumique sèche compactée majorée par la valeur d'absorption d'eau après 28 jours |
| Humidité | NBN EN 1097-5 |  |
| Angle de frottement interne | prEN 15732, annexe A |  |
| Vides entre les grains compactés | NBN EN 1097-3 |  |
| Compression / Capacité de portance | NBN EN 13055-2, annexe A |  |
| Résistance au gel-dégel | NBN EN 13055-2, annexe B |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| méthode d'échantillonage | NBN EN 932-1 |  |
| réduction d'un échantillon | NBN EN 932-2 |  |
| C.25 Geotextiles |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Résistance à la traction | NBN EN ISO 10319 |  |
| Allongement à la rupture | NBN EN ISO 10319 |  |
| Résistance à la perforation statique | NBN EN ISO 12236 |  |
| Résistance à la perforation dynamique | NBN EN ISO 13433 |  |
| Dimensions des pores | NBN EN ISO 12956 |  |
| Perméabilité à l'eau | NBN EN ISO 11058 |  |
| Perméabilité à l'eau dans le plan | NBN EN ISO 12958 |  |
| Protection d'une barrière d'étanchéité | NBN EN 13719 |  |
| Durabilité | NBN EN 13249, Annexe B NBN EN 13250, Annexe B NBN EN 13251, Annexe B NBN EN 13252, Annexe B NBN EN 13253, Annexe B NBN EN 13254, Annexe B NBN EN 13255, Annexe B NBN EN 13256, Annexe B NBN EN 13257, Annexe B NBN EN 13256, Annexe B | méthode à choisir selon l'application du géotextile |
| C.28. Pierre Naturelle |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Nature lithologique | NBN EN 12670 |  |
| Analyse pétrographique | NBN EN 12407 |  |
| Résistance à la compression | NBN EN 1926 |  |
| Résistance à la flexion | NBN EN 12372 |  |
| Résistance à l’usure | NBN EN 14157 | Méthode Capon |
| Résistance gel-dégel | NBN EN 12371 |  |
| Résistance au glissement | NBN EN 14231 |  |
| Absorption d’eau (porosité) | NBN EN 13755 |  |
| Classification des roches | PTV844 |  |
| Echantillons contractuels et réception | PTV845 |  |
| Paramètres mécaniques | NIT 228 (CSTC) |  |
| Paramètres de structure et d’aspect | NIT 220 (CSTC) |  |
| E. 2. Deblais / E. 3 Remblais |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Caractéristiques géométriques (profil en travers) |  | Levé topographique |
| Imperfections locales de planéité | NBN EN 13036-7 |  |
| Optimum Proctor normal | NBN EN 13286-1 NBN EN 13286-2 |  |
| Portance (coefficient de compressibilité) | CME 50.01 | Revoir le CME en fonction du D max autorisé. |
| Résistance à la pénétration : |  |  |
| pénétromètre dynamique type CRR | CME 50.03 |  |
| pénétromètre dynamique type Van Vuuren | CME 50.04 |  |
| pénétromètre à énergie variable | PRN P 94-105 (NF XP P94-105??) |  |
| Taux de compactage | CME 50.07 |  |
| Teneur en eau | NBN EN 1097-5 ou NBN CEN/ISO TS 17892-1 | Autres méthodes : infrarouge, micro-ondes, méthode de chantier, méthode nucléaire |
| Granulométrie simplifiée | NBN EN 933-1 | Uniquement Dmax, passant 2mm et passant à 0,063mm |
| Valeur de bleu de méthylène | NBN EN 933-9 | Complété avec la PTV 820 |
| Teneur en matières organiques | NBN EN 1744-1 |  |
| CBR | NBN EN 13286-47 |  |
| IPI | NBN EN 13286-47 |  |
| Taux d'épandage du liant |  |  |
| Taux moyen par pesée des camions | NBN EN 12272-1 |  |
| Mesure ponctuelle à la plaque | NBN EN 12272-1 |  |
| Taux d'épandage des granulats |  |  |
| Taux moyen par pesée des camions | NBN EN 12272-1 |  |
| Mesure ponctuelle à la plaque | NBN EN 12272-1 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Masse volumique in situ : |  | Autre méthode : gammadensimètre |
| bouteille à sable | CME 52.03 | Dans le CME modifié agrée ==> accrèdité |
| anneau volumétrique | CME 50.06 |  |
| densitomètre |  | CME à rédiger sur base du CCT 108 |
| E. 3.5 / E. 3.6 Remblais en blocs légers / Remblais en granulats d'argile expansée |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Caractéristiques géométriques |  | Levé topographique |
| Module de déformation | CME 50.08 |  |
| Module d'élasticité | ? | CME à rédiger sur base : Essai Dynamique FWD (Falling Weight Deflectometer) |
| E. 3.7. Matériaux autocompactant réexclavable |
| Caractéristiques géométriques |  | Levé topographique |
| Contrôle de la compacité au pénétromètre à énergie variable | PRN P 94-105 |  |
| La résistance à la compression R'c à 28 jours | CME 52.05 | NBN EN 12390-3 NBN EN 12390-4 |
| E. 4 Terrassements particuliers |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Caractéristiques géométriques (profil en travers) |  | Levé topographique |
| Portance (coefficient de compressibilité) | CME 50.01 | Revoir le CME en fonction du D max autorisé. |
| Résistance à la pénétration : |  |  |
| pénétromètre dynamique type CRR | CME 50.03 |  |
| pénétromètre dynamique type Van Vuuren | CME 50.04 |  |
| E. 5 Terrassements pour canalisations, raccordements, chambres de visite ou d'appareils, drains et gaines |
| Portance (coefficient de compressibilité) | CME 50.01 | Revoir le CME en fonction du D max autorisé. |
| Résistance à la pénétration : |  |  |
| pénétromètre dynamique type CRR | CME 50.03 |  |
| pénétromètre dynamique type Van Vuuren | CME 50.04 |  |
| pénétromètre à énergie variable | PRN P 94-105 |  |