| C. 1. Eau de gachage |  |  |
| --- | --- | --- |
| Analyses physique et chimique | NBN EN 1008 |  |
| Influence sur le temps de prise et la résistance | NBN EN 1008 | Début de prise et fin de prise : sur pâte selon NBN EN 196-3 Résistance à la compression : sur mortier selon NBN EN 196-1 |
| C. 7. Cendres volantes |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Constance de qualité (essai Opticompact) | CME 04.08 |  |
| Pourcentage d’imbrûlés – Perte au feu | NBN EN 196-2 | Temps de combustion : 1h |
| Teneur conventionnelle en chaux libre | NBN EN 451-1 |  |
| Teneur en SO4- - (SO3) | NBN EN 196-2 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Composition chimique | NBN EN 196-2 |  |
| Finesse (tamisage humide) | NBN EN 451-2 |  |
| Indice d’activité | NBN EN 196-1 | Ciment de référence : CEM I 42.5 (suivant TRA 450, edition 3.1, avril 2002) |
| Masse volumique absolue | NBN EN 196-6 |  |
| Stabilité Le Chatelier | NBN EN 196-3 | Echantillon : 50 % cendres volantes + 50 % ciment de référence |
| Teneur en alcalis | NBN EN 196-2 ou fluorescence X |  |
| Teneur en chlorure | NBN EN 196-2 |  |
| Teneur en oxyde libre | NBN EN 451-1 |  |
| C. 8. Ciment |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Analyse chimique | NBN EN 196-2 | Dosage de la perte au feu, du résidu insoluble, des sulfates, des ions chlores, des sulfures Si analyse complète y compris teneur en alcalis : fluorescence X |
| Chaleur d’hydratation (par Langavant – Méthode semi-adiabatique) | NBN EN 196-9 |  |
| Chaleur d’hydratation (par dissolution) | NBN EN 196-8 |  |
| Clarté du ciment blanc | CME 05.01 |  |
| Détermination quantitative des constituants | NBN EN 196-4 |  |
| Chrome hexavalent | NBN EN 196-10 |  |
| Surface spécifique Blaine (Finesse et refus au tamis de 200 µm) | NBN EN 196-6 |  |
| Pouzzolanicité des ciments pouzzolaniques | NBN EN 196-5 |  |
| Résistance mécanique | NBN EN 196-1 |  |
| Temps de prise et stabilité | NBN EN 196-3 |  |
| Consistance normalisée | NBN EN 196-3 |  |
| Stabilité Le Chatelier | NBN EN 196-6 |  |
| Masse volumique absolue | NBN EN 196-6 |  |
| C. 9. Chaux |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Analyse chimique | NBN EN 459-2 |  |
| Caractéristiques physiques et mécaniques | NBN EN 459-2 |  |
| Granularité | NBN EN 459-2 |  |
| Teneur en oxide de calcium disponibles | NBN EN 459-2 |  |
| Vitesse d’hydratation – réactivité t60 | NBN EN 459-2 |  |
| Caractéristique non spécifiée |  |  |
| C. 10.1. Liants hydrauliques routiers |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Analyse chimique | NBN EN 196-2 | Dosage des sulfates, des ions chlores, des sulfures Si analyse complète y compris teneur en alcalis : fluorescence X |
| Finesse et refus au tamis de 200 µm | NBN EN 196-6 |  |
| Granularité par méthode laser : determination du refus | ISO 13320-1 |  |
| Pouzzolanicité des ciments pouzzolaniques | NBN EN 196-5 |  |
| Résistance mécanique | NBN EN 196-1 |  |
| Temps de début de prise et stabilité | NBN EN 196-3 |  |
| Consistance normalisée | NBN EN 196-3 |  |
| Stabilité pour LHR avec SO3 > 4 % en masse | NBN EN 459-2 | Test à l’eau froide |
| Masse volumique absolue | NBN EN 196-6 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Méthodes de prélèvement et d’échantillonnage des liants hydrauliques | NBN EN 196-7 |  |
| C.10.2. Fines de scories BOF et EAF |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Teneur en chaux libre | NBN EN 1744-1, § 18 |  |
| Teneur en eau | NBN EN 1097-5 |  |
| Teneur en SiO2 Al2O3, Fe2O3 | Fluorescence X |  |
| Teneur en MgO | Fluorescence X |  |
| Teneur en SO3 | Fluorescence X |  |
| Teneur en CaO total | Fluorescence X |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| C. 11.3. Fumées de silice |  | Encore à revoir |
| NBN EN 13263-1 est d'application |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Granularité |  | Méthode à convenir |
| Indice d'activité | NS 3045 |  |
| Teneur en SiO2 | NBN EN 196-2 |  |
| C. 13.2 Mortier de réparation à base de liant hydraulique |
| Résistance à la compression | NBN EN 12190 |  |
| Adhérence | NBN EN 1542 |  |
| Teneur en ions chlorures | NBN EN 1015-17 |  |
| Absorption capillaire | NBN EN 13057 | Sur face obtenue par sciage |
| Résistance à la carbonatation | NBN EN 13295 |  |
| Durabilité : compatibilité thermique avec sels de déverglaçage | NBN EN 13687-1 |  |
| Essai d'aptitude à l'utilisation | PTV 563 | § 4.5. |
| C. 13.3 Mortiers de réparation à base de résine |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Résistance à la compression | NBN EN 12190 |  |
| Adhérence | NBN EN 1542 |  |
| Absorption capillaire | NBN EN 13057 | Sur face obtenue par sciage |
| Durabilité au sels de déverglaçage | NBN EN 13687-1 |  |
| Durabilité : compatibilité avec pluie d’orage | NBN EN 13687-2 | Eprouvettes de 1000 mm x 150 mm. Adhérence mesurée sur 4 zones situées aux deux extrémités de l’éprouvette et 3 zones situées sur la partie centrale |
| Essai d'aptitude à l'utilisation | PTV 563 |  |
| C. 13.4 Revêtement de protection des armatures contre la corrosion |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Résistance à la corrosion | NBN EN 15183 |  |
| Adhérence par cisaillement | NBN EN 15184 |  |
| Température de transition vitreuse | NBN EN 12614 |  |
| C. 13.5 Mortiers de calage, de bourrage et de scellement à base de liants hydrauliques |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Spécifications des mortiers de calage, de bourrage et de scellement à base de liants hydrauliques | PTV 566 |  |
| C. 14. Béton |  |  |
| Caractéristiques spécifiées | Document de reference RW99-C-2 : circulaire 42-3-06-05 | Application des norms NBN EN 206-1 (2001) et NBN B 15-001 (2004) |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Composition du béton frais | NBN B 15-210 |  |
| Teneur en eau du béton frais | CME 53.12 |  |
| C. 16. Acier |  |
| Spécifications selon NBN EN 10025-1 à 6 |
| Résistance à la traction | NBN EN 10002-1. |  |
| Résilience | NBN EN 10045 |  |
| C. 17. Adjuvants pour betons, mortier et coulis |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Béton et mortier de référence pour essais | NBN EN 480-1 | Influence sur les caractéristiques du béton frais et/ou durci : NBN EN 934-2 |
| Absorption capillaire | NBN EN 480-5 |  |
| Analyse infrarouge | NBN EN 480-6 |  |
| Masse volumique | ISO 758 |  |
| Extrait sec conventionnel | NBN EN 480-8 |  |
| pH | ISO 4316 |  |
| Ressuage du béton | NBN EN 480-4 |  |
| Retrait et expansion | NBN EN 480-3 |  |
| Temps de prise | NBN EN 480-2 |  |
| Teneur en alcalins (Na2O 2quivalent) | NBN EN 480-12 |  |
| Teneur en chlorure soluble dans l’eau | NBN EN 480-10 | Teneur en chlore total selon ISO 1158 |
| Comportement à la corrosion | NBN EN 480-14 et NBN EN 934-1 |  |
| Caractéristiques des vides du béton durci | NBN EN 480-11 |  |
| C. 18. Produit de cure |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Efficacité contre l’évaporation | PTV 501, annexe 2 |  |
| Temps de séchage | CME 12.02 |  |
| Teneur en solvant | CME 12.03 |  |
| Extrait sec | NBN EN ISO 3251 | autre méthode : à convenir |
| Spectre infrarouge | NBN EN 1767 + PTV 501, annexe 3 | autre méthode : à convenir |
| Taux de cendres | NBN EN ISO 3451-1 + PTV 501, annexe 3 | autre méthode : à convenir |
| Viscosité | NBN EN ISO 3219 | autre méthode : à convener CME 12.04 à supprimer |
| Masse volumique | NBN EN ISO 2811-1 ou NBN EN ISO 2811-2 | autre méthode : à convenir |
| Détermination de l’équivalent époxy (composant A) | NBN EN 1877-1 | Dans le cas de résines réactives de type époxy à l’eau |
| Détermination de l’équivalent amines (composant B) | NBN EN 1877-2 | Dans le cas de résines réactives de type époxy à l’eau |
| C. 19. Fond de joint |  |  |
| C. 20. Vernis d'adherence |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Test de séchage | CME 17.01 |  |
| Fluidité |  | Méthode à convenir |
| C. 21.5. Produit d'ancrage |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Essai d'arrachement | NBN EN 1881 |  |
| Teneur en chlorures | NBN EN 1015-17 |  |
| Température de transition vitreuse | NBN EN 12614 |  |
| Fluage sous contrainte de traction | NBN EN 1544 |  |
| C. 21.6. Resine d'injection |  |  |
| Les essais sont ceux prévus par la norme NBN EN 1504-5 et le cahier special des charges. |
| C. 21.7. Colle pour elements linéaires |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Essai d’arrachement |  | Méthode à convenir |
| Résistance à la compression |  | Méthode à convenir |
| Résistance à la flexion |  | Méthode à convenir |
| Test d’insensibilité à l’eau, aux hydrocarbures et aux huiles |  | Méthode à convenir |
| Test d’insensibilité au gel |  | Méthode à convenir |
| Vérification du retrait ou de l’expansion lors du durcissement |  | Méthode à convenir |
| C. 22. Fourrure de joints de dilatation |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Epaisseur |  | Méthode à convenir |
| C. 23. Impregnation hydrofobe |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Profondeur de pénétration | NBN EN 13579 |  |
| Taux de dessiccation | NBN EN 13579 |  |
| Absorption d'eau | NBN EN 13580 |  |
| Résistance aux alcalis | NBN EN 13580 |  |
| Perte de masse après cycles de gel-dégel en présence de sels de déverglaçage | NBN EN 13581 |  |
| C. 24. Membrane plastique |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Epaisseur | NBN B 46-201 NBN EN ISO 11833-2 ou NBN EN 1849-2 | A vérifier |
| Masse surfacique | CME 10.01 |  |
| C. 29.2 / C. 29.3 / C. 29.4 / C. 29.5 Pavés en pierre naturelle (oblongs, mosaiques, pour zonnes pietonnes) |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Nature lithologique | NBN EN 12670 |  |
| Analyse pétrographique | NBN EN 12407 |  |
| Résistance à la compression | NBN EN 1926 |  |
| Résistance à la flexion | NBN EN 12372 |  |
| Résistance à l’usure | NBN EN 14157 | Méthode Capon |
| Résistance gel-dégel | NBN EN 12371 |  |
| Résistance au glissement | NBN EN 14231 |  |
| Absorption d'eau (porosité) | NBN EN 13755 |  |
| Caractéristiques géométriques | CME 21.01 |  |
| Coefficient de polissage accéléré (PSV) de la roche mère | NBN EN 1097-8 |  |
| Vieillissement accéléré avec le SO2 en présence d’humidité | NBN EN 13919 | Uniquement pierre calcaire |
| Caractéristique non spécifiée |  |  |
| C. 29.6. Briques de voiries en terre cuite |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Caractéristiques géométriques |  | Méthode à convenir |
| Charge de rupture transversale | NBN EN 1344 | Annexe D |
| Résistance à l’abrasion | NBN EN 1344 | Annexe E |
| Absorption d’eau | NBN EN 771-1 | Annexe C |
| Résistance au gel | NBN EN 1344 | Annexe C |
| Résistance au glissement | NBN EN 1344 | Annexe F |
| C. 29.7. / C. 29-8 Pavés en béton |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Dimensions | NBN EN 1338 | Annexe C |
| Absorption d’eau | NBN EN 1338 | Annexe E |
| Résistance au gel-dégel en présence de sels de déverglaçage | NBN EN 1338 | Annexe D. |
| Résistance au fendage | NBN EN 1338 | Annexe F |
| Usure - Abrasion | NBN EN 1338 | Annexe G |
| Perméabilité | PTV 122, § 8.3. | Pavages drainants |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Glissance | NBN EN 1338 | Annexe I |
| Ouvertures de drainage | PTV 122, § 8.2. | Pavages drainants |
| C. 30.1. Carreaux en béton |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Dimensions | NBN EN 1339 | Annexe C |
| Absorption d’eau | NBN EN 1339 | Annexe E |
| Résistance au gel-dégel en présence de sels de déverglaçage | NBN EN 1339 | Annexe D. |
| Résistance à la flexion et charge de rupture | NBN EN 1339 | Annexe F |
| Usure - Abrasion | NBN EN 1339 | Annexe G |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Glissance | NBN EN 1339 | Annexe I |
| C. 30.2. Dalles en pierre naturelle |
| Caractéristiques spécifiées |  |
| Nature lithologique | NBN EN 12670 |  |
| Analyse pétrographique | NBN EN 12407 |  |
| Résistance à la compression | NBN EN 1926 |  |
| Résistance à la flexion | NBN EN 12372 |  |
| Résistance à l’usure | NBN EN 14157 | Méthode Capon |
| Résistance gel-dégel | NBN EN 12371 |  |
| Chocs thermiques | NBN EN 14066 |  |
| Résistance au glissement | NBN EN 14231 |  |
| Absorption d'eau (porosité) | NBN EN 13755 |  |
| Caractéristiques géométriques | CME 21.01 |  |
| Coefficient de polissage accéléré (PSV) de la roche mère | NBN EN 1097-8 |  |
| Vieillissement accéléré avec le SO2 en présence d’humidité | NBN EN 13919 | Uniquement pierre calcaire |
| Caractéristique non spécifiée |  |  |
| C. 30.3. Dalles de béton gazon |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Résistance | PTV 121 § 7.7 |  |
| Vérification des ouvertures et évidements | PTV 121 § 7.5 |  |
| C. 30.4. Dalles de repérage |
| Tous les essais repris en C.30.1 (Béton) ou C. 30.2. (Pierre naturelle) |
| Dimensions des reliefs | Méthode à convenir |  |
| Adhérence des produits appliqués à froid ou à chaud | NBN EN 14231 |  |
| C. 31.1. Bordure en pierre naturelle |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Caractéristiques géométriques |  | Méthode à convenir |
| Nature lithologique | NBN EN 12670 |  |
| Analyse pétrographique | NBN EN 12407 |  |
| Résistance à la flexion | NBN EN 12372 |  |
| Résistance à l’usure | NBN EN 14157 | Méthode Capon |
| Résistance gel-dégel | NBN EN 12371 |  |
| Chocs thermiques | NBN EN 14066 |  |
| Résistance au glissement | NBN EN 14231 |  |
| Absorption d'eau (porosité) | NBN EN 13755 |  |
| Vieillissement accéléré avec le SO2 en présence d’humidité | NBN EN 13919 | Uniquement pierre calcaire |
| Caractéristique non spécifiée |  |  |
| Coefficient de polissage accéléré (PSV) de la roche mère | NBN EN 1097-8 |  |
| C. 31.2/C. 32/C. 33/C. 34. Elements préfabriqués en béton: bordures, bandes de contrebutage, filets d'eau, bordures-filets d'eau, délimiteurs de trafic, bordures de démarcation |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Dimensions | NBN EN 1340 | Annexe C Pour les barrières de sécurités préfabriquées et les bordures de démarcation : PTV 124 et PTV 100 |
| Absorption d’eau | NBN EN 1340 | Annexe E |
| Résistance au gel-dégel en présence de sels de déverglaçage | NBN EN 1340 | Annexe D. |
| Résistance à la flexion et charge de rupture | NBN EN 1340 | Annexe F |
| Usure - Abrasion | NBN EN 1340 | Annexe G |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Glissance | NBN EN 1340 | Annexe I |
| Blancheur du béton blanc | NBN EN 1436 |  |
| C. 35. Caniveaux préfabriqués |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Absorption d’eau | NBN EN 1433 + A1 + AC |  |
| Caractéristiques géométriques | NBN EN 1433 + A1 + AC |  |
| Résistance à la compression ou à la flexion | NBN EN 1433 + A1 + AC |  |
| C. 42. Chambres de visite préfabriquées |
| Résistance à l’écrasement | NBN EN 1917 | Annexe A ou B |
| Etanchéité à l’eau | NBN EN 1917 + NBN B 21-101 | Annexe C |
| Absorption d’eau | NBN EN 1917 | Annexe D |
| Résistance d’échelons scellés | NBN EN 1917 | Annexe E |
| C. 44. Elements préfabriqués en béton armé |
| Les essais sont ceux prévus par les normes produits citées au tableau C.44.0 et par le document de référence RW 99-C-2. |
| C. 45.2. Briques en terre cuite | A revoir |
| NBN EN 771-1 (Clay masonry units) |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Masse volumique sèche apparente | NBN B 24-210 |  |
| Résistance à la compression | NBN B 24-201 |  |
| Résistance au gel | NBN B 27-009/A2 |  |
| Les autres essais sont ceux prévus par les normes NBN B 23-002 et NBN B 23-003. |
| C. 45.3. Blocs en béton |  | A revoir |
| NBN EN 771-3 (Aggregate concrete masonry units) ou NBN EN 15435 (Normal weight and lightweight concrete shuttering blocks) |
| Les essais sont ceux prévus par les normes NBN B 21-001 et NBN B 21-002. |
| C. 45.4. Blocs de laitier basique de haut-fourneau |
| NBN EN 771-2 (Calcium silicate masonry units) | A revoir |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Masse volumique sèche apparente | NBN B 24-210 |  |
| Rapport CaO / SiO2 | NBN B 12-206 NBN EN 196-2 |  |
| Les autres essais sont ceux prévus par la norme NBN B 21-003. |  |
| C. 46.1. Produits pour système d'étanchéité |
| Système d'étanchéité à base de feuille bitumineuse armée | Guide d'agrément UBAtc G0001 |  |
| Système d'étanchéité à base de résine | Guide d'agrément UBAtc G0003 |  |
| Système d'étanchéité à base d'asphalte coulé : |  |  |
| Masse surfacique nominale | NBN EN 1849-1 |  |
| Charge à la rupture | NBN EN 12311-1 |  |
| C. 46.2. Systèmes d'égalisation du support |
| Tiré gratté époxy : |  |  |
| Matières non volatiles | NBN EN ISO 3251 | Conservation du mélange des composants pendant 24 h à température ambiante puis 3 h à 105 °C |
| Délai maximal d'utilisation | NBN EN ISO 9514 |  |
| Masse d'égalisation bitumineuse | Guide d'agrément UBAtc G0030 |  |
| C. 51.2. Revêtement de protection du béton |  |
| Adhérence | NBN EN 1542 |  |
| Absorption capillaire et perméabilité à l'eau | NBN EN 1062-3 |  |
| Perméabilité au CO2 | NBN EN 1062-6 |  |
| Résistance à la fissuration | NBN EN 1062-7 |  |
| Durabilité : |  |  |
| Adhérence après | NBN EN 13687-1 |  |
| compatibilité thermique avec influence de sels de déverglaçage | NBN EN 13687-2 |  |
| Durabilité vieillissement artificiel (rayonnement UV et humidité) | NBN EN 1062-11 |  |
| C. 51.3. Revêtement d'imperméabilisation ou d'étanchéité du béton |
| Spécifications des revêtements d'imperméabilisation ou d'étanchéité du béton | PTV 562 |  |
| G. 1. Revêtements en béton de ciment |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Absorption d’eau (tranche supérieure) | CME 53.13 |  |
| Coefficient de frottement transversal | CME 53.11 |  |
| Coefficient de frottement longitudinal | CME 53.15 | A rédiger |
| Coefficient de planéité (uni longitudinal) | CME 53.10 |  |
| Consistance du béton frais : |  |  |
| - essai d'affaissement | NBN EN 12350-2 |  |
| - essai VéBé | NBN EN 12350-3 |  |
| Couleur du béton | NBN EN 1436 + A1 : 2008 | Luminosité et chromaticité |
| Epaisseur du revêtement et position des armatures | CME 53.01 |  |
| Régularité de surface (règle de 3m) | NBN EN 13036-7 | la prEN dans le CME est devenue EN |
| Résistance à la compression | CME 52.05 | NBN EN 12390-3 (essai de compression) et NBN EN 12390-4 (caractéristiques des machines) supprimer CME 52.05 et remplacer par NBN EN 12390-3? |
| Résistance au gel en présence de sel de déverglaçage | ISO/DIS 4846/2 |  |
| Teneur en air occlus du béton durci | NBN EN 480-11 |  |
| Teneur en air occlus du béton frais | NBN EN 12350-7 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Battement des dalles au joint | CME 53.14 |  |
| Consistance du béton frais : |  |  |
| essai de compactabilité | NBN EN 12350-4 |  |
| essai d'étalement à la table à secousses | NBN EN 12350-5 |  |
| Masse volumique du béton frais compacté | NBN EN 12350-6 |  |
| Masse volumique du béton durci | NBN EN 12390-7 |  |
| Régularité de surface transversale (gabarit sur machine de finition) | CME 53.06 |  |
| Résistance à la traction par fendage | NBN EN 12390-6 |  |
| Teneur en eau du béton frais | CME 53.12 | Référence à modifier, échantillonnage selon NBN EN 12350-1 |
| Texture superficielle (profondeur moyenne de macrotexture) | CME 53.03 | Autre méthode : profilomètre optique (statique, dynamique) |
| Profondeur de macrotexture : Tache de sable | NBN EN 13036-1 | CME 53.03 à supprimer ? |
| G. 4 / G. 5 Pavage, dallage |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | NBN EN 13036-7 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Coefficient de frottement transversal | CME 53.11 |  |
| Coefficient de planéité (uni longitudinal) | CME 53.10 |  |
| Rugosité (adhérence SRT) | NBN EN 13036-4 | CME 56.01 à supprimer |
| H. Elements linéaires |
| Selon la nature des matériaux utilisés, voir les méthodes d'essai appropriées mentionnées pour le chapitre C. |
| H. 1.2 / H. 1.3 Eléments linéaires en béton préfabriqués ou coulés en place |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Absorption d'eau | CME 53.13 |  |
| Blancheur (béton blanc) | NBN EN 1436 + A1 : 2008 | Annexe C |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | NBN EN 13036-7 |  |
| Résistance à la compression | CME 52.05 |  |
| Résistance au gel en présence de sel de déverglaçage | ISO / DIS 4846/2 |  |
| J. 3 / J. 4 Petits ouvrages en béton, béton armé, elements préfabriqués en béton armé |
| Les essais sont ceux prévus par le document de référence RW 99-C-2. |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Aspect du béton : planéité et texture |  | Méthode à convenir |
| Résistance à la compression (sur cube) | NBN EN 12390-1 /-2 /-3 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Résistance à la compression (sur carottes) | CME 52.05 |  |
| J. 5. Maconnerie en briques de terre cuite et en matériaux agglomerés |
|  |  | A revoir |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Absorption d’eau (par capillarité) | NBN B 24-202 |  |
| J. 6. Maconnerie armée |  | A revoir |
| J. 7. Maconnerie en pierre naturelle | A revoir |
| J. 8. Imperméabilisation des maconneries et du béton |
|  |  | A revoir |
| J. 9. Couvre-murs et tablette sous garde-corps | A revoir |
| J. 10. Perres et gabions |  | A revoir |
| K. 3. Ouvrages enterrés |  |  |
| Les essais sont ceux prévus par les normes et documents cités en K. 3. |  |
| K. 4. Ouvrages en béton et maconerie |  |
| Béton | Les essais sont ceux prévus par le document de référence RW 99-C-2 |  |
| Mortier | Les essais sont ceux prévus par les normes et documents cités en J.5, J.6 et J.7 |  |
| K. 5. Aciers pour béton armé |  |
| Les essais sont ceux prévus par les normes et documents cités en K.5. |
| K. 6. Aciers pour ouvrages métalliques |  |
| Spécifications selon NBN EN 10025-1 à 6 |
| Résistance à la traction | NBN EN 10002-1. |  |
| Résilience | NBN EN 10045 |  |
| K.6.2 Protection des aciers |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Adhérence de la chape au support : |  |  |
| - feuille (essai sur site) | CME 63.05 |  |
| - résine (essai en laboratoire) | CME 63.06 |  |
| - résine (essai sur site) | CME 63.07 |  |
| Résistance superficielle du béton support (adhérence par arrachement) | NBN B 14-210 |  |
| Peintures: specifications selon NBN EN 12944 |  |  |
| teneur en matières volatiles | NBN EN ISO 3251 |  |
| Poids spécifique | NBN EN ISO 2811-1 |  |
| teneur en cendres | NFT 30.012 |  |
| K. 7. Elements pour ouvrages d'art |  |
| Les essais sont ceux prévus par les normes produits citées au K.7 et par le document de référence RW 99-C-2. |
| K. 9. Protection des ouvrages | A revoir |
| K. 9.1. Etanchéité des dalles de tablier |
| Planéité | A la réglette d'épaisseur (ou autre instrument adéquat) des écarts du support par rapport à une règle de 200 mm posé sur celui-ci |  |
| Creux, aspérités, escaliers | Au profilomètre à aiguilles (ou tout autre instrument adéquat) |  |
| Texture de surface | NBN EN 13036-1 |  |
| Résistance à la traction en surface | NBN EN 1542 | Les dimensions des pastilles sont de (100 x 100) mm². Les pastilles sont collées à la surface du support béton. L'adhésif utilisé ne doit pas pénétrer dans le support |
| Auscultation par thermographie infrarouge | ASTM D 4788 |  |
| Epaisseur | NBN EN ISO 2808 |  |
| Adhérence | NF P98-282 | L'essai est réalisé à l'aide de pastilles carrées de (100 x 100) mm² |
| Résistance en traction | NBN EN ISO 527-2 |  |
| K. 9.2. Drainage et évacuation des eaux |
| Résistance en compression | NBN EN 12190 | Les éprouvettes sont conservées dans les conditions du chantier. Elles sont ensuite conservées un minimum de 7 jours dans les conditions spécifiées par la norme, avant essai |
| Drainabilité | CME 54.17 |  |
| K. 9.3. Imperméabilisation dubéton exposé à une forte saturation en eau |
| Résistance à la traction en surface | NBN EN 1542 | Les pastilles sont collées à la surface du support béton. L'adhésif utilisé ne doit pas pénétrer dans le support |
| Teneur en matières solubles | CME 54.38 |  |
| Adhérence | NBN EN 1542 | Si le contrôle de l'adhérence est fait en laboratoire, l'essai est réalisé sur éprouvette Ø 50 mm obtenue par carottage |
| Epaisseur | NBN EN ISO 2808 |  |
| K. 9.4. Etanchement du béton exposé à une forte saturation en eau |
| Les essais sont ceux prévus par les normes et documents cités en K. 9.3. |
| K. 9.6. Protection au moyen de revêtement des surfaces en béton soumises aux influences extérieures et non soumises au trafic |
| Les essais sont ceux prévus par les normes et documents cités en K. 9.3. |
| N. Entretien et réparation des ouvrages d'art | A revoir |
| N. 1. Réparation du béton |  |
| N. 1.1. Réparation du béton au moyen de mortier à base de résine |
| Profondeur de carbonatation | NBN EN 14630 |  |
| Résistance à la traction en surface | NBN EN 1542 | Les pastilles sont collées à la surface du support béton. L'adhésif utilisé ne doit pas pénétrer dans le support |
| Résistance à la compression | NBN EN 12190 | Les éprouvettes sont conservées dans les conditions du chantier. Elles sont ensuite conservées un minimum de 7 jours dans les conditions spécifiées par la norme, avant essai. |
| Adhérence | NBN EN 1542 | Si le contrôle de l'adhérence est fait en laboratoire, l'essai est réalisé sur éprouvette Ø 50 mm obtenue par carottage |
| N. 1.2. Ragréage du béton au moyen de mortier à base de liant hydraulique |
| Profondeur de carbonatation | NBN EN 14630 |  |
| Résistance à la traction en surface | NBN EN 1542 | Les pastilles sont collées à la surface du support béton. L'adhésif utilisé ne doit pas pénétrer dans le support |
| Résistance en compression | NBN EN 12190 | Les éprouvettes sont conservées 24 h en moule couvert dans les conditions de chantier. Ensuite, pour les PCC, elles sont enveloppées pendant 48 h d'une feuille plastique, puis maintenues à l'abri dans les conditions de chantier. Pour les CC, elles sont maintenues sous eau dans les conditions de chantier. Elles sont ensuite conservées un minimum de 28 jours dans les conditions spécifiées par la norme, avant essai |
| Adhérence | NBN EN 1542 | Si le contrôle de l'adhérence est fait en laboratoire, l'essai est réalisé sur éprouvette Ø 50 mm obtenue par carottage |
| N. 1.3. Réparation des dalles de tablier |
| Les essais sur les mortiers de réparation sont ceux prévus par les normes et documents cités en N. 1.1. et N. 1.2. |
| Résistance en compression (micro béton) | NBN EN 12390-3 |  |
| Profondeur moyenne de texture | NBN EN 13036-1 |  |
| Adhérence (mortier de réparation, tiré gratté époxy) | NBN EN 1542 | En alternative, l'essai peut être réalisé à l'aide de pastilles carrées de (100 x 100) mm² |
| Adhérence (masse d'égalisation bitumineuse) | NF P98-282 | L'essai est réalisé à l'aide de pastilles carrées de (100 x 100) mm² |
| N. 1.4. Réparation et renforcement au moyen de béton projeté |
| Les essais sont ceux prévus par le cahier spécial des charges |
| N. 1.5. Injection des fissures |
| Les essais sont ceux prévus par le cahier spécial des charges |  |  |
| Taux de remplissage de la fissure | Mesure de la longueur de la fissure et de l'injection sur carottes | La longueur de la fissure et de l'injection est mesurée sur la surface latérale de la carotte (2 coupes dans la même fissure). Dans le calcul des longueurs injectées, les bulles de moins de 10 mm de largeur sont considérées comme pleines. Dans le calcul des longueurs de fissures, les fissures dont l'ouverture est inférieure ou égale à 0,1 mm ne sont pas prises en compte |
| N. 1.6. Egalisation de surface du béton au moyen de mortier à base de liant hydraulique |
| Les essais sont ceux prévus par les normes et documents cités en N. 1.2. |
| N. 1.7. Protection au moyen de revêtements des surfaces en béton soumises aux influences extérieures et non soumises au trafic |
| Les essais sont ceux prévus par les normes et documents cités en K. 9.3. |
| N. 1.9. Calage, bourrage et scellement au moyen de mortiers à base de liant hydraulique |
| Résistance en compression | NBN EN 12190 (Dmax ≤ 4 mm) NBN EN 12390-3 (Dmax > 4 mm) | Les éprouvettes sont conservées pendant 24 h en moule couvert et puis sous eau dans les conditions de chantier. Elles sont ensuite conservées un minimum de 7 jours dans les conditions finales spécifiées par les normes NBN EN 12190 ou NBN EN 12390-3 |
| N. 1.10. Protection des armatures contre la corrosion au moyen de revêtements |
| Epaisseur | NBN EN ISO 2808 |  |
| N. 1.11. Ancrage |
| Résistance à l'arrachement | NBN EN 1881 |  |
| N. 1.12. Imperméabilité ou étanchement du béton en contact permanent ou semi permanent avec l'eau |
| Les essais sont ceux prévus par les normes et documents cités en K. 9.3. |
| N. 1.13. Réparation du béton, en cas de corrosion d'armatures affleurantes par dépassivation due à la carbonatation |
| Les essais sont ceux prévus par les normes et documents cités en N. 1.10., N. 1.2. et N. 1.7. |
| N. 1.14. Hydrofugation du béton au moyen d'imprégnation hydrophobes |
| Profondeur de pénétration | Par vaporisation d'eau (effet perlant) sur éprouvette prélevée par carottage |  |
| Absorption d'eau | RILEM - 25 PEM |  |
| N. 2. Réparation de maconneries |