| C. 11.1. Filler pour enrobés hydrocarbonés |
| --- |
| Masse volumique réelle | NBN EN 1097-7 |  |
| Granulométrie | NBN EN 993-10 |  |
| Porosité Rigden | NBN EN 1097-4 |  |
| Nombre bitume | NBN EN 13179-2 |  |
| Sensibilité à l'eau | NBN EN 1744-4 |  |
| Teneur en fines nocives | NBN EN 933-9 + |  |
|  | annexe à cette norme |  |
| Teneur en eau | NBN EN 1097-5 |  |
| Teneur en carbonate de calcium | NBN EN 196-21 |  |
| Teneur en chaux éteinte | NBN EN 459-2 |  |
| C. 12.1. - C. 12.14. Liant pour produits hydrocarbonés: bitumes, bitumes fluidifiés, emulsions, additifs, asphalte de trinidad, uintaite |
| C.12.1 bitume routier | NBN EN 12591 |  |
| Pénétrabilité à l'aiguille (25°C; 100g; 5s) | NBN EN 1426 |  |
| Point de ramollissement Anneau & Bille | NBN EN 1427 |  |
| Indice de pénétrabilité (Ip) | NBN EN 12591 |  |
| Viscosité cinématique à 135°C | NBN EN 12595 |  |
| Point de fragilité selon Fraass | NBN EN 12593 |  |
| Solubilité | NBN EN 12592 |  |
| Point d'éclair | NBN EN ISO 2592 | méthode Cleveland à vase ouvert |
| Résistance au durcissement (RTFOT) à 163°C | NBN EN 12607-1 |  |
| C.12.3 bitume polymere neuf | NBN EN 14023 |  |
| Echantillonnage de bitume polymère | CME 08. ? | CME à rédiger |
| Pénétrabilité à l'aiguille (25°C; 100g; 5s) | NBN EN 1426 |  |
| Point de ramollissement Anneau & Bille | NBN EN 1427 |  |
| Ductilité à 5° C | CME 08.36 R1 ? | à revoir, éventuellement supprimer D113-79 |
| Cohésion par force ductilité | NBN EN 13589 | suivi par NBN EN 13703 |
| Point de fragilité selon Fraass | NBN EN 12593 |  |
| Retour élastique à 25°C | NBN EN 13398 |  |
| Point d'éclair | NBN EN ISO 2592 | méthode Cleveland à vase ouvert |
| Résistance au durcissement (RTFOT) à 163°C | NBN EN 12607-1 |  |
| Résistance au durcissement (RFT) | NBN EN 12607-3 |  |
| Valeur DSR | NBN EN 14770 |  |
| Valeur BBR | NBN EN 14771 |  |
| Viscosité cinématique à 135°C | NBN EN 12595 |  |
| C.12.4 bitume à indice de pénétration positif | prNBN EN 13924-2 |
| Pénétrabilité à l'aiguille (25°C; 100g; 5s) | NBN EN 1426 |  |
| Point de ramollissement Anneau & Bille | NBN EN 1427 |  |
| Viscosité cinématique à 135°C | NBN EN 12595 |  |
| Masse volumique relative (à 25 °C) | NBN EN 15326 |  |
| Solubilité | NBN EN 12592 |  |
| Point de fragilité selon Fraass | NBN EN 12593 |  |
| Indice de pénétrabilité (Ip) | NBN EN 12591 |  |
| Valeur DSR | NBN EN 14770 |  |
| Valeur BBR | NBN EN 14771 |  |
| C.12.5 bitume fluxé | NBN EN 14733 | prEN 15322 |
| Viscosité cinématique à 60°C | NBN EN 12595 |  |
| Point d'éclair | NBN EN ISO 2719 | méthode Pensky-Martens en vase clos |
| Distillation 225° C, 260° C, 315° C | NBN EN 13358 |  |
| Teneur en liant résiduel | NBN EN 14895 |  |
| Pénétrabilité à l'aiguille (25°C; 100g; 5s) | NBN EN 1426 |  |
| Solubilité | NBN EN 12592 |  |
| C.12.6 bitume fluxé à base de bitume polymère |
| Temps d'écoulement (Viscosité STV) | NBN EN 13357 |  |
| Teneur en liant résiduel | NBN EN 14895 |  |
| Pénétrabilité à l'aiguille (25°C; 100g; 5s) | NBN EN 1426 |  |
| Point de ramollissement Anneau & Bille | NBN EN 1427 |  |
| Point de fragilité selon Fraass | NBN EN 12593 |  |
| Ductilité à 5° C | CME 08.36 R1 ? | à revoir, éventuellement supprimer D113-79 |
| Retour élastique à 25°C | NBN EN 13398 |  |
| C.12.7 émulsion anionique de bitume |
| Indice de rupture | NBN EN 13075-1 |  |
| Polarité | NBN EN 1430 |  |
| pH | NBN EN 12850 |  |
| Viscosité cinématique à 20°C |  | en fait: Brookfield ou STV (prEN 13302 ou NBN EN 13357) |
| Teneur en eau (émulsion) | NBN EN 1428 |  |
| Résidu sur tamis de 0.16 mm | NBN EN 1429 |  |
| Pénétrabilité à l'aiguille (25°C; 100g; 5s) | NBN EN 1426 |  |
| Masse volumique relative (à 25 °C) | NBN EN 15326 |  |
| Solubilité | NBN EN 12592 |  |
| C.12.8 émulsion cationique de bitume NBN EN 13808 |
| Polarité (émulsion) | NBN EN 1430 |  |
| pH (émulsion) | NBN EN 12850 |  |
| Teneur en liant (par teneur en eau) | NBN EN 1428 | teneur en liant = 100-teneur en eau |
| Indice de rupture (émulsion) | NBN EN 13075-1 |  |
| Propriétés perceptibles | NBN EN 1425 |  |
| Résidu sur tamis de 0.5 mm | NBN EN 1429 |  |
| Temps d'écoulement 2mm à 40°C | NBN EN 12846 |  |
| Temps d'écoulement 4mm à 40°C | NBN EN 12846 |  |
| Pénétrabilité à l'aiguille (25°C; 100g; 5s) | NBN EN 1426 |  |
| Point de ramollissement Anneau & Bille | NBN EN 1427 |  |
| Retour élastique à 25°C | NBN EN 13398 |  |
| C.12.11 bitume dur | NBN EN 13924 | prEN 13924-1 |
| Pénétrabilité à l'aiguille (25°C; 100g; 5s) | NBN EN 1426 |  |
| Point de ramollissement Anneau & Bille | NBN EN 1427 |  |
| Indice de pénétrabilité (Ip) | NBN EN 12591 |  |
| Viscosité cinématique à 135°C | NBN EN 12595 |  |
| Point de fragilité selon Fraass | NBN EN 12593 |  |
| Solubilité | NBN EN 12592 |  |
| Point d'éclair | NBN EN ISO 2592 | méthode Cleveland à vase ouvert |
| Résistance au durcissement (RTFOT) à 163°C | NBN EN 12607-1 |  |
| C.12.12 additifs pour liant (polyoléfines, asphalte de Trinidad, bitume naturel, bitume à haute dureté |
| POLYOLEFINES |  |  |
| Teneur en eau (polyoléfines) | NBN EN 1097-5 | appliquer la norme granulats aux polyoléfines |
| Teneur en parties métalliques (polyoléfines) | CME 08.38 |  |
| Teneur en PVC (polyoléfines) | CME 08.40 |  |
| Teneur en polyéthylène (polyoléfines) | CME 08.39 |  |
| Passant aux tamis de 4 mm et 2 mm (polyoléfines) | NBN EN 933-1 |  |
| ASPHALTE NATUREL | NBN EN 13108-4 Annexe B |  |
| Pénétrabilité à l'aiguille (25°C; 100g; 5s) | NBN EN 1426 |  |
| Point de ramollissement Anneau & Bille | NBN EN 1427 | utiliser de l'huile de silicone pour le bain |
| Solubilité | NBN EN 12592 |  |
| Teneur en cendres (asphaltes naturels) | BS 2000-223 |  |
| Masse volumique relative (à 25 °C) | NBN EN 1097-7 | appliquer la norme des fillers au toluène ou créer un CME ? |
|  |  | ISO 3838 (Selon 13108-4) non applicable |
| C.12.13 liant à base de résine |  |  |
| Résistance à la traction | CME 08.37 |  |
| Allongement à la rupture | CME 08.37 |  |
| C.12.14 émulsion à base de liant synthétique clair |  |  |
| pH (émulsion) | NBN EN 12850 |  |
| Teneur en eau (émulsion) | NBN EN 1428 | teneur en liant = 100-teneur en eau |
| Pénétrabilité à l'aiguille (25°C; 100g; 5s) | NBN EN 1426 |  |
| Point de ramollissement Anneau & Bille | NBN EN 1427 |  |
| Ductilité à 5° C | CME 08.36 R1 ? | à revoir, éventuellement supprimer D113-79 |
| Point de fragilité selon Fraass | NBN EN 12593 |  |
| Retour élastique à 25°C | NBN EN 13398 | Retour élastique des bitumes modifiés |
| C.12.20 liants pigmentables |  |  |
| Pénétrabilité à l'aiguille (25°C; 100g; 5s) | NBN EN 1426 |  |
| Point de ramollissement Anneau & Bille | NBN EN 1427 |  |
| Retour élastique à 25°C | NBN EN 13398 | Retour élastique des bitumes modifiés |
| Solubilité | NBN EN 12592 |  |
| Point d'éclair | NBN EN ISO 2592 | méthode Cleveland à vase ouvert |
| Point de fragilité selon Fraass | NBN EN 12593 |  |
| C.12.21 liant spécial pour joint | NBN EN 14188 | Partie 1: produits de scellement de joint appliqués à chaud |
| Pénétrabilité au cône (25°C; 150g; 5s) | NBN EN 13880-2 |  |
| Fluage à 60°C | NBN EN 13880-5 | angle 75°, 5h |
| Allongement à -28°C |  | 3.2 mm/h |
| Dilatation |  |  |
| Reprise de forme à -25°C |  |  |
| Température de fusion | NBN EN 1427 | Anneau et Bille ? |
| Température d'inflammation |  | ?point d'éclair?ISO2719? |
| Poids spécifique | NBN EN 13880-1 | Masse volumique |
| C. 15. Fibres |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Teneur en cellulose | CME 35.01 | COPRO - Instruction d’essai FIBRES 05 |
| PH | CME 35.02 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Longueur maximale des fibres | CME 35.03 | COPRO - Instruction d’essai FIBRES 04 - Autres méthodes : à convenir |
| C. 21.1./C. 21.2. Produit de scellement coulée (à chaud ou à froid) |
| méthodes d'essais de EN 14188-2 (cold)ou 14188-1 (hot) |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Ecoulement vertical | CME 13.01 |  |
| Essai d’allongement à -15° C | CME 13.03 | remplacer 0° C (glace fondante) par -15° C (dans l’air) |
| Poinçonnement vertical | CME 13.02 |  |
| Sédimentation des charges | CME 13.05 |  |
| Teneur en cendres | CME 13.04 |  |
| C. 21.3/C. 21.4 Produit de scellement préformé (à mettre en oeuvre à chaud ou à froid) |
| méthodes d'essais de EN 14188-3 |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Allongement à la rupture |  | Méthode à convenir |
| Déformation rémanente après compression |  | Méthode à convenir |
| Dimensions (hauteur, épaisseur) |  | Méthode à convenir |
| Essai d’allongement à -15° C |  | Méthode à convenir |
| Essai de pliage à -5° C | DIN 4062 § 5.6.2 | Avec température de -5° C (au lieu de 0° C). Retirée en 2001 (21.12.2005) |
| Point de ramollissement Anneau et Bille | DIN 1996-15 | Après maintien pendant 24 h à 100° C |
| Résistance à la chute de bille | DIN 1996-18 | Température : -20° C ; hauteur de chute : 5 m |
| Résistance à la déformation à 45° C | DIN 1996-17 |  |
| Résistance à la traction |  | Méthode à convenir |
| C. 21.5. Produit de scellement à base de resine epoxyde |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Viscosité dynamique | NBN EN ISO 3219 | T° = 25° C ± 1° C; mesure effectuée 5 min après homogénéisation de la résine |
| C. 21.6. Resine d'injection |  |  |
| Les essais sont ceux prévus par le document de référence RW 99-C-1 "Réparation des ouvrages en béton nécessitant la mise en oeuvre de liants résineux réactifs". |
| C. 21.7. Colle pour elements linéaires |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Essai d’arrachement |  | Méthode à convenir |
| Essai de cisaillement | CME 37.01 | CME 37.01 n'existe plus |
| Résistance à la compression |  | Méthode à convenir |
| Résistance à la flexion |  | Méthode à convenir |
| Test d’insensibilité à l’eau, aux hydrocarbures et aux huiles |  | Méthode à convenir |
| Test d’insensibilité au gel |  | Méthode à convenir |
| Vérification du retrait ou de l’expansion lors du durcissement |  | Méthode à convenir |
| C. 27.1. Geogrilles en matériaux synthétiques |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Résistance à la traction et déformation à la rupture |  |  |
| - géogrilles à fibres artificielles avec jonctions fixes | CME 11.07 | NBN B 29-001 avec les compléments du StB250-III.13.3.B.5. CME 11.07 n'existe plus |
| - géogrilles à fibres artificielles non fixes aux jonctions | DIN 53857-1 NBN EN ISO 10319 |  |
| Stabilité chimique et biologique (insectes, micro-organismes, ...) |  | Méthode à convenir |
| Stabilité physique (température, rayonnement UV) |  | Méthode à convenir |
| Température Vicat de ramollissement | NBN EN ISO 306 |  |
| C. 27.2. Grillages d'armatures métalliques |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Charge de rupture | pr EN 10002-1 NBN EN 10002-1 |  |
| Diamètre du fil |  | Méthode à convenir |
| Galvanisation | NBN 657 NBN EN ISO 1460 NBN EN ISO 1461 NBN EN ISO 14713 |  |
| Proportion des trous |  | Méthode à convenir |
| C. 46. Produits pour chape d'étanchéité |  |
| C. 46.1. Produits pour système d'étanchéité |
| Système d'étanchéité à base de feuille bitumineuse armée | Guide d'agrément UBAtc G0001 |  |
| Système d'étanchéité à base de résine | Guide d'agrément UBAtc G0003 |  |
| Système d'étanchéité à base d'asphalte coulé : |  |  |
| Masse surfacique nominale | NBN EN 1849-1 |  |
| Charge à la rupture | NBN EN 12311-1 |  |
| C. 60. Asphalte coulé |
| C. 60.1. Asphalte coulé comme couche d'étanchéité |
| Résistance à l'indentation | NBN EN 12697-20 | Type d'éprouvette C, surface du poinçon 500 mm², (22 ± 1) °C |
| Teneur en vides | NBN EN 12697-8 | CME 58.15 (à écrire en fonction de la NBN EN 13108-6) |
| Retrait contrarié |  | CME 58.11 (à écrire) |
| Résistance à l'orniérage | NBN EN 12697-22 | CME 58.12 (à écrire) |
| Granulométrie | NBN EN 12697-2 | CME 58.13 (à écrire) |
| Teneur en liant | NBN EN 12697-1 | CME 58.14 (à écrire) |
| C. 60.3. Asphalte coulé comme couche de protection |
| Résistance à l'indentation | NBN EN 12697-20 | Type d'éprouvette C, surface du poinçon 500 mm², (40 ± 1) °C |
| Teneur en vides | NBN EN 12697-8 | CME 58.15 (à écrire en fonction de la NBN EN 13108-6) |
| Retrait contrarié |  | CME 58.11 (à écrire) |
| Résistance à l'orniérage | NBN EN 12697-22 | CME 58.12 ( à écrire) |
| Granulométrie | NBN EN 12697-2 | CME 58.13 (à écrire) |
| Teneur en liant | NBN EN 12697-1 | CME 58.14 (à écrire) |
| F. 4.10. Fondations en grave-bitume |  |
| Granulométrie | NBN EN 12697-2 | CME 54.06 (à adapter) |
| Teneur en liant | NBN EN 12697-1 | CME 54.06 (à adapter) |
| Compactage giratoire | NBN EN 12697-31 | CME 54.39 (à écrire) |
| Compactage marshall | NBN EN 12697-30 | CME 54.16 (à adapter) |
| Malaxage en laboratoire | NBN EN 12697-35 |  |
| Pourcentage de vides | NBN EN 12697-8 | CME 54.09 ( à adapter) en précisant que: MVA est déterminée selon NBN EN 12697-6: méthode B pour tous les enrobés sauf les PA méthode B pour les carottes de chantier (écrire procédure si grenaillage), sauf PA méthode D pour les PA méthode D si il s'agit d'éprouvettes PCG MVM est déterminée selon NBN EN 12697-5, méthode A (eau) |
| Essai au simulateur de trafic | NBN EN 12697-22 | CME 54.18 (à adapter) pour préciser notamment les dimensions des moules |
| Essai au simulateur de trafic (carottes) | NBN EN 12697-22 | CME 54.13 (à adapter) |
| Confection des éprouvettes au compacteur de plaques | NBN EN 12697-33 |  |
| Prélèvement des échantillons | NBN EN 12697-27 | CME 54.27 ( à adapter) |
| Préparation des échantillons | NBN EN 12697-28 | CME 54.28 (à adapter) |
| Essai de sensibilité à l'eau | NBN EN 12697-12 | CME 54.40 (à écrire) |
|  |  | CME 54.16 (à adapter) |
|  |  | CME 54.39 (à écrire) |
| Epaisseur totale du revêtement et épaisseur des différentes couches | NBN EN 12697-36 | CME 54.01 (à adapter) |
| Compacité relative |  | CME 54.08 (à adapter) |
|  |  | CME 54.16 (à adapter) |
| Coefficient de planéité | NBN EN 13036-6 | CME 53.10 (à adapter) |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | NBN EN 13036-7 |  |
| Récupération du liant | NBN EN 12697-3 | CME 54.22 (à adapter) |
| Portance (déflexion du revêtement au passage d'un essieu) |  | CME 54.26 (à adapter) |
| Delta anneau-bille d'un mastic bit. |  | CME 54.37 |
| Teneur en liant des granulats préenrobés |  | CME 54.12 |
| Agrégat d'enrobés bitumineux : % de goudron |  | CME 54.42 (à écrire) |
| G. 2. Revètements hydrocarbonés |  |
| Granulométrie | NBN EN 12697-2 | CME 54.06 (à adapter) |
| Teneur en liant | NBN EN 12697-1 | CME 54.06 (à adapter) |
| Egouttage du liant | NBN EN 12697-18 | CME 54.24 (à adapter) |
| Compactage giratoire | NBN EN 12697-31 | CME 54.39 (à écrire) |
| Compactage marshall | NBN EN 12697-30 | CME 54.16 (à adapter) |
| Malaxage en laboratoire | NBN EN 12697-35 |  |
| Pourcentage de vides | NBN EN 12697-8 | CME 54.09 ( à adapter) en précisant que: MVA est déterminée selon NBN EN 12697-6 méthode B pour tous les enrobés sauf les PA méthode B pour les carottes de chantier (écrire procédure si grenaillage), sauf PA méthode D pour les PA méthode D si il s'agit d'éprouvettes PCG MVM est déterminée selon NBN EN 12697-5, méthode A (eau) |
| Essai au simulateur de trafic | NBN EN 12697-22 | CME 54.18 (à adapter) pour préciser notamment les dimensions des moules |
| Essai au simulateur de trafic (carottes) | NBN EN 12697-22 | CME 54.13 (à adapter) |
| Confection des éprouvettes au compacteur de plaques | NBN EN 12697-33 |  |
| Prélèvement des échantillons | NBN EN 12697-27 | CME 54.27 ( à adapter) |
| Préparation des échantillons | NBN EN 12697-28 | CME 54.28 (à adapter) |
| Perte de masse (essai cantabro) | NBN EN 12697-17 | CME 54.19 (à adapter) |
|  |  | CME 54.16 (à adapter) |
| Essai de sensibilité à l'eau | NBN EN 12697-12 | CME 54.40 (à écrire) |
|  |  | CME 54.16 (à adapter) |
|  |  | CME 54.39 (à écrire) |
| Epaisseur totale du revêtement et épaisseur des différentes couches | NBN EN 12697-36 | CME 54.01 (à adapter) |
| Compacité relative |  | CME 54.08 (à adapter) |
|  |  | CME 54.16 (à adapter) |
| Mesure de l'orniérage en continu |  | CME 54.25 |
| Coefficient de planéité | NBN EN 13036-6 | CME 53.10 (à adapter) |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | NBN EN 13036-7 |  |
| Coefficient de frottement transversal |  | CME 53.13 (à adapter) |
|  |  | CME 53.15 (à écrire pour grip-tester) |
| Texture de surface | NBN EN 13036-1 | CME 53.03 (à écrire) |
| Drainabilité des enrobés drainants | NBN EN 13036-3 | CME 54.17 (à adapter) |
| Couleur de l'enrobé coloré |  | CME 54.41 (à écrire) |
| Perméabilité des éprouvettes | NBN EN 12697-19 |  |
| Récupération du liant | NBN EN 12697-3 | CME 54.22 (à adapter) |
| Portance (déflexion du revêtement au passage d'un essieu) |  | CME 54.26 (à adapter) |
| Delta anneau-bille d'un mastic bit. |  | CME 54.37 |
| Teneur en liant des granulats préenrobés |  | CME 54.12 |
| Agrégat d'enrobés bitumineux : % de goudron |  | CME 54.42 (à écrire) |
| Essai sur enrobés stockables: en attente du chapitre M |
| G. 3. Revètements bitumineux coulés à froid (RBCF), enduits superficiels |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Coefficient de frottement transversal | CME 53.11 |  |
| Coefficient de planéité (uni longitudinal) | CME 53.10 |  |
| Couleur du RBCF | CME 54.29 |  |
| Granularité (RBCF) | CME 54.07 |  |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | CME 50.02 |  |
| Taux d’épandage du liant (enduits superficiels) : |  |  |
| - taux moyen par pesée des camions | CME 55.04 | CCT 300 12.3.2.6.C |
| - mesure ponctuelle à la platine | CME 55.03 |  |
| Taux d’épandage du RBCF | CME 54.30 | AWA 175/94/0570 ann.2 |
| Taux d’épandage des granulats (enduits superficiels) : |  |  |
| - taux moyen par pesée des camions | CME 55.04 | CCT 300 12.3.2.6.C |
| - mesure ponctuelle à la platine | CME 53.07 |  |
| Teneur en liant (RBCF) : |  | Pour les deux méthodes : |
| - méthode avec Soxhlet | CME 54.05 | Solvants : dichlorométhane, toluène, trichloréthylène; § 6 Expression du résultat : seule la première phrase est d’application |
| - méthode par centrifugation | CME 54.06 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Prélèvement (RBCF) | CME 54.31 | AWA 175/94/0570 ann.1 |
| Texture superficielle (profondeur moyenne de macrotexture) | CME 53.03 | Autre méthode : profilomètre optique (statique, dynamique) |
| H. 1.4. Eléments linéaires en asphalte coulé |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Pourcentage de vides | CME 54.09 |  |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | CME 50.02 |  |
| I. Drainage et égouttage |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Contrôle visuel : |  |  |
| - inspection des égouts visitables |  | Méthode à convenir |
| - par caméra (égouts non visitables) | CME 57.05 | MCI 514-A/22bis |
| Essai d'étanchéité des canalisations | CME 57.01 |  |
| Essai d'étanchéité des joints | CME 57.06 |  |
| Résistance à la pénétration : |  |  |
| - pénétromètre dynamique type CRR | CME 50.03 |  |
| - pénétromètre dynamique type Van Vuuren | CME 50.04 |  |
| M. Travaux d'entretien et de réparations |  |
| Se reporter aux paragraphes relatifs aux techniques ou matériaux utilisés. |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Capacité de durcissement (enrobés stockables) | CME 54.32 |  |
| Sensibilité au gel (enrobés stockables) | CME 54.33 |  |
| Drainabilité (enrobé drainant décolmaté) | CME 54.34 | (1) |
| Résistance au désenrobage (enrobés stockables) | CME 54.35 |  |
| Stabilité (enrobés stockables) | CME 54.36 |  |
| (1) CROW Eindrapport van de Werkgroep Onderhoud ZOAB - Bijlage IV-1 |  |